ICS 77.120.99

CCS H 65

中华人民共和国国家标准

铒 镁 合 金

Erbium-magnesium alloy

（预审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

XB

XB/T XXX—202X

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：山西景浩科技有限公司…..

本文件主要起草人： ….

铒镁合金

- 范围

本文件规定了铒镁合金的分类、技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本文件适用于熔配法生产的铒镁合金，主要用于汽车、航空航天和生物医用材料等领域的高强耐热可降解稀土镁合金制品的主要添加剂。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 15676《稀土术语》

GB/T 18115.11 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB/T 12690.5 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定

GB/T 12690.7稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第7部分：硅量的测定”

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

XB/T 614.1  钆镁合金化学分析方法  第1部分：稀土总量的测定

XB/T 614.3  钆镁合金化学分析方法  第3部分：碳量的测定 高频-红外吸收法

- 术语和定义

GB/T 15676《稀土术语》界定的术语和定义适用于本文件。

- 分类和牌号

产品按化学成分分为ErMg–25A、ErMg–25B、ErMg–20A、ErMg–20B、ErMg–15A、ErMg–15B六个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

5  技术要求

5.1化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定，需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1化学成分

| 产品牌号 |  |  |  | ErMg-25A | ErMg-25B | ErMg-20A | ErMg-20B | ErMg-15A | ErMg-15B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% | RE |  |  | 25.0±1.0 | 25.0±1.0 | 20.0±1.0 | 20.0±1.0 | 15.0±1.0 | 15.0±1.0 |
|  | Mg |  |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | Er/RE，不小于 |  |  | 99.9 | 99.5 | 99.9 | 99.5 | 99.9 | 99.5 |
|  | 杂 质 含 量 不 大 于 | 稀土 杂质/RE |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
|  |  | 非 稀 土 杂 质 | Si | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
|  |  |  | Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Al | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Cu | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | Ni | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | C | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 注：稀土杂质是指除Pm、Sc以外的所有稀土元素总量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 外观质量

5.2.1产品为块状或锭状铸态合金。

5.2.2产品表面及其断口均呈银灰色，应洁净，无可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

6   试验方法

6.1 化学成分

6.1.1稀土总量的测定按照XB/T 614.1的规定进行；

6.1.2碳的测定参照XB/T 614.3的规定进行；

6.1.3其他稀土杂质含量的测定用Er-Mg基体替代Er基体，其余参照GB/T 18115.11的规定进行。

6.1.4其他非稀土杂质含量的测定用Er-Mg基体替代Er基体，其余按照GB/T 12690.5 和GB/T 12690.7的规定进行。

6.2 外观质量

自然散射光下，目视检查。

6.3 数值修约

按照GB/T 8170的规定进行。

7   检验规则

7.1 检查与验收

7.1.1产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量异议，应在收到产品之日起1个月内提出；属于化学成分的异议，应在收到产品之日起2个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。

7.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

7.4 取样与制样

7.4.1取样件数按表2的规定进行。

表2 取样件数

| 每批重量/kg | ≤10 | >10～50 | >50～100 | >100～150 | >150～500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

7.4.2取样时，首先将试样打磨干净，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即密封保存。

7.5 检验结果的判定

7.5.1化学成分分析结果与本文件规定不符时，则从该批产品中取双倍试样进行重复试验，如仍有任一不合格项，则判该批产品为不合格。

7.5.2 外观质量检验结果与本文件规定不符时，允许逐件检验，合格者交货。

8   标志、包装、运输、贮存及质量证明书

8.1 标志、包装

8.1.1 包装桶（箱）外应有不褪色明显标志，注明：

a) 供方名称;

b) 产品名称;

c) 牌号、批号、净重、毛重;

d) 出厂日期;

e) “防潮”标志或字样。

8.1.2 产品装入塑料袋内真空密封后，外包装桶一般为铁桶或木桶，包装形式也可由供需双方协商确定。

8.2 运输、贮存

产品运输时严防淋雨。须存放干燥处，不得露天放置。

8.3质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。