国家标准化管理委员会

国家市场监督管理总局

发布

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

氧化锌铝靶材

Zinc aluminum oxide target material

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：先导薄膜材料（广东）有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲火炬安泰新材料有限公司、芜湖映日科技股份有限公司、成都中建材光电材料有限公司、广东欧莱高新材料股份有限公司、河北恒博新材料科技股份有限公司、福建阿石创新材料股份公、中山智隆新材料科技有限公司、上海大学、广东先导稀材股份有限公司。

本文件主要起草人：

氧化锌铝靶材

1  范围

本文件规定了氧化锌铝靶材（以下简称AZO）的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于由ZnO 和Al2O3 按照一定比例混合的氧化锌铝靶材，用于薄膜太阳能电池镀膜和建筑节能玻璃镀膜。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6394  金属平均晶粒尺寸测定方法

GB/T 8411.2   陶瓷和玻璃绝原材料 第2部分：试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 6569 精细陶瓷弯曲强度试验方法

GB/T 16535 精细陶瓷线热膨胀系数试验方法 顶杆法

SL 499 钻孔应变法测量残余应力的标准测试方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

表观密度  density

每单位体积物质的质量。

3.2

相对密度  relative density

AZO表观密度与理论密度的比值。

AZO质量百分比ZnO :Al2O3 = 98:2时，AZO理论密度以5.57g/cm3计算。

4  分类

AZO分为平面靶和管状靶，按ZnO 和Al2O3 的比例规定为1个牌号：AZO-1。

5  技术要求

5.1  化学成分

5.1.1  主要成分

5.1.1.1牌号AZO-1的质量比ZnO :Al2O3 = 98:2， Al2O3的偏差为±0.1%。

5.1.2  杂质成分

AZO的杂质成分应符合表1的规定。

表1  AZO杂质成分

| 杂质含量，不大于（×10-4）% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | Cu | Pb | Cd | Mn | Cr | Ni | Na | Si | Ca |
| 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 100 | 20 |

5.1.3  其他

需方如对AZO的化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。

5.2  物理性能

5.2.1  相对密度≥96%。

5.2.2  电阻率≤5×10-3Ω·cm。

5.2.3  抗弯曲强度≥150 MPa。

5.2.4  残余应力＜10 MPa。

5.2.5  晶粒尺寸分布大致均匀，平均晶粒尺寸≤20 μm，最大晶粒尺寸≤50μm。

5.2.6  AZO物理性能如有其他要求，由供需双方商定。

5.3  物理规格

AZO分为平面型靶材和管状型靶材，其规格尺寸及其偏差由供需双方商定。

5.4  外观质量

5.4.1  AZO表面粗糙度≤1.0μm。

5.4.2  AZO呈黑色或灰黑色，颜色应均匀。

5.4.3  AZO表面应平整清洁光滑，无裂纹，无指痕，无崩角，无外来夹杂物污染物。

5.4.4  AZO气孔直径不大于0.3mm，单位面积气孔个数 ≤5∕cm2。

5.5  内部质量

AZO内部应无裂纹。

6  试验方法

6.1  化学成分

AZO化学成分的分析方法由供需双方协商采用相应方法进行。

6.2  物理性能

6.2.1  相对密度

AZO的表观密度的测定按GB/T 8411.2的规定进行，再根据表观密度和理论密度计算得到相对密度。

6.2.2  电阻率

AZO电阻率的测定按GB/T 8411.2的规定进行。

6.2.3  抗弯曲强度

AZO抗折强度的测试按 GB/T 6569的规定进行。

6.2.4  残余应力

AZO残余应力的测定按SL 499的规定进行。

6.2.5 平均晶粒尺寸

按GB/T13298的规定进行。

6.3  物理规格

AZO的物理规格用相应精度的量器测定。

6.4  外观质量

AZO的外观质量用目视法或粗糙度仪检验。

6.5  内部质量

AZO的内部质量用超声波无损检测。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  AZO应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单的规定。

7.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

7.2  组批

AZO应成批提交检验，每批应由同一批次、同一生产工艺、同一批氧化物粉生产的产品组成。

7.3  检验项目

7.3  检验项目

产品检验项目及取样应符合表2的规定。

表2 检验项目、取样频次及取样方法或规定

| 检验项目 | 取样频次 | 取样方法或规定 | 要求的章号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批 | 供需双方商定 | 5.1 | 6.1 |
| 相对密度 | 每批 | 从产品中按片（件）随机抽取10%样品，但不少于1（件），沿靶材的中心线，用线切割机等距分取20mm×20mm的样品3～4块，用超声波清洗器清洗干净后进行表观密度的测定。 | 5.2.1 | 6.2.1 |
| 电阻率 | 每批 | 从产品中按片（件）随机抽取10%的样品但不少1（件），用线切割机沿ITO的边切割长120mm的矩形长条10个，用超声波清洗器清洗干净后进行电阻率的测定。 | 5.2.2 | 6.2.2 |
| 抗弯曲强度 | 季度性型式检验 | 从产品中按片（件）随机抽取10%的样品，但不少于1片（件），用线切割机沿ITO的边切割下符合要求的样品，用超声波清洗器清洗干净后进行抗弯曲强度的测定。 | 5.2.3 | 6.2.3 |
| 残余应力 | 季度性型式检验 | 从产品中按片（件）随机抽取10%的样品，但不少于1片（件），用线切割机沿ITO的边切割下符合要求的样品，用超声波清洗器清洗干净后进行残余应力的测定 | 5.2.4 | 6.2.4 |
| 平均晶粒尺寸 | 季度性型式检验 | 将密度测试后检验样品洗净并用纸吸干后测试 | 5.2.5 | 6.2.5 |
| 物理规格 | 每件 | 每件 | 5.3 | 6.3 |
| 外观质量 | 每件 | 每件 | 5.4 | 6.4 |
| 内部质量 | 每批 | 将密度测试后检验样品洗净并用纸吸干后测试 | 5.5 | 6.5 |

7.4 检验结果的判定

7.4.1  AZO检验结果的数值修约和修约后数值的判定按GB/T 8170中的规定进行。

7.4.2  AZO的化学成分、物理性能、内部质量的检验结果与本文件的规定不符时，该批判不合格。

7.4.3  AZO的物理规格、外观质量与本文件的规定不符时，该片（件）判不合格。

8   标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志

应在检验合格的产品上至少标记下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格尺寸；

- 净重；

- 批次；

- 生产日期；

- 企业名称。

8.2  包装

每片AZO应在洁净环境下采用真空包装，并采用相应的防震措施。

8.3  运输与贮存

AZO应存放干燥阴凉的库房。运输及贮存过程中应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

8.4  其他

需方如对AZO的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

8.5 随行文件

每批AZO应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a） 产品质量保证书：

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

b） 产品合格证：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

c)  产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。

b)  产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

d)  其他。

9  订货单内容

需要可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a) 产品名称；

b) 类别；

c) 重量；

d) 本文件编号；

e) 其他。

。