YS/T 1056-XXXX

代替 YS/T 1056-2015

高纯硫化镉

High purity cadmium sulfide

（送审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

ICS 77.150.70

CCS H 62

中华人民共和国工业和信息化部

发 布

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

- 前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 1056-2015《高纯硫化镉》，与YS/T 1056-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

  - 更改了标准的适用范围（见第1章，2015年版的第1章）。

  - 增加了产品应用领域（见第1章，2015年版的第1章）

  - 修改了引用文件YS/T 917 高纯镉化学分析方法（见第2章，2015年版的第2章）。

  - 增加了产品牌号CdS6N。（见第4章）

  - 增加了CdS6N的化学成分。（见5.1，2015年版的第3章）。

  - 增加了CdS6N产品外观要求（见5.2）。

  - 修改了化学成分的试验方法（见6.1，2015年版的4.1）。

  - 修改了检验与验收要求。（见7.1,2015年版的5.1）。

  - 修改了组批描述，增加了CdS6N组批要求（见7.2，,2015年版的5.2）。

  - 修改了取样和制样要求（见7.4，2015年版的5.4 ）。

  - 增加了CdS6N产品包装方式”，（见8.2，2015年版的6.2）。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：安徽光智科技有限公司、东方电气（乐山）峨半高纯材料有限公司、成都中建材光电材料有限公司

本文件起草人：潘磊、朱君、雷聪、朱赞芳、郑林、钟连兵、张程、任伟、杨蜀、蒋杰昌、

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2015年首次发布为YS/T 1056-2015；

——本次为第一次修订。

- 高纯硫化镉

  - 范围

本文件规定了高纯硫化镉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于质量分数不小于99.999%的高纯硫化镉的生产、检测及质量评价。产品主要用于光敏电阻材料、太阳能转换、光电子器件、光催化、非线性光学、磁性材料、生物和通讯等领域。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 917 高纯镉化学分析方法 衡量杂质元素含量的测定 辉光质谱法

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 分类

产品牌号为CdS5N，CdS6N。

  - 技术要求

## 5.1 化学成分

高纯硫化镉的化学成分应符合表1的规定。

- 高纯硫化镉化学成分

| 牌号 |  |  | CdS5N | CdS6N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 （质量分数） | CdS含量a（不小于），% |  | 99.999 | 99.9999 |
|  | 杂质含量（不大于）/×10-4 | Ag | 0.5 | 0.01 |
|  |  | Al | 1.0 | 0.05 |
|  |  | B | - | 0.01 |
|  |  | Bi | 1.0 | 0.01 |
|  |  | Ca | 1.0 | 0.1 |
|  |  | Cr | 1.0 | 0.01 |
|  |  | Cu | 1.0 | 0.05 |
|  |  | Fe | 1.0 | 0.01 |
|  |  | Mg | 1.0 | 0.05 |
|  |  | K | - | 0.01 |
|  |  | Li | - | 0.05 |
|  |  | Na | - | 0.1 |
|  |  | Ni | 1.0 | 0.05 |
|  |  | Pb | 1.0 | 0.02 |
|  |  | Sb | 0.5 | 0.1 |
|  |  | Si | - | 0.1 |
|  |  | Sn | 1.0 | 0.05 |
|  |  | Zn | 1.0 | 0.1 |
|  | 杂质含量总和b（不大于），% |  | 10 | 1 |
| a CdS的含量为100%减去杂质总和的余量。 b 杂质含量总和为表中所测元素的实测值之和。 |  |  |  |  |

## 5.2 外观质量

CdS5N牌号的高纯硫化镉为橘黄色粉末，CdS6N牌号的高纯硫化镉为淡黄色结晶体。同批产品应色泽均匀，目视无可见差异，不应有外来夹杂物。

## 5.3 其他

如用户有特殊要求，供需双方可另行协商解决，并在订货单中注明。

  - 试验方法

- 6.1 高纯硫化镉化学成分的测定按YS/T 917的分析方法进行，或按照供需双方协商确定的方法进行。

- 6.2 高纯硫化镉的外观质量用目视法检查。

  - 检验规则

## 7.1  检查与验收

- 7.1.1 高纯硫化镉应由供方或第三方检测进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起1个月内向供方提出；属于化学成分的异议，应在收到产品之日起3个月天内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商解决。

## 7.2  组批

高纯硫化镉应成批提交检验，每批应由同一原料、同一生产周期生产的同一牌号组成。CdS5N牌号的每批产品重量不超过500kg，CdS6N牌号的每批产品重量应不超过50kg。

## 7.3  检验项目

- 每批高纯硫化镉应进行化学成分、外观质量的检测。

- 7.4  取样与制样

7.4.1 化学成分检验时，从每批产品中任取不少于5个最小包装单元且不少于总量的1 %作为样品，混合均匀，再从中抽取3份试样，每试样不少于30g。

- 7.4.2 外观检验时，按照最小包装单元进行逐个检查。

## 7.5  检验结果的判定

- 7.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，修约数位应与本标准规定或供需双方商定的极限数位一致，数值判定采用修约值比较法。

- 7.5.2 高纯硫化镉的化学成分分析结果与本文件或订货单的规定不符合时，判该批次不合格。

- 7.5.3 高纯硫化镉的外观质量与本文件或订货单规定的不符合时，判该包装单元不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存和随行文件

## 8.1 标志

每个外包装应注明：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品批号；

d）净重；

e）生产日期；

f）供方名称。

## 8.2 包装 运输 贮存

8.2.1 采用以下方式进行包装：

a） CdS5N牌号的产品内包装采用聚乙烯袋，外包装使用纤维纸桶或开口铁桶包装；

b） CdS6N牌号的产品用聚乙烯广口瓶包装后，外套聚氯乙烯袋抽真空，置于纸箱内包装；

c） 由供需双方协商确定的包装方式。

8.2.2 高纯硫化镉运输过程中应防止暴晒、雨淋，防高温和防潮湿，严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装或混运，不得剧烈碰撞。

## 8.2.3  高纯硫化镉应贮存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。

## 8.3  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量证明书：

- 产品的主要技术参数；

- 产品的牌号；

- 产品的批号；

- 质检员印章；

b）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

c）其他。

  - 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所规定产品的订货单内列出如下内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）净重和件数；

d）本文件编号；

e）需方特殊要求。