行业标准

《镍-硼-硅系自熔合金粉》

编制说明书

（审定稿）

《镍-硼-硅系自熔合金粉》标准编制组

编写单位：钢铁研究总院有限公司

二〇二四年三月

镍-硼-硅系自熔合金粉

行业标准编制说明

一、工作简况

1.1  项目来源

根据《工业和信息化部关于印发2022年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2022]94号）的要求，由钢铁研究总院有限公司负责组织修订《镍-硼-硅系自熔合金粉》有色行业标准，项目计划编号为2022-1731T-YS，计划完成年限2024年。标准起草单位为：钢铁研究总院有限公司。参与单位为：陕西科技大学、北矿新材料科技有限公司、天津铸金科技开发股份有限公司、自贡长城表面工程技术有限公司、钢研昊普科技有限公司、安泰科技股份有限公司、兰州理工大学、河北建筑工程学院。

1.2  本标准所涉及的产品及试验简况

自熔性合金粉末是指含硼、硅元素，自脱氧，与基材浸润性好的合金粉末。主要应用于热喷涂、激光熔覆、氧—乙炔焰焊等方面，已提高材料的性能。如在激光熔覆中优先与涂层材料中的氧和基体表面的氧化物反应生成低熔点的硼硅酸盐等漂浮在熔池表面，从而减少熔覆层的含氧量和夹渣，提高基体与涂层润湿性和工艺成型性能。

自上世纪70年代后期以来，镍基、钴基、铁基、碳化钨弥散型和铜基5类16个牌号自熔合金粉末被成功研制并通过了冶金工业部的系列定型鉴定。该技术已在冶金、矿山、机械、电力、金属制品、轻工、石油、化工、汽车、船舶、煤炭和玻璃模具等行业获得广泛应用，并取得了显著的直接经济效益和社会效益。

最早的自熔合金以镍基为基础。当镍和几种元素如硼、硅、铬、钼和铜等组成合金时，合金熔点降低到易被氧一乙炔火焰所熔化的范围。镍的熔点为1453℃，加入适量硼、硅和其它元素后，合金的固液相状态温度区间在1000℃左右，而且可在HRC10~HRC55 之间调节硬度，并具有耐磨、耐蚀和抗氧化性能。

镍硼硅合金是在镍中加入适量的硼、硅元素形成的。其粉未颗粒呈球形，合金熔点 900~1100℃。随着硼、硅元素的增加，其硬度随之增加，而硼对硬度的影响更大，具有良好的韧性、抗氧化性和耐急冷急热性，在650℃温度以下有一定的耐磨性和耐蚀性，易于机械加工。

因此，镍硼硅自熔合金粉末可用于氧—乙炔焰焊、等离子喷涂、激光熔覆等涂层制备技术，可用于铸铁、钢、不锈钢以及工作温度低于600℃的零部件的防护和修复。特别适用于硬度要求不高的玻璃模具、塑料及橡胶模具的防护和修复以及钢铁铸件缺陷的修补和表面强化，随着近几年的发展，镍硼硅自融合金粉硬度也有加大的提高，用于耐磨、耐热腐蚀、热冲击，适用于辊面修复、玻璃模具，因此有着广泛而重要的应用。

但本标准是在1985年首次制定国家标准，在2006年调整为行标，至今未修订。几十年来，国内粉末行业取得了长足的进步，相关设备及附件有了很大的变化，该标准无论从内容还是形式、规范上都不再适应现代化生产产品要求，不能起到有效区别产品质量、规范市场、指导企业生产的作用。因此随着粉末行业及生产技术的不断发展，为了更好的指导该类合金粉末的生产，保证产品质量，对该标准进行修订，以更好的满足行业的需求。

1.3  起草单位及主要起草人工作情况

1.3.1  起草单位情况

钢铁研究总院有限公司是我国金属新材料研发基地、行业共性关键技术创新基地和冶金分析测试权威机构，承担了我国冶金行业85%以上国防军工新材料研发任务和50%以上共性关键技术研发任务，先后研制了近千种高技术新材料，满足了我国国防军工重点型号、国民经济重大工程建设需求。围绕材料品质提升、产品用户技术、冶金工艺及装备技术等领域，开发了一批新产品、新工艺、新技术、新装备，为能源石化、交通建筑、海洋工程、机械电子等提供了强力材料技术支撑，引领了冶金及用户行业转型升级和创新发展。

钢铁研究总院有限公司拥有先进齐全的研发基础条件，通过了ISO9001质量管理体系认证，具备武器装备科研生产许可证。主要生产设备：真空自耗电弧炉，气体保护电渣重熔炉，高温烧结炉，真空定向凝固炉，先进高功率激光焊接系统，大尺寸高能量充磁设备，机械合金化球磨机，粉末脱气、装套、封焊设备，气体雾化装置，超高温退火炉，热等静压机等。主要检测设备：纳米压痕试验机、原子力显微镜、透射电镜、低频疲劳性能及缺口敏感性试验机，120T材料试验机，高温显微镜，磁力显微镜，超高矫顽力变温测试仪，辉光质谱仪，扫描电镜，可控冷却速度热处理炉，高温持久蠕变试验机，场发射电子探针，热动态三维显微镜等。

陕西科技大学是国家“中西部高校基础能力建设工程”及“十四五教育强国推进工程”建设高校，是陕西省“双一流”建设高校和重点建设的高水平大学。有专任教师1500余人，拥有“长江学者” “杰青”“优青”“百千万人才工程”等国家、省级各类人才百余人；有教育部优先发展学科领域1个，A类学科1个，B类学科5个，陕西省“双一流”建设学科1个，省级优势学科6个，国家级、省部级重点试验室、重点研究基地和工程技术研究中心等63个，省级协同创新中心2个，省哲学社会科学特色建设学科1个，省级研究生联合培养示范工作站6个，院士创新团队9个。材料科学、化学、工程学、农业科学等4个学科位列ESI全球排名前1%（材料科学位列全球排名前3‰，化学位列全球排名前5‰，工程学位列全球排名前6‰）；软科世界一流学科7个。

北矿新材科技有限公司是矿冶科技集团有限公司下属的两个二级单位金属材料研究设计所和北京钨钼材料厂组建而成，现已成为国家特种功能粉末及涂层、含能材料、钨钼难熔合金等方向的研发能力建设重点布局单位，拥有涂层材料与技术方向的科技创新团队，是全国热喷涂协作组的组长单位，拥有北京市特种涂层材料与技术重点试验室、北京市工业部件表面强化与修复技术研究中心、北京市特种涂层新材料国际科技合作基地。在分析检测方面，拥有各类化学成分分析仪器（ICP-AES、氧氮氢仪、碳硫仪、微波消解仪、自动电位滴定仪等）、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、激光粒度仪、综合高温热分析仪、比表面及孔隙度测试仪、水分测试仪、热膨胀系数分析仪、电子式万能试验机、高温蠕变试验机、颗粒强度仪器、高温高速可磨耗试验机、表面洛氏硬度计、高温表面洛氏硬度计、显微维氏硬度计、布氏硬度计等专用分析测试仪器设备百余台（套），为该项目的顺利开展顺利开展奠定了坚实的基础。

天津铸金科技开发股份有限公司（下称“天津铸金”）成立于1989年，是一家专业从事高端合金粉体材料产品研发和生产的高新技术企业。天津铸金自设立以来，充分继承和发扬了老一代科研工作者的探索精神，相继创造了三十年磨一剑的产品神奇，具备了镍基、钴基、铁基（包括不锈钢）、铜基、特种、定制系列高端粉体材料的研发和生产能力。其产品应用领域涵盖了汽车、机车、航空、航天、船舶、内燃机、石油石化机械、化工机械、冶金机械、矿山机械、工程机械、塑料机械、软磁合金、离心浇铸、3D打印等领域。高端粉体材料产品，作为工业耗材，被广泛的应用于国家战略新兴产业的各个领域，市场前景十分广阔。

自贡长城表面工程技术有限公司是国内最大的钨基硬面材料生产企业，也是钨基硬面材料产品国家标准的起草者，是国际上仅有的两家生产单晶碳化钨的企业之一。公司技术力量雄厚，研发了包括特殊铸造碳化钨、单晶碳化钨、球形铸造碳化钨、硬质合金耐磨焊条、碳化钨基喷涂(焊)粉、碳化铬基喷涂粉等在内的六个大类，数十种牌号的硬面材料产品，是国际市场上最大的硬面材料供应商之一。

安泰科技股份有限公司自1998年成立以来，一直以先进金属材料及制品的研发、生产和销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业之一，也是国家科技部及中科院联合认定的国家高新技术企业。目前，公司产业主要聚焦"先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业"四大业务板块，涉及难熔金属材料及制品、稀土永磁材料及制品、非晶纳米晶带材及器件、环境工程及技术、高速工具钢、焊接材料、超硬材料及制品等重要业务领域，产品广泛应用于航空航天、核电、生物医疗、信息技术产业、节能与新能源汽车、船舶、轨道交通等领域，重点服务于战略性新兴产业。

兰州理工大学（Lanzhou University of Technology）是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校，入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师计划”、“111计划”、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性试验计划，是国家国防教育特色学校、全国毕业生就业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、中国人民解放军后备军官选拔培养基地、“一带一路”高校战略联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。

河北建筑工程学院始建于1950年8月，是河北省省属全日制建筑类高等本科院校，是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的普通高等院校，国务院首批批准具有学士学位授予权的院校之一。学校有12个研究所，1个河北省院士工作站，2个省级重点试验室，2个省级技术创新中心，1个省级工程研究中心，3个省级高校应用技术研发中心，1个工程训练中心，校企共建185个实习基地和15个科研基地。

1.3.2  主要修订人工作情况

整个标准修订过程中各参编单位给予了大力的支持和帮助。陕西科技大学、兰州理工大学负责本标准的调研工作，前期数据调研及粉末提供有陕西科技大学联系提供的粉末，天津铸金科技开发股份有限公司、自贡长城硬面材料有限公司提供了试验粉末及试验数据，安泰科技股份有限公司、北矿新材科技有限公司提供了为标准的编制提供了相关的测试数据、负责试验验证等工作，河北建筑工程学院校对标准文本及核对数据。同时标准参与单位针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，确保试验参数能够满足检测以及实际使用要求。

主要修订人及分工见表1。

表1 标准主要修订人及分工

| 序号 | 联系人姓名 | 工作单位 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董莎莎 | 钢铁研究总院有限公司 | 总体负责，试验方案制定、草案和编制说明起草 |
| 2 | 王晓峰 | 陕西科技大学 | 材料提供及文献检索和收集 |
| 3 | 胡宇 | 北矿新材料科技有限公司 | 资料整理及粉末熔融温度测试试验 |
| 4 | 闫祖鹏 | 天津铸金科技开发股份有限公司 | 材料提供及技术支持 |
| 5 | 韦志忠 | 自贡长城表面工程技术有限公司 | 材料提供及技术支持 |
| 6 | 李好峰 | 钢研昊普科技有限公司 | 粉末粒度测试 |
| 7 | 王彩琴 | 安泰科技股份有限公司 | 验证试验 |
| 8 | 杨晓田 | 兰州理工大学 | 表面热喷涂及氧—乙炔焰试验 |
| 9 | 任志国 | 河北建筑工程学院 | 表面硬度测试 |

1.4 主要工作过程

1.4.1起草阶段

2023年2月，全国有色金属标准化技术委员会在广东省佛山市组织召开会议，钢铁研究总院有限公司、北矿新材科技有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、广东省科学院新材料研究所、国标（北京）检验认证有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、江苏威拉里新材料科技有限公司、深圳注成科技股份有限公司、西北有色金属研究院、株洲硬质合金集团有限公司等21单位32位专家代表参加了会议等单位参加了会议，会议对本项目进行了任务落实。

钢铁研究总院有限公司在接到项目下达的任务后立即与参编单位成立标准编制工作组，对目标任务进行了分解，明确成员的任务要求，制定工作计划和进度安排。项目运行以来，工作组成员查阅了大量的国内外相关文献资料，收集、整理，对国内相关制造、使用单位进行产品技术状况调研，并就该系列产品的生产、使用和质量水平进行了充分论证，于2023年6月形成本标准讨论稿。本标准讨论稿完成后，在编制组及公司内部进行了多次交流，广泛征求意见，对本标准讨论稿进行了认真的修改和完善，最后形成了该标准的征求意见稿。

1.4.2 征求意见阶段

2023年6月25-27日，全国有色金属标准化技术委员会主持了在沈阳召开的本标准的讨论会，来自安泰科技股份有限公司、北京当升材料科技有限公司、北矿新材料科技有限公司、成都美奢锐新材料有限公司、钢铁研究总院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司等36家单位45位专家代表参加了会议。与会代表对本标准征求意见稿进行了认真、细致的讨论，提出了修改意见及建议。标准编制小组根据专家提出的修改意见与建议进行了修改，形成了标准预审稿。

2024年1月17~18日，由全国有色金属标准化技术委员会主持在海南省琼海市召开了本标准的预审会。来自安泰环境工程技术有限公司、北矿新材科技有限公司、成都易态科技有限公司、承德天大钒业有限责任公司、崇义章源钨业股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、广东省科学院工业分析检测工业等，等34家单位42位专家代表参加了会议。与会代表对本标准预审稿进行了认真、细致的讨论，并提出修改意见，标准编制组采纳了相关意见，并对标准进行修改完善，形成标准送审稿及编制说明，并提交标委会对标准进行审查。

同时全国有色金属标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网。征求意见的单位主要包括生产、经销、使用、科研、检验等单位以及科研院校，征求意见单位广泛且具有代表性，征求意见时间大于2个月。

2024年2月标准制定工作组对收集到的意见进行整理，共收到了16条意见，形成了标准征求意见稿意见汇总处理表。标准制定工作组对征求意见稿进行修改，形成标准送审稿。

1.4.3 审查阶段

XXX年XX月XX日，行业标准《镍-硼-硅系自熔合金粉》审定会由全国有色金属标准化技术委员会主持，于XX召开。来自 等、XXX、XXX以及XXX、XXX等XX家单位XX位专家代表参加了会议，见《有色金属标准审定会参加单位及代表签名》。对标准送审稿进行了认真、细致的讨论，见《有色金属行业标准审定会会议纪要》。具体修改意见见《有色金属行业标准审定会会议纪要》。

与会专家经过讨论后一致认为：本标准的制定遵循了满足用户需求、技术内容合理、检验方法可行的原则，充分考虑了生产企业、使用单位及相关各方的意见和建议。本标准的修定将对自熔合金粉末产品具有较强的规范和指导作用，达到了国内先进水平。建议编制组单位按以上修改意见修改后，形成行业标准报批稿上报。

1.4.4 报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），现上报至工信部审批、发布。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1  标准编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则修订。

本标准在修订过程中，主要以国内喷涂用自熔合金粉的应用研究为基础，遵循满足市场需求、技术内容合理、检测方法可行的原则，能够反映国内各生产企业配套检测机构的技术水平，可操作性强，便于应用。其技术要求中技术指标取值范围根据相关设备技术发展水平及测试数据进行确定。本标准符合喷涂工艺的市场应用需求，具有指导作用。

2.1.1 符合性

随着激光熔覆等技术的发展和成功应用于热喷涂领域、表面强化工程领域，为自熔性合金硬面涂层的制备技术的提高和涂层性能的改善提供了有力的支持，并促进这类材料不断拓宽应用领域。因此，经过几十年的发展，原有的镍基自熔合金粉末标准（YS/T 526-2006）已满足不了国内相关工业领域的市场需求。

为满足钢铁、有色金属工业以及相关行业对Ni-B-Si系自熔合金粉末的使用性能要求，本标准编制小组在各工业领域和相关行业内进行充分的调研和论证的基础上，对原有的标准进行了必要的修订，主要包括标准的适用范围、牌号，化学成分、粉末粒度规范性描述、分析测试方法的引用等。本标准修改稿在参照国内同类型产品生产技术水平的基础上，满足了国内大多数热喷涂行业、表面强化和修复企业等对Ni-B-Si系自熔合金粉的质量性能要求，充分考虑相关企业和使用单位对粉末性能及检测方式等的意见和建议，力争做到标准切实可行，具有可操作性能够符合目前各相关行业的实际并被应用单位普遍接受。

2.1.2 先进性

随着近几十年热喷涂设备及工艺技术、激光熔覆技术的快速发展，Ni-B-Si系自熔合金粉标准也应该向高性能粉末质量控制方面靠近，为体现对国内相关热喷涂粉末材料生产企业的技术特点及检测手段的支持，本文件对粉末产品的适用范围、粉末粒度规范性描述、分析测试方法的引用进行了修改和完善，使之更能适应行业发展的需求，使标准体现先进性。基于目前自熔合金粉末的发展，本标准将适用范围增加为适用于氧-乙炔喷焊、等离子堆焊、激光熔覆等焊接用Ni - B - Si系自熔合金粉。随着目前各检测手段的更新及发展，对粉末的检测标准也发生变化，所以规范性引用文件也跟着行业发展进行更新，适用性更好。根据适用范围的增加，也在术语和定语中进行了解释。

2.2  确定标准主要内容的论据

Ni-B-Si系自熔合金粉末主要应用于氧-乙炔焰焊及热喷涂方面，但本标准是在1985年首次制定国家标准，在2006年调整为行标，至今未修订，几十年来，国内粉末行业取得了长足的进步，相关设备及附件有了很大的变化，该标准无论从内容还是形式、规范上都不再适应现代化生产产品要求，不能起到有效区别产品质量、规范市场、指导企业生产的作用。因此随着粉末行业及生产技术的不断发展，为了更好的指导该类合金粉末的生产，保证产品质量，对该标准进行修订，以更好的满足行业的需求。

对目前市场上的粉末进行调研，结果如下所示：

选取单位一提供的FZN-15A-1，FZN-20A-1，FZN-25A-1，单位二提供的FZN-15A-2，FZN-20A-2，FZN-25A-2，FZN-30A-2及单位三提供大的FZN-30A-3镍基自熔合金粉末，两家验证单位的化学成分结果如表1所示。测出来的化学成分中Cu，及Fe的含量和老版本标准含量有偏差，并且部分做了Cr元素的分析，发现2006版的产品标准对Cr元素没有规定，这会导致和镍-铬-硼-硅自熔合金粉末相混淆，故应对化学成分进行修改。（注：-1表示粉末来自单位一，-2表示粉末来自单位二，-3表示粉末来自单位3）

表1化学成分结果

| 验证单位 | 规格和牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | B | Ni | Cu | Fe | Cr | P | S | O |
| 钢铁研究总院有限公司 | FZN-15A-1 | 0.062 | 1.86 | 1.01 | 余量 | 18.21 | 8.56 | / | / | / | / |
|  | FZN-20A-1 | 0.054 | 2.37 | 1.14 | 余量 | 10.15 | 8.32 | / | / | / | / |
|  | FZN-25A-1 | 0.048 | 2.76 | 1.35 | 余量 | ＜0.010 | 6.95 | / | / | / | / |
| 北矿新材料科技有限公司 | FZN-15A-1 | 0.071 | 1.91 | 1.08 | 余量 | 18.89 | 10.04 | / | / | / | / |
|  | FZN-20A-1 | 0.056 | 2.35 | 1.24 | 余量 | 9.74 | 8.68 | / | / | / | / |
|  | FZN-25A-1 | 0.049 | 2.78 | 1.42 | 余量 | / | 7.21 | / | / | / | / |
| 钢铁研究总院有限公司 | FZN-15A-2 | 0.0395 | 2.15 | 1.03 | 余量 | 19.77 | 1.66 | 2.85 | 1.78 | 0.0020 | / |
|  | FZN-20A-2 | 0.0478 | 2.61 | 1.29 | 余量 | 0.05 | 1.68 | 3.48 | 2.10 | 0.0156 | / |
|  | FZN-25A-2 | 0.0481 | 2.57 | 1.29 | 余量 | 0.04 | 1.68 | 3.46 | 2.07 | 0.0284 | / |
|  | FZN-30A-2 | 0.0391 | 2.04 | 1.25 | 余量 | 14.19 | 4.49 | 6.14 | 1.46 | 0.0226 | / |
| 北矿新材料科技有限公司 | FZN-15A-2 | 0.032 | 2.20 | 0.99 | 余量 | 19.14 | 1.69 | 2.84 | 1.58 | 0.0024 | 0.038 |
|  | FZN-20A-2 | 0.039 | 2.65 | 1.23 | 余量 | 0.030 | 1.70 | 3.45 | 2.00 | 0.0024 | 0.014 |
|  | FZN-25A-2 | 0.039 | 2.64 | 1.22 | 余量 | 0.030 | 1.69 | 3.46 | 2.00 | 0.0025 | 0.012 |
|  | FZN-30A-2 | 0.33 | 2.13 | 1.21 | 余量 | 13.82 | 4.64 | 6.70 | 1.34 | 0.0024 | 0.010 |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | FZN-15A-2 | / | 1.64 | 0.89 | 余量 | 18.37 | 1.54 | 2.79 | 1.63 | / | / |
|  | FZN-20A-2 | / | 2.04 | 1.15 | 余量 | 0.03 | 1.55 | 3.4 | 2.04 | / | / |
|  | FZN-25A-2 | / | 2.15 | 1.15 | 余量 | 0.03 | 1.56 | 3.4 | 2.03 | / | / |
|  | FZN-30A-2 | / | 1.48 | 1.15 | 余量 | 13.15 | 4.27 | 6.54 | 1.34 | / | / |
| 钢铁研究总院有限公司 | FZN-30A-3 | 0.0178 | 2.61 | 1.87 | 余量 | 0.01 | 1.53 | 0.10 | <0.01 | 0.0254 | / |
| 北矿新材料科技有限公司 | FZN-30A-3 | 0.013 | 2.72 | 1.82 | 余量 | ＜0.01 | 4.54 | 0.090 | 0.028 | 0.0004 | 0.010 |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | FZN-30A-3 | / | 1.99 | 1.73 | 余量 | 0.01 | 1.42 | 0.23 | 0.11 | / | / |
| YS/T 526-2006 | FZN-15A | ≤0.1 | 1.6-2.4 | 0.8-1.4 | 余量 | 19-21 | ≤1.5 | / | / | / | / |
|  | FZN-20A | ≤0.1 | 2.0-3.0 | 1.0-1.5 | 余量 | / | ≤1.5 | / | / | / | / |
|  | FZN-25A | ≤0.1 | 3.0-4.0 | 1.0-2.0 | 余量 | / | ≤1.5 | / | / | / | / |

2）DSC结果

本标准选取FZN-15A-1，FZN-20A-1，FZN-25A-1镍基自熔合金粉末，熔融温度结果如表2所示。测出来的熔融温度和老版本标准温度有偏差，分析认为和成分偏差可能有关系，随着成分的更改，熔融温度也应进行修改。

表2 熔融温度结果

| 验证单位 | 规格和牌号 | 熔融温度，℃ |
| --- | --- | --- |
| 钢铁研究总院有限公司 | FZN-15A-1 | 1017 |
|  | FZN-20A-1 | 1027 |
|  | FZN-25A-1 | 1035 |
| 北矿新材料科技有限公司 | FZN-15A-1 | 1016 |
|  | FZN-20A-1 | 1032 |
|  | FZN-25A-1 | 1037 |

3）粒度结果

本标准选取FZN-20A-1 ，FZN-15A-2，FZN-20A-2，FZN-25A-2，FZN-30A-2及单位三提供单的FZN-30A-3镍基自熔合金粉末，采用干筛分法测定粒度分析如表3所示。测出来的粉末粒度符合标准要求。

表3 粒度结果

| 验证单位 | 规格和牌号 | 粒度 |
| --- | --- | --- |
| 钢铁研究总院有限公司 | FZN-20A-1 | ≥106为1.3%，≤20为1.9% |
| 北矿新材料科技有限公司 | FZN-20A-1 | ≥106为1.6%，≤20为2.3% |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | FZN-15A-2 | ≥106为0%，≤20为2.3% |
|  | FZN-20A-2 | ≥106为0%，≤20为1.5% |
|  | FZN-25A-2 | ≥106为0%，≤20为1.2% |
|  | FZN-30A-2 | ≥106为0%，≤20为0% |
|  | FZN-30A-3 | ≥106为0.4%，≤20为0% |

目前部分厂家的自熔合金粉末化学成分在控制上只有主元素含量相对符合旧版本的标准要求，其余元素均存在差别，且由于旧版本未对Cr元素进行规定，在实际测量中发现大部分产品中Cr元素含量相对较高，和现有的镍铬硼硅自熔合金粉末不容易区分，所以应对化学成分重新进行规定，以规范产品质量。熔融温度上有些偏差，粒度是满足标准要求的，综上结果可以看出，近些年粉末行业的发展，这些粉末质量也有了很大的提升，但一些厂家在产品控制上还存在一些弊端，并且经过调研发现大部分厂家的镍硼硅系列的自熔合金粉也只有FZN-15A，FZN-20A，FZN-25A，FZN-30A这四种。

后续经过多方调研单位四和单位五提供了目前的镍硼硅系列的自熔合金粉的一些生产标准，其结果如下：

选取单位四提供的FZN-15A，FZN-20A，FZN-25A，FZN-30A ，FZN-35A，FZN-40A，FZN-50A和单位五提供的FZN-20A，FZN-25A， FZN-35A，FZN-40A，FZN-50A的镍基自熔合金粉末，化学成分结果如表4所示。根据表4中两家提供的数据结果，P和S不是必测项，所以在含量测定不强制要求，Fe含量两家控制一致，C和O虽然控制的含量不一致，为统一标准，所以确定C含量≤0.10，O含量≤0.05，Cr含量控制不一致，但是实测含量都在0.5以下，所以确定Cr含量≤0.5，Si和B含量的确定根据两家数据结果，综合考虑最终含量的确定见表5所示。

表4化学成分结果

| 粉末提供单位 | 规格和牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | B | Ni | Cu | Fe | Cr | P | S | O |
| 单位四 | FZN-15A | ≤0.08 | 1.6-2.4 | 0.8-1.4 | Bal | 19-21 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
|  | FZN-20A | ≤0.08 | 2.0-3.0 | 1.0-1.5 | Bal | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
|  | FZN-25A | ≤0.08 | 2.5-3.0 | 1.0-1.5 | Bal | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
|  | FZN-30A | ≤0.08 | 2.0-3.0 | 1.3-1.9 | Bal | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
|  | FZN-35A | ≤0.08 | 2.5-3.5 | 1.3-1.9 | Bal | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
|  | FZN-40A | ≤0.08 | 2.5-3.5 | 1.9-2.5 | Bal | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
|  | FZN-50A | ≤0.08 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | Bal | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 单位五 | FZN-20A | ≤0.1 | 1.8-3.0 | 1.0-1.5 | Bal | / | ≤1.0 | ≤0.5 | / | / | ≤0.05 |
|  | FZN-25A | ≤0.1 | 2.4-3.0 | 0.9-1.5 | Bal | / | ≤1.0 | ≤0.5 | / | / | ≤0.05 |
|  | FZN-35A | ≤0.4 | 2.4-3.5 | 1.0-2.0 | Bal | / | ≤2.0 | ≤0.5 | / | / | ≤0.05 |
|  | FZN-40A | ≤0.4 | 2.4-3.5 | 1.5-2.5 | Bal | / | ≤2.0 | ≤0.5 | / | / | ≤0.05 |
|  | FZN-50A | ≤0.4 | 3.0-4.5 | 2.5-3.5 | Bal | / | ≤2.0 | ≤0.5 | / | / | ≤0.05 |

表5确定的化学成分

| 牌号和规格 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | B | Ni | Cu | Fe | Cr | O |
| FZN-15A | ≤0.10 | 1.6～2.4 | 0.8～1.4 | 余量 | 19～21 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.05 |
| FZN-20A | ≤0.10 | 2.0～3.0 | 1.0～1.5 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.05 |
| FZN-25A | ≤0.10 | 2.4～3.0 | 1.0～1.5 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.05 |
| FZN-30A | ≤0.10 | 2.0～3.0 | 1.2～1.9 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.05 |
| FZN-35A | ≤0.10 | 2.4～3.5 | 1.2～2.0 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.05 |
| FZN-40A | ≤0.10 | 2.4～3.5 | 1.5～2.5 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.05 |
| FZN-50A | ≤0.10 | 2.5～4.5 | 2.5～3.5 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.05 |

2）熔融温度及硬度

选取单位四提供的FZN-15A，FZN-20A，FZN-25A，FZN-30A ，FZN-35A，FZN-40A，FZN-50A和单位五提供的FZN-20A，FZN-25A， FZN-35A，FZN-40A，FZN-50A的镍基自熔合金粉末，熔融温度及硬度结果的实测值及要求值如表6所示。为避免产品牌号出现交叉现象，根据两家单位提供的沉积层硬度测试值和标准值，最终确定各产品的熔融温度及硬度如表7所示。

表6 熔融温度及硬度结果

| 粉末提供单位 | 规格和牌号 | 熔融温度，℃ 标准值 | 沉积层硬度，HRC 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位四 | FZN-15A | 980-1150 | 13-16 |
|  | FZN-20A | 1070-1140 | 13-22 |
|  | FZN-25A | 1050-1120 | 16-29 |
|  | FZN-30A | 1050-1120 | 27-33 |
|  | FZN-35A | 1050-1120 | 32-38 |
|  | FZN-40A | 1040-1130 | 37-43 |
|  | FZN-50A | 1020-1090 | 47-53 |
| 单位五 | FZN-15A | / | / |
|  | FZN-20A | 1020-1150 | 18-22 |
|  | FZN-25A | 1010-1100 | 23-27 |
|  | FZN-30A | / | / |
|  | FZN-35A | 1000-1080 | 33-38 |
|  | FZN-40A | 990-1070 | 38-42 |
|  | FZN-50A | 980-1060 | 48-52 |

表7 产品的熔融温度和沉积层硬度要求

| 牌号 | 熔融温度/℃ | 沉积层硬度/HRC |
| --- | --- | --- |
| FZN-15A | 980～1150 | 13～16 |
| FZN-20A | 1020～1150 | 17～22 |
| FZN-25A | 1010～1120 | 23～27 |
| FZN-30A | 1050～1120 | 28～32 |
| FZN-35A | 1000～1120 | 33～37 |
| FZN-40A | 1000～1120 | 38～43 |
| FZN-50A | 1000～1090 | 47～53 |

3）粉末粒度

选取单位四提供的FZN-15A，FZN-20A，FZN-25A，FZN-30A ，FZN-35A，FZN-40A，FZN-50A和单位五提供的FZN-20A，FZN-25A， FZN-35A，FZN-40A，FZN-50A的镍基自熔合金粉末，粉末粒度结果如表8所示。根据两家单位提供的数据结果，最终确定粒度组成如下表9所示。

表8 粒度结果

| 粉末提供单位 | 粒度规格/μm | 粒度组成 |
| --- | --- | --- |
| 单位四 | 20～106 | ＞106µm不大于3%；＜20µm不大于3% |
|  | 53～150 | ＞150µm不大于3%；＜53µm不大于3% |
|  | 20～53 | ＞53µm不大于3%；＜20µm不大于3% |
| 单位五 | 20～106 | >106um不大于5%；<20um不大于5% |
|  | 53～150 | >150um不大于5%；<53um不大于5% |
|  | 20～53 | >53um不大于5%；<20um 不大于5% |

表9 产品的粒度范围

| 粒度规格/μm | 粒度组成 |
| --- | --- |
| 20～106 | ＞106µm，不大于3%；＜20µm，不大于3%。 |
| 53～150 | ＞150µm，不大于3%；＜53µm，不大于3%。 |
| 20～53 | ＞53µm，不大于3%；＜20µm，不大于3%。 |

4）流动性和松装密度

选取单位四提供的53~150μm的产品和单位五提供的FZN-20A，FZN-25A，FZN-35A，FZN-40A，FZN-50A的镍基自熔合金粉末，流动性和松装密度结果如表10所示。综合两家单位结果，且为保证产品质量，沟通后最终确定各牌号粉末的松装密度≥4.5 g/cm3，流动性≤18 s/50g。

表10 产品的流动性和松装密度

| 粉末提供单位 | 产品牌号 | 粒度规格/μm | 松装密度(g/cm3) | 流动性(s/50g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位四 | / | 53～150µm | ＞4.65 | ＜16.5 |
| 单位五 | FZN-20A | / | ≥4.1 | ≤25 |
|  | FZN-25A | / | ≥4.1 | ≤25 |
|  | FZN-35A | / | ≥4.1 | ≤25 |
|  | FZN-40A | / | ≥4.1 | ≤25 |
|  | FZN-50A | / | ≥4.1 | ≤25 |

2.2.1 标准适用范围的修改

随着等离子堆焊、激光熔覆技术的发展，这些新的表面技术开始用于热喷涂表面工程中。等离子堆焊技术是继火焰喷涂之后大力发展起来的一种新型多用途的精密喷涂方法，它具有：①超高温特性，便于进行高熔点材料的喷涂。②喷射粒子的速度高，涂层致密，粘结强度高。③由于使用惰性气体作为工作气体，所以喷涂材料不易氧化。激光表面熔敷技术是在激光束作用下将合金粉末或陶瓷粉末与基体表面迅速加热并熔化，光束移开后自激冷却形成稀释率极低、与基体材料呈冶金结合的表面涂层，从而显著改善基体表面耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化及电气特性等的一种表面强化方法。随着这些技术的日益成熟，Ni-B-Si系自熔合金粉未涂层制备早已不仅仅局限与氧-乙炔喷焊。

因此将原标准的适用范围修改为氧-乙炔喷焊、等离子堆焊、激光熔覆等焊接用Ni - B - Si系自熔合金粉。

2.2.2 标准规范性引用文件的增加

原标准中缺少规范性引用文件，根据标准编制的有关要求，增加了规范性引用文件。其中主要包括粉末产品取样规则、粉末粒度组成、以及产品中化学元素分析测试方法等的相关引用标准。规范性引用文件如下：

GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法

- GB/T 1479 金属粉末松装密度的测定 第一部分 漏斗法

- GB/T 1480 金属粉末 干筛分法测定粒度

- GB/T 1482 金属粉末 流动性的测定  标准漏斗法（霍尔流速计）

- GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

- GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法 第1部分：通则

- GB/T 21931.1 镍、镍铁和镍合金 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法

- YS/T 539.1 镍基合金粉化学分析方法 第1部分：硼量的测定 酸碱滴定法中和滴定法测硼量

- YS/T 539.3 镍基合金粉化学分析方法 第3部分：硅量的测定 高氯酸脱水称量法

- YS/T 539.4 镍基合金粉化学分析方法 第4部分：铬量的测定 过硫酸铵氧化滴定法

- YS/T 539.6 镍基合金粉化学分析方法 第6部分：铁量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法

- YS/T 539.9 镍基合金粉化学分析方法 第9部分：铜量的测定 硫代硫酸钠碘量法

- YS/T 539.13 镍基合金粉化学分析方法 第13部分：氧量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法

2.2.3 标准术语和定义的增加

根据标准适用范围的扩大，增加了等离子堆焊、激光熔覆的术语和定义。

2.2.4 产品分类的更改

根据现在市场的需求及产品的发展，分为六个牌号，FZN-15A、FZN-20A、FZN-25A、FZN-30A、FZN-35A、FZN-40A、FZN-50A。

2.2.5 化学成分的更改

根据牌号分类，化学成分修改如下：

| 牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | B | Ni | Cu | Fe | Cr | O |
| FZN-15A | ≤0.08 | 1.6～2.4 | 0.8～1.4 | 余量 | 19～21 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.03 |
| FZN-20A | ≤0.08 | 2.0～3.0 | 1.0～1.5 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.03 |
| FZN-25A | ≤0.08 | 2.4～3.0 | 1.0～1.5 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.03 |
| FZN-30A | ≤0.08 | 2.0～3.0 | 1.2～1.9 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.03 |
| FZN-35A | ≤0.08 | 2.4～3.5 | 1.2～2.0 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.03 |
| FZN-40A | ≤0.08 | 2.4～3.5 | 1.5～2.5 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.03 |
| FZN-50A | ≤0.08 | 2.5～4.5 | 2.5～3.5 | 余量 | / | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.03 |

2.2.6产品物理性能的修改

1）沉积层硬度

产品的沉积层硬度应符合下表。

| 牌号 | 沉积层硬度/HRC | 备注（沉积层特性） |
| --- | --- | --- |
| FZN-15A | 13～17 | 很容易加工，浸润性良好，易焊合铸件中的裂缝和凹洼处 |
| FZN-20A | 17～22 | 容易加工，耐热冲击性良好，适用于玻璃用的铸铁模具的修复 |
| FZN-25A | 23～27 | 容易加工，耐磨，适用于铸铁、钢和合金钢部件修复。也可作钎焊材料。 |
| FZN-30A | 28～32 | 容易加工，耐磨，适用于玻璃用的铸铁模具的修复 |
| FZN-35A | 33～37 | 容易加工，耐磨，适用于玻璃用的铸铁模具的修复 |
| FZN-40A | 38～43 | 耐磨、耐热腐蚀、热冲击 |
| FZN-50A | 47～53 | 耐磨、耐热腐蚀、热冲击，适用于辊面修复、玻璃模具 |

2）熔融温度

产品的熔融温度应符合下表的规定。

| 牌号 | 熔融温度/℃ |
| --- | --- |
| FZN-15A | 980～1100 |
| FZN-20A | 1020～1150 |
| FZN-25A | 1010～1120 |
| FZN-30A | 1050～1120 |
| FZN-35A | 1000～1120 |
| FZN-40A | 1000～1120 |
| FZN-50A | 1000～1090 |

3）粉末粒度

产品的粒度范围应符合下表的规定。

| 粒度规格/μm | 粒度组成 | 应用工艺 |
| --- | --- | --- |
| 20～106 | ＜20µm，不大于3%；＞106µm，不大于3%。 | 氧—乙炔喷焊 |
| 50～150 | ＜53µm，不大于3%；＞150µm，不大于3%。 | 等离子堆焊、激光熔覆 |
| 20～53 | ＜20µm，不大于3%；＞53µm，不大于3%。 | 激光熔覆 |
| 注：粒度分布由供需双方协商。 |  |  |

4）流动性

产品的流动性应不大于18 s/50g。

5）松装密度

产品的松装密度应不小于4.5 g/cm3。

2.2.5 验证试验结果

2.2.5.1对单位四提供的粉末进行各技术指标验证

1、化学成分

对单位四提供的粉末进行化学成分分析，其结果如表11所示，由结果可知，化学成分符合标准要求。

表11化学成分结果

| 验证单位 | 规格和牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | B | Ni | Cu | Fe | Cr | O |
| 天津铸金科技开发股份有限公司 | FZN-15A | 0.0279 | 1.96 | 1.03 | Bal | 19.96 | 0.37 | 0.13 | 0.0235 |
|  | FZN-20A | 0.0557 | 2.51 | 1.14 | Bal | / | 0.21 | 0.24 | 0.0219 |
|  | FZN-25A | 0.0082 | 2.71 | 1.38 | Bal | / | 0.20 | 0.22 | 0.0082 |
|  | FZN-30A | 0.0101 | 2.56 | 1.52 | Bal | / | 0.11 | 0.46 | 0.0075 |
|  | FZN-35A | 0.0198 | 3.04 | 1.61 | Bal | / | 0.30 | 0.47 | 0.0081 |
|  | FZN-40A | 0.0140 | 2.96 | 2.04 | Bal | / | 0.14 | 0.06 | 0.0078 |
|  | FZN-50A | 0.0104 | 2.82 | 2.74 | Bal | / | 0.11 | 0.05 | 0.0101 |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | FZN-15A | 0.01 | 1.94 | 0.86 | Bal | 19.13 | 0.44 | 0.08 | 0.029 |
|  | FZN-20A | 0.087 | 2.6 | 0.82 | Bal | / | 0.11 | 1.07 | 0.044 |
|  | FZN-25A | 0.008 | 2.64 | 1.3 | Bal | / | 0.06 | 0.04 | 0.011 |
|  | FZN-30A | 0.012 | 2.6 | 1.51 | Bal | / | 0.11 | 0.26 | 0.036 |
|  | FZN-35A | 0.004 | 2.87 | 1.77 | Bal | / | 0.05 | 0.14 | 0.023 |
|  | FZN-40A | 0.01 | 2.83 | 1.94 | Bal | / | 0.09 | 0.04 | 0.041 |
|  | FZN-50A | 0.015 | 2.84 | 2.52 | Bal | / | 0.12 | 0.04 | 0.038 |
| 北矿新材料科技有限公司 | FZN-15A | 0.0331 | 1.93 | 1.14 | Bal | 20.03 | 0.27 | 0.12 | 0.0221 |
|  | FZN-20A | 0.0898 | 2.32 | 1.21 | Bal | / | 0.23 | 0.16 | 0.0232 |
|  | FZN-25A | 0.0144 | 2.64 | 1.31 | Bal | / | 0.19 | 0.21 | 0.0112 |
|  | FZN-30A | 0.0134 | 2.53 | 1.64 | Bal | / | 0.13 | 0.34 | 0.0202 |
|  | FZN-35A | 0.0241 | 3.32 | 1.63 | Bal | / | 0.32 | 0.57 | 0.0139 |
|  | FZN-40A | 0.0232 | 3.12 | 2.21 | Bal | / | 0.21 | 0.12 | 0.0109 |
|  | FZN-50A | 0.0132 | 3.04 | 2.94 | Bal | / | 0.17 | 0.11 | 0.0101 |
| 安泰科技股份有限公司 | FZN-15A | 0.011 |  |  | Bal |  |  |  | 0.019 |
|  | FZN-20A | 0.082 |  |  | Bal |  |  |  | 0.019 |
|  | FZN-25A | 0.085 |  |  | Bal |  |  |  | 0.015 |
|  | FZN-30A | 0.015 |  |  | Bal |  |  |  | 0.013 |
|  | FZN-35A | 0.0072 |  |  | Bal |  |  |  | 0.017 |
|  | FZN-40A | 0.012 |  |  | Bal |  |  |  | 0.0088 |
|  | FZN-50A | 0.016 |  |  | Bal |  |  |  | 0.037 |

2、熔融温度及硬度

对单位四提供的粉末进行熔融温度及硬度分析，其结果如表12所示，熔融温度和沉积层硬度也满足标准要求。

表12 熔融温度及硬度结果

| 验证单位 | 技术参数 | FZN-15A | FZN-20A | FZN-25A | FZN-30A | FZN-35A | FZN-40A | FZN-50A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津铸金科技开发股份有限公司 | 熔融温度，℃ | 1088 | 1112 | 1092 | 1087 | 1081 | 1065 | 1054 |
| 北矿新材料科技有限公司 |  | 1067 | 1111 | 1084 | 1081 | 1090 | 1062 | 1053 |
| 安泰科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津铸金科技开发股份有限公司 | 沉积层硬度，HRC | 14.0 | 20.8 | 26.5 | 30.5 | 34.8 | 41.3 | 50.2 |
| 北矿新材料科技有限公司 |  | 15.2 | 20.7 | 25.9 | 29.8 | 35.2 | 42.1 | 50.9 |
| 钢铁研究总院有限公司 |  | 15.3 | 19.8 | 25.4 | 28.9 | 34.7 | 41.6 | 51.4 |

3、粉末粒度

对单位四提供的粉末进行粉末粒度分析，其结果如表13所示，除其中53～150µm力度范围的测出＞150µm为3.2%才稍微超出标准外，其余都符合标准要求。

表13 粒度检测结果

| 验证单位 | 产品牌号 | 粒度规格/μm | 粒度组成 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津铸金科技开发股份有限公司 | / | 20～106 | ＞106µm为1.03%；＜20μm为1.22% |
|  | / | 53～150 | ＞150µm为0%；＜53µm为1.04% |
|  | / | 20～53 | ＞53µm为0.85%；＜20µm为1.56% |
| 钢铁研究总院有限公司 | ZFN-20A | 20～106 | ＞106µm为1.06%；＜20μm为0.86% |
|  | ZFN-25A | 53～150 | ＞150µm为1.45%；＜53µm为1.32% |
|  | ZFN-50A | 20～53 | ＞53µm为0.68%；＜20µm为1.49% |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | ZFN-15A | 53～150 | ＞150µm为3.2%；＜53µm为0.1% |
|  | ZFN-20A | 53～150 | ＞150µm为2.2%；＜53µm为0.3% |
|  | ZFN-25A | 53～150 | ＞150µm为2.5%；＜53µm为0.1% |
|  | ZFN-30A | 53～150 | ＞150µm为2.7%；＜53µm为0.2% |
|  | ZFN-35A | 53～150 | ＞150µm为2.1%；＜53µm为0.1% |
|  | ZFN-40A | 53～150 | ＞150µm为2.0 %；＜53µm为0.2% |
|  | ZFN-50A | 53～150 | ＞150µm为1.5%；＜53µm为0.1% |
| 北矿新材料科技有限公司 | FZN-40A | 20～106 | ＞106µm为1.21%；＜20μm为0.22% |
|  | FZN-30A | 53～150 | ＞150µm为0.31%；＜53µm为1.44% |
|  | FZN-15A | 20～53 | ＞53µm为0.85%；＜20µm为1.56% |
| 安泰科技股份有限公司 | FZN-15A | 45～150 | ＞150µm为2.19%；＜53μm0.07为% |
|  | FZN-20A | 53～150 | ＞150µm为1.46%；＜53μm为0.18% |
|  | FZN-25A | 53～150 | ＞150µm为2.11%；＜53μm为0.06%% |
|  | FZN-30A | 53～150 | ＞150µm为0%；＜53μm为0.18% |
|  | FZN-35A | 53～150 | ＞150µm为1.03%；＜53μm为1.22% |
|  | FZN-40A | 53～150 | ＞150µm为0%；＜53µm为1.04%% |
|  | FZN-50A | 53～150 | ＞150µm为1.13%；＜53μm为0% |

4、流动性和松装密度

对单位四提供的粉末进行流动性和松装密度分析，其结果如表14所示，由结果可知，粉末的流动性和松装密度满足标准要求。

表14 产品的流动性和松装密度

| 验证单位 | 产品牌号 | 粒度规格/μm | 松装密度(g/cm3) | 流动性(s/50g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津铸金科技开发股份有限公司 | / | 53～150 | 4.82 | 15.67 |
| 钢铁研究总院有限公司 | FZN-15A | 20～53 |  | 15.30 |
|  |  | 20～106 | 5.15 | 13.20 |
|  |  | 53～150 | 5.02 | 14.15 |
|  | FZN-20A | 20～53 |  | 15.55 |
|  |  | 20～106 |  | 13.20 |
|  |  | 53～150 | 5.04 | 13.70 |
|  | FZN-25A | 20～53 |  | 18.00 |
|  |  | 20～106 | 4.87 | 13.20 |
|  |  | 53～150 | 4.92 | 13.85 |
|  | FZN-30A | 20～53 |  | 16.50 |
|  |  | 20～106 | 4.83 | 13.85 |
|  |  | 53～150 | 4.90 | 13.55 |
|  | FZN-35A | 20～53 |  | 16.35 |
|  |  | 20～106 | 5.08 | 13.25 |
|  |  | 53～150 | 5.02 | 12.40 |
|  | FZN-40A | 20～53 | 4.59 | 16.15 |
|  |  | 20～106 | 4.79 | 14.10 |
|  |  | 53～150 | 4.76 | 14.55 |
|  | FZN-50A | 20～53 |  | 13.65 |
|  |  | 20～106 | 4.90 | 13.80 |
|  |  | 53～150 | 4.85 | 14.45 |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | FZN-15A | 53～150 | 4.98 | 13.47 |
|  | FZN-20A | 53～150 | 5.01 | 13.09 |
|  | FZN-25A | 53～150 | 4.92 | 13.16 |
|  | FZN-30A | 53～150 | 4.9 | 13.1 |
|  | FZN-35A | 53～150 | 4.98 | 12.28 |
|  | FZN-40A | 53～150 | 4.71 | 13.82 |
|  | FZN-50A | 53～150 | 4.85 | 13.63 |
| 北矿新材料科技有限公司 | FZN-25A | 53～150µm | 4.72 | 15.9 |
|  |  | 20～106µm | 4.64 | 16.1 |
|  |  | 20～53µm | 4.51 | 16.2 |
| 安泰科技股份有限公司 | FZN-15A | 45～180µm | 4.97 | 13.71 |
|  | FZN-20A | 45～180µm | 5.01 | 13.29 |
|  | FZN-25A | 45～180µm | 4.89 | 13.42 |
|  | FZN-30A | 45～106µm | 4.86 | 12.92 |
|  | FZN-35A | 45～180µm | 4.98 | 11.92 |
|  | FZN-40A | 53～180µm | 4.70 | 14.10 |
|  | FZN-50A | 53～180µm | 4.83 | 14.10 |

2.2.5.2对单位五提供的粉末进行各技术指标验证

1、化学成分

对单位五提供的粉末进行化学成分分析，其结果如表15所示，化学成分结果满足标准要求。

表15化学成分结果

| 验证单位 | 规格和牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | B | Ni | Cu | Fe | Cr | O |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | FZN-20A | 0.03 | 2.02 | 1.21 | Bal | / | 0.45 | 0.33 | 0.015 |
|  | FZN-25A | 0.03 | 2.42 | 1.12 | Bal | / | 0.42 | 0.44 | 0.02 |
|  | FZN-35A | 0.03 | 2.98 | 1.25 | Bal | / | 0.85 | 0.1 | 0.02 |
|  | FZN-40A | 0.03 | 3.36 | 1.71 | Bal | / | 1.2 | 0.1 | 0.02 |
|  | FZN-50A | 0.04 | 3.38 | 3.04 | Bal | / | 0.44 | 0.07 | 0.02 |
| 钢铁研究总院有限公司 | FZN-20A | 0.03 | 2.2 | 1.32 | Bal | / | 0.42 | 0.34 | 0.02 |
|  | FZN-25A | 0.03 | 2.68 | 1.15 | Bal | / | 0.45 | 0.45 | 0.02 |
|  | FZN-35A | 0.03 | 3.04 | 1.37 | Bal | / | 0.9 | 0.1 | 0.02 |
|  | FZN-40A | 0.03 | 3.3 | 1.85 | Bal | / | 1.12 | 0.12 | 0.02 |
|  | FZN-50A | 0.04 | 3.42 | 2.95 | Bal | / | 0.46 | 0.06 | 0.03 |

2、熔融温度及硬度

对单位五提供的粉末进行熔融温度及硬度分析，其结果如表16所示，熔融温度及硬度符合标准要求。

表16 熔融温度及硬度结果

| 验证单位 | 技术参数 | FZN-20A | FZN-25A | FZN-35A | FZN-40A | FZN-50A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | 熔融温度，℃ | 1140 | 1070 | 1050 | 1030 | 1010 |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | 沉积层硬度，HRC | 20±1 | 25±1 | 35±1 | 40±1 | 50±1 |

3、粉末粒度

对单位五提供的粉末进行粉末粒度分析，其结果如表17所示，粉末粒度符合标准要求。

表17 粒度检测结果

| 验证单位 | 牌号 | 粒度规格/μm | 粒度组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | / | 23～106 | >106um不大于2.5%；<23m不大于2.1% |
|  | / | 53～150 | >150um不大于2.4%；<53um不大于2.5% |
|  | / | 20～53 | >53um不大于2.4%；<23um 不大于2.1% |
| 钢铁研究总院有限公司 | FZN-20A | 53～150 | >150um不大于2.0%；<53um不大于1.8% |
|  | FZN-25A | 53～150 | >150um不大于1.8%；<53um不大于1.2% |
|  | FZN-35A | 53～150 | >150um不大于2.2%；<53um不大于1.3% |
|  | FZN-40A | 53～150 | >150um不大于2.4%；<53um不大于2.0% |
|  | FZN-50A | 53～150 | >150um不大于1.8%；<53um不大于2.2% |

4、流动性和松装密度

对单位五提供的粉末进行流动性和松装密度分析，其结果如表18所示，流动性和松装密度符合标准要求。

表18 产品的流动性和松装密度

| 验证单位 | 产品牌号 | 粒度规格/μm | 松装密度(g/cm3) | 流动性(s/50g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自贡长城表面工程技术有限公司 | FZN-20A | / | 4.56 | 14 |
|  | FZN-25A | / | 4.7 | 15.71 |
|  | FZN-35A | / | 4.75 | 15.83 |
|  | FZN-40A | / | 4.78 | 16.03 |
|  | FZN-50A | / | 4.72 | 16.45 |
| 钢铁研究总院有限公司 | FZN-20A | 53～150 | 4.7 | 16.1 |
|  | FZN-25A | 53～150 | 4.85 | 15.58 |
|  | FZN-35A | 53～150 | 4.8 | 15.5 |
|  | FZN-40A | 53～150 | 4.78 | 16 |
|  | FZN-50A | 53～150 | 4.75 | 15.8 |

三、 标准水平分析

3.1采用国际标准和国外先进标准的程度

无

3.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

本标准达到国际先进水平。

3.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉的情况。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性有色行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后宣贯实施。

八、废止现行有关标准的建议

本标准颁布实施后，代替YS/T 526-2006《Ni-B-Si系自熔合金粉》。

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

本标准充分考虑了我国目前自熔合金粉末产品技术水平状况，以及热喷涂行业对该粉末当前及发展的要求，有据可依，促进企业的有序竞争和发展。推荐各生产企业贯彻执行，更推荐用户以此行业标准作为测试标准来推动其进一步发展，从而不断提高我国粉末测试表征水平，满足我国粉末生产及其下游用户行业发展的需要。建议技术归口单位在标准推出后及时组织生产企业和用户学习和宣贯本标准，以便更好地参与国际市场竞争，服务于广大用户。

标准意见汇总处理表

标准项目名称：《Ni-B-Si系自熔合金粉》   承办人：董莎莎  共1页

标准项目负责起草单位：钢铁研究总院有限公司   电话：010-62184234  2024年2月24日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 封面标准号下应加上代替YS/T 526-2006 | 深圳市注成科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 封面 | 修改文章的英文名称 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 前言 | 规范语言，应写成：更改了… | 有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 4 | 1 | 在范围中加上“气雾化法生产的” | 有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 5 | 2 | 增加GB/T230.1规范性引用文件 | 鹰潭市检验检测认证院（国家铜及铜 产品质量检验检测中心） | 采纳 |  |
| 6 | 3 | 术语中缺少英文 | 北矿新材科技有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 3.5 | 删除“超音速火焰喷焊”术语及定义 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 4 | 产品分类单独成一个章节 | 有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 9 | 4 | 化学成分和物理性能调成一个技术要求章节 | 厦门钨业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 5.1 | 表2中没有要求的化学成分用“/”表示 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 5.2.1 | 将表2的熔融温度和沉积层硬度分成两个表格 | 江苏威拉里新材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 5.2.1 | 表2中FZN-15A的熔融温度调整为980-1100 | 西安赛隆增材技术股份有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.2.2 | 将粉末粒度、流动性和松装密度分节说明 | 广东省科学院工业分析检测工业 | 采纳 |  |
| 14 | 5.2.2 | 表4的松装密度调整为不小于4.5，流动性不大于18 | 安泰环境工程技术有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 7.1.1 | 将质量证明书为随行文件 | 有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 16 | 7.3 | 将表5的表题改为取样数量及取样方法 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：14个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：14个

④没有回函的单位数：0个。