行业标准

《烧结双金属材料剪切强度的测定》

编制说明书

（预审稿）

《烧结双金属材料剪切强度的测定》标准编制组

编写单位：钢铁研究总院有限公司

二〇二四年三月

烧结双金属材料剪切强度的测定

行业标准编制说明

一、工作简况

1.1  项目来源

根据《工业和信息化部关于印发2022年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2022]94号）的要求，由钢铁研究总院有限公司负责组织修订《烧结双金属材料剪切强度的测定》有色行业标准，项目计划编号为2022-1733T-YS，计划完成年限2024年。标准起草单位为：钢铁研究总院有限公司。参与单位为：钢研昊普科技有限公司、陕西科技大学、国合通用（青岛）测试评价有限公司、安泰科技股份有限公司、中南大学、广东省科学院新材料研究所、钢研高纳科技股份有限公司、钢研纳克检测技术有限公司、河北建筑工程学院。

1.2  本标准所涉及的产品及实验简况

粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料，经过成形和烧结，制取金属材料、复合材料以及各种类型制品的工业技术。双金属材料是将两种不同的金属材料利用其各自的性能优势进行烧结复合而形成的，它既能克服两种金属各自的不足，同时又能发挥两种金属的优点，使复合后的材料具有更佳的综合机械性能，适用面更广，部件的使用寿命也更长，大大提高了材料的利用率。

目前，粉末冶金技术已被广泛应用于交通、机械、电子、航空航天、兵器、生物、新能源、信息和核工业等领域，成为新材料科学中最具发展活力的分支之一。粉末冶金技术具备显著节能、省材、性能优异、产品精度高且稳定性好等一系列优点，非常适合于大批量生产。另外，部分用传统铸造方法和机械加工方法无法制备的材料和复杂零件也可用粉末冶金技术制造，因而备受工业界的重视。

当双金属结合时，界面结合强度对于使用性能至关重要，也是判定双金属烧结的力学性能的重要标志之一，界面结合强度严重影响零件的使用寿命。对于界面结合强度的测量方法包括拉伸、剪切、弯曲、划痕、压入、动态测试等方法。剪切强度是很直观反应界面结合状态好坏的力学参数，故测定双金属的剪切强度尤为重要。

原标准制定于2005年，十几年国内粉末冶金行业快速发展，其相关的设备及附件也发生了很大的变化。该标准无论从内容还是形式、规范上都不再适应现代化生产测试要求，不能起到有效区别产品质量、规范市场、指导企业生产的作用。基于实际需要，我单位提出对该标准进行修订，以更好的满足行业的需求。修订以粉末冶金行业试验的国内外标准、国内各高校研究院所对科研试验及国内主要生产厂家的对产品质量的检测需求为重要依据，结合行业技术发展，试验设备和试验方法更新换代，形成适用于我国国情的烧结双金属材料剪切强度测定的试验标准，以提高产品质检的统一性和先进性。

1.3  起草单位及主要起草人工作情况

1.3.1  起草单位情况

钢铁研究总院有限公司是我国金属新材料研发基地、行业共性关键技术创新基地和冶金分析测试权威机构，承担了我国冶金行业85%以上国防军工新材料研发任务和50%以上共性关键技术研发任务，先后研制了近千种高技术新材料，满足了我国国防军工重点型号、国民经济重大工程建设需求。围绕材料品质提升、产品用户技术、冶金工艺及装备技术等领域，开发了一批新产品、新工艺、新技术、新装备，为能源石化、交通建筑、海洋工程、机械电子等提供了强力材料技术支撑，引领了冶金及用户行业转型升级和创新发展。

钢铁研究总院有限公司拥有先进齐全的研发基础条件，通过了ISO9001质量管理体系认证，具备武器装备科研生产许可证。主要生产设备：真空自耗电弧炉，气体保护电渣重熔炉，高温烧结炉，真空定向凝固炉，先进高功率激光焊接系统，大尺寸高能量充磁设备，机械合金化球磨机，粉末脱气、装套、封焊设备，气体雾化装置，超高温退火炉，热等静压机等。主要检测设备：纳米压痕试验机、原子力显微镜、透射电镜、低频疲劳性能及缺口敏感性试验机，120T材料试验机，高温显微镜，磁力显微镜，超高矫顽力变温测试仪，辉光质谱仪，扫描电镜，可控冷却速度热处理炉，高温持久蠕变实验机，场发射电子探针，热动态三维显微镜等。

钢研昊普科技有限公司是中国钢研科技集团有限公司为整合其热等静压技术业务板块成立的全资子公司，主营热等静压技术相关业务，提供热等静压致密化处理、扩散连接、粉末冶金近终成形技术支持、热等静压加工处理、设备制造、维保服务。多年来服务航空航天、能源、石油天然气、医疗、轨道交通、电子半导体、机械、增材制造等领域。传承中国钢研六十余年的技术积累，钢研昊普拥有先进的热等静压技术，实力雄厚的研发团队，以及通过NADCAP、AS9100等行业认证的热等静压工程技术研究中心，是国际热等静压协会亚洲主席单位。

陕西科技大学是国家“中西部高校基础能力建设工程”及“十四五教育强国推进工程”建设高校，是陕西省“双一流”建设高校和重点建设的高水平大学。有专任教师1500余人，拥有“长江学者” “杰青”“优青”“百千万人才工程”等国家、省级各类人才百余人；有教育部优先发展学科领域1个，A类学科1个，B类学科5个，陕西省“双一流”建设学科1个，省级优势学科6个，国家级、省部级重点实验室、重点研究基地和工程技术研究中心等63个，省级协同创新中心2个，省哲学社会科学特色建设学科1个，省级研究生联合培养示范工作站6个，院士创新团队9个。材料科学、化学、工程学、农业科学等4个学科位列ESI全球排名前1%（材料科学位列全球排名前3‰，化学位列全球排名前5‰，工程学位列全球排名前6‰）；软科世界一流学科7个。

国合通用（青岛）测试评价有限公司隶属于国务院国资委央企有研科技集团有限公司，是承担国家新材料测试评价平台-主中心项目国合通用测试评价认证股份公司，设有“材料检测实验室”、“化学分析实验室”、“工业油品检测分析室”、“产品样品加工中心”，并建立金属材料腐蚀环境数据共享服务平台，可提供铝及铝合金、钢铁材料、镍及镍合金、钛及钛合金、工业用油、有机挥发物VOC、食品及环境等方面的检测评价服务。

安泰科技股份有限公司自1998年成立以来，一直以先进金属材料及制品的研发、生产和销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业之一，也是国家科技部及中科院联合认定的国家高新技术企业。目前，公司产业主要聚焦"先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业"四大业务板块，涉及难熔金属材料及制品、稀土永磁材料及制品、非晶纳米晶带材及器件、环境工程及技术、高速工具钢、焊接材料、超硬材料及制品等重要业务领域，产品广泛应用于航空航天、核电、生物医疗、信息技术产业、节能与新能源汽车、船舶、轨道交通等领域，重点服务于战略性新兴产业。

中南大学学科门类齐全，拥有完备的有色金属、医学、轨道交通等学科体系，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类，辐射军事学。学校是学位授权自主审核单位，现有一级学科博士学位授权点40个，一级学科硕士学位授权点48个，博士专业学位授权类别9个，硕士专业学位授权类别29个，博士后科研流动站30个，一级学科国家重点学科6个，二级学科国家重点学科12个，国家重点（培育）学科1个，国家临床重点专科61个。

广东省科学院新材料研究所隶属广东省科学院，为其骨干科研院所，公益二类事业单位。研究所承担现代材料表面工程技术国家工程实验室、国家钛及稀有金属粉末冶金工程技术研究中心、广东省现代表面工程技术重点实验室、广东省金属强韧化技术与应用重点实验室等创新平台的建设，开展新材料领域基础性和关键共性技术研究，承担新材料研究开发及工程化验证、新材料领域科技创新平台建设，提供新材料领域的分析测试、产品试制、技术咨询、科技培训、学术交流、人才培养、科学传播等服务。

北京钢研高纳科技股份有限公司定位于中国“先进高温材料”技术的引领者与产业升级的推动者，主要从事航空航天材料中高温材料的研发、生产和销售，是国内航空航天用高温材料重要的生产基地，同时也是国内电力工业用高温材料的重要供应商，目前是国内高端和新型高温材料制品生产规模最大的企业之一，多个细分产品占据市场主导地位。高温材料最初主要应用于航空航天领域，由于其优良的耐高温、耐腐蚀等性能，逐渐被应用到电力、汽车、冶金、玻璃制造、核电等工业领域。

钢研纳克检测技术股份有限公司是中央企业中国钢研科技集团有限公司的二级单位，专业从事分析仪器装备和分析检测技术的研究、开发和应用的高新技术创新型企业。目前公司提供的主要服务或产品包括分析检测仪器、第三方检测服务、标准物质/标准样品、能力验证服务等检测相关产品与延伸服务。公司服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、核电、高铁、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域，钢研纳克不仅是中国分析仪器设备制造的知名企业，拥有多种元素分析检测仪器产品，也是国内综合实力雄厚的测试研究机构之一。依托国家钢铁材料测试中心和仪器产业基地，公司及子公司牵头制修订8项国际标准、参与制修订国际标准20余项、制定170余项国家及行业标准；研制标准物质/标准样品700多种。力争成为测试仪器装备领域有影响力的国际竞争者，有国际影响力的材料表征评价认证的权威机构和综合解决方案提供者。

河北建筑工程学院始建于1950年8月，是河北省省属全日制建筑类高等本科院校，是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的普通高等院校，国务院首批批准具有学士学位授予权的院校之一。学校设有11个校级研究所，有1个河北省级重点实验室，4个河北省级应用技术研发中心（其中培育建设1个），1个河北省中国特色社会主义理论体系研究基地，1个河北省协同创新中心（培育建设），1个张家口市科技创新团队，1个张家口高层次创新团队。

1.3.2  参编单位及主要起草人工作情况

整个标准修订过程中各参编单位给予了大力的支持和帮助。陕西科技大学负责本标准的调研工作及提供试验粉末，陕西科技大学负责本标准的调研工作及提供热喷涂试样，钢研昊普科技有限公司、钢研纳克检测技术有限公司、陕西科技大学、国合通用（青岛）测试评价有限公司、钢研高纳科技股份有限公司、安泰科技股份有限公司、中南大学、广东省科学院新材料研究所提供了为标准的编制提供了相关的测试数据、负责实验验证等工作。同时标准参与单位针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，确保实验参数能够满足检测以及实际使用要求。

标准主要起草人及分工见表1。

表1 标准主要修订人及分工

| 序号 | 联系人姓名 | 工作单位 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢铁研究总院有限公司 |  |
| 2 |  | 钢研昊普科技有限公司 |  |
| 3 |  | 陕西科技大学 |  |
| 4 |  | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 |  |
| 5 |  | 安泰科技股份有限公司 |  |
| 6 |  | 中南大学 |  |
| 7 |  | 广东省科学院新材料研究所 |  |
| 8 |  | 钢研高纳科技股份有限公司 |  |
| 9 |  | 钢研纳克检测技术有限公司 |  |
| 10 |  | 河北建筑工程学院 |  |

1.4 主要工作过程

钢铁研究总院有限公司组织骨干技术人员成立的项目编制组，制定研究技术路线和实施方案，并组织开展该项目的试验研究与验证工作。主要工作过程经历如下阶段：

1.4.1立项阶段

钢铁研究总院有限公司向全国有色金属标准化技术委员会粉末分标委（SAC/TC243/SC1）提交了行业标准YS/T 485-2005《烧结双金属材料剪切强度的测定》标准修订的项目建议书、标准草案和立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

2022年11月，工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于印发2022年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2022]94号，正式下达该标准的修订任务，由钢铁研究总院有限公司负责组织修订《烧结双金属材料剪切强度的测定》有色行业标准，项目计划编号为2022-1733T-YS，计划完成年限2024年。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.4.2起草阶段

2023年2月，全国有色金属标准化技术委员会在广东省佛山市组织召开会议，钢铁研究总院有限公司、北矿新材科技有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、广东省科学院新材料研究所、国标（北京）检验认证有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、江苏威拉里新材料科技有限公司、深圳注成科技股份有限公司、西北有色金属研究院、株洲硬质合金集团有限公司等21单位32位专家代表参加了会议等单位参加了会议，会议对本项目进行了任务落实。

钢铁研究总院有限公司在接到项目下达的任务后立即与参编单位成立标准编制工作组，对目标任务进行了分解，明确成员的任务要求，制定工作计划和进度安排。项目运行以来，工作组成员查阅了大量的国内外相关文献资料，收集、整理，对国内相关制造、使用单位进行测试方法调研，并就该剪切强度测试方法进行了充分论证，于2023年8月形成本标准讨论稿。本标准讨论稿完成后，在编制组及公司内部进行了多次交流，广泛征求意见，对本标准讨论稿进行了认真的修改和完善，最后形成了该标准的征求意见稿。

1.4.3 征求意见阶段

2023年8月22~23日，全国有色金属标准化技术委员会组织格林美股份有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国合通用（青岛）测试评价有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、安泰科技股份有限公司等27家单位34位专家代表参加了会议。与会代表对本标准征求意见稿进行了认真、细致的讨论，提出了修改意见及建议。标准编制小组根据专家提出的修改意见与建议进行了修改，形成了标准预审稿。

2022年X月XX~XX日，由全国有色金属标准化技术委员会主持在XXXX召开了本标准的预审会。来  等，等 XX家单位 XX 位专家代表参加了会议。与会代表对本标准预审稿进行了认真、细致的讨论，并提出修改意见，标准编制组采纳了相关意见，并对标准进行修改完善，形成标准送审稿及编制说明，并提交标委会对标准进行审查。

同时全国有色金属标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网。征求意见的单位主要包括生产、经销、使用、科研、检验等单位以及科研院校，征求意见单位广泛且具有代表性，征求意见时间大于2个月。

2023年X月标准制定工作组对收集到的意见进行整理，共收到了XX条意见，形成了标准征求意见稿意见汇总处理表。标准制定工作组对征求意见稿进行修改，形成标准送审稿。

1.4.4 审查阶段

XXX年XX月XX日，行业标准《烧结双金属材料剪切强度的测定》审定会由全国有色金属标准化技术委员会主持，于XX召开。来自 等、XXX、XXX以及XXX、XXX等XX家单位XX位专家代表参加了会议，见《有色金属标准审定会参加单位及代表签名》。对标准送审稿进行了认真、细致的讨论，见《有色金属行业标准审定会会议纪要》。具体修改意见见《有色金属行业标准审定会会议纪要》。

与会专家经过讨论后一致认为：本标准的制定遵循了满足用户需求、技术内容合理、检验方法可行的原则，充分考虑了生产企业、使用单位及相关各方的意见和建议。本标准的修定将对自熔合金粉末产品具有较强的规范和指导作用，达到了国内先进水平。建议编制组单位按以上修改意见修改后，形成行业标准报批稿上报。

1.4.5 报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），现上报至工信部审批、发布。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1  标准编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则修订。本标准代替行业标准《烧结双金属材料剪切强度的测定》（YS/T 485-2005）。

修订以测定烧结双金属材料剪切强度的国内外标准、国内各高校研院所对科研试验及国内主要生产厂家的对产品质量的检测需求为重要依据，结合行业技术发展，试验设备和试验方法更新换代，形成适用于我国国情的烧结双金属材料剪切强度测定的方法标准，以提高产品质检的统一性和先进性。

2.1.1 符合性

随着粉末冶金行业及试验设备的快速发展，原有的烧结双金属材料剪切强度的测定标准（YS/T 485-2005）已满足不了国内相关材料测试领域的市场需求。

为满足钢铁、有色金属工业以及相关行业对烧结双金属材料剪切强度的测定要求，本标准编制小组在各工业领域和相关行业内进行充分的调研和论证的基础上，对原有的标准进行了必要的修订，主要包括标准的规范性引用文件、试验机的要求、试样结构设计及尺寸的要求、试样尺寸的测量、试验速率的更改、结果的精确度等。本标准修改稿在参照国内同类测试技术水平的基础上，体现国内大多数烧结金属剪切强度的测定要求，充分考虑相关企业和使用单位检测方式的意见和建议，力争做到标准切实可行，具有可操作性能够符合目前各相关行业的实际并被应用单位普遍接受。

2.1.2 先进性

随着粉末冶金行业及试验设备的快速发展，烧结双金属材料的剪切强度测定应该向高标准要求的测试方法靠近，更能反映同一行业的产品性能指标，为体现对国内相关烧结金属材料生产企业的技术特点及检测手段的支持，本标准中对原有的标准进行了必要的修订，主要包括标准的规范性引用文件、试验机的要求、试样结构设计及尺寸的要求、试样尺寸的测量、试验速率的更改、结果的精确度等进行了修改和完善，使其更能适应行业发展的需求，并使标准体现先进性。

2.2  标准修订的主要内容

根据前期调研情况提出对以下内容进行修订。

2.2.1 标准规范性引用文件的增加

增加了GB/T 8170和GB/T 16825.1规范性引用文件。

GB/T 8170 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

GB/T 16825.1 《静力单轴试验机的检验 第1部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准》

烧结双金属材料剪切强度的试验结果应统一采用数值修约规则，并且其结果测量的统一性和准确性与试验设备密切相关，对静力单轴试验机的计量检验要求能保证各试验方所使用试验设备在试验误差内，以进一步保证试验结果的测量统一性和准确性。

2.2.2 对试验机的要求的修改

试验力的测量与试验机准确度要求息息相关，对试验机的准确度要求直接影响了试验结果的准确性。

添加了对试验机的要求，用于压缩剪切试验的任何系统的试验机，准确度应为1级或优于1级，并应按照GB/T 16825.1进行检验。试验机在其施加载荷的过程中，不应产生失稳。见第6.1条。目前国内各单位所使用的试验机大多为电子万能试验机，完全能满足1级试验机的要求。

2.2.3 对测量面积精度的修改

剪切面积直接参与结果计算，故剪切面积的精度直接影响最终的实验结果，为提高试验结果的准确性，本标准对面积的精确度进行了修改。

将“剪切面的两端宽度与长度，在靠近结合面处测量，两次测量取算术平均值。面积计算精确到1mm2。”更改为“在剪切面的两端靠近结合面处分别测量宽度与长度两次，取算术平均值，并计算横截面积。面积计算精确到0.01mm2”，见第8章。

2.2.4 对试验速度的修改

目前国内各厂家生产及用户单位所使用的试验机为液压万能试验机和电子万能试验机，已经不在使用应力控制了。在影响试验结果的各种因素中，试验速度的大小非常重要，一般来说速度越大，强度越高。本标准对试验速度进行的调整如下：

除非另有规定，剪切试验速度一般在不大于1 mm/min的速度下均匀加载，直至断裂。

2.2.5 对剪切强度符号及单位的修改

将“N/mm2”改为“MPa”。

2.2.6 对剪切强度修约方法的修改

将“计算三个试样测定值的算术平均值报出最终结果，精确到0.1 N/mm2。”更改为“计算三个试样测定值的算术平均值，并按GB/T 8170的规定修约至0.01 MPa。” ，见第9章。

2.3 主要试验验证情况

以烧结的方式进行样品制备，试验结果如图表1所示。

表1 烧结双金属材料剪切强度结果

| 验证单位 | 试样编号 | 试样尺寸/mm | 最大力/N | 剪切强度/MPa | 平均剪切强度/ MPa | 剪切速度/mm/min | 复合层厚度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢铁研究总院有限公司 | 钢1 | 4.96*10.00 | 13720 | 276.61 | 281.6 | 1 | 5 |
|  | 钢2 | 4.96*10.00 | 14134 | 284.96 |  | 1 |  |
|  | 钢3 | 4.98*9.99 | 14010 | 281.61 |  | 1 |  |
|  | 钢4 | 4.99*10.00 | 14384 | 288.26 | 306.90 | 0.5 |  |
|  | 钢5 | 4.96*10.00 | 16300 | 328.63 |  | 0.5 |  |
|  | 钢6 | 4.94*9.98 | 14978 | 303.81 |  | 0.5 |  |
| 钢研昊普科技有限公司 | 钢1 | 4.98*9.99 | 14072 | 282.85 | 290.81 | 1 | 5 |
|  | 钢2 | 4.95*9.98 | 15373 | 311.19 |  | 1 |  |
|  | 钢3 | 4.98*10.00 | 13864 | 278.39 |  | 1 |  |
|  | 钢4 | 4.97*9.99 | 14571 | 293.47 | 288.87 | 0.5 |  |
|  | 钢5 | 4.99*9.99 | 14199 | 284.83 |  | 0.5 |  |
|  | 钢6 | 4.95*9.99 | 14257 | 288.31 |  | 0.5 |  |
| 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 钢1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢2 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢3 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢4 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 钢5 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 钢6 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 安泰科技股份有限公司 | 钢1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢2 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢3 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢4 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 钢5 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 钢6 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 广东省科学院新材料研究所 | 钢1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢2 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢3 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢4 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 钢5 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 钢6 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 中南大学 | 钢1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢2 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢3 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 钢4 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 钢5 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 钢6 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 钢铁研究总院有限公司 | 铜1 | 4.96*9.99 | 8723 | 176.04 | 170.02 | 1 | 2mm |
|  | 铜2 | 4.99*10.02 | 9160 | 183.20 |  | 1 |  |
|  | 铜3 | 5.00*9.99 | 7534 | 150.83 |  | 1 |  |
|  | 铜4 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 铜5 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 铜6 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 钢研昊普科技有限公司 | 铜1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 铜2 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 铜3 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 铜4 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 铜5 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 铜6 |  |  |  |  | 0.5 |  |

三、 标准水平分析

3.1采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准是根据国内外标准变化、行业技术发展和各单位产品试验需求而修订，与原标准相比，本标准部分指标进行了提升，因此本标准达到国内先进水平。3.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

达到国内先进水平。

3.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉的情况。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性有色行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后宣贯实施。

八、废止现行有关标准的建议

本标准颁布实施后，代替YS/T 485-2005 《烧结双金属材料剪切强度的测定》。

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

《烧结双金属材料剪切强度的测定》行业标准的修订，使标准更加满足各单位的要求，将为科研、试验、生产、应用、贸易等方面提供最基本的技术标准依据，在该标准的基础之上促使试验、产品与国际接轨。

标准意见汇总处理表

标准项目名称：《烧结双金属材料剪切强度的测定方法》   承办人：董莎莎  共1页

标准项目负责起草单位：钢铁研究总院有限公司   电话：010-62184234  2024年2月25日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 将“复层”改为“覆层” | 株洲硬质合金集团有限公司 | 不采纳 | 复层和覆层在复合材料中为相同概念 |
| 2 | / | 将公式中的符号增加到第4章符号及说明中 | 有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 3 | 5.2 | 图不清楚 | 成都美奢锐新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5.3 | 将图3分成两个小图加图题 | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6.2.2 | 将“钢基体”改为“基体” | 北矿新材科技有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 7.1 | 将“计算面积平均值”改为“先计算宽度和长度的平均值再计算面积” | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：6 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：6个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个

④没有回函的单位数：0个。