T/CNIA

发布

目  录

团体标准

T/CNIA XXXX-XXXX

中国有色金属工业协会中国有色金属学会

多晶硅生产用无水氯化铜

Cupric  chloride anhydrous for for polycrystalline

（草案）

07-12-05

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

IICS 77.040

H17

发布

前    言	I

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  性状	2

5  技术要求	2

6  试验方法	3

7  检验规则	4

8  包装及标志	4

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/T 243）提出并归口。

本标准起草单位：四川永祥新能源有限公司

本标准主要起草人：

# 1  范围

本文件规定了多晶硅生产中冷氢化反应过程中铜基催化剂无水氯化铜的性状、技术要求、试验方法、检验规则及包装要求等。

本文件适用于多晶硅生产中冷氢化反应中使用的铜基催化剂无水氯化铜产品。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9738  化学试剂  水不溶物测定通用方法

GB/T 23769  无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法

GB/T 35924  固体化工产品中水分含量的测定 热重法

GB 15258  化学品安全标签编写规定

GB 15346  化学试剂  包装及标志

GB/T 35496—2017  化学试剂  硝酸盐测定通用方法

HG/T 3921  化学试剂  采样及验收规则

# 3  术语和定义

本文件无界定的术语和定义。

# 4  性状

该物质为棕褐色粉末状固体，易溶于水

# 5  技术要求

氯化铜的技术要求见表1。

表1 无水氯化铜的技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 棕褐色粉末状固体 |
| 含量（CuCl2），ω/% | ≥98.0 |
| 水不溶物，ω/% | ≤0.1 |
| pH | 2.4-4.0 |
| 水分，ω/% | ≤0.75 |
| 总杂质含量（Mg、Al、Ca、Cr、Mn、Fe、Ni、Zn、As），ω% | ≤0.1 |

# 6  试验方法

6.1  一般规定

本文件中除另有规定外，所用标准滴定溶液、标准溶液、制剂及制品，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备；实验用水应符合GB/T 6682中三级水规格。所用溶液以“%”，均为质量分数。

6.2  氯化铜含量的测定

称取0.5g（精确至0.0001 g）样品，置于碘量瓶中，溶于50 mL水中，加5 mL硫酸溶液（20%）及3 g碘化钾，播匀，用硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3)=0.1 mol/L]滴定，近终点时，加3 mL 淀粉指示液（10 g/L），继续滴定至溶液蓝色消失。同时做空白试验。

结果计算：试样的氯化铜含量以质量分数ω计，数值以百分数（%）表示，按式（1）计算：

ω=（V1−V2）cMm×1000×100%                                              （ 1 ）

式中：

V1 ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V2 ——空白试验消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度的数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

M ——无水氯化铜的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）[M（CuCl2）=134.45g/mol]；

m ——样品的质量的数值，单位为克（g）。

6.3  水不溶物

称取20 g样品，溶于150 mL热水中，加1 mL盐酸，在水浴上保温1h，按GB/T 9738的规定测定。

6.4  水分

称取10 g无水氯化铜样品，称准至0.001 g，放入已在规定温度下干燥并称量过的低型称量瓶中，斜开称量瓶盖放入恒温干燥箱内，逐渐升温至规定温度，继续干燥2 h，盖上称量瓶盖，取出，移入干燥器内，冷却至室温称量，以后每次干燥1 h称量，直至连续两次称量之差不超过0.0005 g 视为恒重。

结果计算：试样的水分含量以质量分数ω计，数值以百分数（%）表示，按式（2）计算：

ω=m1−m2m×100%                                                  （ 2 ）

式中：

m1 ——干燥前试样加称量瓶质量，单位为克（g）；

m2 ——干燥后试样加称量瓶质量，单位为克（g）；

m ——称取试样质量，单位为克（g）。

6.5  总金属杂质含量

准确称取0.1 g±0.01 g试样倒入烧杯，精确至0.0001 g，同步空白。向烧杯中加入30-50 mL纯水将无水氯化铜完全溶解，将样品转移至100 mL容量瓶，用纯水定容至刻度，在选定的最佳测定条件下，用电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）测定溶液中各种杂质元素的含量。

结果计算：试样中的金属杂质质量分数ω计，数值以百分数（%）表示，按式（3）计算：

ω=（A1−A2）×0.1m×1000×100%                                            （ 3 ）

式中：

A1 ——测定试剂溶液中总金属杂质浓度，单位mg/L；

A2 ——测定空白溶液中总金属空白浓度，单位mg/L；

0.1 ——试剂定容体积，单位L；

1000 ——毫克换算成克；

m ——称取试样质量，单位为克g。

6.6  pH

称取5 g±0.1 g氯化铜于烧杯中，精确到0.1g，加入100 ml纯水，搅拌摇匀，让氯化铜完全溶于水，用pH计测定溶液的pH值。

6.7  外观检查

在自然散射光下，目视检查外观质量。

# 7  检验规则

按 HG/T 3921的规定进行采样及验收。

# 8  包装及标志

按GB 15346的规定进行包装、贮存与运输，并给出标志，其中：

——包装单位：第4类；

——内包装形式：NB-4，NBY-4，NB-5，NBY-5，NB-7，NB-8，NB-10，NB-11，NB-13，NB-15；

——隔离材料：GC-2，GC-3，GC-4；外包装形式：WB-1；

——标签：符合GB 15258的规定，注明"腐蚀品"。