# 《船舶压缩机用铝白铜棒》

# 编制说明（征求意见2稿）

- 工作简况

1.1 任务来源

根据有色标委（2023）22号，《关于转发2023年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》，由沈阳有色金属研究所有限公司负责起草修订行业标准《船舶压缩机用铝白铜棒》，项目计划编号为2022-1708T-YS，完成年限为2024年。

项目名称的更改：

该标准的原名称是《船舶压缩机零件用铝白铜棒》，由于铝白铜具有较高的强度，良好的耐海水腐蚀性能，而被广泛应用于船舶压缩机的零部件上，“零件”范围太窄，不能体现铝白铜的全部用途，因此本次修订删除了“零件”一词，修订后标准的名称为《船舶压缩机用铝白铜棒》。

1.2 立项目的和意义

中国船舶行业是我国重要的快速增长的产业部门，近年来我国船舶的产量持续上升，造船产量年均增长40%。随着造船行业的发展船用材料也获得了迅速的增长，高强度高耐蚀铜合金作为一种优良的抗磨合金材料在我国造船业的应用愈来愈受到重视。

由于舰船装备技术的不断发展，未来战船向高航速、机动性、高续航能力以及全方面发展，开发出具有较高强度，良好的耐海水腐蚀性能，高流速极限的铜合金舰船材料是未来高性能船开发的保障。

由于铜合金具有良好的耐海水腐蚀性能，而且溶入水中的铜离子有杀菌作用，可以防止海洋生物污损，在海运业上应用已有较长的历史，并取得了优异的效果。到目前为止，铜及其合金构件已占军舰和商船自重的2~3%。

铝白铜BAl13-3是船舶常用的高强耐蚀铜合金牌号，具有最佳的综合性能。铝能显著提高铜镍合金的强度和耐蚀性能，可以热处理，其析出物还可产生沉淀硬化作用，抗拉强度达756MPa,伸长率达10%，除具有高的强度(是白铜中强度最高的)和耐蚀性外,还具有高的弹性和抗寒性，在低温(90K)下力学性能不但不降低，反而有提高，这是其他铜合金没有的性能。其热加工材料主要用于制作船舶压缩机中的各种高强、耐蚀零部件，同时适用于造船、电力、化工等工业部门中制作各种高强、耐蚀零部件。

随着现代科技的发展，传统铜基耐磨合金如锡青铜及铝青铜已不能适应各种不同工况的需求。对船舶压缩机用铝白铜棒的性能也提出了更高的要求。产品规格尺寸及允许偏差也有了变化。因此，对该标准进行修订是势在必行。

1.3 主要参加单位和工作成员所作的工作

1.3.1 主要参加单位概况

沈阳有色金属研究所有限公司承担了该标准的主要编制工作，参编单位有苏州美享彩科技有限公司、金川集团精密铜材有限公司和绍兴文理学院。

沈阳有色金属研究所有限公司，是一家从事有色金属材料研发和生产的高新技术企业，主要产品有铜及铜合金、镍及镍合金、钛及钛合金、贵金属合金和钎焊料等复杂的板、带、箔、管、棒、线、型材及军工制品等。公司拥有从真空熔炼到板、带、管、棒、线材加工的完整生产线。拥有先进的高精度试验、检测设备：可自主实现从生产到试验、检测的整套工作流程。

公司建有完善的科研体系、严谨的科研团队，拥有多项科学技术成果，10余项国家专利。作为国家标准委员会会员单位，公司先后起草和参与了十多项国家标准及行业标准的编制工作。近几年公司先后被评为省级技术中心、辽宁特种有色金属材料产学研联盟、辽宁省有色金属合金材料专业技术创新中心。研发出多种有色金属高科技材料，广泛应用在航空航天、船舶制造等多种领域，其中有多种材料实现国产化替代进口。目前，公司已被列为兵器、航空、航天、船舶电子集采平台的合格供应商。

公司在研发船舶压缩机用铝白铜棒产品上投入了大量的技术工作，为修订本标准提供了有力的技术支撑，奠定了修订本标准的技术基础。

苏州美享彩科技有限公司，位于江苏省太仓市，距离国际大都市上海市中心及园林名城苏州都不足50公里，交通十分便捷。在依托25年专业生产管棒铜材的前身工厂苏州富瑞合金科技股份有限公司的基础上于2017年成立了本公司。公司占地面积25000平方米，建筑面积10000平方米，固定资产4000万元，员工150余人，其中技术人员20多名。现拥有工频感应有芯电炉、1350吨挤压机， 90轧管机，美国设计的连续式网链光亮退火炉、全自动探伤仪、台湾矫直机等60多台套设备，配备先进的拉力试验机、直读光谱仪等各种检测设备。公司一直高度重视自立于生产技术开发，拥有发明专利3项，实用新型专利15项；负责修订了1 项行业标准《铜及铜合金高翅片管》。主业立足于生产高技术含量、高附加值的铜及铜合金管棒材精品，目前已经形成热交换用高强耐腐蚀铜合金管和棒、铜合金翅片管、铜合金高翅片管、铜合金压力表管、铜合金毛细管、铜合金卫浴管等系列产品；广泛应用于海水淡化、船舶修造以及海洋工程、火电核电、石油化工、机械加工、卫生洁具、电子接插件、化学工业、轨道交通等行业。丰富的生产经验，先进的技术，完善的设备，上乘的质量，合理的价格，优质的服务，加上恪守诚信，使本公司在铜管棒行业中迅速享有了美誉。公司在国内保持铜合金管棒材主导地位的同时，积极拓展海外市场，在国内外两个市场上拼搏奋进，发展壮大。

金川集团精密铜材有限公司，始建于1988年10月1日，是金川集团下属的一家专业生产铜及铜合金管、棒、线材的企业，铜及铜镍合金管棒产品年生产能力3.0万吨。公司引进国内外先进工艺、技术及装备,新建了铜及铜合金管棒生产线,以铜合金管、棒、线材产品为主导产品，执行美国ASTM、日本JIS及国标GB等国际、国内先进标准;重点服务舰船制造、海洋工程、海水淡化、火电核电、装备制造、石油化工及军工行业等高端领域。公司现拥有各类专利89项,其中发明专利8项,实用新型专利81项,取得了中国船级社CCS认证、挪威船级社DNV认证、俄罗斯船级社RS认证，是国家级高新技术企业。取得ISO9001质量体系认证、武器装备质量认证、军工保密三级认证。2020年，与江阴和宏精工合资成立了甘肃和宏新材料有限公司，现已发展成为国内最大的船舶、海工用铜镍管生产企业。

绍兴文理学院，是教育部批准的普通全日制综合性高等学校，坐落于历史文化名城绍兴。学校坚持以学科建设为龙头，积极推进内涵建设和协同创新，全面提升科研水平与社会服务能力。拥有硕士学位点16个，其中一级学科硕士学位授权点8个、专业学位硕士授权点8个，省一流学科（B类）6个，工程学、化学、环境科学/生态学、计算机科学4个学科进入ESI国际学科排名全球前1%。拥有省部级科研平台16个，其中省级重点实验室3个、省工程研究中心2个、教育部全国普通高校中华优秀传统文化（书法）传承基地、省哲学社会科学重点研究基地、省推进长三角一体化发展智库、省软科学研究基地、省“2011协同创新中心”、省国际合作研究基地、省科技创新平台（合作）、省级博士后科研工作站、省铸牢中华民族共同体意识研究基地各1个。合作共建国家级重点实验室和工程研究中心分中心5个。近五年，学校教师共获省部级及以上科研成果奖50项，其中国家级科研成果奖3项。学校积极实施人才强校战略，坚持引进和培养相结合，师资队伍结构得到优化，整体水平不断提升。现有教职工1900余人，其中专任教师1100余人。专任教师中有高级职称570余人，博士学位教师占比超过55%。拥有加拿大工程院院士、俄罗斯自然科学院院士、挪威工程院院士、“国际工程地质与环境协会学术终身成就奖（Hans Cloos Medal）”获得者、国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者等国家级人才18人，国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才支持计划等省部级及以上人才33人。当前，学校高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，牢牢把握立德树人根本任务，全面贯彻落实党的教育方针，秉持“崇尚学术、师生为本”的办学理念，秉承“修德求真”的校训，坚持质量为重、人才为本、特色为上、协同为要的发展方针，全面推进内涵式发展和应用型建设，以提高质量为核心，以服务地方为导向，以培养高层次应用型人才为主要目标，以推进产教融合、校企合作为主要路径，优化治理结构，培育办学特色，拓展校园空间，全面提升办学水平和层次，努力朝着特色鲜明的高水平应用型大学目标迈进。

1.3.2 工作成员所作的工作

在编制过程中，编制小组成员收集了国内外相关标准及企业实际生产的技术数据，以用户需求为主，了解用户的使用情况，参考公司多年来为用户提供本标准产品的技术参数，对标准的技术数据及文本进行认真修改，完成了本标准的编制工作。

项目编制组成员工作职责见表1。

表1     编制组成员工作职责

| 姓名 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 周明、孙海忠 | 负责技术指导及技术指标的确认核对。 |
| 张桂敏 | 负责产品生产和使用情况调研、编制方案的制定与改进，技术资料的收集与整理，技术参数的确定。 |
| 李婷婷 | 负责标准编制方案的制定，标准条款及编制说明的编写，与国外同类先进产品的比对，检验方法的确认。 |
| 林子凯 | 负责查找同类国外标准资料，标准资料的收集和使用情况的调研。 |
| 赵军 | 技术数据的收集，产品的检验与试验。 |
| 白杨、宋佳芮、朱国俊、王艳风、徐高磊、张明宇 | 标准文本核对及校正工作。 |

1.4 主要工作过程

1.4.1预研阶段

2020年7月20日，沈阳有色金属研究所有限公司收到标准委下发的有色标委【2020】55号《关于开展2020年有色金属行业标准复审工作的函》的通知后，立即组织相关人员查阅《船舶压缩机用铝白铜棒》的产品资料。分析发现，自2016年标准实施以后的生产技术数据及用户反馈信息等方面，与2016版的《船舶压缩机用铝白铜棒》标准规定的技术参数、标准结构与编辑等内容进行比较，该标准经过多年的应用，其技术参数与标准结构等诸多方面已与现在的生产产品技术数据和用户要求不相符，确定及时进行标准修订。

2020年10月11日，当接到标准委《2020年度有色金属行业标准复审拟修订标准汇总表》的标准修订任务后，公司组成了标准编制小组。首先确立标准修订遵循的基本原则，收集本单位多年来生产该产品形成的实际技术数据及相关资料；对产品用户进行调研，组织查阅和检索国内外有关技术标准和资料，确定产品主要技术内容及参数，以生产实际技术数据和产品用户要求作为本标准的技术数据支撑，再根据测试数据确定技术指标取值范围。

经过充分的前期调研与研讨工作，形成了标准的草案。

1.4.2标准立项

2021年10月，沈阳有色金属研究所有限公司向标准委提交了标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。2021年10月25至28日由全国有色金属标准化技术委员会于江苏省常州市主持召开了标准的论证会。根据有色标委（2023）22号《关于转发2023年第一批有色金属国家、行业协会标准制（修）订项目计划的通知》，该项目批准修订，项目计划编号为2022-1708T-YS。

1.4.3起草阶段

1.4.3.1  第一次工作会议

2023年5月23至26日，由全国有色金属标准化技术委员会在河南省洛阳市主持召开了《船舶压缩机用铝白铜棒》标准第一次工作会议。参会单位有17家，参会专家有24人，与会专家们对标准征求意见1稿的编制内容进行了认真审理和交流，提出了9项修改意见或建议，具体内容有：

⑴ 第1章中，用“也可用于”代替 “同时适用于”；

⑵ 第1章中，删除“YS/T 815”；

⑶ 4.2条款中，增加“普通级”标记示例；

⑷ 5.2.2条款中，棒材定尺或倍尺长度的允许偏差，由“+15”提高到“+10”；

⑸ 5.2.5条款中，重新整理切斜度规定的表述，将“棒材端部切口允许有不大于3mm的切斜度”修改为“切口在不使棒材长度超出允许偏差的条件下，最大切斜度不超过棒材直径的2.5%”；

⑹ 5.5条款中，用“清洁”代替 “加工良好”，用“ 不允许有” 代替 “不应有裂纹、起皮、夹杂等”；

⑺ 6.4.1条款中，增加“棒材探伤的质量等级符合表10的规定”；

⑻  7.1.1条款中，用“或第三方”代替“技术监督部门”

⑼ 7.3条款中，删除“型式检验”项目。

编制组根据意见，对标准进行修改和完善，形成了标准的《征求意见2稿》。

1.4.3.2  第二次工作会议

2024年1月16至19日，由全国有色金属标准化技术委员会在海南省琼海市主持召开了《船舶压缩机用铝白铜棒》标准第二次工作会议。参会单位有20家，参会专家有25人，与会专家们对标准征求意见2稿的编制内容进行了认真审理和交流，提出了10项修改意见或建议，具体内容有：

1）封面，更改英文标题为首个字母大写，之后字母全部小写。；

2）前言的d)条款中，热挤压棒更改内容后增加（见2016年版的表6）说明。；

3）条款2中的标准，按照最新版标准名称对照着进行了更改。；

4）表1，按标准GB/T 29094的规定，更改状态表示方式“热锻”更改为“热锻-空冷”；

5）表1，增加脚注“ a  热锻后也可以车光供货，表示为（M10-车光）”；

6）4.2条款，示例3中“（M10）车光”更改为“（M10-车光）”；

7）表2、表3、表4，表题中棒材的状态表述，由文字更改为字母表示；

8）5.2.5条款， 删除“检验端口的断面可保留；车光棒材的端部切斜度应不大于1.0mm”；

9）5.4.1条款，“超声波检测”，更改为“超声检测”。同时将之后相同处一并进行更改；

10）6.3条款，删除表7，增加“试样号按GB/T 34505-2017表11的规定执行”的表述。

编制组根据意见，对标准进行修改和完善，形成了标准的《征求意见稿》。

1.4.4征求意见阶段

《征求意见稿》通过工作会议和微信方式发送至标委会会员单位、非会员单位以及相关院校。共计xx个，其中生产单位xx个，科研院所x个。编制组根据反馈的意见（详见“征求意见汇总处理表”），对标准进行修改和完善，于2024年x月xx日形成了标准《送审稿》及《编制说明》。

1.4.5审查阶段

- 技术专家审查

20xx年x月xx～xx日在xx省xx市，由全国有色金属标准化技术委员会主持，召开了《船舶压缩机用铝白铜棒》标准审定会，共有个单位的名专家（详见有色金属标准审定会专家签名表）参加了会议。【这个单位数和专家数，是审定会上的那张专家签字表，不要数错了】

与会专家对《船舶压缩机用铝白铜棒》标准的送审稿进行了认真审定，提出了条修改意见，编制小组会后按照专家的修改意见进行了修改，完善了《送审稿》及《送审稿编制说明》。

- 委员审查

20xx年xx月xx日，全国有色金属标准化技术委员会在XX省XX市召开了全体委员会议。全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）全体委员共计 66名，实际参与投票工作 XX名。会议经过认真的讨论，对《船舶压缩机用铝白铜棒》标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查。与会XX名委员全体投票通过，同意该标准《送审稿》及和《送审稿编制说明》通过审查，无修改意见，表决通过率为100%。

1.4.6报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）秘书处，上报至工业和信息化部审批、发布。

二、编制原则

本标准研究的预期目标是制定符合市场需求，满足生产船舶压缩机用铝白铜棒企业使用要求的标准。

根据收集的生产资料、检验数据、市场需求及客户要求等信息，确定了本标准修订所遵循的基本原则和编制依据：

- 查阅相关标准和客户的相关技术要求；

- 根据船舶压缩机用铝白铜棒使用企业的具体情况，力求做到标准的合理性与实用性；

- 根据技术发展水平及测试数据确定技术指标；

⑷  完全按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行格式和结构编写。

三、标准主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

3.1 范围

与原版标准相同。

3.2 规范性引用文件

与原版标准比较，增加二项标准，删除二项标准。

增加GB/T 34505-2017  《铜及铜合金材料室温拉伸试验方法》。由于标准GB/T 228.1-2010  《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》主要应用于钢铁材料方面，而GB/T 34505-2017  是专用于铜及铜合金材料的室温拉伸试验，因此用GB/T 34505-2017替代GB/T 228.1-2010 ；

增加了GB/T 8170 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》，因化学分析检验结果的数值需要进行修约。

- 删除了YS/T 448 《铜及铜合金铸造和加工制品宏观组织检验方法》，该标准是用于检验棒材内部金相组织结构的，因此项规定要求在本次修订中已删除（原因见3.5 .4内部质量）。

删除了YS/T 815 《铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法》，因标准YS/T 668《铜及铜合金理化检测取样方法》中含有YS/T 815中的内容。

3.3 术语和定义

增加了本条款的规定。本文件没有需要界定的术语和定义。

3.4 分类和标记

3.4.1 产品分类

产品牌号：船舶压缩机用铝白铜棒产品牌号为BAl13-3。

产品规格：本次修订依据用户的实际使用需求，更改了热锻棒规格，由直径“30~50”mm修改为“20~50”mm。修订部分的允许偏差按用户要求进行规定，其他各外形尺寸的允许偏差仍按原标准规定，没有变化。

3.4.2 产品标记

本次修订在原标准基础上，增加了普通级棒材的表示示例。

3.5 技术要求

3.5.1 化学成分

化学成分符合GB/T 5231的规定。

3.5.2 产品外形尺寸及允许偏差

3.5.2.1外形尺寸及允许偏差

标准中棒材直径允许偏差分热挤和热锻产品两种，热挤制棒材直径允许偏差与行标YS/T 649《铜及铜合金挤制棒》公差水平基本相当；热锻棒材直径允许偏差，是根据目前热锻行业生产工艺及装备发展情况规定其允许偏差；

根据生产实际情况，更改了热锻后车光棒材直径允许偏差，热锻后车光棒材直径允许偏差由“±0.6、±0.8、±1.2、±1.8、±2.2、±2.5”mm，对应修改为“±0.5、±0.6、±0.8、±1.0、±1.2、±1.5” mm，比原标准要求更加严格（见表2）。

表2  热锻后车光棒直径及允许偏差

单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |
| --- | --- |
| 20～50 | ±0.5 |
| >50～80 | ±0.6 |
| >80～125 | ±0.8 |
| >125～160 | ±1.0 |
| >160～200 | ±1.2 |
| >200 | ±1.5 |
| a 需方要求允许偏差全为（+）或（—）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |

3.5.2.2 长度、直度、圆度、切斜度

本次修订提高了棒材定尺或倍尺长度的允许偏差精度，由“+15”提高到“+10”；

棒材的直度和圆度要求执行原标准的规定；

棒材切斜度因规定的不够明确，本次修订将“棒材端部切口允许有不大于3mm的切斜度”修改为“切口在不使棒材长度超出允许偏差的条件下，最大切斜度不超过棒材直径的2.5%”；

其他内容与原版标准相同。指标水平与目前行业发展水平及应用领域的需求相适应。

3.5.3 力学性能

由于室温力学性能是船舶压缩机用铝白铜棒比较重要的技术指标之一，实际生产证明热挤压与热锻造两种工艺生产的室温力学性能是不同的。原标准将热挤压与热锻造两种工艺室温力学性能规定为了相同指标值，与实际不符。

本次标准修订对产品的室温力学性能技术指标按产品的状态进行了分别规定。热挤压状态（M30）力学性能指标值按原标准不变，热锻状态（M10）力学性能指标值比原标准有所提高，其值是根据用户需求和多年生产实际数据的积累整理规定的。

热锻状态产品的室温力学性能（抗拉强度）实际检测统计数据列于表3、热锻状态产品的断后伸长率实际检测统计数据列于表4，图1、图2、图3是抗拉强度直方图列举图，图4是断后伸长率直方图列举图。标准中规定的棒材室温力学性能指标值见表5。

表3  BAl13-3热锻棒材的室温力学性能检测统计表（抗拉强度）

| 牌号 | 状态 | 直径或对边距/mm | 样品数量（个） | 抗拉强度检测范围MPa | 抗拉强度下限值U | 平均值μ | 标准偏差σ | 标准指标接收概率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAl 13-3 | M10 | 20～50 | 100 | 781~900 | 781 | 840 | 9.78 | 99.66 |
|  |  | ＞50～120 | 100 | 746~840 | 746 | 793 | 10.32 | 99.87 |
|  |  | ＞120～300 | 100 | 697~785 | 697 | 741 | 10.06 | 99.75 |

表4 BAl13-3热锻棒材的室温力学性能检测统计表（断后伸长率%）

| 牌号 | 状态 | 直径或对边距/mm | 样品数量（个） | 断后伸长率检测范围% | 断后伸长率下限值U | 平均值μ | 标准偏差σ | 标准指标接收概率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAl13-3 | M10 | 20～50 | 100 | 8~26 | 8 | 17 | 3.10 | 99.77 |
|  |  | ＞50～120 | 100 | 8~27 | 8 | 18 | 2.98 | 99.86 |
|  |  | ＞120～300 | 100 | 9~30 | 9 | 20 | 2.86 | 99.88 |

表5  棒材的室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 直径 mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAl13-3 | M30 | 10～50 | ≥780 | ≥8 |
|  |  | ＞50～120 | ≥740 | ≥8 |
|  | M10 | 20～50 | ≥785 | ≥8 |
|  |  | ＞50～120 | ≥750 | ≥8 |
|  |  | ＞120～300 | ≥700 | ≥9 |

图1 抗拉强度直方图

图2 抗拉强度直方图

图3 抗拉强度直方图

图4 断后伸长率直方图

- 3.5.4  内部质量

原标准中内部质量检验以“断口”检验为主要检验手段，其次是“低倍组织”检验，最后是“超声波探伤”检验，由于超声波探伤不够普及，所以这样的检验顺序是当时铜加工企业棒材内部质量检验的方法手段。

现在铜加工企业对棒材内部质量检验方法首选是“超声波探伤”，超声波探伤可以对棒材进行逐根检验，全方位覆盖。超声波探伤的优点是：穿透能力强，缺陷定位准确，缺陷的检出率高，灵敏度高，可检测到内部尺寸很小的缺陷；检测成本低，速度快，设备轻便，对人体及环境无伤害，操作方便。超声波探伤是无损检测，节省材料。

本次标准修订对棒材内部质量检验进行了重新规定，内部质量检验以“超声波探伤”检验为主，逐根进行全方位覆盖棒材产品，之后采用“断口”检验为辅进行抽检，进一步彻底检验内部质量缺陷。

删除了 “低倍组织”检验的要求，因为经 “超声波探伤”和“断口”检验后的产品，能将内部质量缺陷全部检测到位，完全可以取代“低倍检验”。

3.5.5  表面质量

与原标准要求相同。

产品的表面质量用目视或相应检验设备进行检验。

3.6 试验方法

3.6.1 化学成分

与原标准相同。棒材的化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482或YS/T 483的规定进行，棒材的化学成分仲裁方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

3.6.2 外形尺寸及其允许偏差

与原标准相同。棒材的外形尺寸及其允许偏差的测量方法按GB/T 26303.2的规定进行。

3.6.3 力学性能

更改了产品室温力学性能的试验标准。由GB/T 34505-2017 取代了 GB/T 228.1-2010 标准。

3.6.4 棒材内部质量

与上版标准要求相比，更强调首选使用超声检测方法，其次是断口检验，删除低倍检验（原因见3.5.4）。因超声波检测可逐根进行，控制的严格；断口检验是抽检，易漏检。

棒材超声波探伤检验方法按GB/T 3310规定执行。断口检验按YS/T 336的规定进行。

增加了棒材探伤质量等级的规定，其质量等级应符合GB/T 3310二级的规定。。

3.6.5 表面质量

与上版标准要求相同。

产品的表面质量用目视或相应检验设备进行检验。

- 标准中涉及专利的情况

无。

- 预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性

中国船舶行业是我国重要的快速增长的产业部门，近年来我国船舶的产量持续上升，造船产量年均增长40%。随着造船行业的发展船用材料也获得了迅速的增长，高强度高耐蚀铜合金作为一种优良的抗磨合金材料在我国造船业的应用愈来愈受到重视。

由于舰船装备技术的不断发展，未来战船向高航速、机动性、高续航能力以及全方面发展，开发出具有较高强度，良好的耐海水腐蚀性能，高流速极限的铜合金舰船材料是未来高性能船开发的保障。

由于船舶压缩机用铝白铜棒应用领域不断扩大，生产制造水平在不断研发和创新的基础上持续提高。因而，其产品制造水平和技术指标还有很大的提升空间，相信随着标准的实施和技术不断创新发展，本产品的质量和制造水平会有更大的提升。

（二）项目的可行性

公司拥有铜及铜合金、镍及镍合金等的真空熔炼到板、带、管、棒、线材加工的完整生产线。拥有先进的高精度试验、检测设备：可自主实现从生产到试验、检测的整套工作流程。公司建有完善的科研体系、严谨的科研团队，先后被评为省级技术中心、辽宁特种有色金属材料产学研联盟、辽宁省有色金属合金材料专业技术创新中心。

产业化生产方面，公司在船舶压缩机用铝白铜棒产品的研究、开发及生产方面起着主导作用，是其应用领域的排头兵。目前，该类产品年产业用量约200吨左右。

公司在研发船舶压缩机用铝白铜棒产品上投入了大量的技术工作，为修订本标准提供了有力的技术支撑，奠定了修订本标准的技术基础。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

由于船舶压缩机用铝白铜棒产品应用领域不断扩大，生产制造水平在不断研发和创新的基础上持续提高。因而，其产品制造水平和技术指标还有很大的提升空间，相信随着标准的实施和技术不断创新发展，本产品的质量和制造水平会有更大的提升。

本次修订是在原标准的基础上，结合生产企业实际技术数据及用户实际需求的基础上修订的，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化见表7。

表7  修订后与原标准技术指标对比

| 序号 | 技术内容 |  | 修订后标准 | 原标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热锻棒直径规格 |  | 20~50 | 30~50 |
| 2 | 热锻后车光棒直径允许偏差 | 直径 | 直径允许偏差 |  |
|  |  | 20～50 | ±0.5 | ±0.6 |
|  |  | ＞50～80 | ±0.6 | ±0.8 |
|  |  | ＞80～120 | ±0.8 | ±1.2 |
|  |  | ＞125～160 | ±1.0 | ±1.8 |
|  |  | ＞160～200 | ±1.2 | ±2.2 |
|  |  | ＞200～300 | ±1.5 | ±2.5 |
| 3 | 棒材直度要求的组距 |  | 10~20 | 10~18 |
|  |  |  | ＞20~40 | ＞18~40 |
| 4 | 室温力学性能 | 规定方式 | 对热锻和热挤压分别规定 | 热锻和热挤压值相同 |
|  |  | 热锻 | Rm |  |
|  |  |  | ≥785 | ≥780 |
|  |  |  | ≥750 | ≥740 |
|  |  |  | ≥700 | ≥685 |
|  |  |  | A |  |
|  |  |  | ≥7 | ≥9 |
| 5 | 超声检测 |  | 必检项目 | 有要求时进行检测 |
| 6 | 表面质量取样 |  | 逐根 | 按GB/T2828.1的规定取样方案或供需双方协商 |

标准修订后技术指标具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将规范我国船舶压缩机用铝白铜棒的各项技术要求及性能指标，提高产品在国内市场的竞争力，给生产和使用企业带来巨大的经济效益。

本标准的整体内容达到国内先进水平。建议作为推荐性行业标准发布实施。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

目前，船舶压缩机用铝白铜棒尚无国际标准和国外先进标准。

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准的制定符合相关的法律、法规和相关规定，与现有的标准不冲突。

八 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是以我国船舶压缩机用铝白铜棒产品的实际生产现状为基础，结合订货合同要求进行制定的，标准全面覆盖了船舶压缩机用铝白铜棒产品的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会，进行系统学习。杜绝或减少因无标可循给企业生产与经营造成的麻烦。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用本标准订货，以使产品质量得到充分保证，满足国内、外市场及用户的需要。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准发布实施之日起，代替YS/T 1101-2016《船舶压缩机零件用铝白铜棒》。

十二、其他主要内容的解释和其他需要说明的事项。

无。

《船舶压缩机用铝白铜棒》标准编制组

2024年2月28日