ICS 77.150.30

CCS H62

YS/T XXX-XXXX

代替YS/T 974－2014

（征求意见稿）

复合触点材料用铜及铜合金带材

Copper and copper alloy strip for compound contacts

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件替代YS/T 974－2014《复合触点材料用铜及铜合金带材》。本文件与YS/T 974－2014《复合触点材料用铜及铜合金带材》相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)删除了同厚差的定义；

b)更改了表1的厚度及宽度范围。宽度由50mm~300mm更改为50mm~420mm，宽度（见表1，2014年版的表1）；

c)更改了带材的厚度允许偏差、宽度允许偏差，见表2、表3，2014版的表2、表3；

d)更改了带材侧边弯曲度的规定，见5.2.2，2014版的表,4.3.2；

e)更改了带材H04状态抗拉强度、断后延伸率、维氏硬度的范围，见表4，2014版的表4；

f)更改了带材H04状态电性能的规定，见表5,2014版的表5；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

YS/T XXX－XXXX

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2014年首次发布为YS/T 974－2014；

——本次为第一次修订。

# 复合触点材料用铜及铜合金带材

# 1  范围

本文件规定了复合触点材料用铜及铜合金带材（以下简称带材）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于复合触点材料用铜及铜合金带材。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

# GB/T 34505  铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

# GB/T 351    金属材料电阻系数测量方法

# GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验  第1部分：试验方法

# GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

# GB/T 5231   加工铜及铜合金化学成分和产品形状

# GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

# GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

# GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分 板带材

# GB/T 32791    铜及铜合金导电率涡流测试方法

# YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

# YS/T 483   铜及铜合金分析方法　X射线荧光光谱法

# YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

# 3   术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4   分类和标记

4.1  产品分类

带材的牌号、代号、状态、规格应符合表1规定。

表1   牌号、代号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 供应状态 | 规格 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度 | 宽度 |
| TU0 | T10130 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 0.4～5.0 | 50.0～420.0 |
| TU1 | T10150 |  |  |  |
| T1 | T10900 |  |  |  |
| H62 | T27600 | 软化退火（O60） 硬（H04） |  |  |
| QSn6.5-0.1 | T51510 |  |  |  |
| BZn15-20 | T74600 |  |  |  |
| 注：经供需双方协商，可供其它牌号、状态、规格的带材，具体要求在合同中注明。 |

4.2  产品标记

产品标记按产品名称、文件编号、牌号或代号、状态和规格的顺序表示。

示例：

用TU0(T10130)制造的硬态（H04），厚度为1.0mm，宽度为110mm的带材标记为： 铜带YS/T 974-TU0 H04-1,0×110 或 铜带YS/T 974- T10130 H04-1, 0×110

5 技术要求

5.1 化学成分

带材各牌号的化学成分应符合GB/T5231规定。

5.2  外形尺寸及其允许偏差

5.2.1  带材的厚度允许偏差、宽度允许偏差应符合表2、表3的规定。

表2  厚度允许偏差                       单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.4～1.5 | ±0.015 |
| ＞1.5～2.0 | ±0.020 |
| ＞2.0～2.5 | ±0.025 |
| ＞2.5～5.0 | ±0.040 |
| 注：当要求单向偏差时，其值为表中数据的2倍。 |

表3  宽度允许偏差                       单位为毫米

| 厚度 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.4～1. 5 | ±0.10 |
| ＞1.5～2.5 | ±0.15 |
| ＞2.5 | ±0.20 |
| 注：当要求单向偏差时，其值为表中数据的2倍。 |

5.2.2  带材应平直，允许有轻微波浪，其侧边弯曲度，宽度50-80mm应不大于3mm/m，宽度80mm以上材料应不大于2mm/m。

5.2.3  带材的两边应切齐、无明显毛刺、裂边和卷边。

5.3  力学性能

带材的室温力学性能应符合表4的规定。

表4  力学性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度（Rm） MPa | 断后伸长率(A) % | 维氏硬度 HV |
| TU0 TU1 T1 | T10130 T10150 T10900 | 软化退火（O60） | ≥195 | ≥30 | ≤70 |
|  |  | 硬（H04） | ≥320 | ≥3 | 100-120 |
| H62 | T27600 | 软化退火（O60） | ≥290 | ≥35 | ≤95 |
|  |  | 硬（H04） | 410~630 | ≥10 | 125~165 |
| QSn6.5-0.1 | T51510 | 软化退火（O60） | ≥315 | ≥40 | ≤120 |
|  |  | 硬（H04） | 590~690 | ≥8 | 180~230 |
| BZn15-20 | T74600 | 软化退火（O60） | ≥340 | ≥35 | — |
|  |  | 硬（H04） | 540~690 | ≥15 | — |

5.4  电性能

在20℃的温度下测试，带材的电性能应符合表5规定：

表5  电性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 体积电阻率(ρ20) Ω·mm2/m | 导电率（C20） %IACS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU0 TU1 T1 | T10130 T10150 T10900 | 软化退火（O60） | ≤0.017241 | ≥100 |
|  |  | 硬（H04） | ≤0.017593 | ≥98 |

5.5 表面质量

铜带表面应光滑、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

# 6  试验方法

6.1  化学成分

铜带化学成分的检测按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482的规定进行，仲裁分析方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

6.2  外形尺寸及其允许偏差

铜带的外形尺寸及其允许偏差检测按GB/T 26303.3的规定进行。

6.3  力学性能

6.3.1  铜带的拉伸试验按GB/T 34505-2017的规定进行，其形状尺寸和试样编号按表6中P1、P2、P3的规定。

表6  机加工矩形试样的类型及尺寸

| 试样类型 | a0 mm | b0 mm | L0 mm | LC mm | r mm | 试样类型编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例试样 | k=5.65 | 0.05~<3.0 | 12.5 | 5.65 | ≥L0+ b0 | ≥20 | P1 | L0取值为最接近5的倍数，中间值取大者 |
|  |  | 3.0~<4.5 | 20 |  |  |  | P2 |  |
|  |  | 4.5~15.0 | 30 |  |  |  | P3 |  |

6.3.2  铜带的维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

6.4  电性能

铜带的电性能试验按GB/T 351或GB/T 32791的规定进行。仲裁时，按GB/T 351的规定进行。

6.5  表面质量

铜带的表面质量应用目视进行检验。

# 7   检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1铜带应由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

7.1.2需方可对收到的产品按本文件及订货单的规定进行复检，复检结果与本文件或订货单的规定不符时，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他质量异议，应在收到产品之日三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应在需方由供需双方共同进行。

7.2 组批

铜带应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成，每批重量应不大于3500kg。

7.3检验项目

铜带的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表7。

表7检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 力学性能 | 拉伸试验 | √ | √ |
|  | 硬度试验 | √ | √ |
| 电性能 | √ | √ |
| 氢脆试验 | △ | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“必验项目”；“△” 表示“非必验项目”。 |

每批铜带应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、硬度试验、电性能、表面质量的检验。出现下列任一情况时，应进行型式检验：

a)  新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b)  产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)  产品停产后，恢复生产时；

d)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e)  连续二年未进行型式检验时；

f)  需方要求时（在订货单中注明）；

g)  国家有关监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.4取样

铜带取样应符合表8规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表8  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每熔次取1个试样；需方每批取1个试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐卷 | 5.2 | 6.2 |
| 力学 性能 | 拉伸试验 | 每批任取两卷，每卷任取1个样 | 5.3 | 6.3 |
|  | 硬度试验 | 每批任取两卷，每卷任取1个样 | 5.3 | 6.3 |
| 电性能 | 每批任取两卷，每卷任取1个样 | 5.4 | 6.4 |
| 表面质量 | 逐卷检查 | 5.5 | 6.5 |

7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2  化学成分不合格时，判该批铜带不合格。

7.5.3  铜带的外形尺寸及其允许偏差不合格时，判该卷铜带不合格。

7.5.4  当力学性能、电性能、氢脆试验的试验结果中有试样不合格时，应从该批次铜带（包括原检验不合格的那卷）中另取双倍数量的试样进行重复试验，若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批铜带不合格，允许需方逐卷检验，逐卷判定。

7.5.5当表面质量的检验结果不合格时，判该卷铜带不合格。

# 8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

# 8.1 标志

# 8.1.1 产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记（或挂标签）：

a) 牌号；

b) 状态；

c) 规格；

d) 产品批号。

# 8.1.2 包装标志

铜带的包装箱标志应符合GB T8888的规定。

# 8.2 包装、运输、贮存

铜带的包装、运输、贮存按GB T8888的规定进行。

# 8.2  随行文件

# 每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

# a） 产品质量保证书：

# •  产品的主要性能及技术参数；

# •  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

# •  对产品质量所负的责任；

# •  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

# b） 产品合格证：

# •  检验项目及其结果或检验结论；

# •  批量或批号；

# •  检验日期；

# •  检验员签名或盖章

# c） 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

# d） 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

# e） 其他。

# 9 订货单内容

# 需方可根据自身的需要，在订购本文件所列铜带的订货单内，列出如下内容：

# a)  产品名称；

# b)  牌号；

# c)  状态；

# d)  尺寸规格；

# e)  氢脆试验（需方需要时）；

# f)  重量；

# g)  硬度试验、拉伸试验

# h)  电性能

# i)  本文件编号；

# j)  其他。