团体标准

T/CNIA XXXXX—XXXX

钠离子电池用正极材料硫酸亚铁钠

Sodium ferrous sulfate as a cathode material for Sodium ion battery

（征求意见稿)

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

ICS 77.160

CCS H 01

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

钠离子电池用正极材料硫酸亚铁钠

范围

本文件规定了钠离子电池用正极材料硫酸亚铁钠的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存内容。

本文件适用于钠离子电池用正极材料硫酸亚铁钠。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序

GB/T 5162  金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末的取用方法

GB/T 6283  化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法（通用方法）

GB/T 9724  化学试剂pH值测定通则

GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 20123  钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GT/T 20252  钴酸锂

GB/T 24533  锂离子电池石墨类负极材料

GB/T 30902  无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）

GB/T 41704  锂离子电池正极材料检测方法 磁性异物含量和残余碱含量的测定

术语和定义

GB/T 20252-2014中界定的术语和定义适用于本文件。

技术要求

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  化学成分                    %（质量分数）

| 主元素含量 | Na | 13.50±3.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Fe | 21.50±4.0 |
|  | S | 17.00±7.0 |
|  | C | 3.00±2.0 |
| 杂质元素含量 | Ca | ≤0.005 |
|  | Cu | ≤0.005 |
|  | Zn | ≤0.005 |
|  | Ni | ≤0.005 |
|  | K | ≤0.001 |
|  | Cr | ≤0.005 |
|  | Mg | ≤0.005 |
|  | Mn | ≤0.005 |

  - pH值

产品的pH值应在2～7。

  - 磁性异物含量

产品的磁性异物含量应不大于0.0005%。

  - 残余钠含量

产品的残余钠含量应不大于0.1%。

  - 压实密度

产品的压实密度应不小于1.5 g/cm3。

  - 粒度分布

产品的粒度分布特征值D99应不小于30 μm。

  - 比表面积

产品的比表面积应不大于20 m2/g。

  - 水分含量

产品的水分含量应不大于0.2%。

  - 振实密度

产品的振实密度应不小于0.5 g/cm3。

  - 外观质量

产品的外观应为灰黑色粉末，颜色均一，无硬结块。

  - 电化学性能

    - 首次放电比容量

产品的首次放电比容量应不小于85 mAh/g。

    - 首次充放电效率

产品的首次充放电效率应不小于90%。

试验方法

  - 化学成分

产品化学成分的测定按GB/T 30902-2014的规定进行。其中C元素含量的测定按GB/T 20123的规定进行。

  - pH值

产品pH值的测定按GB/T 9724的规定进行。

  - 磁性异物含量

产品磁性异物含量的测定按GB/T 41704的规定进行。

  - 残余钠含量

产品残余钠含量的测定按GB/T 41704的规定（溶剂使用乙醇）进行。

  - 压实密度

产品压实的测定按GB/T 24533附录L的规定进行。

  - 粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077的规定进行。

  - 比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 19587的规定进行。

  - 水分含量

产品水分含量的测定按GB∕T 6283的规定进行。

  - 振实密度

产品振实的测定按GB/T 5162的规定进行。

  - 外观质量

产品的外观用目视检查。

  - 电化学性能

产品电化学性能的测定按照附录A的规定进行。

检验规则

## 检查和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

    - 需方可对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起15日内以书面的形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商解决。

## 组批

产品应成批提交验收，每批重量由供需双方协商确定。

## 检验项目及取样

    - 检验分类

检验分为逐批检验、周期检验。

    - 逐批检验

每批产品进行逐批检验。

    - 周期检验

周期检验在正常生产情况下，每半年进行1次，需方有特殊要求时，可由供需双方协商确定。当原材料或生产工艺发生重大变化时或长期停产后恢复生产时应进行周期检验。

    - 检验项目及取样

检验项目及取样推荐按照表3的规定实施。

表3  检验项目及取样

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 4.1 | 5.1 | 逐批检验 |
| pH值 | 每批1份 | 4.2 | 5.2 | 逐批检验 |
| 磁性异物含量 | 逐包 | 4.3 | 5.3 | 逐批检验 |
| 残余钠含量 | 每批1份 | 4.4 | 5.4 | 逐批检验 |
| 压实密度 | 每批1份 | 4.5 | 5.5 | 逐批检验 |
| 粒度分布 | 每批1份 | 4.6 | 5.6 | 逐批检验 |
| 比表面积 | 每批1份 | 4.7 | 5.7 | 逐批检验 |
| 水分含量 | 每批1份 | 4.8 | 5.8 | 逐批检验 |
| 振实密度 | 每批1份 | 4.9 | 5.9 | 逐批检验 |
| 外观质量 | 每批1份 | 4.11 | 5.11 | 逐批检验 |
| 首次放电比容量 | 每批1份 | 4.11 | 5.11 | 周期检验 |
| 首次充放电效率 | 每批1份 | 4.11 | 5.11 | 周期检验 |

## 取样方法

产品的取样方法按GB/T 5314的规定进行。

## 检验结果判定

    - 产品的化学成分、水分含量、压实密度、粒度分布、比表面积、pH值和晶体结构的检验中有一项不合格时，则从该批产品中另取双倍试样,对不合格项目进行重复检验，如有任一试样不合格时,则判该批产品不合格。

    - 外观质量检验不合格，判该批产品不合格。

    - 按附录A规定的方法制成6支试验电池，任取其中3支电池做首次放电比容量和首次充放电效率的检验，若有2支性能达不到本标准要求，判不合格；但允许另取3支电池做重复试验，若有2支性能都达到本标准要求，判该批产品合格。

    - 按附录A规定的方法制成6支试验电池，任取其中3支电池做电池循环寿命的检验。若有2支性能达不到本标准要求，判不合格；但允许另取3支电池做重复试验，若有2支性能都达到本文件要求，判该批产品合格。

标志、包装、运输、贮存和随行文件

## 标志

产品包装上应注明：

- 供方名称、商标、地址、电话；

- 产品名称；

- 生产批号；

- 净重；

- 检验日期；

- 本文件编号。

## 包装

经检验合格的产品按净重25 kg为一包装单位。内包装用复合铝塑袋真空包装，热塑密封后装入纸箱或纸桶中。特殊的包装要求由供需双方协商确定。

## 运输

产品可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。凡漏出包外的产品，不得返入包内。严禁与可使产品变质或使包装袋损坏的物品混运。

## 贮存

产品在贮存过程中应避免受潮和受腐蚀。产品自生产之日起，保质期为2年。

## 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书：

  - 产品的主要性能及技术参数；

  - 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

  - 对产品质量所负的责任；

  - 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证：

  - 检验项目及其结果或检验结论；

  - 批量或批号；

  - 生产日期；

  - 检验日期；

  - 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 本文件编号；

- 其他。

订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单（或合同）内，列出如下内容：

订购本文件所列材料的订货单内应包括以下内容：

- 产品名称；

- 净重；

- 本文件编号；

- 其他。

附  录  A

（规范性）

硫酸亚铁钠电化学性能测试方法

试剂和原料

电解液：1mol/L 高氯酸钠（NaClO4）/(碳酸乙烯酯（EC）+碳酸二乙酯（DEC）)(体积比1:1)+5%氟代碳酸乙烯酯（FEC）(体积)，高氯酸钠、EC、DEC、FEC均为电池级。

N－甲基吡咯烷酮（NMP）：电池级。

聚偏二氟乙烯（PVDF）。

Super P。

厚度为10 μm～25 μm的铝箔。

厚度为0.10 mm～0.50 mm的金属钠片。

隔膜：玻璃纤维、聚乙烯、聚丙烯或同等性能隔膜。

正极片的制备

在正极材料中硫酸亚铁钠的质量分数为65％～75％，用Super P作为导电剂，其质量分数15％～25％，聚偏二氟乙烯（PVDF）为粘合剂，其质量分数为5％～15％，前述原料质量称量精确到0.0001 g。正极片采用铝箔做集流体。将硫酸亚铁钠、Super P、PVDF和NMP搅拌调浆，将浆料均匀涂覆在铝箔上，100 ℃烘箱干燥，切成直径10 mm～20 mm、厚度为0.08 mm～0.12 mm的电极片，电极片称重，质量精确到0.0001 g。严格控制混料和涂覆的工艺过程，被测极片面积、厚度要保持一致，避免这些因素影响测试结果。

电池的组装

在水和氧气含量均≤0.0005％的惰性气体手套箱中，以金属钠片作为负极材料，电解液（A.1.1）,隔膜（A.1.7），将它们装配成试验电池，电池密封后，用电化学性能测试仪测试。

电池的测试

首次放电比容量及首次充放电效率

将制作的试验电池在25 ℃条件下，在钠离子电池电化学性能测试仪上进行0.1C倍率电流充电-放电循环，电压范围为2.0 V～4.5 V。记录首次放电容量，首次充电容量。

结果计算与数据处理

首次放电比容量

硫酸亚铁钠钠的首次放电比容量按式（A.1）计算：

式中：

——以0.1C倍率电流充放电时首次放电比容量，单位为毫安时每克（mAh/g）；

——以0.1C倍率电流充放电时首次放电容量，单位为毫安时（mAh）；

——电池中活性物质试样的质量，单位为克（g）。

首次充放电效率

硫酸亚铁钠的首次充放电效率按式（A.2）计算：

式中：

——首次充放电效率，（％）；

——以0.1C倍率电流充放电时首次放电容量，单位为毫安时（mAh）；

——以0.1C倍率电流充放电时首次充电容量，单位为毫安时（mAh）；

_________________________________

# Text boxes

发布

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会