ICS 77.160

H 72

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXX—202X

镍中间合金

Nickel master alloy

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：自贡硬质合金有限责任公司、西部超导材料科技股份有限公司、江苏美特林科特殊合金股份有限公司、抚顺特殊钢股份有限公司、大连融德特种材料有限公司、承德天大钒业有限责任公司。

本文件主要起草人：

镍中间合金

1 范围

本文件规定了镍中间合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本文件适用于高温合金和特种不锈钢用的镍中间合金。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  产品分类

4.1镍中间合金牌号表示方法

镍中间合金牌号由“Ni”+主合金元素符号+主合金元素的名义质量分数+后缀英文字母构成，其中后缀英文字母标识不同的杂质控制要求等级，示例如下：

4.2镍中间合金组别及牌号

镍中间合金按主合金元素划分为10个组别，共15个牌号，如表1所示。

表1 镍中间合金组别及牌号

| 组别 | 典型牌号 |
| --- | --- |
| NiB | NiB12、NiB16、NiB16A、NiB18 |
| NiCa | NiCa6 |
| NiCr | NiCr50 |
| NiHf | NiHf90 |
| NiMg | NiMg5、NiMg15 |
| NiMo | NiMo50 |
| NiNb | NiNb50、NiNb65 |
| NiV | NiV65 |
| NiW | NiW42 |
| NiZr | NiZr50 |

5  技术要求

5.1化学成分

镍中间合金牌号及化学成分应符合表2的规定。

表2 镍中间合金牌号及化学成分

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | 主合金元素 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fe | Al | Si | C | S | O | N | P | Cu | Ti | Mo |
| 1 | NiB12 | 余量 | B：11~14 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.02 | — | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.01 | — | — | — |
| 2 | NiB16 | 余量 | B：15~18 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.02 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | NiB16A | 余量 | B：15~18 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.02 | — | ≤0.10 | ≤0.01 | — | ≤0.05 | — | — |
| 4 | NiB18 | 余量 | B：16~21 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.6 | ≤0.02 | — | ≤0.10 | ≤0.01 | — | ≤0.05 | — | — |
| 5 | NiCa6 | 余量 | Ca：5~8 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.02 | ≤0.01 | — | — | — |
| 6 | NiCr50 | 余量 | Cr：48~52 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.03 | ≤0.003 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 7 | NiHf90 | 余量 | Hf：88~92 | ≤0.30 | ≤0.01 | ≤0.008 | — | — | ≤0.2 | ≤0.01 | — | — | — | — |
| 8 | NiMg5 | 余量 | Mg：4~6 | ≤0.2 | — | ≤0.05 | ≤0.15 | — | ≤0.008 | ≤0.01 | — | — | — | — |
| 9 | NiMg15 | 余量 | Mg：14~18 | ≤0.2 | — | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.02 | — | ≤0.007 | — | — |
| 10 | NiMo50 | 余量 | Mo：48~52 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.003 | ≤0.005 | — | ≤0.02 | — |
| 11 | NiNb50 | 余量 | Nb：50~55 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.003 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | — | ≤0.05 | — |
| 12 | NiNb65 | 余量 | Nb：63~70 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.003 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | — | ≤0.05 | — |
| 13 | NiV65 | 余量 | V：63~67 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.3 | — | ≤0.4 | ≤0.05 | — | — | — | — |
| 14 | NiW42 | 余量 | W：40~44 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.02 | ≤0.003 | ≤0.02 | ≤0.007 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 15 | NiZr50 | 余量 | Zr：50~55 | — | — | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.01 | — | — | ≤0.01 | ≤0.05 | — | — |

表2（续）

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W | Mn | Co | Zr | Mg | Zn | Ta | Pb | Sn | As | Sb | Bi | Cd |
| 1 | NiB12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | NiB16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | NiB16A | — | — | ≤0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | NiB18 | — | — | ≤0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | NiCa6 | — | — | — | — | ≤0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | NiCr50 | — | ≤0.1 | — | — | — | — | — | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0025 | ≤0.0025 | ≤0.0003 | — |
| 7 | NiHf90 | — | — | — | ≤0.5 | ≤0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | NiMg5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | NiMg15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.001 | ≤0.005 | — | — | — |
| 10 | NiMo50 | ≤0.03 | — | — | — | — | — | — | ≤0.001 | ≤0.001 | — | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
| 11 | NiNb50 | — | ≤0.1 | — | — | — | — | ≤0.20 | ≤0.005 | ≤0.005 | — | ≤0.005 | — | — |
| 12 | NiNb65 | — | ≤0.1 | — | — | — | — | ≤0.20 | ≤0.005 | ≤0.005 | — | ≤0.005 | — | — |
| 13 | NiV65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | NiW42 | — | ≤0.003 | — | — | — | ≤0.002 | — | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.0005 | — |
| 15 | NiZr50 | — | ≤0.1 | — | — | — | — | — | ≤0.002 | — | — | — | — | — |

5.2尺寸

镍中间合金可以条状、块状或锭的形式交货，尺寸：（5~150）mm，或由供需双方协商确定。

5.3外观质量

镍中间合金表面应干燥、洁净，不允许有目视可见的氧化膜及其他金属和非金属夹杂物、油污或其他污染物。

6 试验方法

6.1产品的化学成分分析方法由供需双方协商确定。

6.2产品的尺寸用相应精度的量具进行测量。

6.3产品的外观质量用目视检验。

7检验规则

7.1检查和验收

7.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2需方应对收到的产品按本文件的规定进行复验。复验结果与本文件及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

7.2组批

产品应成批提交验收，每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺的产品组成。每批产品重量由供需双方协商确定。

7.3检验项目及取样

每批产品的检验项目及取样见表3。

表3 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样数量及位置 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批随机选取一桶，抽取一个样品取样进行检测 | 5.1 | 6.1 |
| 尺寸 | 逐件检测 | 5.2 | 6.2 |
| 外观质量 | 逐件检查 | 5.3 | 6.3 |

7.4检验结果的判定

7.4.1化学成分检验不合格时，允许在该批产品中对不符合项加倍取样进行重复试验。若重复试验仍有一个结果不合格时，则判该批产品不合格。若重复试验结果都合格，则判该批产品合格。

7.4.2尺寸和外观质量不合格时，则判该件产品不合格。允许供方处理合格后，重新交验。

8标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1标志

产品应成桶包装，每个包装桶上应注明：供方名称，产品名称和牌号、规格、批号、净重。

8.2包装、运输、贮存

8.2.1产品应使用铁桶包装，内衬塑料袋，每桶净重（20~200）kg。

8.2.2产品在运输时应防止潮湿，避免剧烈振动、碰撞。

8.2.3产品应贮存于通风、干燥的仓库内，不得与酸、碱等腐蚀性物品混放。

- 8.3  随行文件

- 每批产品应附有质量证明书作为随行文件，其上应注明：

a）供方名称、地址、电话；

b）产品名称、牌号；

c）产品批号、规格；

d）件数、净重；

e）本文件编号；

f）各项分析检验结果及质量检验部门印记；

g）生产（或包装）日期。

9 订货单（或合同）内容

订货单(或合同）应包括下列内容:

a）产品名称；

b）产品牌号、规格；

c）重量；

d）要求；

e）本文件编号；

f）其他。