## YS/TXXXX-XXXX《车载用铜及铜合金镀锡带材》

## 送审稿编制说明

## 1 任务来源

## 根据工信厅科〔2016〕58号2016-0312T-YS要求，安徽鑫科铜业有限公司负责起草制定YS/TXXXX-XXXX《车载用铜及铜合金镀锡带材》行业标准，宁波博威合金材料

## 股份有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司、鹰潭市检验检测认证院、宁波兴业盛泰集团有限公司参加起草，完成年限为2024年6月。

## 2 工作简况

2.1立项目的和意义

随着电子工业的迅猛发展，各种高性能产品层出不穷，从而对基础材料的性能要求也越来越高。车载用铜及铜合金镀锡带材也要求在任何工作环境下都要保持稳定的耐热、导电等性能，为此就需要材料具备耐高温，耐腐蚀，优良的焊接性，应对微小型化的耐应力释放性以及满足环保要求的无铅化。但是，铜金属本身很容易氧化变色，这层氧化膜会影响到导电性能。锡的化学稳定性高，在大气中耐氧化不易变色，与硫化物不起反应，几乎不与硫酸、盐酸、硝酸及一些有机酸的稀溶液反应，即使在浓盐酸和浓硫酸中也需加热才能缓慢反应，通过特殊的前处理工艺，在复合材料表面形成结合牢固、光亮、致密、均匀、连续的合金镀层。

高端车载需要高精度镀锡铜带，而国内企业由于缺乏技术，国内只有少数企业可以生产，远不能满足国内日益增长的市场需要，主要依靠进口。

为了填补这一国内空白市场，国内少数厂家开始研究高端车载用铜及铜合金镀锡带材，并逐步进入市场，但国内无相关行业产品标准。为规范产品生产，制定车载用铜及铜合金镀锡带材产品行业标准显得尤为重要和迫切。

2.2  主起草单位概况

安徽鑫科铜业有限公司是安徽鑫科新材料股份有限公司的子公司，母公司2000年11月22日在上海证券交易所成功挂牌上市，经过20多年的发展，已成长为安徽省新材料工业制造和出口基地。2023年，安徽鑫科铜业企业技术中心被国家发展改革委、科学技术部、财政部、海关总署、税务总局联合认定为国家级技术中心，2012年12月，企业同时被安徽省科技厅、安徽省发展和改革委员会等部门联合认定为省级创新型企业，2013年12月，“XINKE及图”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

公司主导产品有铜合金板带材、特种电线电缆等80余个品种、1000多种规格。承担并完成多项国家和安徽省重大科技攻关项目，拥有100多项发明及实用新型专利，主导和参与起草国家、行业及团体标准38项，其中国标23项，行标14项，团体标准1项。

2.3 主要工作过程

2.3.1标准立项

近几年，公司镀锡带产品生产量逐年增加，公司技术人员收集整理了该产品的各种试验数据及客户应用信息，制定了《车载用铜及铜合金镀锡带材》产品企业标准，经过公司员工的不断努力，车载用铜及铜合金镀锡带材产品生产工艺日趋成熟，产品已经赢得了用户充分肯定。为此，我司申请《车载用铜及铜合金镀锡带材》有色金属行业标准制定任务，现已获得批准，文号为：工信厅科〔2016〕58号2016-0312T-YS。

2.3.2项目分工

## 根据文件要求，本标准由安徽鑫科铜业有限公司负责起草，宁波博威合金材料股份有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司、鹰潭市检验检测认证院、宁波兴业盛

## 泰集团有限公司参与起草，并组建了《车载用铜及铜合金镀锡带材》行业标准制定小组，具体分工为：安徽鑫科铜业有限公司负责起草标准文本、编写编制说明，宁波博威合金材料股份有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司、鹰潭市检验检测认证院、宁波兴业盛泰集团有限公司负责负责提供相关牌号力学性能、弯曲性能验证数据，5家单位对标准草案进行讨论，形成标准送审稿。

2.3.3主要起草过程

接到任务后，安徽鑫科铜业有限公司立即成立了标准制定编制小组，我们查阅了许多国外先进标准，如：美国的ASTM标准、欧盟的EN 标准、日本JIS标准和ISO国际标准，同时，我们多次与业内厂商、客户讨论及征求意见，召开了多次标准修订讨论会，深入了解我国目前铜加工技术水平和用户的实际需求，为标准的制订掌握了第一手资料，从而使标准制订更趋合理性、科学性和可操作性，生产出的产品能够满足市场需求。

标准制定过程中，我们对各国标准进行了分析，查阅了欧盟EN13148：《铜及铜合金 热浸镀锡带材》标准和日本用于生产弹性元件和接插件的铜带标准，日本JIS H3130《弹簧用铍铜、钛铜、磷青铜和锌白铜板和带》等标准，结合我国的市场需求及实际情况起草了YS/TXXXX-XXXX《车载用铜及铜合金镀锡带材》标准，2023年6月中旬形成了标准《讨论稿》及《编制说明》。

2023年6月，标准起䓍单位线上召开了标准讨论会，对YS/TXXXX-XXXX《车载用铜及铜合金镀锡带材》标准进行了讨论会，根据与会代表意见，标准主起草单位对此标准作了修改完善，修改内容包括：增加了QSn2-0.2、QSn2-0.1-0.03、QSn4-0.15-0.10-0.03、GQSn6.5-0.4、QSn10-0.2五个产品牌号，增加了弯曲性能、镀锡带边部毛刺要求，对镀锡带耐热要求也作了规定，增补了附录C《铜及铜合金镀锡带镀耐热性检验方法》,形成《征求意见稿》及《编制说明》，于2024年2月将《征求意见稿》及《编制说明》发送相关单位征求意见。编制组根据各单位的回函意见对标准进行修改完善，于2024年2月形成本标准《预审稿》及《编制说明》。

2024年3月，全国有色金属标委会在浙江温州市组织召开了YS/TXXXX-XXXX《车载用铜及铜合金镀锡带材》标准预审会，与会代表认真地审查并进行了讨论，根据与会代表意见，标准起草单位对此标准作了修改完善，修改内容包括：提高了镀锡带基材厚度及其允许偏差指标，增加了TSn0.12、TZr0.1牌号及相应的力学性能、电性能等技术指标，镀层厚度由（0.7～13）μm改成（0.5～13）μm，完善了产品牌号、代号、状态和规格表、力学性能表和电性能表相关指标，同时，对铜及铜合金镀锡带镀耐热性检验方法进行了完善。近期，标准起草小组人员又多次召开标准讨论会议，进行修改完善，2024年4月形成了标准《送审稿》及《编制说明》。

3  标准编制原则

本标准制定单位自接受起草任务后，成立了本标准编制工作组，负责收集生产、检验数据、市场需求及客户要求等信息。初步确定了《车载用铜及铜合金镀锡带材》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2 根据国内外铜及铜合金带材企业具体情况，力求做到标准修订科学、先进，满足市场需要；

3 根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围，力求做到标准修订经济合理、实用；

4 完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家行业标准编写示例的要求格式和结构进行编写。

4  标准的主要内容

4.1标准名称与适用范围

4.1.1 本标准立项名称为《车载用铜及铜合金镀锡带材》，本标准名称体现了产品应用领域。

4.1.2 本标准适用范围：本标准适用于制作高端车载用铜及铜合金镀锡带材。

4.2 术语及定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4.3 要求

4.3.1产品分类

产品分类是对车载用铜及铜合金镀锡带材产品的牌号、代号、状态、镀锡前带材厚度、镀锡层厚度、镀锡带宽度作了相应的规定，同时规定了产品标记方法。相关情况分别说明如下：

（1）本标准根据我国目前材料应用的实际，选取了相关的31个牌号：包括H95、H90、H85、H80、H70、H65、H63、 QSn4-0.3、QSn5-0.3、QSn6.5-0.1、QSn8-0.3、TFe0.1、TFe2.5等牌号。

（2）状态的确定：本标准根据我国标准编写习惯及参照GB/T 29094-2012铜及铜合金状态表示方法标准，确定软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）和弹性（H08）等状态。

（3）规格范围：本标准根据镀锡带要求，根据实际生产控制水平和目前用户使用要求，规定镀锡前带材厚度为0.1～1.5毫米，镀锡层厚度为0.0005～0.013毫米，宽度为6～450毫米。

（4）产品标记方法：按照GB/T 1.1-2020的规定，按照产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序，分别给出了车载用铜及铜合金镀锡带材典型标记示例。

4.3.2化学成分

镀锡前带材各牌号的化学成分符合GB/T 5231相应牌号的规定，镀层化学成分根据客户要求及国家环保和职业健康等相关要求制定的。

4.3.3 外形尺寸及其允许偏差

### 外形尺寸及允许偏差主要是根据产品应用领域、客户要求、国内生产工艺水平制订的。

镀锡带的侧边弯曲度实际检测情况统计、分析如下：

侧边弯曲度抽样实测的统计表见表1和表2，数据分布直方图如图1、图2所示。

表1  镀锡带侧边弯曲度频数和频率分布表

（宽度＞10～20mm、厚度＞0.5mm）

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ 0 0.5] | 2.05 | 7 | 0.056 |
| 2 | [0.5 1.0] | 2.15 | 70 | 0.56 |
| 3 | [1.0 1.5] | 2.25 | 28 | 0.224 |
| 4 | [1.5 2.0] | 2.35 | 15 | 0.12 |
| 5 | [2.0 2.5] | 2.45 | 5 | 0.04 |
| 合计 |  |  | 125 |  |

表2  镀锡带侧边弯曲度频数和频率分布表

（宽度＞20～200mm、厚度＞0.5mm）

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ 0 0.4] | 2.05 | 12 | 0.11 |
| 2 | [0.4 0.8] | 2.15 | 60 | 0.53 |
| 3 | [0.8 1.2] | 2.25 | 23 | 0.20 |
| 4 | [1.2 1.6] | 2.35 | 12 | 0.11 |
| 5 | [1.6 2.0] | 2.45 | 7 | 0.05 |
| 合计 |  |  | 114 |  |

图1  侧边弯曲度数据直方图

图2   侧边弯曲度数据直方图

由图表可知，当镀锡带宽度＞10～20mm、厚度＞0.5mm，侧边弯曲度不大于2.5毫米，当镀锡带宽度＞20～200mm、厚度＞0.5mm，侧边弯曲度不大于2毫米，统计数据全部在标准范围之内。由此可知，标准技术指标制定合理，产品属于成熟产品。

4.3.4力学性能

力学性能通过拉伸试验或硬度试验两种方式加以检测。

本标准中规定，每批镀锡带应进行力学性能（拉伸试验或硬度试验）检验。拉伸试验和硬度试验任选其一,未在合同中注明时，提供拉伸试验。

当选择拉伸试验时，如需方有要求硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验仅供参考；当选择硬度试验时，如需方有要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考。

力学性能实际检测情况统计、分析如下：

QSn8-0.3 H04态镀锡带抽样实测的抗拉强度、硬度统计表见表3和表4，数据分布直方图如图3、图4所示。

表3      QSn8-0.3 H04态镀锡带抗拉强度频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [600 618] | 609 | 12 | 0.11 |
| 2 | [618 636] | 627 | 60 | 0.53 |
| 3 | [636 654] | 645 | 23 | 0.20 |
| 4 | [654 672] | 663 | 12 | 0.11 |
| 5 | [672 690] | 681 | 7 | 0.05 |
| 合计 |  |  | 114 |  |

表4       QSn8-0.3 H04态镀锡带维氏硬度频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [190 196] | 193 | 20 | 0.14 |
| 2 | [196 202] | 199 | 56 | 0.39 |
| 3 | [202 208] | 205 | 32 | 0.23 |
| 5 | [214 220] | 217 | 4 | 0.03 |
| 合计 |  |  | 141 |  |

图3  QSn8-0.3H04态抗拉强度数据直方图

图4  QSn8-0.3H04态维氏硬度数据直方图

由图表可知，抗拉强度全部在600～690MPa之间；维氏硬度全部在HV190～220之间，直方图成正态分布。因此该产品抗拉强度为600～690MPa，维氏硬度为HV190～220，标准技术指标制定合理，产品属于成熟产品。

QSn6.5-0.1 H04态镀锡带抽样实测的抗拉强度、硬度统计表见表5和表6，数据分布直方图如图5、图6所示。

表5     QSn6.5-0.1 H04态镀锡带抗拉强度频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [560 578] | 569 | 4 | 0.03 |
| 2 | [578 596] | 587 | 11 | 0.08 |
| 3 | [596 614] | 605 | 30 | 0.23 |
| 4 | [614 632] | 623 | 72 | 0.55 |
| 5 | [632 650] | 641 | 13 | 0.11 |
| 合计 |  |  | 130 |  |

表6      QSn6.5-0.1 H04态镀锡带维氏硬度频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [180 186] | 273 | 6 | 0.05 |
| 2 | [186 192] | 189 | 11 | 0.08 |
| 3 | [192 198] | 195 | 23 | 0.18 |
| 4 | [198 204] | 201 | 60 | 0.46 |
| 5 | [204 210] | 207 | 30 | 0.23 |
| 合计 |  |  | 130 |  |

图5  QSn6.5-0.1 H04态抗拉强度数据直方图

图6  QSn6.5-0.1 H04态维氏硬度数据直方图

由图表可知，抗拉强度全部在560-650MPa之间；维氏硬度全部在HV180～210之间，直方图成正态分布。因此该产品抗拉强度为560-650MPa，维氏硬度为HV180～210，标准技术指标制定合理，产品属于成熟产品。

4.3.5 电性能

镀锡带的电性能试验按GB/T 351或YS/T478的规定进行。仲裁试验按GB/T 351的规定进行。

导电率实际检测情况统计、分析如下：

H65 H04态及TFe2.5H04态镀锡带抽样实测的导电率统计表见表7和表8，数据分布直方图如图7、图8所示。

表7      H65 H04态镀锡带导电率频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [22 23] | 22.5 | 6 | 0.05 |
| 2 | [23 24] | 23.5 | 11 | 0.08 |
| 3 | [24 25] | 24.5 | 23 | 0.18 |
| 4 | [25 26] | 25.5 | 60 | 0.46 |
| 5 | [26 27] | 26.5 | 30 | 0.23 |
| 合计 |  |  | 130 |  |

图7  QSn6.5-0.3 H04态导电率数据直方图

由图表可知，导电率全部≥22，因此产品导电率标准指标≥22制定合理，产品属于成熟产品。

表8     TFe2.5H04态镀锡带导电率频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [60 62] | 61 | 6 | 0.05 |
| 2 | [62 64] | 63 | 11 | 0.08 |
| 3 | [64 66] | 65 | 23 | 0.18 |
| 4 | [66 68] | 67 | 60 | 0.46 |
| 5 | [68 70] | 69 | 30 | 0.23 |
| 合计 |  |  | 130 |  |

图8  TFe2.5H04态导电率数据直方图

由图表可知，导电率全部≥60，因此产品导电率标准指标≥60制定合理，产品属于成熟产品。

5  本标准同国际先进标准相比

5.1 标准应用范围

本标准适用热镀锡和回流镀锡产品，而EN13148标准只适用热镀锡产品。因此，本标准应用范围更应广，更适用于生产。

5.2本标准与EN13148-2010标准检验项目对比见表9

表9     标准检验项目

| 序号 | 检验项目 | 本标准 | EN | 本标准与EN对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回流镀层检验项目 | 有 | 无 | 本标准应用范围比EN标准应用范围广 |
| 2 | 外形尺寸及其允许偏差 | Ｏ | Ｏ | 本标准严于EN标准 |
| 3 | 抗氧化性 | Ｏ | 无 | 本标准严于EN标准 |
| 4 | 电性能 | ◇ | 无 | 本标准严于EN标准 |
| 5 | 耐热性 | ◇ | 无 | 本标准严于EN标准 |
| 6 | 可焊性 | ◇ | ◇ | 相同 |
| 注：表中“Ｏ”表示必作项目 ，“◇”表示需方有要求时 |  |  |  |  |

从表中各项检验项目对比可以看出，本标准应用范围广，检验项目技术指标严于欧盟EN13148标准。

5.3 本标准与EN13148标准的侧边弯曲度对比见表10

表10     侧边弯曲度

| 从表中各项指标对比可以看出，本标准的侧边弯曲度技术指标均严于欧盟EN 13148标准。 宽度 mm | 侧边弯曲度 mm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 |
|  | 厚度≤0.5 |  | 厚度＞0.5 |  |
| 6～10 | ≤2.0 | ≤7.0 | ≤3.0 | ≤10.0 |
| ＞10～20 | ≤1.5 | ≤4.0 | ≤2.5 | ≤6.0 |
| ＞20～200 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| ＞200～450 | ≤1.0 | --- | ≤1.5 | --- |

5.4 本标准带材厚度允许偏差同EN标准对比见表11

表11    厚度及其允许偏差    单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通级 |  | 高 级 |  |
|  | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 |
| 0.1～0.2 | ±0.005 | ±0.010 | ±0.003 | ±0.007 |
| ＞0.2～0.3 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.005 | ±0.010 |
| ＞0.3～0.4 | ±0.014 | ±0.018 | ±0.008 | ±0.012 |
| ＞0.4～0.5 | ±0.016 | ±0.020 | ±0.010 | ±0.015 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.018 | ±0.025 | ±0.013 | ±0.018 |
| ＞0.8～1.2 | ±0.012 | ±0.030 | ±0.015 | ±0.022 |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的厚度允许偏差指标严于欧盟EN 13148标准。

5.5  本标准镀锡带宽度及其允许偏差同EN标准对比见表12

表12    宽度及其允许偏差    单位为毫米

| 厚度 | 宽度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6～50 |  | ＞50～100 |  | ＞100～200 |  | ＞200～450 |  |
|  | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 |
| 0.1～1.0 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.075 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 |
| ＞1.0～1.5 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.5 |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的宽度允许偏差同欧盟EN 13148标准相比，本标准指标严于欧盟EN 13148标准。

6  标准水平分析

本标准是首次制定，是根据我国实际生产使用情况制定的，从各项指标看，本标准对车载用铜及铜合金镀锡带材的各项性能指标及要求进行了详细、明确的规定，能更好地对产品进行规范，满足产品的适用性，促进车载用铜及铜合金镀锡带材更好地发展。

本标准镀锡带的侧边弯曲度、带材宽度允许偏差及厚度允许偏差均严于EN标准，同时，本标准带材厚度和宽度应用范围也大于EN标准，EN标准只适用热镀锡，本标准含盖回流镀锡和热镀锡，适用范围大大拓宽，本标准整体内容达到国际先进水平。

7  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是修订标准，与现行相关法律、法规、规章及相关强制推荐的标准没有冲突。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，建议作为行标推荐性标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

本标准是以我国车载用铜及铜合金镀锡带材的实际生产现状为基础，结合国内、外订货合同要求，标准全面覆盖了车载用铜及铜合金镀锡带材产品的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

11  废止现行有关标准的建议

无。

12  其它应予说明的事项

本标准根据目前国内车载用铜及铜合金镀锡带材的实际生产现状和订货合同情况，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充修订。

13  预期效果

本标准结合我国国情，在国内生产企业及国内外用户需求的基础上，参照国内外相关产品标准规范制定的，技术指标先进，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。加速中国标准和国外同类标准的对接，本标准发布后，将更好的规范我国车载用铜及铜合金镀锡带材产品的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，给生产企业带来较大的经济效益。

《车载用铜及铜合金镀锡带材》行业标准制定小组

2024年4月16日