行业标准《高速铁路用青铜板带》

（送审稿）编制说明

一、 工作简况：

1.1任务来源

根据工有色标委[2010]21号和有色金属行业标准自评估项目要求，其中项目计划号“2010-0400T-YS”《高速铁路用青铜板带》行业标准原起草单位为“洛阳铜加工集团有限公司”，由于原起草单位“洛阳铜加工集团有限公司”改制，不再生产该产品，导致标准工作不能按计划完成，于2023年11月通过项目评估，该项目计划继续执行，负责起草单位更改为“中铝洛阳铜加工有限公司”，完成年限2024年6月。

1.2立项目的和意义

高速铁路以其节能环保、高效快捷、安全舒适、运输能力大等特点在许多国家迅猛成为世界铁路发展的新潮流。我国的铁路是世界上最繁忙的铁路，但仍不能满足国家日益增长的经济发展的要求，为此国家非常重视我国铁路的建设和发展。中国高速铁路建设是中国开展新工业革命的标志，中国高速铁路技术得以迅速应用并引领世界，成为中国走向世界的的亮丽名片。根据我国《中长期铁路网规划》，到2030年，远期铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右，年均增速达2%左右。2020年国铁集团颁布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中指出，到2035年，我国高速铁路运营里程要达7.0万公里左右，50万人口以上城市高速铁路通达。

高速铁路由车辆（车体、转向架、内装、设备）、轮轨、接触网导线和受电弓滑板、制动摩擦、路基等组成。锡青铜QSn6.5-0.1具有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性，良好的冷热压力加工性能及耐蚀性，用于制作弹性、耐磨等关键零部件。随着高速铁路速度的不断提高，对青铜材料的性能提出更高要求，制定专用高速铁路用青铜产品系列标准，以健全和完善高速铁路用铜及铜合金标准体系。

此标准为重要领域的关键材料标准，标准的制定有助于提高高速铁路用青铜合金板带材的质量和服务质量，加快产品转型升级，同时提高产品质量的可靠性、稳定性、一致性水平，推动铜及铜合金制造业高质量发展。

1.3项目编制组及其技术基础

（1）项目编制组

接到标准编制任务后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。开展了项目调研和相关标准的信息收集、完成标准讨论稿的编制。

（2）编制单位技术基础

中铝洛阳铜加工有限公司是国家“一五”期间重点建设的156个项目之一，是综合性有色金属加工企业，拥有铜及铜合金高精度电子带、大管大棒、弥散强化无氧铜、宽厚板等多条生产线，产品涉及铜及铜合金板、带、箔、管、棒、板带材，广泛应用于电子信息通讯、新能源、汽车、海洋工程、轨道交通等领域。拥有国家级企业技术中心、国家实验室认证认可监督管理委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜镁材料和加工技术工程研究中心、中铝集团高性能铜板带加工技术重点实验室、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心。先后从德国、美国、法国、日本、英国、意大利等十二个国家引进了80台(套)先进的设备和检测仪器，为有色金属产品的研制和生产打下了坚实的基础。公司拥有一支高素质的科研技术研发队伍，具备丰富的生产技术经验、技术能力和研究成果；多年来致力于铜、镁加工国标、行标、团体标准的制修订工作，主持和参加编制多项国家行业标准。

安徽楚江高精铜带有限公司是安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”）的全资子公司，公司注册资金5亿元人民币，位于芜湖经济开发区，是国内单体规模最大的铜板带制造基地，下辖四个分厂，主要从事高精密铜板带的研发、生产和销售。目前公司有员工2300多人，年产高精密铜带23万吨，年销售收入约45亿元。公司产品包括黄铜、紫铜、青铜、白铜、高铜等系列品种，覆盖高性价比、高质量和高精尖的全方位、多层次市场，广泛应用于新能源、5G、LED、电子、电气、军工、汽车、五金等领域，黄铜系列产品是市场第一品牌，“精诚”商标被授予“中国驰名商标”称号。公司拥有授权专利19项，起草参与国家及行业标准5项，近年来获得省级新产品、高新技术产品2项。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司始建于1986 年，专注铜加工38年，是国内规模最大、产品品类最齐备、再生铜产业链最完备的铜加工企业。产品涵盖阴极铜、铜及铜合金线、棒、板、带、管、磁性材料等，产品产量均居行业前列。公司设有国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站和国家认可实验室。凭借先进的铜精深加工技术，获得各类省、市、行业科技进步奖10余项；获得国家授权专利400余项，荣获浙江省政府质量奖、浙江省首批“雄鹰行动”企业及浙江省5G全连接工厂等荣誉。被授予国家首批“城市矿产示范基地”、“国家循环经济试点单位”和“国家绿色示范工厂”。截止到目前，已累计主持参与国家/行业/团体标准制修订50余项，其中1项标准获得中国标准创新贡献奖，1项浙江省标准创新重大贡献奖，10项获得全国有色标准化技术委员会标准优秀奖。

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心（以下简称国家铜铅锌质检中心）拥有国家铜铅锌质检中心、国家印制电路板质检中心两个“国字号”招牌，于2021年7月正式划归地方管理，为市政府直属事业单位。“两个中心”具有满足各类试验条件的实验室面积7700平方米（含办公），拥有各类高尖端仪器设备300多台（套）。现有金属材料、矿产品、电线电缆、印制电路板等四大类国家级检验资质，共121个产品、361个参数；12大类262个产品2705个参数的省级检验资质。拥有3个省部级以上平台：国家工信部铜及铜基新材料产业示范基地公共技术服务平台、安徽省中小企业公共服务示范平台、安徽省大型科学仪器设备共享服务平台，是中国质量认证中心（CQC）签约实验室，浪潮集团、上海通用汽车、方正科技集团等认可的第三方实验室，安徽省有色金属标委会秘书处承担单位。

1.4主要工作过程

1.4.1 标准预研

电气化铁路时铁路牵引动力的发展方向，是最搞最清洁的运输方式。高速铁路建设符合我国人口众多，资源分布与工业分布不对称、能源紧缺的状况，告诉题录不仅安全经济、环境友好、还形成了相邻城市的同城效应，具有巨大发展空间。近年来，我国高速铁路路网规模快速扩大，从“四纵四横”到“八纵八横”。在“四纵四横”主骨架基础上，又提出形成以沿海、京沪等“八纵”通道和陆桥、沿江等“八横”通道为主干，城际铁路为补充的高速铁路网。习近平总书记视察京张高速铁路时指出，我国自主创新的一个成功范例就是高速铁路。高速铁路网从“四纵四横”扩展到“八纵八横”，高速铁路里程从2012年的9000多公里到目前突破4万公里，我国已成为世界上高速铁路运营里程最长、在建规模最大、运营动车组最多、商业运营速度最高的国家。

铜及铜合金加工材料是人类最早使用的金属材料，因其优异的物理属性和综合性能而被广泛应用于电力、电子、通讯、轨道交通、化工、计算机、轻工、仪器仪表、日用五金、机械制造、建筑工程及军工等领域。铜合金材料在工程技术领域广泛应用的根本特点是，其属于目前较为经济实用的一种导电材料。铜及铜合金具有优良的合金化特性，能和目前绝大多数金属或非金属元素形成各具特色的合金，随着现代科技的发展，其用于高新科技领域的新型合金品种不断涌现，具有广阔的发展前景。

锡青铜QSn6.5-0.1具有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性，良好的冷热压力加工性能及耐蚀性，锡青铜在电气、电子,新能源与高速铁路工业中应用广、用量,占总消费量一半以上，高速铁路工业中主要用于制作接触线等关键零部件。随着高速铁路速度的不断提高，对青铜材料的性能提出更高要求，制定专用高速铁路用青铜产品系列标准，以健全和完善高速铁路用铜及铜合金标准体系。

洛阳铜加工通过技术攻关，国内包括洛铜在内的多家铜加工生产企业可以批量生产高速铁路用弹性耐磨零部件用青铜材料，形成高速铁路用锡青铜板带材专用技术标准，完善高速铁路用铜合金材料标准体系迫在眉睫。目前项目组开展了项目调研和相关标准的信息收集、完成标准讨论稿的编制。

高速铁路用青铜板带标准主要规定了高速铁路用锡青铜班带材的外形尺寸及其允许偏差、力学性能（抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、硬度）、弯曲试验和表面质量等，为高速铁路提供高质量的青铜板带材，为高速铁路提供高质量的青铜板带材。

1.4.2标准立项

标准项目2010年获批立项，由于原起草单位“洛阳铜加工集团有限公司”改制，不再生产该产品，导致标准工作不能按计划完成。近年来，通过技术攻关，国内包括中铝洛阳铜加工有限公司在内的多家铜加工生产企业可以批量生产高速铁路用弹性耐磨零部件用青铜材料，形成高速铁路用锡青铜板带材专用技术标准，完善高速铁路用铜合金材料标准体系迫在眉睫。2023年11月有色金属行业标准自评估要求，《高速铁路用青铜板带》（项目计划号 “2010-0400T-YS”） 行业标准继续开展编制工作。

1.4.3 项目分工

标准项目成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人（详见表1），拟定该标准的工作计划。具体分工为：中铝洛阳铜加工有限公司总负责，市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；安徽楚江高精铜带有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心负责标准数据的验证、材料应用和指标确定、市场信息和标准信息的收集，参与标准起草。编制组分工明确，紧密合作，进行了全面的市场调研、资料查询，收集了大量的产品测试结果、用户使用方面的相关技术数据，比较全面和准确地了解高速铁路用青铜板带的应用等领域的需求及其技术要求，为本标准的制定提供了依据。

表1   标准编制组成员及职责

| 序号 | 起草人姓名 | 职责及分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 郭慧稳 | 负责标准编制方案的审定，标准指标的确定和标准审查，参加标准讨论、预审和审定； |
| 2 | 赵万花 | 标准执笔人，负责标准编制过程中各方案得编制，负责各种文件的编制；负责指标的汇总计算及指标确定；负责标准协调管理； |
| 3 | 孙红刚 | 负责楚江高精铜带产品指标验证和数据审查，参加标准预审和审定。 |
| 4 | 华称文 | 负责宁波金田产品指标验证和数据收集，参加标准预审和审定。 |
| 5 | 国家铜铅锌 | 负责产品指标验证、市场调研，参加标准审定 |
| 6 | 朱迎利 | 负责标准和市场信息收集，参加标准讨论，指标确定。 |
| 7 | 韦卫 | 负责阳铜加工产品指标验证方案确定，参加标准讨论，指标确定。 |
| 8 | 钱桥 | 负责楚江高精铜带产品数据收集、市场信息调研。 |
| 9 | 项燕龙 | 负责宁波金田产品数据收集、市场信息调研。 |
| 10 | 国家铜铅锌 | 负责产品的检验和数据归集、相关标准调研。 |
| 11 | 岳军锋 | 负责阳铜加工产品指标验证和数据的归集，参加标准讨论、，指标确定。 |
| 12 | 王梦娜 | 负责产品数据归集、计算和分析，参加标准讨论。 |
| 13 | 马驰 | 负责楚江高精铜带产品生产和数据归集。 |

1.4.4 标准起草阶段

此标准为高速铁路关键材料标准，在标准起草修订过程中，编制组查阅了国内外高速铁路用青铜板带材相关信息和标准，本标准适应市场需求，根据使用要求和国内实际情况，结合我国锡青铜板带材生产实际，规范高速铁路用青铜板带材的技术要求。项目组开展了标准调研和相关标准的信息收集，经过充分讨论，2023年11月完成标准讨论稿的编制。编制组根据调研情况和讨论意见，对标准讨论稿进行修改和完善，2024年2月形成了标准《预审稿》及《编制说明》。

2024年3月18日～3月20日由全国有色金属标准化技术委员会主持在在浙江省温州市召开该标准的预审会。编制组根据会议要求和专家意见，对标准进行修改和完善，形成了标准《征求意见稿》及《编制说明》。

1.4.5征求意见阶段

本标准于2024年3月发送《征求意见稿》，回函并有建议或意见的单位16个，回函无意见的单位6个，没有回函的单位0个；其中包括生产单位14家，科研院所和大学2家，基本覆盖该领域相关的主要单位。编制组根据会议专家意见和回函意见情况，对标准稿进行修改和完善，于2024年4月初形成本标准《送审稿》及《编制说明》。

1.4.6审查阶段

- 技术专家审查

2024年4月24日～4月26日在湖南省长沙市，由全国有色金属标准化技术委员会主持，召开《高速铁路用青铜板带》标准审定会，共有xx个单位的xx名专家（详见有色金属标准审定会专家签名表）参加了会议。

与会专家对《高速铁路用青铜板带》标准的送审稿进行了认真审定，提出了x条修改意见，编制小组会后按照专家的修改意见进行了修改，完善了《送审稿》及《送审稿编制说明》。

- 委员审查

2024 年4月25日，全国有色金属标准化技术委员会在湖南省长沙市召开了全体委员会议。全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）全体委员共计 66名，实际参与投票工作 xx名。会议经过认真的讨论，对《高速铁路用青铜板带》标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查。与会xx名委员全体投票通过，同意该标准《送审稿》及和《送审稿编制说明》通过审查，无修改意见，表决通过率为100%。

二、编制原则

（1）本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则进行起草，并符合TCS2009《中国标准编写模板》国家标准的电子文本要求。

（2）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

（3）根据高速铁路用青铜板带材应用领域的消费特点和环保理念，力求做到标准的合理性与实用性；

（4）根据产品工艺的成熟与完善、技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围。

三、标准主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

3.1标准适用范围

本文件规定了高速铁路用青铜板带材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容容。

本文件适用于制造高速铁路零部件用青铜板带材。

3.2主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

3.2.1产品分类

产品分类是对高速铁路用青铜板带材的牌号、状态和规格的规定，同时规定了产品标记方法。相关情况分别说明如下：

- 本标准所含铜合金材料的牌号是依据市场需求、批量供货合同和实际情况确定，牌号为QSn6.5-0.1。

- 状态是依据GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》确定的。

- 我国目前生产的高速铁路用青铜板带材尺寸规格根据目前市场需求和实际生产情况确定。本标准尺寸规格见表2。

- 表2  牌号、代号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 产品类型 | 规 格 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| QSn6.5-0.1 | T51510 | H02、H04 | 带材 | 0.5～1.5 | ≤600 | - |
|  |  |  | 板材 | 1.0～12.0 | ≤600 | ≤2000 |
| 注1：经供需双方协商，也可供应其他牌号、状态、规格的产品。 |  |  |  |  |  |  |

3.2.2 化学成分

本标准所含铜合金的牌号的化学成分是根据市场需求、用户技术要求及实际生产确定，实际生产工艺成熟、成分控制稳定，满足使用要求。板带材的化学成分应符合GB/T 5231相应拍好的规定。

3.2.3 外形尺寸及其允许偏差

板带材的外形尺寸允许偏差主要是根据按目前订货的技术要求、产品应用领域、国内生产工艺水平制定的、专用技术条件和供货合同进行规定。

- 根据需要，对板带材的厚度及其允许偏差进行规定（见表3）

- 表3  直径及其允许偏差                  单位为毫米

| 厚 度 | 宽 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤300 |  | >300 |  |
|  | 厚度允许偏差a，± |  |  |  |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 0.5～1..0 | 0.050 | 0.030 | 0.070 | 0.050 |
| >1.0～1.2 | 0.060 | 0.040 | 0.080 | 0.060 |
| >1.2～1.5 | 0.800 | 0.060 | 0.100 | 0.080 |
| >1.5～3.0 | 0.100 | 0.080 | 0.140 | 0.100 |
| >3.0～5.0 | 0.130 | 0.080 | 0.180 | 0.120 |
| >5.0～8.0 | 0.150 | 0.100 | 0.200 | 0.140 |
| >8.0～12.0 | 0.180 | 0.120 | 0.220 | 0.160 |
| a 当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |  |  |

（2） 板带材的宽度及宽度允许偏差应符合表4和表5的规定。

- 表4  板材宽度及其允许偏差                   单位为毫米

| 厚 度 | 宽 度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤300 | >300 |
|  | 宽度允许偏差a，± |  |
| 1.0～2.0 | 1.0 | 1.5 |
| >2.0～3.0 | 1.5 | 2.0 |
| >3.0～12.0 | 2.0 | 4.0 |
| a当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |

- 表5  带材宽度及其允许偏差               单位为毫米

| 厚 度 | 宽 度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤300 | >300 |
|  | 宽度允许偏差a，± |  |
| 0.5～1.5 | 0.4 | 0.6 |
| a当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |

（3）板材的长度及其允许偏差应符合表6的规定。

- 表6  板材长度及其允许偏差             单位为毫米

| 厚度 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1.0～3.0 | ≤2000 | +10 |
| >3.0～12.0 | ≤2000 | +15 |

（4）板材应平直，允许有轻微的波浪，其平整度应符合表7的规定。

- 表7  板材的平整度

| 厚度 mm | 平整度 mm/m |
| --- | --- |
| 1.0～5.0 | ≤15 |
| ＞5.0～12.0 | ≤10 |

（5）带材的侧边弯曲度应符合表8的规定。

表8  侧边弯曲度

| 宽度 mm | 侧边弯曲度 mm/m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| ≤50 | ≤5 | ≤3 |
| ＞50～100 | ≤4 | ≤2 |
| ＞100～600 | ≤3 | ≤1.5 |

3.2.4力学性能

根据市场需求、订货情况和实际供货情况，本标准规定了板带材的力学性能指标。力学性能是产品的重要技术指标，力学性能通过拉伸试验或硬度试验两种方式进行检测。拉伸试验按GB/T 34505规定的方法进行；维氏硬度试验方法按GB/T 4340.1 规定的方法进行。试验使用的电子万能试验机及布氏硬度计均是经过第三方机构校准合格的设备。

本标准规定，拉伸试验和硬度试验任选其一，未在合同中注明时，只提供拉伸试验。当选择拉伸试验时，还应进行硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验仅供参考；当选择硬度试验时，如需方有要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验仅供参考。

3.2.5 表面质量

根据产品使用要求、订货技术要求和实际生产情况，确定标准产品质量要求，表面质量要求“板带材的表面应光滑、清洁，不应有影响使用的缺陷。”

3.3  试验方法

3.3.1  化学成分

根据产品要求和合金分类，确定产品分析方法。本标准型材的化学成分分析方法按GB/T 5121(所有部分)或YS/T 482或YS/T 483的规定进行。化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

3.3.2  外形尺寸

本标准板带材的外形尺寸检验按GB/T26303.3《铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材》的规定进行。

3.3.3 力学性能

力学性能试验方法有GB/T 228.1《金属材料 拉伸试验第 1部分∶室温试验方法》和 GB/T 34505-2017《铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法》，根据合金特性、用户技术要求及实际检验情况，确定试验方法为更加适合铜及铜合金材料使用的拉伸试验方法GB/T 34505-2017标准进行检验。维氏硬度试验方法按GB/T 4340.1《金属材料 维氏硬度试验  第1部分：试验方法》标准进行检验。

3.3.4  表面质量

本标准板带材的表面质量应用目视进行检验。

3.4 主要技术内容试验验证情况分析

3.4.1  化学成分

对QSn6.5-0.1板带材化学成分的实测情况统计情况见下表。

表9  QSn6.5-0.1化学成分统计情况

| 元素 | 化学成分（质量分数%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | P | Fe | Pb | Al | Zn |  | Cu+Sn+P |
| 标准值（%） | 6.0～7.0 | 0.10～0.25 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≥0.002 | ≥0.3 | ≤99.6 |  |
| 实际值（%） | 6.01～6.98 | 0.098～0.23 | <0.05 | <0.02 | <0.002 | <0.3 | 99.66～99.98 |  |
| 统计数（个） | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
| 合格数（个） | 100 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
| 合格率（%） | 100 | 98.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

由表5可知，QSn6.5-0.1铜合金成分控制稳定，Cu、Al、Fe、Mn、P、Zn、Sn、Si、Pb元素含量基本在标准指标要求范围内，除P元素合格率为98.28%外，其他元素合格率为100%，属于技术成熟稳定铜合金。

3.4.2 外形尺寸允许偏差

（1）板带材典型规格厚度、宽度和长度的统计情况见下表。

表10  QSn6.5-0.1板、带材厚度实测尺寸统计

| 规格范围 | 规格 mm | 实测值mm | 实际偏差mm | 统计数 （个） | 合格数 （个） | 合格率 % | 标准偏差mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5～1.0 | 1.0 | 0.94～1.03 | -0.06～+0.03 | 10 | 9 | 90 | ±0.050 |
| >1.5～3.0 | 2.0 | 1.92～2.08 | -0.08～+0.08 | 20 | 20 | 100 | ±0.100 |
| >3.0～5.0 | 4.0 | 3.88～1.11 | -0.12～+0.11 | 20 | 20 | 100 | ±0.130 |
| >5.0～8.0 | 6.0 | 5.87～6.13 | -0.13～+0.13 | 30 | 30 | 100 | ±0.150 |
| >5.0～8.0 | 8.0 | 7.84～8.14 | -0.16～+0.14 | 30 | 29 | 96.67 | ±0.150 |
| >8.0～12.0 | 12.0 | 11.84～12.19 | -0.16～+0.19 | 20 | 18 | 90 | ±0.180 |
| 合计 |  |  |  | 130 | 126 | 96.9 |  |

表11  QSn6.5-0.1板、带材宽度实测尺寸统计

| 规格范围 | 典型规格mm | 宽度实测值mm | 实测偏差值mm | 统计数 （个） | 合格数 （个） | 合格率 % | 标准偏差mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0～2.0 | 1.0×500×1000 | 499～501.5 | -1.0～+1.5 | 20 | 20 | 100 | ±1.5 |
| >2.0～3.0 | 3.0×600×1000 | 598.5 ～602 | -1.5～+2.0 | 20 | 19 | 95 | ±2.0 |
| >3.0～12.0 | 6.0×300×1500 | 298.5 ～302 | -2.0～+2.0 | 30 | 29 | 96.7 | ±2.0 |
|  | 12.0×430×2000 | 426.5 ～434 | -3.5～+4.0 | 30 | 28 | 93.3 | ±4.0 |
| 板材小计 |  |  |  | 100 | 96 | 96 |  |
| 带材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5～1.5 | 0.5×300 | 299.6～500.5 | -0.4～+0.5 | 20 | 19 | 95 | ±0.4 |
| 0.5～1.5 | 1.0×480 | 479.5～480.6 | -0.5～+0.6 | 20 | 20 | 100 | ±0.6 |
| 带材小计 |  |  |  | 40 | 39 | 97.5 |  |
| 板带合计 |  |  |  | 140 | 135 | 96.4 |  |

表12  QSn6.5-0.1板材长度实测尺寸统计

| 规格范围 | 典型规格mm | 长度实测值mm | 实测偏差值mm | 统计数 （个） | 合格数 （个） | 合格率 % | 标准偏差mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0～3.0 | 1.0×500×1000 | 1000～1010 | 0～+9 | 20 | 20 | 100 | +10 |
|  | 3.0×600×1000 | 1000～1010 | 0～+10 | 20 | 20 | 100 | +10 |
| >3.0～12.0 | 6.0×300×1500 | 1000～1515 | 0～+15 | 30 | 20 | 100 | +15 |
|  | 12.0×430×2000 | 1000～2015 | 0～+15 | 30 | 30 | 100 | +15 |
| 小计 |  |  |  | 100 | 90 | 100 |  |

由表10、表11和表12可知，板带材厚度、宽度和长度实测值偏差在指标范围内，厚度允许偏差合格率为96.9%、宽度允许偏差合格率为96.4%、长度合格率100%，产品厚度、宽度和长度控制稳定。

- 板材平整度和带材侧边弯曲度的统计情况见下表。

表13 板材平整度实测值统计合计

| 板材厚度范围mm | 平整度实测值 mm | 统计数 （个） | 合格数 （个） | 合格率 % | 标准值mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0～5.0 | ＜15 | 15 | 15 | 100 | ≤15 |
| ＞5.0～12.0 | ＜10 | 45 | 45 | 100 | ≤10 |
| 合计 |  | 60 | 60 | 100 |  |

表14  带材侧边弯曲度实测值统计

| 带材宽度范围 mm | 直度实测值 mm | 统计数 （个） | 合格数 （个） | 合格率 % | 标准值 mm/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤50 | ＜5 | 25 | 25 | 100 | ≤5 |
| ＞50～100 | ＜4 | 35 | 35 | 100 | ≤4 |
| ＞100～600 | ＜3 | 30 | 30 | 100 | ≤3 |
| 合计 |  | 90 | 90 | 100 | 100 |

由表13、表14可知，板材平整度和带材侧边弯曲度在指标范围内，合格率为100%，产品控制平整度和侧边弯曲度稳定。

由上表可知，QSn6.5-0.1铜合金板带材厚度允许偏差合格率为96.9%、宽度允许偏差合格率为96.4%，带材侧边弯曲度、板材平整度和长度合格率均为100%，由此可知，板带材的的外形尺寸控制稳定，指标制定合理。

3.4.3 力学性能

（1）QSn6.5-0.1板带材(H02态）性能

QSn6.5-0.1板带材(H02态）数据统计如表15～表17，数据分布直方图如图 1～图3所示。

表15  QSn6.5-0.1板带材(H02态）抗拉强度(Rm)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [420 440] | 430 | 2 | 0.010 |
| 2 | [440 470] | 455 | 15 | 0.077 |
| 3 | [470 500] | 485 | 48 | 0.246 |
| 4 | [500 540] | 520 | 102 | 0.523 |
| 5 | [540 570] | 555 | 26 | 0.13 |
| 6 | [570 590] | 580 | 2 | 0.010 |
| 合计 |  |  | 195 |  |

图1  QSn6.5-0.1板带材（H02态）抗拉强度数据分布图

表16  QSn6.5-0.1板带材（H02态）断后伸长率(A)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [6 8] | 7.0 | 3 | 0.015 |
| 2 | [8 10] | 9.0 | 17 | 0.087 |
| 3 | [10 20] | 15.0 | 95 | 0.487 |
| 4 | [20 35] | 27.5 | 70 | 0.359 |
| 5 | [35 40] | 37.0 | 10 | 0.051 |
| 合计 |  |  | 195 |  |

图2  QSn6.5-0.1板带材（H02态）断后伸长率数据分布图

表17   QSn6.5-0.1板带材（H02态）维氏硬度(HV)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [150 160] | 155.0 | 2 | 0.015 |
| 2 | [160 180] | 170.0 | 87 | 0.654 |
| 3 | [180 205] | 185.0 | 42 | 0.316 |
| 4 | [205 210] | 207.5 | 2 | 0.015 |
| 合计 |  |  | 41 |  |

图3  QSn6.5-0.1板带材（H02态）硬度数据分布图

由图表可知，QSn6.5-0.1板带材(H02态）抗拉强度Rm在 440～570MPa的合格率为97.95%、断后伸长率A在8%以上的合格率为98.46%、硬度HV在150～205的合格率为98.50%。该产品技术指标： Rm440～570MPaPa、A≥8%、HB150～205，指标制定合理，该产品属于成熟稳定产品。

（2）QSn6.5-0.1板带材(H04态）性能

QSn6.5-0.1板带材(H04态）数据统计如表12～表14，数据分布直方图如图 4～图6所示。

表15  QSn6.5-0.1板带材(H04态）抗拉强度(Rm)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [530 540] | 535 | 2 | 0.014 |
| 2 | [540 600] | 570 | 43 | 0.303 |
| 4 | [600 660] | 630 | 81 | 0.570 |
| 6 | [660 690] | 575 | 15 | 0.106 |
| 7 | [690 700] | 695 | 1 | 0.007 |
| 合计 |  |  | 142 |  |

图4   QSn6.5-0.1板带材(H04态）抗拉强度数据分布图

表16  QSn6.5-0.1板带材(H04态）断后伸长率(A)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [4 5] | 4.5 | 2 | 0.014 |
| 2 | [5 8] | 6.5 | 23 | 0.162 |
| 4 | [8 14] | 11.0 | 60 | 0.423 |
| 5 | [14 20] | 17.0 | 36 | 0.253 |
| 6 | [20 24] | 17.5 | 21 | 0.148 |
| 合计 |  |  | 142 |  |

图5  QSn6.5-0.1板带材(H04态）断后伸长率数据分布图

表17   QSn6.5-0.1板带材(H04态）维氏硬度(HV)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [170 180] | 175 | 3 | 0.041 |
| 2 | [180 190] | 185 | 13 | 0.178 |
| 3 | [190 200] | 195 | 25 | 0.342 |
| 4 | [200 210] | 205 | 24 | 0.329 |
| 5 | [210 230] | 220 | 8 | 0.110 |
| 合计 |  |  | 73 |  |

图6  QSn6.5-0.1板带材(H04态）硬度数据分布图

由图表可知，QSn6.5-0.1板带材(H04态）抗拉强度Rm在 540～690MPa的合格率为97.89%、断后伸长率A在5%以上的合格率为98.59%、硬度HB在180～230的合格率为95.89%。该产品技术指标： Rm540～690、A≥8%、HV180～230，指标制定合理，该产品属于成熟稳定产品。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益等情况

- 5.1 项目的必要性阐述

本项目材料为锡青铜QSn6.5-0.1和板带材。锡青铜QSn6.5-0.1具有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性，良好的冷热压力加工性能及耐蚀性，用于制作弹性、耐磨等关键零部件。锡青铜QSn6.5-0.1板带材以其良好的力学性能和耐蚀耐磨性能成为生产高速铁路零部件关键材料，常用来生产承受较大工作荷重的终锚类零件、定位销钉套筒等关键零部件。随着高速铁路速度的不断提高，对青铜材料的性能提出严格规范的要求，需制定专用高速铁路用青铜产品系列标准，以健全和完善高速铁路用铜及铜合金标准体系。同时提高产品质量保证和市场竞争能力，规范高速铁路用青铜板带材的生产和引导市场。

- 5.2 项目的可行性阐述

中国高速铁路建设是中国开展新工业革命的标志，中国高速铁路技术得以迅速应用并引领世界，成为中国走向世界的的亮丽名片。根据我国《中长期铁路网规划》，到2030年，远期铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右，年均增速达2%左右。2020年国铁集团颁布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中指出，到2035年，我国高速铁路运营里程要达7.0万公里左右，50万人口以上城市高速铁路通达。

本项目涉及的锡青铜板带材具有很高的技术先进性，已研制多年，为满足产品的特殊性能要求，生产时通过对铜及铜合金成分精确控制技术和板带材造制备技术，确保青铜板带材的成分、力学性能和内部质量满足电气化高速铁路用青铜板带材的特殊要求。项目技术成熟，产品质量稳定、性能满足用户使用要求，已形成稳定的批量供货和产业化生产能力。为适应国际市场的竞争需要，提高产品的竞争能力，规范电气化高速铁路用青铜板带材的生产和引导市场，迫切需要研制专用用技术标准。随着标准和产业化的协调发展，将对技术和市场起到积极的规范和引领作用，同时对电气化高速铁路用青铜板带材的应用有着重要的意义。

此标准为重要领域的关键材料标准，标准的制定有助于提高电气化高速铁路用青铜合金板带材的质量和服务质量，加快产品转型升级，同时提高产品质量的可靠性、稳定性、一致性水平，推动铜及铜合金制造业高质量发展，助力一带一路发展和中国高速铁路国际化。

- 5.3 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

高速铁路由车辆（车体、转向架、内装、设备）、轮轨、接触网导线和受电弓滑板、制动摩擦、路基等组成。锡青铜和铝青铜以其良好的力学性能、耐蚀和耐磨性能成为生产高速铁路承受较大工作荷重的终锚类零件、定位销钉套筒等关键零部件，其综合性能直接影响高速铁路的安全性、可靠性和工作寿命，因此制造终锚类零件、定位销钉套筒等关键零部件用锡青铜和铝青铜合金材料必须保证具有良好的综合性能。为满足电气化高速铁路对青铜合金材料的特殊性能要求，通过技术攻关，形成了青铜板带材制备技术，确保锡青铜成分、力学性能和内部质量，满足使用要求。该标准的制定，有效提高产品质量保证和市场竞争能力，规范电气化高高速铁路用青铜板带材的生产和引导市场，促进我国铜合金板带材产业和高速铁路技术的发展，助力中国高速铁路国际化和一带一路发展。

本标准有助于铜产品转型升级、消化过剩产能，并促进新产品、新技术发展，提升节能产业供给质量和水平，本标准研制有利于促进高速铁路用青铜板带材的进一步推广应用。本标准技术指标合理，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将规范我国高速铁路用青铜板带材的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，为生产企业带来良好的经济效益。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

目前尚未查询到国外已发布实施的用于高速铁路用青铜铜板带材的专用技术标准。本标准根据市场需求和用户使用要求，结合目前实际生产情况进行制定。

本标准的板带材与EN1652：1998标准中近似合金CuSn6板带材的技术要求进行比较，主要技术指标对比如下：

- 6.1 化学成分比较

本标准QSn6.5-0.1合金的化学成分完与EN 12163标准中CuSn6化学成分相近。

表18   本标准与EN 12163标准化学成分比较

| 牌号 | 化学成分（质量分数%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | P | Fe | Pb | Al | Zn | Cu+合金元素总和 |
| 本标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QSn6.5-0.1 | 余量 | 6.0～7.0 | 0.10～0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | 0.3 | 99.6 |
| EN 1652 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CuSn6 | 余量 | 5.5～7.0 | 0.01～0.4 | 0.1 | 0.02 | ― | 0.2 | 0.2 a |
| a此值为其他合计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 尺寸允许偏差比较

6.2.1厚度允许偏差比较

厚度允许偏按普通级和高精级进行分级，增加了厚度>10.0～12.0mm的板材及其相应规定。仅厚度≤6.0mm、宽度≤300mm的板带材厚度允许偏差普通级稍低于EN 1652，其他板带材允许偏差严于EN 1652标准厚度允许偏差，高精级允许偏差均严于EN 1652标准；其中>6.0mm板材厚度允许偏差普通级允许偏差比EN1652提高6.25%～21.43%；高精级允许偏差比EN1652提高20%～45.45%；。具体见表19。

表19   本标准与EN12163标准板带材厚度允许偏差比较   单位为毫米

| 本标准 |  |  |  |  | EN1652 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚 度 | 宽 度 |  |  |  | 宽 度 |  |  |
|  | ≤300 |  | >300～600 |  | 厚 度 | ≤350 | ＞350～600 |
|  | 厚度允许偏差，± |  |  |  |  | 厚度允许偏差，± |  |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |  |  |  |
| 0.5～1.0 | 0.050 | 0.030 | 0.070 | 0.050 | 0.5～0.8 | 0.040 | 0.06 |
| >1.0～1.2 | 0.060 | 0.040 | 0.080 | 0.060 | >0.8～1.2 | 0.050 | 0.07 |
| >1.2～1.5 | 0.800 | 0.060 | 0.100 | 0.080 | >1.2～1.8 | 0.060 | 0.08 |
| >1.5～2.5 | 0.100 | 0.080 | 0.140 | 0.100 | >1.8～2.5 | 0.070 | 0.09 |
| >2.5～3.0 | 0.100 | 0.080 | 0.140 | 0.100 | >2.5～3.2 | 0.080 | 0.10 |
| >3.0～4.0 | 0.130 | 0.080 | 0.180 | 0.120 | >3.2～4.0 | 0.10 | 0.12 |
| >4.0～5.0 | 0.130 | 0.080 | 0.180 | 0.120 | >4.0～5.0 | 0.12 | 0.14 |
| >5.0～6.0 | 0.150 | 0.100 | 0.200 | 0.140 | >5.0～6.0 | 0.14 | 0.16 |
| >6.0～7.0 | 0.150 | 0.100 | 0.200 | 0.140 | >6.0～7.0 | 0.16 | 0.19 |
| >7.0～8.0 | 0.150 | 0.100 | 0.200 | 0.140 | >7.0～8.0 | 0.18 | 0.22 |
| >8.0～9.0 | 0.180 | 0.120 | 0.220 | 0.160 | >8.0～9.0 | 0.20 | 0.25 |
| >9.0～10.0 | 0.180 | 0.120 | 0.220 | 0.160 | >9.0～10.0 | 0.22 | 0.28 |
| >10.0～12.0 | 0.180 | 0.120 | 0.220 | 0.160 | - | - | - |

6.2.2宽度允许偏差比较

（1）加严了板材的宽度允许偏差，比EN1652标准提高达50%，具体见表20。

（2）加严了宽度＞350mm的带材宽度允许偏差，比EN1652标准提高达20%；宽度≤350mm的带材宽度允许偏差与EN1652标准略宽，具体见表21。

表20   板材宽度允许偏差对比             单位为毫米

| 本标准 |  |  | EN1652：1998标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚 度 | 宽 度 |  | 厚 度 | 宽 度 |  |
|  | ≤300 | >300～600 |  | ≤350 | ＞350～600 |
|  | 宽度允许偏差，± |  |  | 宽度允许偏差 |  |
| 1.0～2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0～2.0 | +2 0 | +6 0 |
| >2.0～3.0 | 1.5 | 2.0 | >2.0～5.0 | +4 0 | +8 0 |
| >3.0～12.0 | 2.0 | 4.0 | >5.0～10.0 | +8 0 | +10.0 0 |

表21   带材宽度允许偏差对比               单位为毫米

| 厚度 | 本标准 |  | EN1652：1998标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板材宽度 |  | 板材宽度 |  |  |  |  |  |
|  | ≤300 | ＞300～600 | 厚度 | ≤100 | ＞100 ～200 | ＞200 ～350 | ＞350 ～500 | ＞500 ～700 |
|  | 宽度允许偏差± |  | 宽度允许偏差 |  |  |  |  |  |
| 0.5～1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5～1.0 | +0.30 0 | +0.40 0 | +0.60 0 | +1.0 0 | +1.5 0 |
|  |  |  | >1.0～1.5 | +0.40 0 | +0.50 0 | +1.0 0 | +1.2 0 | +1.5 0 |

6.2.3板材长度允许偏差比较

板材定尺长度允许偏差与EN1652标准水平相同，具体见表22。

表22  板材长度允许偏差                单位为毫米

| 本标准 |  | EN1652：1998标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 板材厚度 | 长度允许偏差 | 板材厚度 | 长度允许偏 |
| 1.0～3.0 | +10 0 | ≤5 | +10 0 |
| >3.0～12.0 | +15 0 | >5 | +14 0 |

6.2.4平整度比较

本标准增加了板材平整度要求，其平整度应符合表23的规定。而EN1652标准对板材平整度没有要求。

表5 板材的平整度

| 厚度 mm | 平整度 mm/m |
| --- | --- |
| 1.0～5.0 | ≤15 |
| ＞5.0～12.0 | ≤10 |

6.2.5  带材的侧边弯曲度

本标准带材侧边弯曲度按普通级和高精级进行分级，带材所有侧边弯曲度均比EN1652标准严格。具体见表24。

表24 带材的侧边弯曲度

| 本行业标准 |  |  | EN1652标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽 度 mm | 侧边弯曲度最大值， mm/m |  | 宽 度 mm | 侧边弯曲度最大值， mm/m |  |
|  | 普通级 | 高精级 |  | 厚度≤1.0 | 厚度＞1.0～3.0 |
| ≤50 | ≤5 | ≤3 | ＞3～8 | 12 | — |
| ＞50～100 | ≤4 | ≤2 | ＞8～15 | 8 | 10 |
| ＞100～600 | ≤3 | ≤1.5 | ＞15 | 4 | 6 |

- 6.3 力学性能比较

本标准板带材在要求拉伸实验的同时，增加了板带材的因故标准要求，EN 1652为一般用途板带材的标准，且无对应牌号和状态，其中近似合金CuSn6板带材的力学性能对比见表25。

表25  本标准与EN 1652：1998标准棒材力学性能对比

| 本标准 |  |  |  |  | EN12163标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm，MPa | 伸长率A，% | 维氏硬度HV | 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm，MPa | 伸长率 A50，% | 布氏硬度HV |
| QSn6.5-0.1 | H02 | 440～570 | ≥8 | 150～205 | CuSn6 | R500 | 500～590 | ≥10 | - |
|  | H04 | 540～690 | ≥5 | 180～230 |  | R560 | 560～650 | - | - |

- 6.4 对比情况汇总

本标准与EN 1652标准中CuSn6技术指标比情况汇总见下表。

表26  对比情况汇总表

| 项目 |  | 本标准 | EN标准 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | √ | √ | 控制水平相当 |
| 尺寸允许偏差 | 厚度 | √ | √ | 除厚度≤6.0mm、宽度≤300mm的厚度允许偏差普通级稍低于EN标准外，其余普通级和高精级均严于EN标准 |
|  | 宽度 | √ | √ | 板材比EN1652标准严50%；带材宽度＞350mm的带材宽度允许偏差，宽度≤350mm的带材宽度允许偏差与EN标准略宽 |
|  | 板材长度 | √ | √ | 严于EN标准 |
|  | 板材平整度 | √ | × | EN标准无规定 |
|  | 带材侧边弯曲度 | √ | √ | 严于EN标准 |
| 力学性能 | 抗拉强度 | √ | √ | 控制水平相当。EN 标准无对牌号和状态，本标准增加了硬度规定。 |
|  | 断后伸长率 | √ | √ |  |
|  | 布氏硬度 | √ | × |  |

- 6.5 标准水平分析

从上述对比分析可以看出，本标准板带材外形尺寸允许偏差，除厚度≤6.0mm、宽度≤300mm的厚度允许偏差普通级稍低于EN标准、宽度≤350mm的带材宽度允许偏差与EN标准略宽外，其余厚度允许偏差、宽度允许偏差、长度允许偏差和侧边弯曲度均严于EN标准，且本标准增加了板材平整度要求；化学成分、力学性能与EN 12163标准控制水平相当，本标准在规定拉伸试验的同时增加了硬度要求。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

目前，我国有GB/T 2040《铜及铜合金板材》、GB/T 2059《铜及铜合金板材》、GB/T 30016《接触网用青铜板带材》，其中GB/T 2040和GB/T 2059为一般用途板带材标准，GB/T 30016《接触网用青铜板带材》为高速铁路接触网用CuNi2Si板带材专用标准，均不适用于本标准板带材使用。而本标准为制造高速铁路零部件用青铜板带材专用技术标准，本标准与 2040、GB/T 2059、GB/T 30016无冲突，相互协调，共同构成铜及铜合金板带材的标准体系。

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准和团体标准无冲突、重叠和不协调之处。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 九、作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是根据市场需求、订货技术要求和我国实际生产使用情况。标准覆盖了制造高速铁路零部件用青铜板带材的技术要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

- 十一、废止现行有关标准的建议

无。

- 十二、其他主要内容的解释和其他需要说明的事项。

本标准根据目前国内高速铁路零部件用青铜板带材的实际生产现状和订货合同情况而制定，采用的牌号、状态、规格和性能，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充完善。

《高速铁路用青铜板带》

行业标准编制组

2024.04.15