ICS 77.160

CCS H 71

中华人民共和国有色金属行业标准

微纳米铜粉

Micro-nano copper powder

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

YS/T XXXX-XXXX

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：重庆有研重冶新材料有限公司、国家纳米科学中心、有研纳微新材料（北京）有限公司、华北电力大学、中国科学院兰州化学物理研究所、深圳市百柔新材料技术有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、南方科技大学、江苏博迁新材料股份有限公司、宁波广新纳米材料有限公司、有研粉末新材料（合肥）有限公司、矿冶科技集团有限公司、西安赛隆金属材料有限公司。

本文件主要起草人：张敬国、李占荣、梁明会、张玉波、贺会军、潘旭、薛志勇、李维民、崔正丹、吴艳华、崔妍、汪礼敏、胡强、刘祥庆、叶怀宇、赵朝晖、张国旗、陈林、朱纪磊、夏波、郑丽娟、王忠、赖坤、屈亚龙、唐剑英、李逍遥、任莉、高宸山、杨心语、李楠楠、班丽卿、柯鑫、谢炳卿、张思源。

微纳米铜粉

1 范围

本文件规定了微纳米铜粉的产品分类技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用微纳米铜粉。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5121   （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5162   金属粉末振实密度的测定

GB/T 5314   粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 19077  粒度分布 激光衍射法

GB/T 20124  钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法（常规方法）

YS/T 1230.4  阳极铜化学分析方法 第4部分：氧量的测定 脉冲红外法

3  术语和定义

本标准没有需要界定的术语和定义。

4  产品分类

产品按粒度分布以D50为准判定为六个类别，若D50无法判定，参考D10或D90。

| 类别 |  | 粒度分布 （μm） |
| --- | --- | --- |
| 超细铜粉 | FCXC-1 | 1＜D50≤10 |
|  | FCXC-2 |  |
| 亚微米铜粉 | FYC-1 | 0.1＜D50≤1.0 |
|  | FYC-2 |  |
| 纳米铜粉 | FNC-1 | 0.01＜D50≤0.1 |
|  | FNC-2 |  |

5  技术要求

- 5.1 化学成分

产品的化学成分应符合表1的要求。

表1  化学成分

| 产品名称 | 化学成分（质量分数） % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu， 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fe |  | Pb |  | As | Sb | C | O | N |  | S |
| FCXC-1 | 99.0 |  | 0.01 |  | 0.04 | 0.004 | 0.005 | 0.15 | 0.8 |  | 0.004 | 0.004 |
| FCXC-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FYC-1 | 98.0 |  | 0.01 |  | 0.04 | 0.004 | 0.005 | 0.8 | 1.5 |  | 0.004 | 0.004 |
| FYC-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNC-1 | 96.0 |  | 0.01 |  | 0.04 | 0.004 | 0.005 | 1.0 | 3 |  | 0.004 | 0.004 |
| FNC-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如需对产品的化学成分有特殊要求，由供需双方确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2  粒度分布

产品的粒度分布应符合表2的规定。

表2  粒度

| 产品名称 | 粒度分布 μm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D10 | D50 | D90 |
| FCXC-1 | 0.5≤D10≤3.0 | 1＜D50≤5 | 3≤D90≤15 |
| FCXC-2 | 3≤D10≤8 | 5＜D50≤10 | 7≤D90≤20 |
| FYC-1 | 0.05≤D10≤0.2 | 0.1＜D50≤0.5 | 0.3≤D90≤3.0 |
| FYC-2 | 0.2≤D10≤0.6 | 0.5＜D50≤1.0 | 0.8≤D90≤4.0 |
| FNC-1 | 0.005≤D10≤0.030 | 0.01＜D50≤0.05 | 0.05≤D90≤0.30 |
| FNC-2 | 0.02≤D10≤0.07 | 0.05＜D50≤0.1 | 0.08≤D90≤0.50 |
| 注：需方如对产品粒度分布有其他特殊要求，由供需双方确定。 |  |  |  |

- 5.3 振实密度

产品的振实密度应符合表3的规定。

表3  振实密度

| 产品名称 | 振实密度 不小于 g/cm3 |
| --- | --- |
| FCXC-1 | 3.5 |
| FCXC-2 | 4.0 |
| FYC-1 | 2.5 |
| FYC-2 | 3.0 |
| FNC-1 | 1.5 |
| FNC-2 | 2.0 |
| 注：需方如对产品振实密度有其他特殊要求，由供需双方确定。 |  |

- 5.4  外观质量

产品的外观质量目视检查，超细铜粉外观颜色为浅红色，亚微米铜粉外观颜色为紫褐色，纳米铜粉外观颜色为紫褐色或紫黑色。产品应纯净，无肉眼可见的夹杂物等，不应有结块。

- 5.5 其他

如需方对产品有其他特殊要求，由供需双方协商确定并在订货单中注明。

6 试验方法

- 6.1 化学成分

化学成分中铜、铅、碳、硫、砷、铁、锑等含量的测定按GB/T 5121进行；化学成分中氧含量的测定按YS/T 1230.4进行；化学成分中氮含量的测定按GB/T 20124进行。

- 6.2 粒度分布

产品粒度分布的测定原则上按GB/T 19077 进行，或由供需双方商定。

- 6.3 振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162 进行。

- 6.4 外观质量

产品的外观质量用目视法检验。

7 检验规则

- 7.1 检查和验收

7.1.1产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单要求，并填写随行文件。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

- 7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产周期、同一生产工艺、同一类别的产品组成，每批质量不超过1t。

7.3 取样

产品检验项目及取样应符合表4的规定。

表4 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 取样数量 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 每批1份 | 5.1 | 6.1 |
| 粒度分布 |  | 每批1份 | 5.2 | 6.2 |
| 振实密度 |  | 每批1份 | 5.3 | 6.3 |
| 外观质量 | 逐袋/桶 | 逐件 | 5.6 | 6.6 |

- 7.4 检验结果的判定

7.4.1 产品的化学成分、粒度分布、振实密度检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

7.4.2 产品的外观质量检验不合格，判该件产品为不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随性文件

- 8.1 标志

包装容器表面应标明：

- 供方名称；

- 产品名称、类别；

- 粒度规格；

- 批号；

- 净重；

- “防潮”字样或标志。

- 8.2包装

产品用密闭的塑料瓶或铝塑真空袋密封包装，分1 kg、5 kg、10 kg、25kg四种。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

- 8.3 运输

产品装过程中应小心轻放，不得相互撞击、穿刺、滚动和倒置，且应防止雨淋和阳光暴晒，应与其他物品分开堆放。

- 8.4 贮存

产品应存放在通风干燥、无腐蚀性环境处，并避免阳光直晒。

- 8.5随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

- 产品合格证，内容如下：

· 检验项目及其结果或检验结论；

· 批量或批号；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章；

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 类别；

- 粒度规格；

- 净重；

- 本文件编号；

- 其他。