标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：微纳米铜粉                   承办人：张玉波     电  话： 1783099922

标准项目负责起草单位：重庆有研重冶新材料有限公司     2024年04月18日填写  共 1页 第 1页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 标准排序不对 | 南方科技大学 | 采纳 |  |
| 2 | 1.2 | 导电浆料目前用的是亚微米级铜粉，需证实纳米铜粉的用途 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 3 | 1.4 | 前言写“南方科技大学”就行 | 钢铁研究总院有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 2 | 样品少，氧含量与标准值相差较大 | 国家铜及铜产品质量检验检测中心 | 采纳 |  |
| 5 | 2.2 | 产品分类加上“技术”要求 | 西安赛隆金属材料有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 2.2 | 球形粉、片状粉、不规则形状粉的成分、粒度分布、振实密度应该对应不同的测试方法 | 北矿新材科技有限公司 | 不采纳 |  |
| 7 | 2.3 | 纳米铜粉的检测方法应该换标准（成分、粒度分布、振实密度） | 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 | 不采纳 |  |
| 8 | 2.3 | GB/T5121(所有部分)铜合金… | 国家铜及铜产品质量检验检测中心 | 采纳 |  |
| 9 | 2.3 | 6种型号的铜粉检测方式应该匹配 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 10 | 2.5 | 产品分类中列表表示；”共6个型号”改为”共6个类别” | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 11 | 2.5 | 表2中 FCXC-1 1~5，FCXC-2 5~10 这个5属于那个范畴。（正确解释: 产品分类标准以D50为准,若D50无法判定，参考D10或D90判定） | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 2.6 | 每个单位提供的数据小数点保留应与标准值对应 | 安泰科技股份有限公司 | 不采纳 |  |
| 13 | 2.6 | Cu余量应该统一 | 西安欧中材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 2.6 | 铜是可以直接测出5121 4N，4N以上应用辉光质谱法测 | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 2.6 | 表2、表3小数点应该统一（一个空格里也应该是一致的） | 湖南顶立科技股份有限公司 | 不采纳 |  |
| 16 | 2.6 | 表2分在5.2，表3分在5.3 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | 3.6.1 | 粒度范围太宽，激光粒度不合适（表10） | 钢铁研究总院有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 3.6.2 | 振实密度不连续（表17） | 株洲肯特硬质合金股份有限公司 | 不采纳 |  |
| 19 | 3.7 | 颜色这样写不合适 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 20 | 3.9.2 | 再加纳米铜粉的标准粒度由供需双方协定，粒径衡量统一描述为：粒度分布 | 南方科技大学 | 采纳 |  |
| 21 | 3.9.4 | 改为“产品的外观质量目视检查” | 西安欧中材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 22 | 3.10.2 | “同一牌号”改为“同一类别” | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 23 | 3.10.3 | 表4 少了取样数量 | 株洲肯特硬质合金股份有限公司 | 采纳 |  |
| 24 | 3.10.3 | 外观质量不能按GB/T5314进行，逐件/袋/桶 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 不采纳 |  |
| 25 | 3.10.4 | “加倍取样复检” | 株洲硬质合金集团有限公司 | 采纳 |  |
| 26 | 3.11 | 合格证上注明：中加上类别；外包装中“牌号”改为“类别” | 深圳市注成科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 27 | 3.12 | 包装对于各种类别粉进行包装要求 | 山东瑞鑫钨业有限公司 | 采纳 |  |
| 28 | 3.14 | 超细铜粉的贮存标准较为详细 而更细的铜粉标准怎么不详细，应该详细一点 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| （1）发送《征求意见稿》的单位数：36个； （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：32个； （3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：28个； （4）没有回函的单位数：4个。 |  |  |  |  |  |