| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 封面英文翻译有误，修改成“Erbium-magnesium alloy” | 虔东稀土集团股份有限公司/赣州晨光 | 采纳 |  |
| 2 | 前沿 | 前言SBC/TC 229应为SAC/TC 229 | 赣州晨光 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | “主要用于汽车、航空航天和生物医用材料等领域的高强耐热可降解稀土镁合金制品的主要添加剂。”这句话是不是有点不通顺，建议改成“作为主要添加剂用于汽车、航空航天和生物医用材料等领域的高强耐热可降解稀土镁合金制品”。 | 包头稀土研究院 | 采纳 |  |
| 4 | 1 | “本文件适用于熔配法生产的铒镁合金”，本标准铒含量范围内的合金熔点是多少度？熔盐电解法是否可以做出该牌号合金？如果可以的话，建议加上熔盐电解法 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 不采纳 |  |
| 5 | 1 | 改成。。。熔配法等更加合适，加上等 | 中稀天马 | 采纳 |  |
| 6 | 2 | “稀土产品的包装、标志、运输合贮存”修改为“稀土产品的包装、标志、运输和贮存”。 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 2 | 化学成分表中，列出了Si、Fe、Al、Cu、Ni等非稀土杂质，在第二部分规范性引用文件，补充相应杂质分析标准 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 不采纳 |  |
| 8 | 2 | 规范性引用文件中增加：GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 不采纳 |  |
| 9 | 2 | 规范性引用文件中，XB/T 614.1 钆镁合金化学分析方法 第1部分：稀土总量的测定；建议参照钆铁合金化学分析方法在附录制定一个稀土总量的测定为宜； | 中稀天马新材料科技股份有限公司 | 讨论 |  |
| 10 | 4.1 | 规范性引用文件中加入GB/T 17803稀土产品牌号表示方法 | 甘肃稀土 | 不采纳 |  |
| 11 | 4.1 | 4.1引用GB/T 17803文件，建议在“2 规范性引用文件”中列出。 | 中色南方稀土（新丰）有限公司 | 不采纳 |  |
| 12 | 4.1 | 4.1中写了GB/T 17803标准，但是规范性引用文件中没提到 | 包头稀土研究院 | 不采纳 |  |
| 13 | 4.2 | 铒镁合金产品牌号符合GB/T 17803标准中的规定，可以不用进行牌号表示说明。 | 包头稀土研究院 | 采纳 |  |
| 14 | 4.2 | 表1中ErMg-25A等牌号中E和M字体大小不一致。建议全文统一。 | 包头稀土研究院 | 采纳 |  |
| 15 | 4.2 | 删除4.2产品牌号表示方法，产品牌号表示方法完全符合GB/T 17803规定，无需重复列出。 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 不采纳 |  |
| 16 | 4.2 | 文字中“第二层次表示产品中Er的含量”，而下面图中为“表示该产品稀土元素的总含量”，是Er含量还是稀土总量？建议使用Er含量更为合适 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | 4.2 | 文字中“第三层次表示产品杂质含量的纯度”，而下面图中为“表示该产品中稀土的相对纯度”，首先“杂质含量的纯度”表述不准确，其次上下不一致 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 4.2 | 4.2中牌号的表示方法，建议将表述的文字同图例中展示的层级意思保持一致，图例中建议修改为：第一层次表示产品的主成分，第二层次表示产品中Er的含量，第三层次表示产品稀土杂质含量纯度 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 19 | 4.2 | 示例的表述方式建议修改为：ErMg-25A表示Er含量为25%，稀土相对纯度为99.9%的铒镁合金。 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 20 | 4.2 | 4.2文字描述“第二层次表示产品中Er的含量”与示例中“第二层次 表示该产品稀土元素的总含量”存在异议。需修改一致。 | 中色南方稀土（新丰）有限公司 | 采纳 |  |
| 21 | 4.2 | 4.2文字描述“第三层次表示产品杂质含量的纯度”建议修改为“第三层次表示产品稀土纯度的高低”。 | 中色南方稀土（新丰）有限公司 | 讨论 |  |
| 22 | 4.2 | 产品牌号表示方法 内容段落应与上一段同空格；xy与X可以采用不同的字母。 | 包头市宏博特科技有限责任公司 | 讨论 |  |
| 23 | 4.2 | 若产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定，则4.2可以删除。 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 采纳 |  |
| 24 | 5.1 | 表1，稀土杂质应为稀土杂质合量。 | 包头市宏博特 | 采纳 |  |
| 25 | 5.1 | 表1 “稀土杂质/RE”行中数据应加“合量”。 | 四川省乐山锐丰 | 采纳 |  |
| 26 | 5.1 | 5.1化学成分表中注明Mg余量的计算方法。 | 虔东稀土集团 | 讨论 |  |
| 27 | 5.1 | RE改为TREm，Er/RE建议修改为Er/TREM，TREM为稀土金属总量 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 不采纳 |  |
| 28 | 5.2.2 | 5.2.2提及了断口质量要求，7.4.1和7.4.2 规定的是化学成分分析的取样规则；7.4是否考虑断口外观质量取样规则？ | 赣州晨光稀土新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 6.1.3 | 文中“（资料性附录）”可删除 | 四川省乐山锐丰 | 采纳 |  |
| 19 | 6.1.4 | 文中“（资料性附录）”可删除 | 四川省乐山锐丰 | 采纳 |  |
| 20 | 6.1.3/6.1.4 | 6.1.3与6.1.4去掉资料性附录 | 包头市宏博特 | 采纳 |  |
| 21 | 7.1.2 | 如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定”。前文已出现协商解决文字；建议调整为：如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样并委托双方认可的单位进行。 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 22 | 7.2 | 建议“验收”，调整为“检验” | 赣州晨光 | 采纳 |  |
| 23 | 7.4.2 | 0.5mm～1.0mm的钻屑。。。改成3.60.5mm～5.0mm更符合实际 | 中稀天马新材料科技股份有限公司 | 不采纳 |  |
| 24 | 8.2 | “8.2 随行文件 B) 产品合格证；”修改为“8.2 随行文件 a) 产品合格证；” | 乐山有研稀土新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 25 | 8.2 | 8.2随行文件B）修改为a） | 虔东稀土集团 | 采纳 |  |
| 26 | 附录 | 附录A和附录B标题字体为五号黑体；“资料性附录”应修改为“规范性”；方法附录不设置范围； | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 27 | 附录 | 附录A和附录B的编号格式为字母+小数点+数字+名称”，例如“A.1 范围”；附录中所有的表格加上表头，例如表A.1； | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 28 | 附录 | 附录是自己制定的，非资料性附录，是规范性附录 | 中国北方稀土 | 采纳 |  |
| 29 | 附录A 附录B | A1应为A.1，全文类同。 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 采纳 |  |
| 30 | 附录A.6.4 | 表A.2中最后一行第4列中“2.50”应为“1.50”。 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 采纳 |  |
| 31 | 附录A.6.4 | 表A.2中第1、2列建议合并，称为“系列标准溶液分类”，分为：25系列标准溶液、20系列标准溶液，15系列标准溶液。 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 采纳 |  |
| 32 | 附录A.7 | 按此公式计算，结果应为铒镁全金中稀土杂质的绝对含量，与表1中“稀土杂质/RE”的指标不符，应另给出“稀土杂质/RE”合量的计算公式。或者将表1中的“稀土杂质/RE”合量修改为“稀土杂质”合量。 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 讨论 |  |
| 33 | 附录 | 附录下（资料性附录）应为（资料性），附录中所有表格需加标题。 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 采纳 |  |
| 34 | 附录 | 附录A（资料性附录）铒镁合金化学分析方法，第2部分：..，删除“第2部分”，前文未出现“第2部分” | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 35 | 附录 | 附录B（资料性附录）铒镁合金化学分析方法，第1部分：..，删除“第2部分”，前文未出现“第1部分” | 津包钢稀土研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 36 | 附录A1范围与附录B1 范围 | A1描述为“本方法”，B1描述为“本部分”建议对于附录中范围的描述一致 | 津包钢稀土研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 37 | 附录A3.22氩气附录B3.12氩气 | 附录A描述为“A3.22 氩气 ＞99.99%。” 附录B描述为“B3.12氩气[w（Br）≥99.99％]。” 附录A与附录B中均为对使用氩气纯度的描述，应一致，附录B中氩气元素符号应为’“Ar” | 津包钢稀土研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 38 | 附录 | 附录A “资料性附录”去掉“附录”。 | 包头市宏博特 | 采纳 |  |
| 39 | 附录 | 去掉A1范围；A3 悬置段应空两格；A3.1- A3.4 后面较句号；A3.22 氩气按照标准写法写；A4 仪器按照标准写法写； | 包头市宏博特科技有限责任公司 | 不采纳 |  |
| 40 | 附录 | 表A2中，第三行，铒的加入体积再确定；A7 修改为“试验数据处理”；A1公式中，使用小W，不使用欧米伽；附录B同附录A相同的内容进行修改。 | 包头市宏博特科技有限责任公司 | 采纳 |  |
| 41 | 征求意见表 | 《征求意见表》格式不对 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 采纳 |  |
| 42 |  | 无意见 | 临江市东锋有色金属有限公司 |  |  |
| 43 |  | 无意见 | 岳阳昱华冶金新材料有限公司 |  |  |
| 44 |  | 无意见 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 |  |  |
| 45 |  | 无意见 | 太原华银泰合金有限公司 |  |  |
| 46 |  | 无意见 | 山西创美轻合金科技有限公司 |  |  |
| 47 |  | 无意见 | 中稀（凉山）稀土有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：40个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：30个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 20个；

（4）没有回函的单位数：10个。