稀土国家标准《稀土复合钇锆陶瓷粉》编制说明

1 工作简况

1.1立项的目的和意义

稀土复合钇锆陶瓷粉作为制作结构陶瓷（尤其是陶瓷磨介）及生物陶瓷的重要原料，在结构陶瓷、生物陶瓷及电子陶瓷领域应用极为广泛。从近年的陶瓷产品市场销售数据来看，稀土复合钇锆市场发展很快。传统的市场应用方面，如磨介、厨房刀具、装饰用制品、化工机械应用等方面用量持续增大，另外一些新兴的市场如光电通信器件、固体燃料电池、生物修复材料应用领域的应用发展方兴未艾。近两年，稀土复合钇锆陶瓷制品厂家数量增加了近一倍，其中大多数为民营企业，针对特定的应用领域，他们往往只生产l-2种特定的产品，占据特定的市场。一些氧化铝陶瓷制品的企业，也逐步开始转向钇锆陶瓷的生产。这些都促进了稀土复合钇锆陶瓷市场的发展。一些氧化铝和合金钢应用的领域占据的市场将逐渐被氧化锆取代，预计2-3年内国内氧化锆的市场需求量将达到万吨。

目前国内复合氧化锆粉料生产能力约为8000吨/年，实际产出量约为5000吨/年。其中共沉淀工艺粉料达到95%以上。共沉淀粉料能够满足绝大部分氧化锆陶瓷厂家的要求。但某些钇锆应用领域对粉料性能要求较高，比如制作牙齿、光通信器件，要求陶瓷有良好的韧性和耐磨性，而一些在潮湿中温环境中使用的结构件，要求陶瓷有良好的抗水热老化性能。未来的稀土复合钇锆粉体制备的研究趋势在于：研究影响粉体颗粒大小、形状和晶相的因素及影响过程的内在机制；进一步人为控制颗粒的大小、形状和晶型，且使其粒径分布更为均匀；探索工艺简单、成本较低，绿色环保，适于大规模的工业化生产的技术。市场上复合钇锆陶瓷粉主要以3mol、5mol、8mol钇稳定氧化锆陶瓷为主流。3mol钇稳定氧化陶瓷通过传统的粉末冶金法或溶胶-凝胶法制备，主要用于制作刀具、轴承、泵、阀门、密封件、生物医用植入物等；5mol钇稳定氧化陶瓷通过溶胶-凝胶法或水热法制备，主要用于制作耐高温和耐腐蚀的零件，如电解质隔膜、催化剂载体、传感器等。8mol钇稳定氧化陶瓷通过溶胶-凝胶法或共沉淀法制备，主要用于制作电子元件、固体氧化物燃料淀池（SOFC）、超导材料等。

《GB/T31965-2015稀土复合钇锆陶瓷粉》自2015年发布以来，已有8年时间。根据市场需求及工艺技术的改进更新，部分指标已不适用于行业发展需求，对标准涉及的技术指标进行部分增补修订已势在必行。随着水热-共沉淀、溶胶-凝胶等氧化锆粉体制备技术应用，超细研磨介质成型技术和纳米研磨分散装置设备的研究与开发，低粒径低比表面积的粉体被批量化生产出来并广泛应用到化妆品、陶瓷墨水、油墨及电子元器件等陶瓷器件制备中，逐渐成为稀土复合钇锆陶瓷粉市场上的主导产品，其需要控制的物理性能指标范围采用现行的《GB/T31965-2015稀土复合钇锆陶瓷粉》标准也已难于进行对标。另外，近年来，随着氧化锆掺杂增韧技术研究的不断深入，在氧化锆陶瓷添加少量其他氧化物可以有效降低材料的烧结温度，提高其烧结活性和材料的物理性能，往氧化锆陶瓷中加入不超过0.5%的氧化铝来实现助烧和增韧的做法已获得行业内广泛认可，而现行的《GB/T31965-2015稀土复合钇锆陶瓷粉》标准中化学成份对氧化铝的含量范围规定显然已不符合市场现状。

因此，对标准《GB/T31965-2015稀土复合钇锆陶瓷粉》进行修订显得相当必要和重要。标准的修订更新，可以为稀土复合钇锆陶瓷粉的生产和贸易提供可靠的技术指导，有利于生产过程中各个企业对于稀土复合钇锆陶瓷粉质量的控制，有利于市场同类产品的统一协调，有利于下游使用企业的采购与生产。修订后的标准适用于化学法、物理法制得的稀土复合钇锆陶瓷粉，供制作结构陶瓷、生物陶瓷、电子陶瓷等行业领域用。

1.2任务来源

虔东稀土集团股份有限公司于2021年11月，向全国稀土标准化技术委员会提交了稀土国家标准《稀土复合钇锆陶瓷粉》的修订申请。根据“国家标准化管理委员会关于下达2023年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知（国标委发[2023]37号）”文件要求，全国稀土标准化技术委员会于2023年9月20日召开了2023年度第六次稀土标准工作会议，会议正式落实了《稀土复合钇锆陶瓷粉》国家标准修订计划任务，项目计划编号为：20230782-T-469，计划完成周期为16个月，由虔东稀土集团股份有限公司牵头起草。

| 计划编号 | 项目名称 | 牵头/负责起草单位 | 报名参加起草或验证单位 | 项目 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20230782-T-469 | 稀土复合钇锆陶瓷粉 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 赣州科盈结构陶瓷有限公司、包头稀土研究院、江西理工大学、福建省长汀金龙稀土有限公司、广大省科学院资源利用与稀土开发研究所、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、国合通用测试评价认证股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、矿冶科技集团有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、江苏博睿光电股份有限公司。 | 16个月 |

1.3起草单位

项目牵头起草单位虔东稀土集团股份有限公司 (以下简称虔东集团)，是一家专业从事稀土各类产品生产经营的民营企业。经过30年的快速发展，虔东集团由最初的金属冶炼企业发展成为一家集稀土基础材料、稀土功能材料、稀土应用产品开发和稀土加工装备制造为一体的稀土开发综合性企业集团，旗下拥有赣州科盈结构陶瓷有限公司、东利高技术、科瑞精密磁材、力赛科等17家子公司和控股公司。公司已初步建立了完整的科研、试验、生产、检测体系和具有国内先进水平的稀土分离、稀土金属、稀土磁性材料、稀土结构陶瓷、稀土资源回收、稀土加工设备制造等生产线，主要生产稀土化合物、稀土金属、稀土合金、磁性材料、钇锆结构陶瓷和稀土深加工设备等60余种产品。

目前虔东集团旗下科盈具备年产2000吨稀土复合钇锆陶瓷粉的能力，所制备的造粒粉体具有纯度高、化学成份稳定、成型性能优良、材料物理性能好的优点，所制备的气流粉体具有杂质少、颗粒细小、化学成份稳定、烧结活性高等优点，可为氧化锆陶瓷研磨介质、陶瓷刀、修复齿科、精细电子陶瓷元器件、机械结构陶瓷零配件等制品市场提供优质的粉体原料；同时具备年产1300吨稀土结构陶瓷制品的生产能力，其中拥有高性能稀土氧化锆研磨介质600吨产线、陶瓷刀具300吨产线、光通讯陶瓷套管200吨产线及各类定制的陶瓷零部件200吨产线，陶瓷刀具和研磨介质大量出口欧美日。

2014年筹建了“江西省稀土陶瓷材料重点实验室”，验收合格，并成为江西省“5511”科技创新平台项目：“基地和人才计划重大科技创新平台培育”（项目编号 S2017PTJLD0004）。

在稀土结构陶瓷领域，主持和参与制定了4项国家和行业标准的制定，拥有8项发明专利，获得江西省科技进步二等奖和技术发明三等奖各一项。“彩色氧化锆陶瓷”获得国家重点新产品。“宝石特性稀土结构陶瓷”和“稀土复合光通讯陶瓷元件”获江西省新产品称号。

本标准共同起草单位及参与标准制定人的情况见表2。

表2 主要起草人及工作职责

| 单位名称 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 虔东稀土集团股份有限公司、赣州科盈结构陶瓷有限公司 | （1）牵头修订《稀土复合钇锆陶瓷粉》国家标准，负责项目任务的组织管理、落实和执行等； （2）成立《稀土复合钇锆陶瓷粉》国家标准项目编制小组，组织标准技术内容讨论； （3）收集汇总各标准参与单位和行业内部各专家代表的意见，负责编制《稀土复合钇锆陶瓷粉》标准征求意见稿、编制说明等文件； （4）负责完成标准报批文件。 |
| 江西理工大学、福建省长汀金龙稀土有限公司、广大省科学院资源利用与稀土开发研究所、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、国合通用测试评价认证股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、江苏博睿光电股份有限公司、包头稀土研究院 | （1）参与《稀土复合钇锆陶瓷粉》标准的起草工作； （2）参与标准技术内容的讨论并给出技术意见反馈； （3）配合牵头起草单位，积极参与稀土标委会组织的《稀土复合钇锆陶瓷粉》标准预审会、审定会，根据标准各阶段的修改意见，协助标准牵头单位完善标准内容，共同推动完成标准的预审、审定和报批工作。 |

1.4主要工作过程

1.4.1 立项阶段

2021年11月，虔东稀土集团股份有限公司根据稀土复合钇锆陶瓷粉实际生产及应用情况，于2021标准年会上提出了《稀土复合钇锆陶瓷粉》标准的修订计划。经现场论证，与会专家一致同意作为稀土国家标准修订计划立项。

2023年9月20日，在2023年度第六次稀土标准工作会上，全国稀土标准化技术委员会下达了5项稀土国家标准项目的任务落实，《稀土复合钇锆陶瓷粉》项目任务正式下达，项目计划编号为：20230782-T-469，周期为16个月，由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

1.4.2  起草阶段

项目任务落实后，虔东稀土集团股份有限公司建立标准起草团队，并组建了稀土国标《稀土复合钇锆陶瓷粉》项目起草组，确认了各单位参加项目的联系人及起草人。通过企业调研、查阅资料，了解了市场稀土复合钇锆陶瓷粉的生产、贸易及使用情况，于2023年12月形成了《稀土复合钇锆陶瓷粉》标准讨论稿，将标准讨论稿通过邮件及微信群方式发送至标准起草组进行讨论，除了文本格式意见外，在起草组内部讨论过程中形成的主要技术意见有：

| 序号 | 意见内容 | 处理意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规范性引用文件增加GB 39176-2020 | 采纳 |
| 2 | 产品牌号图例增加示例 | 未采纳，直接引用GB/T17803 。 |
| 3 | 灼减（质量分数）≤1.0%建议改为≤0.6% | 未采纳。1、造粒粉添加胶体，灼减较气流粉更高。2、气流粉的灼减普遍在1.0%，不影响生产使用。 |
| 4 | Y2O3含量±0.3，可能会对陶瓷性能产生明显变化，尤其对于导电陶瓷等应用。 | 采纳，导电陶瓷主要为YZ8.8牌号，修改为“8.8±0.2” |
| 5 | Al2O3含量≤0.5范围比较宽，可能会对陶瓷性能产生明显变化。增加细分产品 | 未采纳，Al2O3含量为人为添加，0~0.5的范围有不同应用。有特性需求在合同中注明。 |
| 6 | 建议增加：产品如作为齿科医学材料，有害物质Cr(六价)应≤0.000005% | 未采纳，GB 17168《牙科学 固定和活动修复用金属材料》对公认的有害成分，镍、镉、铍有害成分进行了规定，并未对铬做出说明。 |
| 7 | SiO2量并不能完全按照GB/T 12690.7的规定进行，建议补充说明。 | 采纳，在附录B增加样品的前处理。 |
| 8 | Cl量并不能完全按照GB/T 12690.9的规定进行，建议补充说明。 | 采纳，在附录A增加样品的前处理。 |
| 9 | GB/T 20170.1粒度的方法中有2个方法。 本文件只适用于激光衍射法（方法1），方法的描述应修改为：按GB/T 20170.1-2006中方法1的规定进行。 | 采纳 |

根据标准标准起草组内部的意见，于2023年1月将标准讨论稿进行了完善修改，形成了标准征求意见稿。

1.4.3  征求意见阶段

2024年 2月，虔东稀土集团股份有限公司向行业内13家单位发出了标准征求意见稿，回函并有意见单位12家，未回函单位1家。共收到34条反馈意见，其中采纳意见21条，部分采纳意见2条，不采纳意见10条。具体内容详见“标准征求意见稿意见汇总处理表”。

1.4.4  预审阶段

。。。。。。。

1.4.4  审定阶段

。。。。。。。。

1.4.5  报批阶段

。。。。。。。。

2  编制原则和依据及标准主要内容

本标准起草过程中遵循以下原则：

2.1  规范性原则

以满足国内稀土复合钇锆陶瓷粉的实际生产、交易需要为原则，提高标准的适用性。

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构起草规则》的要求进行起草。

2.2  适宜性

本标准起草过程中征集并汇总稀土复合钇锆陶瓷粉生产企业的具体情况及技术水平，结合稀土复合钇锆陶瓷粉下游用户的要求及应用技术的发展趋势，确定技术指标，使本标准尽可能符合稀土复合钇锆陶瓷粉生产、使用企业的实际需求，做到标准的合理性、适用性。

2.3  先进性

本标准的修订重点考虑了低比表面亚微米级和纳米级稀土复合钇锆陶瓷粉逐渐在市场上占据主要地位以及化学成份中少量氧化铝对氧化锆陶瓷材料的有益促进作用，根据下游客户需求及产品发展趋势，确保标准的技术先进性。该标准为对国家标准《GB T 31968-2015 稀土复合钇锆陶瓷粉》的修订，新增和更改了部分产品牌号及纳米粉理化指标要求。有利于市场同类产品的统一协调，有利于下游使用企业的采购与生产。

3  标准主要技术内容、确定依据及主要试验和验证情况分析

3.1  主要技术内容

本标准的主要技术内容包括：稀土复合钇锆陶瓷粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

3.2  主要技术内容的确定依据

3.2.1产品分类牌号确定依据

稀土复合钇锆陶瓷粉随氧化钇摩尔含量的的增加而呈现不同的晶体结构。3mol和5mol氧化钇稳定的氧化锆陶瓷为多种晶型共存，氧化钇含量小于5mol的存在部分单斜结构，材料的强度性能表现出色，强度随着钇含量的减少而增大，但过低的钇含量存在氧化锆失稳的风险，综合强度和稳定性，该一类型的钇含量通常控制在3mol左右；钇含量5mol-8mol的氧化锆陶瓷则无单斜相，光学透性较好，透光性随着钇含量的增加而增强，但在相同时间内所需的最高烧结温度也会相应提高，增加成本的同时还对装备的要求提高；因此该一类型的氧化钇含量通常采用下限；钇含量8mol及以上的氧化锆陶瓷材料为全稳立方相，烧结体具有极好的光学透性，常用于宝石饰品，通常也采用下限。在行业内，通常也习惯用氧化钇的摩尔数量来表示稀土复合钇锆粉中氧化钇的含量。根据公式换算，3mol氧化钇对应的质量分数为5.4%，5mol的氧化钇对应的质量分数为8.8%，8mol的氧化钇对应的质量分数为13.7%。另外，在工艺过程中主要分为气流粉和造粒粉，不同工艺涉及的中心粒径、松装密度及比表面积都有不同要求。

因此，综合上述对产品牌号分类定义，设定了24个产品牌号。

3.2.2产品主要化学成分确定依据

3.2.2.1 Y2O3、 ZrO2+HfO2含量的确定依据

稀土复合钇锆陶瓷粉的主成分为氧化钇及氧化锆，通常氧化锆和氧化铪伴生共存。在实际应用中，氧化钇的含量偏差在下游客户使用端影响和要求没有太高要求，因此做适当放宽，由±0.25调整为±0.3，质量分数8.8%氧化钇大多用于电子陶瓷领域，对氧化钇含量要求更加严格，因此氧化钇含量偏差由±0.25调整为±0.2。ZrO2+HfO2的质量分数为余量，根据标准所列化学成分的最大值和最小值合量确定了指标范围。

3.2.2.2  Al2O3含量的确定依据

随着氧化锆掺杂增韧技术研究的不断深入，在氧化锆陶瓷添加少量其他氧化物可以有效降低材料的烧结温度，提高其烧结活性和材料的物理性能。在相关研究中，如《微量纳米氧化铝掺杂强化氧化锆陶瓷材料研究》、《掺杂氧化铝对YSZ陶瓷微观结构的影响》、《溶胶-凝胶法制备氧化铝掺杂的多晶氧化锆纤维》、《低温烧结3Y-TZP陶瓷的微观结构与力学性能》，都提到往氧化锆陶瓷中加入不超过0.5%的氧化铝来实现助烧和增韧的做法获得广泛认可，已形成行业共识，因此将氧化铝的含量修改为≤0.5。

其他杂质含量综合钇锆粉体造粒和气流工艺的水平、成本、材料性能和下游使用需求进行考量，经分析测定及其数据综合确定，规定了各有害杂质成份及含量的上限值。

3.2.3粉体粒径和比表面积含量的确定依据

以陶瓷注射成型用稀土复合钇锆陶瓷粉为代表，其需满足混炼工艺中泥料具有良好的流动性，陶瓷产品尺寸的精度控制等要求，要求粉体原料比表面控制在尽量小的水平， 随着水热-共沉淀、溶胶-凝胶等氧化锆粉体制备技术应用，超细研磨介质成型技术和纳米研磨分散装置设备的研究与开发，低粒径低比表面积的粉体被批量化生产，现大部分粉体生产企业将粉体粒径控制在0.1≤D[V,50]＜0.4；比表面积控制在7≤BET≤18，而以干压和滚制成型用稀土复合钇锆陶瓷粉为代表，当粉料BET控制在10%左右时，可制备出综合物理性能指标高的陶瓷制品，同时还可兼具了较低加工成本的优点，通常粉体生产企业将BET在10±3的范围内。

造粒颗粒为提高粉体流动性改善成型性能而进行的有机助剂改性无机粉体，在生产和使用过程中均只对松装密度进行要求。因此，不再对造粒粉的中心粒径做规定要求。

气流粉松装密度通常＜1g/cm3,不适宜粉末压制成型，绝大部分使用场景为湿法胶态成型；且其颗粒与颗粒间堆积形成的空隙较大且随机，松密的测试值极易因粉体所处环境发生变化而变化，限定气流粉的松装密度作用和意义都不大，因此不做规定要求。

4  标准水平分析

制定后的标准不但为稀土复合钇锆陶瓷粉的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供有力的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

随着生产技术进步、下游用户对产品要求的不断提高，该产品种类、质量要求也会发生变化，本标准是在已有《GB/T31965-2015稀土复合钇锆陶瓷粉》国家标准基础上修订完善的。属国际先进水平，将会继续对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

制定的稀土复合钇锆陶瓷粉标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土产品贸易纠纷发挥一定的作用。本标准与相关法律法规等无冲突。

6  标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

截至目前，尚未发现与本标准内容相关的知识产权的问题。

7  重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中各起草单位讨论热情积极，参与程度高。对各单位提出的意见经讨论后，能最大程度的保持一致，无重大分歧意见。

8  标准作为强制或推荐性标准的建议

此次制订的《稀土复合钇锆陶瓷粉》标准，建议为推荐性国家标准。

9  贯彻标准的要求和措施建议

本标准在制定过程中遵循了“规范性”、“适宜性”与“先进性”原则，在充分调研生产企业产品现状及发展趋势、下游用户需求的基础上编制而成。主要技术指标通过调研、论证，已兼顾到多数企业的一般性要求和部分特殊要求，本标准不能包含全部特殊使用要求。

企业应按照本标准组织生产，若企业和客户还有更多的特殊要求，应在合同中协商规定。本标准具有良好的可贯彻性，在行业交流会上可对该标准进行有力宣贯。

10  预期效果

标准的制定将解决稀土复合钇锆陶瓷粉生产、检测、贸易过程中无统一性标准可依的现状，促进行业的健康有序发展。

11  其他应予说明的事项

无其它说明事项。

- 12  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

氧化锆作为结构材料应用于研磨和抛光介质、机械工程零部件、耐高温涂层、高级耐火材料、超塑性材料；功能材料方面用于固体电解质、传感器、敏感原器件、催化、生物医学等方面；氧化锆材质在日用品市场也有着广泛应用，如厨房刀具、剪刀、镊子、螺丝钉、开瓶器、圆珠笔、避磁的手表、高尔夫击球棒、保健球、陶瓷背板、3C智能穿戴等。2022年全球复合氧化锆销量在10万吨左右、市场规模超过300亿人民币，而稀土复合钇锆陶瓷材料的占比高达80%以上。

在粉体制备方面，现行主要共沉淀液相法及氧化还原固相法制备；成型方面主要采用干压及等静压为主；烧结则在常压状态下烧结；随着应用领域、产品类型、成型工艺等多元化的发展、对粉料化学组成、参数规格等方面提出了差异化和多元化的要求；今后，氧化锆粉体将朝着高纯、超细、无团聚、均匀性好、一致性稳定性好等方面发展；积极进行工艺技术和生产设备的研发和改进，解决高质量粉料工业化的难题；建立氧化锆专业化、规模化生产基地。氧化锆产品制造将向新功能、新领域方面发展、在领域的广度和深度上得到拓展。

高端研磨领域，随着砂磨机制造和改良技术的提升，其用途更为广泛，作为研磨的介质材料，复合锆珠的用量也随之扩大，预计2023年国内锆陶瓷研磨介质的产量在6500吨，市场前景较为可观。

陶瓷刀作为日用锆陶瓷产品的主要代表，在经过恶性价格战洗礼后，生产企业出现两极分化，有半数企业因为失去盈利空间至企业被迫关闭，还有一部分企业在生存边缘，而少数企业则在成本控制上取得成功进而占领了国内大部分市场。预计2023年陶瓷刀的产量在5000吨左右，少数企业获取该品种大部分利润将成为新格局。

标准的建立，为稀土复合钇锆陶瓷粉的生产和贸易提供了可参考的技术依据，节省了大量人力物力，有利于生产过程中各个企业对于稀土复合钇锆陶瓷粉质量的控制，有利于市场同类产品的统一协调，有利于下游使用企业的采购与生产。

制定后的标准不但为稀土复合钇锆陶瓷粉的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的产业竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为稀土复合钇锆陶瓷粉产品贸易提供仲裁的依据。

虔东稀土集团股份有限公司

2024年4月xx日