中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.99

CCS H68

- GB/T  XXXXX-202×

再生铂族金属原料

Recycled platinum group metal raw materials

（讨论稿）

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

202X—XX—XX发布                                              202X—XX—XX实施

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：江苏北矿金属循环利用科技有限公司、中国石油大学（北京）、矿冶科技集团有限公司、北矿检测技术股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、东北大学、中国石化催化剂有限公司贵金属分公司、辽宁环保贵鑫科技开发有限公司、江西省君鑫贵金属科技材料有限公司、南京市产品质量监督检验院、深圳市金正龙科技有限公司、江苏欣诺科催化剂股份有限公司。

本部分主要起草人：黄国勇、XXX、XXX、XXX、。

再生铂族金属原料

- 范围

本文件规定了再生铂族金属原料的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于再生铂族金属原料的再生利用和贸易（含部分进出口贸易）。

- 规范性引用文件

下列规范性引用文件构成本文件必不可少的条款，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170      数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 15072.4  贵金属合金化学分析方法 钯、银合金中钯量的测定 二甲基乙二醛肟重量法

GB/T 15072.6  贵金属合金化学分析方法 铂、钯合金中铱量的测定 硫酸亚铁电流滴定法

GB/T 17418.2  地球化学样品中贵金属分析方法 第2部分：铂量和铑量的测定 硫脲富集-催化极谱法

GB/T 17418.3  地球化学样品中贵金属分析方法 第3部分：钯量的测定 硫脲富集-石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 17418.4  地球化学样品中贵金属分析方法 第4部分：铱量的测定 硫脲富集-催化分光光度法

GB/T 17418.5  地球化学样品中贵金属分析方法 第5部分：钌量和锇量的测定 蒸馏分离-催化分光光度法

GB/T 23277  贵金属催化剂化学分析方法 汽车尾气净化催化剂中铂、钯、铑量的测定 分光光度法

GB/T 23524  石油化工废铂催化剂化学分析方法 铂含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 23613锇粉化学分析方法　镁、铁、镍、铝、铜、银、金、铂、铱、钯、铑、硅量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 30014  废钯炭催化剂化学分析方法 钯量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 34499.1铱化合物化学分析方法　第1部分：铱量的测定　硫酸亚铁电流滴定法

GB/T 34609.2 铑化合物化学分析方法　第2部分：银、金、铂、钯、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、锌、镁、锰、铝、钙、钠、钾、铬、硅含量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 39292  废钯炭分析用取样和制样方法

NB/SH/T 0570  重整催化剂铂含量的测定 分光光度法

SN/T 0570-2007  进口可用作原料的废物放射性污染检验规程

SH/T 0684  分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法（原子吸收光谱法）

YS/T 561  贵金属合金化学分析方法 铂铑合金中铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法

YS/T 1315  吸钯树脂化学分析方法 钯含量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T 1327  铂及铂基合金废料取样方法

YS/T 1378 纯钯化学分析方法 铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T 1379	纯铂化学分析方法 钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 术语和定义

3.1

再生铂族金属原料 recycled platinum group metal raw materials

将回收的含有铂、钯、铑、钌、铱、锇废催化剂或合金，或含有铂、钯、铑、钌、铱、锇的其他类物料进行分选、研磨、初步富集或无害化预处理后，获得满足本标准要求可直接生产利用的原料。

3.2

样品 representative sample

从整批原料中抽取，并能充分代表原料属性特征的一定量实物。

3.3

夹杂物 foreign material

掺杂或附着在原料中的非金属物质.

注：包括木材、纺织物、塑料、玻璃、石材、纸、沙、橡胶等，不包括本产品的包装物及在运输过程中需使用的其他物质。

3.4

铂族金属含量  platinum group metal content

化学成分试样检测出的铂族金属元素含量。

4 分类和技术要求

再生铂族金属原料分类见表1。

表1 再生铂族金属原料分类

| 再生铂族金属原料 |  |  | 原料要求 | 金属含量 | 是否可进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属类别 |  | 名称 |  |  |  |
| 再生铂 | 铂及铂基合金 | R-高含铂量原料（合金，首饰，纯铂实验用具） | 再生原料表面附着污染物清理后可再生，无触点结合体以外其他杂质，不混如玻璃，耐火砖等。 | Pt含量（1%-99.9%） | 是 |
|  | 含铂废催化剂 | R-碳载体催化剂 | 再生原料中的有毒有害（氟、硫等）及有机物（苯）进行无害化预处理，含其他战略金属（钒、镍、铜）应进行无害化回收；运输过程注意易燃类成分燃烧。 | Pt含量（≥0.5%） | 是 |
|  |  | R-氧化铝载体催化剂 | 再生原料区别不同相态Al2O3载体选择不同再生工艺；对原料上有毒有害及有机物进行无害化预处理。 | Pt含量（≥0.1%） | 是 |
|  |  | R-机动车尾气净化催化剂 | 再生原料应防止其他杂质混入，铂族金属含量均一，再生过程应与不同含量催化剂相适应。 | Pt含量（≥0.05%） Pd含量（≥0.05%） Rh含量（≥0.01%） | 是 |
|  | 其他 | R-含铂化合物，含铂各种废元器件，线路板等 | 原料存在形式复杂，不同种类原料应单独收集存放，不混入放射性金属，不可与易燃易爆类物质混合。 | Pt含量（≥0.05%） | 是 |
| 再生钯 | 钯基合金 | R-含钯合金及其钎料 | 原料表面无油污等污染物，不混入铁、不锈钢、绝缘材料等其他杂质。 | Pd含量（≥0.1%） | 是 |
|  | 含钯废催化剂 | R-钯/氧化铝催化剂 | 再生原料中的有毒有害（氟、硫等）及有机物（苯、蒽醌）进行无害化预处理，考虑取样代表性。 | Pd含量（≥0.1%） | 是 |
|  |  | R-Pd/C催化剂（碳基） | 再生原料中的有毒有害（氟、硫等）及有机物（苯、蒽醌）进行无害化预处理，含其他战略金属（钒、镍、铜）应进行无害化回收；运输过程注意易燃类成分燃烧，考虑阻燃剂的影响。 | Pd含量≥0.5%） | 是 |
|  |  | R-Pd-Cu/C废催化剂（碳基） | 再生原料中的有毒有害（氟、硫等）及有机物（苯、蒽醌）进行无害化预处理，含其他战略金属（钒、镍、铜）应进行无害化回收；运输过程注意易燃类成分燃烧，考虑阻燃剂的影响。 | Pd含量（≥0.5%） | 是 |
|  | 其他 | R-含钯化合物，含钯的各种电子废元件、线路板等 | 原料要求有毒有害物质要标志清楚。 | Pd含量（≥0.02%） | 否 |
| 再生铑 | 铑合金 | R-铂铑、铂钯铑及其他铑合金 | 原料要求表面无灰尘、杂物及污物处干净。 | Rh含量（≥1%） | 是 |
|  | 含铑废催化剂 | R-固体含铑废催化剂 | 再生原料中的有毒有害（氟、硫等）及有机物（苯、蒽醌）进行无害化预处理，含其他战略金属（钒、镍、铜）应进行无害化回收。 | Rh含量（≥0.1%） | 是 |
|  | 其他 | R-含铑的各种化合物，如含铑反射器、滤光器、光敏元件等 | 原料要求防止其他杂质的混入，原料要求尽可能剥离不含铑部件，不同牌号不混装。 | Rh含量（≥0.01%） | 是 |
| 再生铱 | 铱及铱合金 | R-铱坩埚及铱制品 | 原料要求表面无灰尘、杂物及污物处理干净。 | Ir含量（≥5%） | 是 |
|  | 含铱废催化剂 | R-固体含铱催化剂 | 再生原料中的有毒有害（氟、硫等）及有机物（苯、蒽醌）进行无害化预处理，含其他战略金属（钒、镍、铜）应进行无害化回收； | Ir含量（≥0.1%） | 是 |
|  | 其他 | R-含铱反射器、滤光器、光敏元件 | 原料要求尽可能剥离不含铱部件，无含铱原件以外杂质。 | Ir含量（≥0.01%） | 是 |
| 再生钌 | 钉合金 | R-银钌及其他含钌合金 | 再生原料要求表面无灰尘、杂物及污物处理干净 | Ru含量（≥0.5%） | 是 |
|  | 含钌废催化剂 | R-炭基载体催化剂 | 再生原料中的有毒有害（氟、硫等）及有机物（苯、蒽醌）进行无害化预处理，含其他战略金属（钒、镍、铜）应进行无害化回收； | Ru含量（≥0.5%） | 是 |
|  |  | R-氧化铝-氧化硅载体催化剂 | 再生原料中的有毒有害（氟、硫等）及有机物（苯、蒽醌）进行无害化预处理，含其他战略金属（钒、镍、铜）应进行无害化回收； | Ru含量（≥0.1%） | 是 |
| 再生锇 | 锇合金 | R-含锇合金 | 常见饿铱合金原料要求表面无灰尘、杂物及污物处理干净。 | 锇含量（≥0.5%） | 是 |
|  | 其他 | R-其他含锇废料 | 再生原料中的有毒有害（氟、硫等）及有机物（苯、蒽醌）进行无害化预处理，含其他战略金属（钒、镍、铜）应进行无害化回收。 | 锇含量（≥0.1%） | 是 |

备注：

（1）经供需双方商定，可供应表中未列出的其他再生铂族金属原料。

（2）被列入《国家危险废物目录》的再生铂族金属原料，应按照危险废物管理办法规范要求进行。

（3）用于再生的铂族金属原料，首先要进行除油、去污等预处理步骤，有条件的要进行除炭处理。

（4）含有易燃、易爆、放射性及有毒等物质的再生铂族金属原料，供方要进行安全检查，妥善处理，视安全后进行供应。

- 5 检验方法

5.1 放射性污染物检测

再生铂族金属原料的放射性污染的检验方法按SN/T 0570-2007的规定执行。

5.2 初步筛查

对再生铂族金属原料的外观、形状、颜色、夹杂物等，采用目视方法进行初步检查。

5.3 快速分析

再生物料的铂族金属含量采用X射线荧光快速分析方法等进行初步判断分析。

5.4 定量分析

再生物料的铂族金属含量依据以下标准文件进行准确的定量分析：

（1）含铂石油化工废催化剂再生原料铂成分仲裁分析方法按GB/T 23524的规定执行

（2）含铂废重整催化剂再生原料铂成分仲裁分析方法按NB/SH/T 0570的规定执行

（3）含铂、钯、铑废汽车尾气净化催化剂再生原料铂成分仲裁分析方法按GB/T 23277的规定执行

（4）含铂地球化学样品中可再生原料中原料铂成分仲裁分析方法按GB/T 17418.5的规定执行

（5）含铂的纯铂化学品再生原料中原料铂成分仲裁分析方法按YS/T 1379的规定执行

（6）含钯氧化铝基催化剂再生原料中原料钯成分仲裁分析方法按SH/T 0684的规定执行

（7）含钯废钯炭再生原料的取用与制样仲裁分析方法按GB/T 39292的规定执行

（8）含钯吸附树脂再生原料中原料钯成分仲裁分析方法按YS/T 1315的规定执行

（9）含钯钯炭催化剂再生原料中原料钯成分仲裁分析方法按GB/T 30014的规定执行

（10）含铂、钯、铑、钌、铱、锇地球化学样品中可再生原料中原料钯成分仲裁分析方法按GB/T 17418.5的规定执行

（11）含钯合金化合物再生原料中原料钯成分仲裁分析方法按GB/T 15072.4的规定执行

（12）含钯的纯钯化学品再生原料中原料钯成分仲裁分析方法按YS/T 1378的规定执行

（13）含铑的铂合金化合物再生原料中原料铑成分仲裁分析方法按YS/T 561的规定执行

（14）含铑合金化合物再生原料中原料铑成分仲裁分析方法按GB/T 34609.2的规定执行

（15）含铱化合物再生原料中原料铱成分仲裁分析方法按GB/T 34499.1的规定执行

（16）含铱合金再生原料中原料铱成分仲裁分析方法按GB/T 15072.6的规定执行

（17）含锇的锇粉化学品再生原料中原料锇成分仲裁分析方法按GB/T 23613的规定执行

（18）无仲裁分析方法的双方协商决定。

5.5 检验规则

再生铂族金属原料应由供需双方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。如需仲裁，应由供需双方在供方共同取样，按仲裁分析方法进行。如无仲裁分析方法则双方协商确定。

- 检验规则及判定

6.1 检查和验收

6.1.1 再生铂族金属原料应由供需双方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

6.1.2 如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方在供方共同取样，按仲裁分析方法进行。如无仲裁分析方法则双方协商确定。

6.2 组批

6.2.1 再生铂族金属原料应成批提交检验，每批应由同一组别的再生铂族金属原料组成。

6.2.2 不能组批的，双方应协商解决。

6.3 检验项目

6.3.1 每批再生铂族金属原料应检测铂族金属含量。

6.3.2 对非铂族金属含量是否检测，供需双方应协商确定。

6.4 取样

6.4.1 合金类原料取样方法按照YS／T1327的规定执行。

6.4.2 废钯炭催化剂的取样方法按照GB／T 39292的规定执行。

6.4.3 其他再生铂族金属原料取样方法由供需双方商定。

6.5 判定

6.5.1 检验结果的数值按GB／T8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

6.5.2 物料应由供需双方质量检验监督部门进行检验，出具分析结果，双方签字确认。

6.5.3 如双方对分析结果持有异议，应在一个月内提出并委托第三方仲裁机构组织对再生铂族金属原料进行分析确认，以仲裁分析结果为准。

- 标志、包装、运输、贮存及随行文件

7.1 标志

每批可再生铂族金属原料应附有标志，其上注明：

- 原料来源；

- 再生铂族金属原料类别及名称；

- 再生铂族金属原料属性（需标注是否属于《国家危险废物名录》收录）；

- 是否含有有毒有害物质，有毒物质毒性和有害物质种类标志清楚；

- 日期、批号及重量。

7.2 包装

（1）属于危险废物的再生铂族金属原料应按照危险废物包装规定执行。

（2）不属于危险废物的其他再生铂族金属原料，经供需双方协商确定，可以打包、压块等方式供货，其包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定；废液应装入专用的桶、槽内，以防泄漏或其他危险。

7.3 运输和贮存

（1）属于危险废物的再生铂族金属原料应按照危险废物运输和贮存规定执行。

（2）不属于危险废物的其他再生铂族金属原料，在运输、装卸、堆放过程中，不应混入爆炸物、易燃物、腐蚀物和有毒、放射性物品，也不应用被以上物品污染的装卸工具装运，有特殊要求时，应有防雨、防雪、防火设施。

（3）不同批次的再生铂族金属原料在运输过程中原则上不应混杂。

（4）含有有毒有害物质的再生铂族金属原料在运输过程中应设置防泄漏装置。

（5）再生铂族金属原料运输时，应有专人押运。

（6）其他运输和贮存事宜，应以双方协商约定确定。

7.4 随行文件

每批再生铂族金属原料产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保障书；

b）检验项目及其结果或检验结论；

c）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

d）其他。

8 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列再生铂族金属原料时，列出如下内容于订货单内：

- 产品类别；

- 产品名称；

- 产品属性（是否属于危险废物）；

- 产品状态（球状、粒状、条状或固体、液体等）；

- 产品毒害性（有毒有害物质种类等）；

- 含有铂族金属种类及含量；

- 净重和件数；

- 放射性（需方有需要时）；

- 文件编号或批次；

- 其他。