ICS：XX.XXX

H XX

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 927—20XX

三氧化二铋

Bismuth trioxide

（讨论稿）

201x-xx-xx发布

201x-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009标准给出的规则起草。

本文件代替YS/T 927-2013《三氧化二铋》。与YS/T 927-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了适用范围的领域（见5.1,2013年版的1）；

b）增加了规范性引用文件（见2,2013年版的2）；

c）更改了化学成分的内容和要求（见2.1表1,2013年版的2.1表1）；

d）更改了D50要求，增加了松紧比重的要求，增加了表格2（见5.2，2013年版的3.3）；

e）更改了试验方法的内容（见6，2013年版4）；

f）更改了组批的要求，将“每批重不大于1000kg”更改为“每批重不大于3000kg”（见7.2,2013年版的5.2）

g）更改了检验项目的内容（见7.3,2007年版的5.3）

h）更改了取样和制样的内容（见7.4.2,2013年版5.4.2）；

i）更改了检验结果的判定（见7.5,2013年版的5.5）。

j) 增加了纸塑复合袋包装的内容(见8.2,2013年版6.2)

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：广东先导稀材股份有限公司、成都中建材光电材料有限公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为YS/T 927-2013，

——本次为第一次修订。

三氧化二铋

1  范围

本文件规定了三氧化二铋的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、随行文件和及订货单内容。

本文件适用于以金属铋为原料经湿法或火法生产的三氧化二铋。三氧化二铋产品主要用于颜料、涂料、催化剂、橡胶配合剂、医药、玻璃配合剂、瓷质电容、压电陶瓷、压敏电阻、无机合成等领域。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法 第一部分：通则

YS/T1014  三氧化二铋化学分析方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

4 产品分类

三氧化二铋按化学成分分4个牌号：Bi2O3 99.999、Bi2O3 99.99、Bi2O3 99.9、Bi2O3 99.5。

5  技术要求

5.1  化学成分

三氧化二铋的化学成分应符合表1的规定。

表 1 三氧化二铋的化学成分

| 牌号 |  |  | Bi2O399.999 | Bi2O399.99 | Bi2O399.9 | Bi2O399.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分/ % | Bi2O3不小于 |  | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99.5 |
|  | Bi不小于 |  | 89.4 | 89.3 | 89.3 | 89.3 |
|  | 杂质含量不大于 | Ag | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Cu | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Mg | 0.00001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Ni | 0.00002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Co | 0.00002 | — | — | — |
|  |  | Mn | 0.00005 | — | — | — |
|  |  | Ca | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
|  |  | Fe | 0.00001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
|  |  | Cd | 0.00005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | Pb | 0.00002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Zn | 0.00002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Sb | — | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Al | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Na | — | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Cl | — | 0.001 | 0.001 | 0.010 |
|  |  | SO42- | — | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
|  |  | 总和 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.5 |

5.2  物理性能

三氧化二铋以粉状供货，三氧化二铋粒度（以D50计）和松紧比重的要求符合表2的规定。

表2 三氧化二铋粒度和松紧比重

| 粒度（μm） | 松装比重 | 紧装比重 |
| --- | --- | --- |
| 10＜D50 ≤45 | 1.5-5.0g/ml | 3.0-7.0g/ml |
| D50≤10 | 1.0-3.0g/ml | 3.0-6.0g/ml |

5.3  外观质量

三氧化二铋为黄色粉体，同批产品色泽均匀，目视无可见差异，不应有异物、结团、

结块现象。

5.4  其他

5.4.1  三氧化二铋的干燥减量及灼烧减量符合表2的规定。

表 2 三氧化二铋的水分及灼烧减量

| 牌号 | Bi2O399.999 | Bi2O399.99 | Bi2O399.9 | Bi2O399.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥减量不大于/% | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 灼烧减量不大于/% | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |

5.4.2 需方如对三氧化二铋的化学成分、物理性能等有其他要求，由供需双方商定。

6  试验方法

6.1  三氧化二铋的化学成分、水分、灼烧减量按照YS/T1014(1部分)进行。

6.2  三氧化二铋的粒度（以D50计）按照GB/T 19077.1进行。

6.3  三氧化二铋的松紧比重按照约定方法进行。

6.4  三氧化二铋的外观质量用目测法检验。

7  检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  产品应由供方技术监督部门按照本文件的规定进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2  需方可在收到产品后按本文件的规定检验，如检验结果与本文件或定货单（或合同）的规定不符时，应在产品收到之日起30天内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

7.2  组批

三氧化二铋应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一规格的三氧化二铋组成，每批重量不大于3000kg（或按供需双方要求）。

7.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、外观质量、粒度、松紧比重、干燥减量及灼烧减量的检验。

7.4 取样和制样

7.4.1取样方法：按每批桶数或袋数的20%随机抽取，在每袋或每桶产品的表面任意选取一点，倾斜60℃角沿选取点插入产品至三分之二处采样，收集样品于样品袋中。

7.4. 2试样的制备：将每桶或每袋抽取的样品收集到一个样品袋中，充分混匀后分取出样品，分三袋，每袋不少于500g。

7.5  检验结果判定

7.5.1三氧化二铋的化学成分分析结果与本文件的规定不符时，判该批不合格。

7.5.2 三氧化二铋的粒度和松紧比重与本文件的规定不符时，判该批不合格。

7.5.3三氧化二铋的外观质量与本文件不符时，判该批不合格。

7.5.4三氧化二铋的干燥减量及灼烧减量与本文件的规定不符时，判该批不合格。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1  标志

包装桶上应标出：供方名称、供方地址、产品名称、净重、牌号和批号。

8.2  包装

三氧化二铋产品内包装采用聚乙烯塑料袋包装，置于纸塑复合袋或铁桶内，每袋或每桶净重25kg。如有其它要求由双方协商。

8.3  运输

8.3.1三氧化二铋产品应用无腐蚀性物资的运输工具装运，且注意防潮保护及防止日晒、雨淋。

8.3.2 在运输过程中，避免碰撞导致包装破损造成三氧化二铋产品污染。

8.4  贮存

三氧化二铋应贮存于阴凉、通风、干燥的库房中。

8.5  随行文件

每批产品应附有随行文件，随行文件中应包括以下内容：

a） 供方名称和商标；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 净重；

e） 分析检验结果；

f） 本文件编号；

g） 出厂日期。

9 订货单内容

本文件所列的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）化学成分及外观质量的特殊要求；

d）产品数量；

e）本文件编号；

f）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。