中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 919—××××

代替YS/T 919—2013

高纯铜铸锭

High purity copper ingot

（送审稿）

2024.5.15

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

YS

ICS 77.150.30

CCS H 62

前    言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替YS/T 919-2013《高纯铜铸锭》，与YS/T 919-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了产品分类（见5.1, 2013年版的3.1），增加了产品分类中Cu-7N牌号（见5.1）， 删除了原产品分类中4N5牌号（见2013年版的3.1）；

- 更改了技术要求中化学成分的规定，增加了Cu-7N牌号产品化学成分要求（见5.1），删除了原4N5牌号产品化学成分和碳、氮、氧、硫杂质元素含量要求（见5.1，2013年版的3.2.1）。

本文件由全国有色金属标准化技术委员（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：有研亿金新材料有限公司、金川集团股份有限公司、有研亿金新材料（山东）有限公司、山东有研国晶辉新材料有限公司、兰州金川科技园有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、哈尔滨同创普润集团有限公司。

本文件主要起草人：王兴权、王宇、杨文魁、张亚东、贺昕、姚力军、滕海涛、万小勇、张巧霞、张博厚、尚再艳、揭华琳、胡家彦、郭廷宏、高岩、曾浩、雷俊元、白延利、杨晓艳、慕二龙、廖培君。

本文件于2013年首次发布为YS/T 919-2013，本次为第一次修订。

高纯铜铸锭

- 范围

本文件规定了高纯铜铸锭的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于制造半导体、显示等溅射靶材所需的高纯铜铸锭。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 5121.4  铜及铜合金化学分析方法—第 4 部分：碳、硫含量的测定

GB/T 5121.8  铜及铜合金化学分析方法—第 8 部分：氧、氮、氢含量的测定

YS/T 585  铜及铜合金板材超声波探伤方法

YS/T 922  高纯铜化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 产品分类

高纯铜铸锭按化学成分分为四个牌号：Cu-7N、Cu-6N5、Cu-6N、Cu-5N。

- 技术要求

  - 化学成分

高纯铜铸锭的化学成分应符合表1的规定。需方对化学成分有特殊要求时，由供需双方协商，并在订货单中注明。

- 高纯铜铸锭的化学成分

| 牌号 |  | Cu-7N | Cu-6N5 | Cu-6N | Cu-5N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂质元素含量（质量分数）×10-4%，不大于 | Ag | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 2 |
|  | Al | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.5 |
|  | As | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
|  | Au | 0.005 | — | — | — |
|  | B | 0.005 | — | — | — |
|  | Be | 0.005 | — | — | — |
|  | Bi | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.2 |
|  | Ca | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.5 |
|  | Cd | 0.01 | 0.05 | — | 0.1 |
|  | Co | 0.005 | 0.02 | — | 0.3 |
|  | Cr | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
|  | Fe | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
|  | Ga | 0.005 | — | — | — |
|  | Ge | 0.005 | — | — | — |
|  | Hg | 0.005 | — | — | — |
|  | K | 0.005 | 0.01 | 0.02 | — |
|  | Li | 0.005 | — | — | — |
|  | Mg | 0.005 | — | — | — |
|  | Mn | 0.01 | 0.02 | — | 0.1 |
|  | Mo | 0.005 | — | — | — |
|  | Na | 0.005 | 0.02 | 0.02 | — |
|  | Nb | 0.005 | — | — | — |
|  | Ni | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
|  | P | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
|  | Pb | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
|  | Sb | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
|  | Se | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
|  | Si | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
|  | Sn | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
|  | Te | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
|  | Th | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | — |
|  | Ti | 0.005 | — | — | — |
|  | U | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | — |
|  | V | 0.005 | — | — | — |
|  | Zn | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
|  | Zr | 0.005 | — | — | — |
| 气体杂质元素含量（质量分数）×10-4%，不大于 | C | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | O | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | H | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
|  | S | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 1 |
|  | Cl | 0.01 | 0.05 | — | — |
| 杂质含量总和（质量分数）a×10-4%，不大于 |  | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 |
| a 高纯铜铸锭的纯度为100%减去表中有要求杂质实测总和的余量（不含C、N、O、H、S、Cl）。 b “—”表示对该杂质元素无要求。 |  |  |  |  |  |

  - 外形尺寸

- 高纯铜铸锭形状一般为圆柱型，直径（D）大于150 mm，长度（L）大于400 mm。其外形尺寸及允许偏差由供需双方协商确定并在订货单中注明。

  - 外观质量

铸锭表面应洁净，无裂纹、毛刺、夹杂、孔洞和其他沾污。

  - 内部质量

高纯铜铸锭内部应连续一致，无气孔、疏松、缩孔和夹杂等缺陷。

- 试验方法

  - 化学成分

- 6.1.1  高纯铜铸锭中金属杂质元素、硼、氯、磷的分析方法按照YS/T 922的规定执行。

6.1.2  高纯铜铸锭中气体杂质元素碳、硫的分析方法按照 GB/T 5121.4 的规定执行。

6.1.3  高纯铜铸锭中气体杂质元素氮、氧、氢的分析方法按照GB/T 5121.8的规定执行。

  - 外形尺寸

高纯铜铸锭的形状和尺寸由相应精度的量具检测。

  - 外观质量

外观质量用目视检测，如发现与本文件5.3规定不符，在10倍放大镜下目视检查。

  - 内部质量

- 高纯铜铸锭内部缺陷检查按照YS/T 585的规定进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

- 7.1.1产品应由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

- 7.1.2需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。质量异议应在收到产品之日起30天内向供方提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批产品应由同一系统、同一生产周期生产的同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

高纯铜铸锭产品应进行化学成分、外形尺寸、外观质量、内部质量的检测。

  - 取样规则

- 产品检验项目的取样应符合表3规定。

表3 检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样规定 | 技术要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每锭取样：在铸锭头、尾部各切取一个试样进行化学成分分析测试，如需方要求供货时附带样品，供需双方协商确定 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸 | 每锭 | 5.2 | 6.2 |
| 外观质量 | 每锭 | 5.3 | 6.3 |
| 内部质量 | 每锭取样：在铸锭头、尾部各切取一个试样进行内部质量分析测试，如需方要求供货时附带样品，供需双方协商确定 | 5.4 | 6.4 |

  - 检验结果判定

- 7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，修约数位应与本文件规定或供需双方商定的极限数位一致，数值判定采用修约值比较法。

- 7.5.2  化学成分、外形尺寸、外观质量、内部缺陷检验结果不合格时，判定该锭不合格。

- 标志、包装、运输、贮运和随行文件

  - 标志

应在检验合格的产品上至少标记下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格尺寸；

- 净重；

- 批次；

- 生产日期；

- 企业名称；

- 生产厂家地址及电话。

  - 包装、运输和贮存

    - 高纯铜铸锭独立包装，采用缓冲材料进行表面包覆。外包装采用木箱包装，包装箱内应有防碰撞措施。需方有特殊要求时，由供需双方商定。

    - 高纯铜铸锭在运输过程中应防止碰撞、高处坠落、雨淋、接触各种试剂，保证包装完整。

    - 高纯铜铸锭应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中。

  - 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书：

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

- 其他。

- 订货单内容

在订购本文件所列产品的订货单内，应列出下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格尺寸；

- 净重和件数；

- 本文件编号；

- 其他。