国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

GB/T 6516-202X

代替GB/T 6516—2010

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

ICS 77.150.40

CCS H 62

中华人民共和国国家标准

电解镍

Electrolytic nickel

（预审稿）

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 6516—2010《电解镍》。与GB/T 6516—2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)修改了产品分类，增加了Ni9997牌号（见第4章，见2010版的3.1）；

b)修改了Ni9996、Ni9999牌号中部分杂质元素的要求：（见表1，见2010版的表1）；

Ni9996牌号：

C由0.01%修改为 0.005%；

P由0.001%修改为0.0005%；

Cd由0.0003%修改为 0.00025%；

Sn由0.0003%修改为 0.0002%；

增加了Al、Mn的控制范围，均为0.001%。

Ni9999牌号：

P由0.001%修改为0.0005%；

Cd由0.0003%修改为 0.00025%；

Sn由0.0003%修改为 0.0002%；

Al由 0.001%修改为0.0005%；

Mn由 0.001%修改为0.0008%。

c)修改了外观质量要求，增加了Ni9997要求（见5.2.2，见2010版的3.3.2）；

d）修改了其他要求（见5.3，见2010版的3.4）；

e）修改了检查与验收规则（见7.1.2，见2010版的5.1.2）；

f）修改了组批内容，增加了关于批重的要求（见7.2，见2010版的5.2）；

g）更改了包装、标志、运输、贮存的要求，删除了质量证明书，增加了随行文件（见第8章，见2010版的第6章）；

h）修改了订货单内容（见第9章，见2010版第7章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：金川集团股份有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、中伟新材料股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司。

本文件主要起草人：张本军、陈胜利、吴瑞玲、孙治忠、于英东、李改变、杨贵严、吴帅锦、张希军、王绒香、王焱、费洪国、刘凤梅、谭仕荣 、许开华、冯建华、周海荣、赵超越、陈婷、肖超、魏琼、杨泽康、段长德、马婷。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

—GB/T 6516—1986；

—GB/T 6516—1997；

—GB/T 6516—2010；

—本次为第三次修订。

电解镍

1  范围

本文件规定了电解镍（包括电积镍）产品的分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单等内容。

本文件适用于不锈钢、镍基合金、合金钢及电镀等用电解镍。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8647（所有部分）镍化学分析方法

GB/T 26022 精炼镍取样方法（ISO 7156: 1991, MOD）

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  分类

电解镍产品按化学成分分为Ni9999、Ni9997、Ni9996、Ni9990、Ni9950、Ni9920六个牌号。

5  技术要求

5.1  化学成分

电解镍的化学成分应符合表1的规定。

表1  电解镍的化学成分

| 牌号 |  |  | Ni9999 | Ni9997 | Ni9996 | Ni9990 | Ni9950 | Ni9920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 （质量 分数） | （Ni+Co）/%， 不小于 |  | 99.99 | 99.97 | 99.96 | 99.90 | 99.50 | 99.20 |
|  | Co/%，不大于 |  | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.50 |
|  | 杂质 含量/%， 不大于 | C | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
|  |  | Si | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | — | 一 |
|  |  | P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.02 |
|  |  | S | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.02 |
|  |  | Fe | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.50 |
|  |  | Cu | 0.0015 | 0.006 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.15 |
|  |  | Zn | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.005 | 一 |
|  |  | As | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.002 | — |
|  |  | Cd | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0008 | 0.002 | — |
|  |  | Sn | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0025 | — |
|  |  | Sb | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | 一 |
|  |  | Pb | 0.0003 | 0.001 | 0.0015 | 0.0015 | 0.002 | 0.005 |
|  |  | Bi | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | — |
|  |  | Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | — | 一 | 一 |
|  |  | Mn | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 一 | 一 | 一 |
|  |  | Mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0. 002 | — | — |
| a Ni+Co的含量不直接检测，为100%减去“杂质总和”所得。 b 杂质总和为C、Si、P、S、Fe、Cu、Zn、As、Cd、Sn、Sb、Pb、Bi、Al、Mn、Mg杂质元素实测值之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  外观质量

5.2.1 产品表面及夹层应洁净，无污泥、油污、电解液等。

注：Ni9950、Ni9920牌号可为不定形电解镍产品。

5.2.2  Ni9999、Ni9997、Ni9996、Ni9990牌号电解镍应符合以下规定。

5.2.2.1 产品平均厚度不应小于3mm。

5.2.2.2 产品边缘不应有树枝状结粒及密集气孔（允许修整）。

5.2.2.3 产品表面不应有直径大于3mm的密集气孔，直径3mm密集气孔区总面积不得超过镍板单面面积的15%。

5.2.2.4 产品表面高度大于3mm的密集结粒区总面积不应超过镍板单面积15%。

注：25 mm×25 mm镍板面积上有9个以上气孔或结粒称为密集气孔区或密集结粒区。

5.3  其他要求

需方如对产品化学成分、物理规格有特殊要求，可由供需双方协商确定并在订货单中注明。

6  试验方法

6.1 产品化学成分的测定按照GB/T 8647的规定进行。

6.2 产品的外观质量由目视检查。

7  检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  产品由供方或第三方检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量的异议，应在收到产品之日起15天内向供方提出；其他异议，应在收到产品之日起30天内向供方提出。如需仲裁，应由供方在需方共同取样或协商确定。

7.2 组批

产品应成批提交验收，每批产品应由同一循环系统、同一生产周期生产的同一牌号产品组成。每批重量应不大于200t。

- 7.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分和外观质量的检验。

- 7.4  取样与制样

7.4.1 化学成分逐批检验，表面质量逐块检验。

- 7.4.2 化学成分试验样品的取样按GB/T 26022的规定进行。

- 7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按 GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2  产品化学成分不符合本文件的规定及订货单要求时，判该批产品不合格。

7.5.3  产品的外观质量不符合本文件的规定及订货单要求时，判该块产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1  标志

8.1.1  产品标志

每块大板产品表面中间部位宜压有产品商标。

8.1.2  包装标志

每件产品外包装应注明：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品批号；

- d）产品规格尺寸；

- e）净重；

f）生产日期；

g）供方名称。

8.2  包装、运输、贮存

8.2.1 大板镍应用钢带捆扎结实、牢固并包装成适合装卸重量的捆。

8.2.2 剪切产品以铁桶或木桶包装。

8.2.3 产品运输过程中，应防止碰撞、坠落、雨淋、表面接触各种试剂，保证包装完整。

8.2.4 产品应贮存于洁净、干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不应与酸、碱、油类和化学品共同贮存。

8.3  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a） 产品质量保证书：

•  产品的主要性能及技术参数；

•  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

•  对产品质量所负的责任；

•  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

b） 产品合格证：

•  检验项目及其结果或检验结论；

•  批号；

•  检验日期；

•  检验员签名或盖章；

c） 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

d） 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

e） 其他。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品规格；

d）重量（或件数）；

e）本文件编号；

f）化学成分、物理规格等特殊要求；

g）其他。