ICS 77.160

H 71

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

代替YS/T 798-2012

镍钴锰酸锂

Lithium nickel cobalt manganes oxide

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件对YS/T 798-2012《镍钴锰酸锂》进行修订，与YS/T 798-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 删除了规范性引用文件GB/T 24533，该引用标准适用于锂离子电池用负极材料；

- 增加了规范性引用文本YS/T 1006.1《镍钴锰酸锂化学分析方法  第1部分：镍钴锰总量的测定  EDTA滴定法》和YS/T 1006.2《镍钴锰酸锂化学分析方法  第2部分：锂、镍、钴、锰、钠、镁、铝、钾、铜、钙、铁、锌和硅的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》，用于化学成分分析参照试验方法；

- 增加了规范性引用文件GB/T 41704-2022《锂离子电池正极材料检测方法 磁性异物含量和残余碱含量的测定》，用于磁性异物含量和残余碱含量测试参照试验方法；

- 增加了产品分类，以镍含量区分为低镍型、中镍型、高镍型；以形貌区分为团聚型、单晶型、掺混型；以性能和用途区分为常规型、功率型；

- 增加了化学成分Ni、Co、Mn含量的限制和要求，不再以合量表示；；

- 删除了化学成分杂质Mg元素含量指标，Mg可能作为改性元素引入，可以免除该项杂质元素的监测；

- 删除了化学成分杂质Si元素含量指标，Si可能作为改性元素引入，可以免除该项杂质元素的监测；

- 删除了化学成分杂质Cl元素含量指标，目前前驱体都是硫酸盐做的，没有采用到氯化盐，氯离子的引入很少，可以免除该项杂质元素的监测；

- 增加了磁性异物含量指标，监控生产过程中铁、铬、镍、锌杂质引入，防止产品自放电发生；

- 增加了残余碱含量指标要求，规定产品的碳酸锂、氢氧化锂含量上限；

- 删除了平台容量比率指标要求；

- 增加了高温电化学性能指标要求；

- 根据产品分类，把振实密度、粒度分布、首次放电比容量、循环寿命指标区分开来规定。测试电压范围修改为目前主流评价的充放电电压为3.0-4.3V。另外，为了提高适用性，对充放电倍率由0.5mA/cm2修订为0.1C。

- 为了提高工作效率减少测试成本，对周期检验取样数量进行了修订，减少取样数量，这也是目前主流质量检验常采用的方法。

- 对标志和质量保证书把出厂日期，修改为生产日期，一般质保期按生产日期来衡量更科学。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：北京当升材料科技股份有限公司、济宁无界科技有限公司、巴斯夫杉杉电池材料有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、、合肥国轩高科动力能源有限公司江苏当升材料科技有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司、当升科技（常州）新材料有限公司、湖北万润新能源科技股份有限公司、天津巴莫科技有限责任公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司、江门科恒股份有限公司、当升科技(常州)新材料有限公司、中伟新材料股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司等。

本文件主要起草人：陈彦彬、刘亚飞、任荃、王玉娇、李俊峰、陈琦莹、魏蕾、戴海桃、刘玮、闫雯、黄小燕、宾霜霜、张楠、魏琼、张勤才、田桂英、史镇洪、郭静静、李翔等。

本文件于2012年首次发布，本次为第一次修订。

镍钴锰酸锂

- 范围

本文件规定了镍钴锰酸锂的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于锂离子电池用正极材料镍钴锰酸锂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5162 金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5211.6 颜料和体制颜料通用试验方法 第6部分：水悬浮液pH值的测定

GB/T 5314 粉末冶金用粉末 取样方法

CB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)

GB/T 19077 粒度分布 激光衍射法

GB/T 19587 气体吸附BET法测试固态物质比表面积

GB/T 20252 -2014 钴酸锂

GB/T 23365 钴酸锂电化学性能测试 首次放电比容量及首次充放电效率测试方法

GB/T 23366 钴酸锂电化学性能测试 放电平台容量比率及循环寿命测试方法

GB/T 30904 无机化工产品 晶型结构分析 X射线衍射法

GB/T 41704-2022 锂离子电池正极材料检测方法 磁性异物含量和残余碱含量的测定

GB/T 43092-2023 锂离子电池正极材料电化学性能测试 高温性能测试方法

YS/T 1006.1  镍钴锰酸锂化学分析方法  第1部分：镍钴锰总量的测定  EDTA滴定法

YS/T 1006.2  镍钴锰酸锂化学分析方法  第2部分：锂、镍、钴、锰、钠、镁、铝、钾、铜、钙、铁、锌和硅的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

T/CNIA 0043-2020 NCM523型镍钴锰酸锂

JCPDS（09-0063）镍酸锂X射线粉末衍射标准图谱

- 术语和定义

GB/T 20252-2014中界定的术语和定义适用于本文件。

T/CNIA 0043-2020中界定的术语和定义适用于本文件。

- 产品分类

产品的分类如表1所示。

表 1

|  | 镍钴锰酸锂产品分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照镍含量划分 | 低镍型（30≤Ni mol%<50） |  |  | 中镍型（50≤Ni mol%< 79） |  |  |  | 高镍型（79≤Ni mol%<100） |  |  |  |
| 按照性能和用途划分 | 常规型 | 功率型 | 能量型 | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 能量型Ⅱ | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 能量型Ⅱ |

常规型：一般为D50在8-14μm团聚颗粒的镍钴锰酸锂产品

功率型：一般为D50在3-8μm团聚颗粒的镍钴锰酸锂产品

能量型Ⅰ：一般为D50在3-8μm的单晶高电压镍钴锰酸锂产品

能量型Ⅱ：一般为D50在3-8μm团聚/单晶颗粒和D50在8-14μm团聚颗粒掺混的镍钴锰酸锂产品

- 技术要求

  - 化学成分

- 产品的化学成分需符合表2的规定。

- 表2

| 化学成分 |  | 分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低镍型 | 中镍型 | 高镍型 |
| 主元素含量，质量分数/% | Li | 7.0-7.8 | 7.0-7.8 | 7.0-7.8 |
|  | Ni | 19.0-29.5 | 29.5-47.5 | 47.5-60.0 |
|  | Co | 12.0-25.0 | 6.0-14.0 | 0.1-10.0 |
|  | Mn | 11.0-23.0 | 4.5-20.0 | 0.1-10.0 |
| 掺杂元素含量，质量分数/% | 掺杂元素 M1 | 0.05-1.5 |  |  |
| 杂质元素含量，质量分数/% | Na | ≤0.3 |  |  |
|  | Ca | ≤0.3 |  |  |
|  | Fe | ≤0.1 |  |  |
|  | Cu | ≤0.1 |  |  |
|  | Zn | ≤0.1 |  |  |
|  | S | ≤15 |  |  |
| 1 掺杂元素M包括锆、镁、硅、氟、钛、硼、铝中的一种或几种，掺杂元素含量总和应不大于1.5%。 |  |  |  |  |

  - 水分含量

- 产品的水分含量应不大于0.04%。

  - 磁性异物

- 产品的磁性异物含量应不大于0.000 005%。

  - 残余碱含量

- 产品中残余碱含量需符合表3的规定。

表 3

| 镍钴锰酸锂种类 | 低镍型 | 中镍型 | 高镍型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳酸锂，质量分数/wt% | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.35 |
| 氢氧化锂，质量分数/wt% | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.40 |
| 残余碱，质量分数/wt% | ≤0.54 | ≤0.74 | ≤0.93 |

  - pH值

产品的pH值需符合表4的规定。

表 4

| 镍钴锰酸锂种类 | 低镍型 | 中镍型 | 高镍型 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≤11.7 | ≤12.0 | ≤12.5 |

  - 外观质量

产品的外观应为黑色粉末，颜色均一，无结块，无夹杂物。

  - 微观形貌

扫描电镜下任一视场中，常规型、功率型产品的微观形貌为若干个一次颗粒团聚成的球形或类球形的二次颗粒；能量型Ⅰ产品的微观形貌为单一的球形颗粒或类球形颗粒；能量型Ⅱ产品的微观形貌为大小颗粒不一的一次颗粒或二次颗粒掺混而成。

  - 晶体结构

产品的晶体结构应符合 JCPDS标准（09-0063）。

  - 粒度分布

产品的粒度分布需符合表5的规定。

表 5

| 镍钴锰酸锂种类 | 低镍型 |  |  | 中镍型 |  |  |  | 高镍型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 能量型Ⅱ | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 能量型Ⅱ |
| Dmin/μm | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 |
| D50/μm | 8.0-14.0 | 3.0-8.0 | 3.0-8.0 | 8.0-14.0 | 3.0-8.0 | 3.0-8.0 | 8.0-11.0 | 8.0-14.0 | 3.0-8.0 | 3.0-8.0 | 10.0-18.0 |
| Dmax/μm | ≤30 | ≤15 | ≤15 | ≤30 | ≤15 | ≤15 | ≤30 | ≤30 | ≤15 | ≤15 | ≤30 |

  - 振实密度

产品的振实密度需符合表6的规定。

表 6

| 镍钴锰酸锂种类 | 低镍型 |  |  | 中镍型 |  |  |  | 高镍型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常规型 | 功率型 | 能量型 | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 能量型Ⅱ | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 能量型Ⅱ |
| 振实密度 /(g/cm3) | ≥2.0 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥2.0 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥2.2 | ≥2.0 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥2.2 |

  - 比表面积

产品的比表面积需符合表7的规定。

表 7

| 镍钴锰酸锂种类 | 低镍型 | 中镍型 | 高镍型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比表面积/ (m2/g) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.1 |

  - 首次放电比容量

产品的首次放电比容量应符合表8的规定。

表 8

| 镍钴锰酸锂种类 | 低镍型 |  |  | 中镍型 |  |  |  | 高镍型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常规型 | 功率型 | 能量型 | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 能量型Ⅱ | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 能量型Ⅱ |
| 首次放电比容量/ (mAh/g) | ≥155 | ≥159 | ≥155 | ≥168 | ≥172 | ≥190 | ≥160 | ≥200 | ≥202 | ≥210 | ≥195 |

  - 首次充放电效率

产品的首次充放电效率应不小于85%。

  - 循环寿命

产品的循环寿命需符合表9的规定。

- 表9

| 镍钴锰酸锂种类 | 低镍型 |  |  | 中镍型 |  |  |  | 高镍型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常规型 | 功率型 | 能量型 | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 能量型Ⅱ | 常规型 | 功率型 | 能量型Ⅰ | 能量型Ⅱ |
| 常温循环寿命/ 次 | ≥2000 | ≥1000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥2000 | ≥1000 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 |
| 高温循环寿命/ 次 | ≥1000 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥700 | ≥500 | ≥500 | ≥700 |

- 试验方法

  - 化学成分

- 产品化学成分的测定按供需双方协商认可的方法进行。

  - 水分含量

- 产品的水分测定按GB/T 6283的规定进行。

  - 磁性异物

产品磁性异物含量的测定按GB/T 41704-2022中4.1的规定进行，其中磁性异物的含量为铁、铬、锌的含量之和。

  - 残余碱含量

产品残余碱含量的测定按GB/T41704-2022的规定进行。

  - pH值

产品pH值的测定按GB/T 5211.6的规定进行。

  - 外观质量

产品的外观质量用目视观察。

  - 微观形貌

产品的微观形貌用扫描电子显微镜检测。

  - 晶体结构

产品的晶体结构用X射线粉末衍射仪检测。

  - 粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077的规定进行。

  - 振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

  - 比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 19587的规定进行。

  - 首次放电比容量

产品首次放电比容量的测定按GB/T 23365的规定进行电池制作，测试环境温度为25℃±1℃。推荐充放电制度如下：

- a）恒流充电电流：0.1C；

- b）充电限制电压：4.3V

- c）恒压充电终止电流：0.01C；

- d）静置10min；

- e）恒流放电电流：0.1C；

- f）放电终止电压：3.0V；

  - 首次充放电效率

产品首次放电比容量的测定按GB/T 23365的规定进行电池制作，测试环境温度为25℃±1℃。推荐充放电制度如下：

- a）恒流充电电流：0.1C；

- b）充电限制电压：4.3V

- c）恒压充电终止电流：0.01C；

- d）静置10min；

- e）恒流放电电流：0.1C；

- f）放电终止电压：3.0V；

  - 循环寿命

- 产品循环寿命的测定按GB/T 23366的规定进行电池制作并进行化成分容，常温循环寿命测试环境温度为25℃±1℃，高温循环寿命测试环境温度为45℃±1℃。推荐充放电制度如下：

- a）恒流充电电流：1C；

- b）充电限制电压：4.2V

- c）恒压充电终止电流：0.02C；

- d）恒流放电电流：1C；

- e）放电终止电压：2.8V；

循环至容量保持率为80%时的循环次数为产品的循环寿命。

- 检验规则

- 7.1  检查和验收

7.1.1  产品应由供方进行检验。保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写随行文件。

7.1.2  需方应对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起两个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

- 7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产周期生产的同一牌号和同一类型的产品组成，每批重量不超过5 t。需方有特殊要求时，可供需双方协商确定。

- 7.3  检验项目及取样

- 7.3.1  检验分类

检验分为逐批检验、周期检验。

- 7.3.2  逐批检验

每批产品进行逐批检验。

- 7.3.3  周期检验

周期检验在正常生产情况下，在确定的周期内应进行1次，周期检验宜为每月一次，需方有特殊要求时，可双方协商确定。当原材料或生产工艺发生重大变化时或长期停产后恢复生产时应进行周期检验。

- 7.3.4  逐批检验和周期检验项目及取样数量

逐批检验和周期检验项目及取样数量见表10。

表10  检验项目及取样

| 检验项目 |  | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 产品的取样按GB/T 5314的规定进行。每批取样总量不应少于4 kg | 每批1份 | 5.1 | 6.1 | 逐批检验 |
| 水分含量 |  | 每批1份 | 5.2 | 6.2 | 逐批检验 |
| 磁性异物 |  | 每批1份 | 5.3 | 6.3 | 逐批检验 |
| 残余碱含量 |  | 每批1份 | 5.4 | 6.4 | 逐批检验 |
| pH值 |  | 每批1份 | 5.5 | 6.5 | 逐批检验 |
| 外观质量 |  | 逐桶（袋） | 5.6 | 6.6 | 逐批检验 |
| 微观形貌 |  | 每批1份 | 5.7 | 6.7 | 周期检验 |
| 晶体结构 |  | 每批1份 | 5.8 | 6.8 | 周期检验 |
| 粒度分布 |  | 每批1份 | 5.9 | 6.9 | 逐批检验 |
| 振实密度 |  | 每批1份 | 5.10 | 6.10 | 逐批检验 |
| 比表面积 |  | 每批1份 | 5.11 | 6.11 | 逐批检验 |
| 首次放电比容量 |  | 每批1份 | 5.12 | 6.12 | 周期检验 |
| 首次充放电效率 |  | 每批1份 | 5.13 | 6.13 | 周期检验 |
| 循环寿命 |  | 每批1份 | 5.14 | 6.14 | 周期检验 |

- 7.4  检验结果判定

- 7.4.1  产品的化学成分、水分、残余碱含量、磁性异物、晶体结构、振实密度、粒度分布、比表面积和pH值的检验中有一项不合格，判该批不合格。

- 7.4.2  外观质量检验不合格，判该桶（袋）产品不合格。

- 7.4.3 按GB/T 23365规定的方法制成8支试验电池，任取其中4支电池做首次放电比容量和首次充放电效率的检验，若有3支性能都达不到本标准要求，判该批产品不合格；但允许另外4支电池做重复试验，若有3支性能都达到本标准要求，判该批产品合格。

- 7.4.4  按GB/T 23366规定的方法制成8支试验电池，任取其中4支电池做循环寿命的检验，若有3支性能都达不到本标准要求，判该批产品不合格；但允许另外4支电池做重复试验，若有3支性能都达到本标准要求，判该批产品合格。

- 8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

- 8.1  标志

产品外包装应有商标以及标签，其上标明:

a）供方名称和地址；

b）产品名称；

c）种类

d）批号

e）净重；

f）防潮字样或标志；

g）本文件编号；

h）生产日期。

- 8.2  包装

产品用铝塑袋包装，抽真空热塑密封后装入外包装桶/袋中。也可按需方要求，协商确定包装方式。

- 8.3  运输和贮存

产品可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品应放于无腐蚀的环境中，避免受潮。产品自生产之日起，保质期为一年。

- 8.4  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或生产日期外，还应包括：

a） 产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制备工艺及原材料的特点）；

b）产品合格证

· 检验项目及结果或检验结论；

· 批号；

· 生产日期；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章；

· 包装、贮存要求；

c） 其他

- 9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单内容应包括以下内容:

a）产品名称；

b）种类；

c）批号；

d）数量；

e）化学成分及物理性能的特殊要求；

f）本文件编号；

g）其他。