ICS 77.160

团体标准

T/CNIA XXXXX—XXXX

钠离子电池用正极材料硫酸亚铁钠

Sodium ferrous sulfate as a cathode material for Sodium ion battery

（预审稿)

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

发布

CCS H 01

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

钠离子电池用正极材料硫酸亚铁钠

- 范围

本文件规定了钠离子电池用正极材料硫酸亚铁钠的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存内容。

本文件适用于钠离子电池用正极材料硫酸亚铁钠。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序

GB/T 5162  金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末的取用方法

GB/T 6283  化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法（通用方法）

GB/T 9724  化学试剂pH值测定通则

GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 20123  钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GT/T 20252  钴酸锂

GB/T 24533  锂离子电池石墨类负极材料

GB/T 30902  无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）

GB/T 41704  锂离子电池正极材料检测方法 磁性异物含量和残余碱含量的测定

- 术语和定义

GB/T 20252-2014中界定的术语和定义适用于本文件。

- 技术要求

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  化学成分                    %（质量分数）

| 主元素含量 | Na | 13.50±3.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Fe | 21.50±4.0 |
|  | S | 17.00±7.0 |
|  | C | 3.00±2.0 |
| 杂质元素含量 | Ca | ≤0.005 |
|  | Cu | ≤0.005 |
|  | Zn | ≤0.005 |
|  | Ni | ≤0.005 |
|  | K | ≤0.001 |
|  | Cr | ≤0.005 |
|  | Mg | ≤0.005 |
|  | Mn | ≤0.005 |

  - pH值

产品的pH值应在2～7。

  - 磁性异物含量

产品的磁性异物含量应不大于0.0005%。

  - 残余钠含量

产品的残余钠含量应不大于0.1%。

  - 压实密度

产品的压实密度应不小于1.5 g/cm3。

  - 粒度分布

产品的粒度分布特征值D99应不小于30 μm。

  - 比表面积

产品的比表面积应不大于20 m2/g。

  - 水分含量

产品的水分含量应不大于0.2%。

  - 振实密度

产品的振实密度应不小于0.5 g/cm3。

  - 外观质量

产品的外观应为灰黑色粉末，颜色均一，无硬结块。

  - 电化学性能

    - 首次放电比容量

产品的首次放电比容量应不小于85 mAh/g。

    - 首次充放电效率

产品的首次充放电效率应不小于90%。

- 试验方法

  - 化学成分

产品化学成分的测定按GB/T 30902-2014的规定进行。其中C元素含量的测定按GB/T 20123的规定进行。

  - pH值

产品pH值的测定按GB/T 9724的规定进行。

  - 磁性异物含量

产品磁性异物含量的测定按GB/T 41704的规定进行。

  - 残余钠含量

产品残余钠含量的测定按GB/T 41704的规定（溶剂使用乙醇）进行。

  - 压实密度

产品压实的测定按GB/T 24533附录L的规定进行。

  - 粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077的规定进行。

  - 比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 19587的规定进行。

  - 水分含量

产品水分含量的测定按GB∕T 6283的规定进行。

  - 振实密度

产品振实的测定按GB/T 5162的规定进行。

  - 外观质量

产品的外观用目视检查。

  - 电化学性能

产品电化学性能的测定按照附录A的规定进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

产品应由供方进行检验。保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批重量不超过12000 kg。需方有特殊要求时，双方可协商确定。

  - 检验项目

    - 检验分类

本标准规定的产品检验分为出厂检验和型式检验，检验分类和检验项目应符合表3的规定。

表3  检验分类和检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| pH值 | √ | √ |
| 磁性异物含量 | √ | √ |
| 残余钠含量 | √ | √ |
| 压实密度 | √ | √ |
| 粒度分布 | √ | √ |
| 比表面积 | √ | √ |
| 水分含量 | √ | √ |
| 振实密度 | √ | √ |
| 外观质量 | √ | √ |
| 首次放电比容量 |  | √ |
| 首次充放电效率 |  | √ |

    - 出厂检验

每批产品进行出厂检验。出厂检验项目中有一项不合格，允许加倍抽取样品复检；若仍不合格，则判产品不合格。

    - 型式检验

本标准规定的所有项目为型式检验。

有下列情况之一时，应进行型式检验。

- 产品长期停产后恢复生产时；

- 在正常生产情况下，每一个月应进行一次；

- 检验结果与上次检验结果有较大误差时；

- 当原材料、设备或生产工艺发生重大变化时；

- 国家质量监督检验部门提出型式检验要求时。

  - 取样方法

产品的取样方法按GB/T 5314的规定进行。每批取样总量不得少于5 kg。

  - 检验规则

    - 检验取样方式

抽检。

    - 检验计划

GB/T 2828。

    - 抽样方式及允收水准

理化指标：每批 A类AQL=0 AC=0 RE=1 零缺陷。

产品外观、标识：全数检验 A类AQL=0 AC=0 RE=1 零缺陷。

产品包装：全数检验 A类AQL=0 AC=0 RE=1 零缺陷。

产品重量：每批1包 A类AQL=0 AC=0 RE=1 零缺陷。

产品防护：全数检验 A类AQL=0 AC=0 RE=1 零缺陷。

    - 检验严重程度

正常检验。

    - 抽样批量

每个批号作为一个检验批次。

    - 检验方法要求

6.5.6.1 外观、包装：目视 自然光或日光灯下，距离样品30 cm。

6.5.6.2 重量：用电子秤、地磅测量。

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

  - 标志

本产品标示应清晰，准确，完整。铝塑吨袋表面应粘贴有合格证、ROHS章及标签，标签上标明：

- 公司商标及名称；

- 产品名称；

- 生产批号；

- 净重；

- 检验日期；

- 质量监督部门的检印。

  - 包装

内包装用铝塑吨袋真空包装，热塑密封后装入塑料卡板上。经检验合格的产品按净重430 kg为一包装单位（也可按合同约定包装单位）。保持产品及包装物清洁，包装袋无破损，脏污且内无异物，包装整齐有序，不得歪斜，倾倒。

  - 运输、贮存

产品运输、贮存时，应防止碰撞、受潮和活性化学物质的腐蚀。产品应储存在通风、干燥、阴凉的地方，应防潮、防雨淋。产品自生产之日起，在所要求包装条件下，保质期为2年。

  - 随行文件

每批产品应附有出厂检验报告，其上标明：

- 供方名称、地址、电话；

- 产品名称和型号；

- 产品批号；

- 净重和件数；

- 本标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）；

- 各项分析检验结果和质量检验部门印记。

- 订货单内容

订购本文件所列材料的订货单内应包括以下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 技术指标；

- 重量或包数；

- 本文件编号；

- 其他。

附  录  A

（规范性）

硫酸亚铁钠电化学性能测试方法

  - 试剂和原料

    - 电解液：1mol/L 高氯酸钠（NaClO4）/(碳酸乙烯酯（EC）+碳酸二乙酯（DEC）)(体积比1:1)+5%氟代碳酸乙烯酯（FEC）(体积)，高氯酸钠、EC、DEC、FEC均为电池级。

    - N－甲基吡咯烷酮（NMP）：电池级。

    - 聚偏二氟乙烯（PVDF）。

    - Super P。

    - 厚度为10 μm～25 μm的铝箔。

    - 厚度为0.10 mm～0.50 mm的金属钠片。

    - 隔膜：玻璃纤维、聚乙烯、聚丙烯或同等性能隔膜。

  - 正极片的制备

在正极材料中硫酸亚铁钠的质量分数为65％～75％，用Super P作为导电剂，其质量分数15％～25％，聚偏二氟乙烯（PVDF）为粘合剂，其质量分数为5％～15％，前述原料质量称量精确到0.0001 g。正极片采用铝箔做集流体。将硫酸亚铁钠、Super P、PVDF和NMP搅拌调浆，将浆料均匀涂覆在铝箔上，100 ℃烘箱干燥，切成直径10 mm～20 mm、厚度为0.08 mm～0.12 mm的电极片，电极片称重，质量精确到0.0001 g。严格控制混料和涂覆的工艺过程，被测极片面积、厚度要保持一致，避免这些因素影响测试结果。

  - 电池的组装

在水和氧气含量均≤0.0005％的惰性气体手套箱中，以金属钠片作为负极材料，电解液（A.1.1）,隔膜（A.1.7），将它们装配成试验电池，电池密封后，用电化学性能测试仪测试。

  - 电池的测试

    - 首次放电比容量及首次充放电效率

将制作的试验电池在25 ℃条件下，在钠离子电池电化学性能测试仪上进行0.1C倍率电流充电-放电循环，电压范围为2.0 V～4.5 V。记录首次放电容量，首次充电容量。

  - 结果计算与数据处理

    - 首次放电比容量

硫酸亚铁钠钠的首次放电比容量按式（A.1）计算：

式中：

——以0.1C倍率电流充放电时首次放电比容量，单位为毫安时每克（mAh/g）；

——以0.1C倍率电流充放电时首次放电容量，单位为毫安时（mAh）；

——电池中活性物质试样的质量，单位为克（g）。

    - 首次充放电效率

硫酸亚铁钠的首次充放电效率按式（A.2）计算：

式中：

——首次充放电效率，（％）；

——以0.1C倍率电流充放电时首次放电容量，单位为毫安时（mAh）；

——以0.1C倍率电流充放电时首次充电容量，单位为毫安时（mAh）；

_________________________________