y

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 556.15—202X

锑精矿化学分析方法

第15部分：锡含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of antimony concentrates —

Part 15: Determination of stannum content —

Inductively  coupled  plasma  atomic  emission spectrometry

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

CCS H 13

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件是YS/T 556《锑精矿化学分析方法》的第15部分。YS/T 556已经发布了以下部分：

- ——第1部分:锑量的测定 硫酸铈滴定法；

- ——第 2 部分:砷量的测定 溴酸钾滴定法；

- ——第 3 部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第 4 部分:湿存水量的测定 重量法；

- ——第 5 部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第 6 部分:硒量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法；

- ——第 7 部分:汞量的测定 原子荧光光谱法；

- ——第 8 部分:硫量的测定 燃烧中和法；

- ——第 9 部分:金量的测定 火试金法；

- ——第 10 部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第 11 部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第 12 部分:铋量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第 13 部分:镍量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第 14 部分:银量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第 15 部分:锡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

- ——第 16 部分:铅、锌、铜、镉、镍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、湖南辰州矿业有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所、湖南有色金属研究院有限责任公司、广西国华计量检测有限公

司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、北矿检测技术股份有限公司、紫金铜业有限公司、江西铜信检验检测有限公司、防城港东途矿产检测有限公司。

本文件主要起草人：谭文军、张小辉、杨丽红、李明月、宋应球、漆欢、杨炳红、叶芳芳、唐宇轩、张雪莲、侯丹、陆雪梅、蒙英宁、陈诗韵、王朝霞、蒋佳洁、黄葡英、逯孟丽、江美华、戴秋香、陈 尧、何物强、蒙晶棉、黄艳词。

- 引    言

锑是重要的国家战略资源金属，在工业中有着广泛的用途。锑精矿是含锑矿石经浮选或其它方法选矿得到的精矿产品，用于锑产品的冶炼加工。锑精矿中的锡等杂质在冶炼过程中会部分进入锑产品中，必须进行测定和控制。因此，建立锡含量测定的行业标准方法，满足行业对锑精矿的生产、贸易以及资源综合利用需求和第三方实验室检测的需要，具有重要意义。

YS/T 556《锑精矿化学分析方法》已发布了以下部分：

——第1部分:锑量的测定 硫酸铈滴定法；

——第 2 部分:砷量的测定 溴酸钾滴定法；

——第 3 部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 4 部分:湿存水量的测定 重量法；

——第 5 部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法;；

——第 6 部分:硒量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第 7 部分:汞量的测定 原子荧光光谱法；

——第 8 部分:硫量的测定 燃烧中和法；

——第 9 部分:金量的测定 火试金法；

——第 10 部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 11 部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 12 部分:铋量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 13 部分:镍量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 14 部分:银量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第 15 部分:锡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 16 部分: 铅、锌、铜、镉、镍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件的制定是基于供需双方的需求，完善锑精矿中锡含量的分析方法。有利于把控锑精矿产品质量、有效指导锑冶炼生产及减少贸易双方因检测误差造成的商业纠纷，具有重要的经济效益和社会效益。

锑精矿化学分析方法

第15部分：锡含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本文件描述了锑精矿中锡含量的测定方法。

本文件适用于锑精矿中锡含量的测定。测定范围: 0.020 %～2.00 %。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用过氧化钠熔融分解，沸水浸出，酒石酸抑制基体锑的水解，在盐酸介质中，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定锡的发射强度，按照工作曲线法计算锡的质量分数。

5  试剂或材料

除非另有说明，在分析过程中仅使用确认为分析纯的试剂。

5.1 水，符合GB/T 6682 ，三级及以上纯度。

5.2 过氧化钠

5.3盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.4 酒石酸溶液（200 g/L）。

5.5 盐酸（1+1）。

5.6 锡标准贮存溶液：称取 1.0000 g 纯锡（wSn≥99.99%），置于 500 mL 锥形瓶中，加入 200 mL 盐酸（5.3），于沸水浴上溶解至完全，取下冷却，转移至 1000 mL 容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 1000 µg 锡。

5.7 锡标准溶液：移取10.00 mL锡标准贮存溶液（5.6）于100 mL容量瓶中，加入15 mL盐酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含100 µg锡。

5.8 试剂空白储备溶液

称取 4 g过氧化钠（5.2）置于 30 mL刚玉坩埚中，将坩埚置于700 ℃高温炉中熔融15 min，取出冷却。用水冲洗坩埚底部，将坩埚置于预先盛有约 40 mL 沸水、8 mL 酒石酸（5.4）、20 mL 盐酸（5.5）的250 mL烧杯中，浸出完成后，用热水洗净坩埚，冷却至室温，用盐酸（5.3）中和至溶液刚好透明。移入 200 mL 容量瓶中，加入 20 mL 盐酸（5.3），以水稀释至刻度，混匀。

5.9 氩气（质量分数 ≥99.99%）。

6  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，发射强度的相对标准偏差应不超过 2.5%。

——推荐的分析谱线为 189.925  nm。

7  样品

7.1样品粒度应小于 0.100  mm。

7.2  样品应在 100 ℃~105 ℃ 烘干 1 h，置于干燥器中冷却至室温。

8  试验步骤

8.1试料

按表1称取样品（7），精确至 0.0001 g。

表1 样品称取量

| 锡含量（质量分数） % | 试样质量 g |
| --- | --- |
| 0.020～0.50 | 0.30 |
| ＞0.50～2.00 | 0.10 |

8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料做空白试验。

8.4 测定

8.4.1 将试料（8.1）置于 30 mL 刚玉坩埚中，于 450 ℃ 高温炉中灼烧 30 min（称样 0.10 g 时可以不灼烧），冷却至室温，加入 1.0 g 过氧化钠（5.2），用圆头小玻璃棒搅匀，毛刷轻刷粘于玻璃棒上的试料，覆盖 1.0  g 过氧化钠（5.2），将坩埚置于 700 ℃ 高温炉中熔融 15 min，取出冷却。

8.4.2将坩埚置于预先盛有约 40 mL 沸水、4 mL 酒石酸（5.4）、10 mL 盐酸（5.5）的 250 mL 烧杯中，浸出完成后，用热水洗净坩埚，冷却至室温，用盐酸（5.3）中和至溶液刚好透明。移入100 mL容量瓶中，加入 10  mL 盐酸（5.5），以水稀释至刻度，混匀、干过滤。

8.4.3 移取 10 mL 滤液（8.4.2）于 50 mL 容量瓶中，加入 10 mL 盐酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀，待测。

8.4.4 在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的仪器条件下，与标准溶液系列同时测定锡发射强度，由工作曲线计算出锡的质量浓度。

8.5 工作曲线的绘制

8.5.1分别移取 20 mL 试剂空白储备溶液（5.8）至 6 个 100 mL 容量瓶中，移入 0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL 锡标准溶液（5.7），加入 10 mL 盐酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的仪器条件下，测定系列标准溶液发射强度，以锡的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

锡含量以锡的质量分数wSn计，按公式（1）计算：

...............................................（1）

式中：

-----试料溶液中锡的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0-----空白试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

-----试液总体积，单位为毫升（mL）；

-----试液分取后的定容体积，单位为毫升（mL）；

m-----试料质量，单位为克（g）；

V2-----分取试液体积，单位为毫升（mL）。

计算结果 ＜0.10% 时，结果保留两位有效数字；计算结果 ≥0.10% 时，结果保留到小数点后两位。

- 10  精密度

- 10.1 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表 2 给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过 5%，重复性限（r）按表 2 数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录 A。

表 2 重复性限（r）

| wSn/% | 0.026 | 0.13 | 0.61 | 1.13 | 2.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.003 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |

- 10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表 3 给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表 3 数据采用线性内插法或外延法求得。

表 3 再现性限（R）

| wSn/% | 0.026 | 0.13 | 0.61 | 1.13 | 2.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.003 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.16 |

- 11  试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附  录  A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是由 12 家实验室对 5 个不同水平的样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定 11 次或 7 次。测定的原始数据见表  A.1。

表 A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | wAs/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 0.026 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.026 |
|  | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  | 3 | 0.57* | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.61 |
|  | 4 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | 1.13 | 1.11 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.10 | 1.14 | 1.11 |
|  | 5 | 2.16 | 2.29 | 2.18 | 2.34* | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.25 |
| 2 | 1 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
|  | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
|  | 3 | 0.64 | 0.60 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
|  | 4 | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.10 | 1.15 | 1.08 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.14 |
|  | 5 | 2.38 | 2.32 | 2.29 | 2.24 | 2.30 | 2.31 | 2.20 | 2.26 | 2.27 | 2.30 | 2.25 |
| 3 | 1 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
|  | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
|  | 3 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.62 |
|  | 4 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
|  | 5 | 2.20 | 2.22 | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | 2.25 | 2.19 |
| 4 | 1 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.024 |
|  | 2 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  | 3 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.61 |
|  | 4 | 1.11 | 1.17 | 1.22 | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | 1.14 |
|  | 5 | 2.11 | 2.22 | 2.35 | 2.35 | 2.22 | 2.19 | 2.16 | 2.25 | 2.30 | 2.14 | 2.21 |
| 5 | 1 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.026 |
|  | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
|  | 3 | 0.58 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.62 |
|  | 4 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.15 | 1.13 |
|  | 5 | 2.26 | 2.23 | 2.18 | 2.22 | 2.25 | 2.30 | 2.18 | 2.22 | 2.16 | 2.19 | 2.27 |
| 6 | 1 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.028 |
|  | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  | 3 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.66** |
|  | 4 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.14 | 1.10 | 1.14 |
|  | 5 | 2.21 | 2.14 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.12 | 2.20 | 2.18 | 2.27 |
| 7 | 1 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027 |
|  | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  | 3 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
|  | 4 | 1.01** | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.06 |
|  | 5 | 2.21 | 2.31* | 2.22 | 2.15 | 2.20 | 2.21 | 2.25 | 2.18 | 2.23 | 2.17 | 2.20 |
| 8 | 1 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 |
|  | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  | 3 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 |
|  | 4 | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 |
|  | 5 | 2.21 | 2.24 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.22 | 2.20 | 2.23 | 2.21 | 2.23 | 2.22 |
| 9 | 1 | 0.028 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.027 |
|  | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|  | 3 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
|  | 4 | 1.19 | 1.20 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.14 | 1.17 | 1.19 |
|  | 5 | 2.25 | 2.26 | 2.33 | 2.30 | 2.22 | 2.25 | 2.23 | 2.24 | 2.21 | 2.26 | 2.28 |
| 10 | 1 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.026 |
|  | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|  | 3 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.53* | 0.60 |
|  | 4 | 1.11 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.15 |
|  | 5 | 2.15 | 2.19 | 2.30 | 2.31 | 2.24 | 2.16 | 2.40 | 2.18 | 2.41 | 2.30 | 2.27 |
| 11 | 1 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | -- | -- | -- | -- |
|  | 2 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
|  | 3 | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
|  | 4 | 1.21 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 1.16 | 1.13 | 1.15 | -- | -- | -- | -- |
|  | 5 | 2.26 | 2.36 | 2.21 | 2.23 | 2.33 | 2.27 | 2.29 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 1 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 |
|  | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  | 3 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
|  | 4 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.13 |
|  | 5 | 2.21 | 2.22 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.27 | 2.24 | 2.29 | 2.25 | 2.23 | 2.17 |
| 注：表中数据的岐离值用上标“*”标注，离群值用上标“**”标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________