9

铲平

ICS 77.120.99

CCS H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 790—XXXX

代替YS/T 790—2012

铱      管

Iridium tubes

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS

- 前  言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件代替YS/T 790-2012《铱管》。与YS/T 790-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 修改了标准适用范围（见1，2012年版的1）；

- 修改了规范性引用文件（见2，2012年版的2）；

- 修改了产品的牌号、状态、规格（见3.1.1，2012年版的3.1.1）；

- 修改了尺寸及允许偏差的要求（见3.3.1，2012年版的3.3.1）；

- 修改了取样规则（见5.4，2012年版的3.4）；

- 修改了外观质量的要求（见3.4，2012年版的3.4）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本文件起草单位：西北有色金属研究院、英特派铂业股份有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司、西安瑞鑫科金属材料有限责任公司、昆明贵研新材料科技有限公司。

- 本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2012年首次发布为YS/T 790-2012；

- ——本次为首次修订。

铱管

1  范围

- 本文件规定了铱管的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、产品质量证明书及合同（或订货单）内容。

- 本文件适用于粉末冶金方法生产的用于耐火纤维行业、高温晶体生长领域的无缝铱管。

- 该铱管适用于提拉法生长单晶用籽晶铱杆，如氧化镓晶体、激光基质材料如钇铝石榴石(YAG)，核医学诊断用材料如硅酸钇镥闪烁（LYSO）晶体，压电、声光、光学器件用材料如钽酸锂（LT）晶体等人工晶体的制备。

2  规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1422    铱粉

- GB/T 1423    贵金属及其合金密度的测试方法

- GB/T 15077   贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

- GB/T 18035   贵金属及其合金牌号表示方法

- 3 术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4 分类和标记

- 4.1 产品分类

- 产品按成分分为T-Ir99.95和T-Ir99.99两个牌号。

- 4.2产品标记

- 产品标记按名称、牌号、状态、规格、标准编号的顺序表示，标记示例如下：

- 用SM-Ir99.95按本标准生产的无缝Ir管，冷加工态，规格外径φ10.0mm、壁厚0.6mm，长度100mm，标记为：

- 铱管  T-Ir99.95  Y  φ10.0×0.6×100  YS/T 790-XXXX

5  要求

5.1  牌号、状态、规格

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

- 表1

| 牌号 | 状态 | 规格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外径（φ） | 壁厚（b） | 长度(L) |
| T-Ir99.95 T-Ir99.99 | Y（冷加工态） | 5.50 | 0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 | 25～100 |
|  |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 6.50 |  |  |
|  |  | 7.00 |  | 25～200 |
|  |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 9.00 |  |  |
|  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 11.00 |  |  |
|  |  | 12.00 |  |  |
|  |  | 13.50 |  |  |

5.2  化学成分

- 铱管化学成分不做出厂分析，铱管化学成分以铱粉成分报出，所用铱粉化学成分应符合GB/T 1422标准要求。

5.3  尺寸及允许偏差

5.3.1  铱管外径、壁厚、长度及允许偏差见表2。

- 表2

- 单位为毫米

| 外径（φ） | 外径允许偏差 | 壁厚（b） | 壁厚允许偏差 | 长度(L) | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.50 | ±0.10 | 0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 | ±0.05 | 25～100 | +1.00 -1.00 |
| 6.00 |  |  |  |  |  |
| 6.50 |  |  |  |  |  |
| 7.00 | ±0.13 |  | ±0.10 | 25～200 | +2.00 -1.00 |
| 8.00 |  |  |  |  |  |
| 9.00 |  |  |  |  |  |
| 10.00 |  |  |  |  |  |
| 11.00 |  |  |  |  |  |
| 12.00 | ±0.15 |  |  |  |  |
| 13.50 |  |  |  |  |  |

5.3.2  铱管的弯曲度不大于5 mm/m。

5.3.3  管材的不圆度应不超出外径允许偏差。

5.4  表面质量

5.4.1  铱管的内外表面应洁净光滑、无毛刺、裂纹、针孔等缺陷。

5.4.2  铱管的外表面允许有不超过壁厚允许偏差的斑点、压痕、麻点及相应矫直痕迹。

5.5  密度

- 铱管的密度不小于21.50g/cm3。

6  试验方法

6.1  铱管原料的化学成分按GB/T 1422-2018附录A进行检测。

6.2  铱管的外径、壁厚、不圆度、长度按GB/T 15077-2008方法1进行测量。

6.3  弯曲度测量方法：将铱管凸起部分朝上，放在平台上用塞尺测量管凸起部分与平台间的最大距离h，用钢板尺测量凸起部分的最大长度L，h/L比值即为铱管的弯曲度。

6.4  铱管的表面质量在光线充足的地方，用目视或10倍放大镜进行检查。

6.5  铱管的密度按GB/T 1423进行测量。

7  检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  每批产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品，按本标准的规定进行验收，若检验结果与本标准的要求不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

7.2 组批

- 产品应成批提交验收，每批产品应由同一批投料、按相同的工艺加工的同规格的产品组成。

7.3  检验项目

- 每批产品进行尺寸及允许偏差、表面质量、密度检查。

7.4 取样规则

- 产品的取样规则应符合表3的规定。

- 表3

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 以原料铱粉成分报出 | 5.2 | 6.1 |
| 尺寸 | 逐根 | 5.3 | 6.2、6.3 |
| 表面质量 | 逐根 | 5.4 | 6.4 |
| 密度 | 每批任取一根，截取长度25mm左右 | 5.5 | 6.5 |

7.5  检验结果的判定

7.5.1  尺寸、表面质量检验不合格时，判单件不合格。

7.5.2  密度不合格时，允许取双倍样进行重复试验，如重复试验结果仍有一个结果不合格，判该批产品不合格。

8   标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  包装、标志

8.1.1  每根管材用清洁的软纸包裹，同一批号的管材扎成一捆，再用塑料薄膜裹紧后，装入木箱中，四周用塑料泡沫板塞紧。

8.1.2  每捆产品应附标签，注明：供方名称、产品名称、牌号、规格、数量、批号、状态。

8.1.3  包装箱中应附装箱单，其上注明：

a）供方名称；

b）产品名称、牌号；

c）规格、状态、数量；

d）包装日期。

8.2  运输、贮存

- 产品在运输贮存过程中应防止碰伤、压伤、擦伤。

8.3  随行文件

每批产品应附有产品随行文件，注明：

a）供方的名称；

b）产品名称、规格、状态；

c）产品批号、数量；

d）检验结果及质量检验部门的印记；

e）本标准编号；

f）包装日期。

9   订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括以下内容：

a）产品名称、规格、状态；

b）产品数量；

c）本标准编号；

d）其他。