ICS 77.160

CCS H 72

YS/T ×××-20××

碳氮化钛基硬质材料

Ti (C, N) based hard materials

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：成都美奢锐新材料有限公司、厦门钨业股份有限公司、深圳市注成科技股份有限公司、四川大学、崇义章源钨业股份有限公司、浙江德威硬质合金制造有限公司、赣州澳克泰工具技术有限公司、四川省新材料工业设计研究院股份有限公司。

本文件主要起草人：

碳氮化钛基硬质材料

- 范围

本文件规定了碳氮化钛基硬质材料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件、订货单内容。

本文件适用于粉末冶金工艺生产的碳氮化钛基硬质材料产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3488.4 硬质合金 显微组织的金相测定 第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定

GB/T 3849.1 硬质合金 洛氏硬度试验（A标尺）第1部分：试验方法

GB/T 3850 致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法

GB/T 3851-2015 硬质合金 横向断裂强度测定方法

GB/T 5242 硬质合金产品检验规则与试验方法

GB/T 5243 硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

GB/T 7997 硬质合金 维氏硬度试验方法

GB/T 20124 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法（常规方法）

GB/T 33819 硬质合金 巴氏韧性试验

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 产品分类

碳氮化钛基硬质材料产品按金相组织分为普通级和较高级；按切削加工用途分为P类和M类，P类表示连续切削，M类表示断续切削。不同分类的碳氮化钛基硬质材料产品作业条件见附录A.1。

- 技术要求

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

- 化学成分

| 产品分类 | 化学成分（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti（C，N） | 其它物质 | 粘结相 | N |
| P | 53～60 | 23～35 | 12～18 | 3～6 |
| M | 53～58 | 20～40 | 13～17 | 3～6 |
| 注：N含量的测定按GB/T 20124规定进行。Ti、W、Mo、Co、Ni等其余化学成分可采用荧光法、ICP、EDS等分析方法，由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

  - 密度

产品的密度应符合表2的规定。

- 密度

| 产品分类 | 密度（g/cm³） |
| --- | --- |
| P | 6.4～7.2 |
| M | 6.6～7.2 |

  - 力学性能

产品的力学性能应符合表3的规定。

- 力学性能

| 产品分类 | HRA | HV30 | 横向断裂强度（Mpa） | 断裂韧性(MN/m3/2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 91.0～93.5 | 1400～1700 | ≥1600 | 7.0～9.0 |
| M | 91.0～93.0 | 1350～1600 | ≥2000 | 7.2～9.0 |
| 注：横向断裂强度测定方法按GB/T 3851-2015中的B型试样测定方法的规定执行。 |  |  |  |  |

  - 金相组织

产品的金相组织应符合表4的规定。

- 金相组织

| 等级 | 孔隙度 不大于 | 非化合碳 不大于 | η相 | 晶粒度(um) | 单位面积宏观孔洞 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25～50um | 50～100um | ＞100um |
| 普通级 | A04B02 | C02 | 无 | 1.0～2.0 | ≤5 | ≤3 | ≤1 |
| 较高级 | A02B00 | C00 | 无 | 1.0～2.0 | ≤3 | ≤1 | 0 |
| 注：晶粒度大小指碳氮化钛固溶体相尺寸，示意图见附录B.1。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 外观质量

产品表面不得有分层、裂纹、未压好、变形、掉边角、毛刺、脏化、氧化、渗碳、脱碳等缺陷。

- 试验方法

  - 化学成分

产品的化学成分分析按GB/T 5242和GB/T 20124的规定或供需双方协商确定的方法进行。

  - 密度

产品的密度测定按GB/T 3850的规定进行。

  - 洛氏硬度

产品的洛氏硬度测定按GB/T 3849.1的规定进行。

  - 维氏硬度

产品的维氏硬度测定按GB/T 7997的规定进行。

  - 横向断裂强度

产品的横向断裂强度测定按GB/T 3851-2015中的B型试样测定方法的规定执行。

  - 断裂韧性

产品的断裂韧性测定按GB/T 33819的规定进行。

  - 金相组织

产品的金相组织测定按GB/T 3488.4的规定进行。

  - 外观质量

产品的外观质量用目视检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

7.1.1 产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件及订货单的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一原料、同一工艺、同一类别、同一批次的产品组成。

  - 检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表5的规定。

- 检验项目及取样规则

| 检验项目 | 取样规定 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5242的规定取样 | 5.1 | 6.1 |
| 密度 | 每批2件 | 5.2 | 6.2 |
| HRA | 每批2件 | 5.3 | 6.3 |
| HV30 | 每批2件 | 5.3 | 6.4 |
| 横向断裂强度 | 随炉样每批不少于5件 | 5.3 | 6.5 |
| 断裂韧性 | 每批2件 | 5.3 | 6.6 |
| 金相组织 | 每批2件 | 5.4 | 6.7 |
| 外观质量 | 逐件 | 5.5 | 6.8 |

  - 检验结果的判定

- 7.4.1 产品的化学成分检验结果不合格时，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，判该批产品不合格。

7.4.2 产品的密度与力学性能检验结果不合格时，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品不合格。

7.4.3 产品的金相组织检验结果不合格时，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

7.4.4 产品的外观质量检验结果不合格时，判该件产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志、包装、运输和贮存

产品的标志、包装、运输和贮存按GB/T 5243的规定进行。

8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其它。

9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号，类别；

- 状态，等级；

- 规格；

- 净重（或件数）；

- 本文件编号；

- 其它。

附  录  A

（资料性）

作业条件

表A.1规定了碳氮化钛基硬质材料产品的作业条件。

- 表A.1 作业条件

| 产品分类 | 作业条件 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 被加工材料 | 加工条件 |
| P | 钢、铸钢、可锻鉄 | 中等和高线速、中小切深、车削、仿形车削、螺纹、铣削、小切深刨削、无振动条件下的精车、精镗 |
| M | 钢、铸钢、合金钢、不锈钢、灰铁、合金铸铁 | 中等和高线速、中小切深车削 |

附  录  B

（资料性）

碳氮化钛固溶体相示意图

图B.1为碳氮化钛固溶体相示意图。

- 图B.1 碳氮化钛固溶体相示意图