ICS 29.045

CCS H 80

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—202X

流化床法颗粒硅用籽晶

Seed crystals for fluidized bed particulate silicon

（预审稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

流化床法颗粒硅用籽晶

- 范围

本文件规定了颗粒硅生长用籽晶的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本文件适用于以硅多晶为原料，通过筛分或研磨加工成的籽晶。该籽晶主要用作硅烷流化床法生长颗粒硅用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 21649.2  粒度分析 图像分析法 第2部分：动态图像分析法

GB/T 24581  硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

GB/T 35306  硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

GB/T 35309  用区熔法和光谱分析法评价颗粒状多晶硅的规程

GB/T 37049  电子级多晶硅中基体金属杂质含量的测定电感耦合等离子体质谱法

- 术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

  - 颗粒硅用籽晶

具有与颗粒硅相同结构的硅多晶，是生长颗粒硅的种子，也叫晶种。

- 技术要求

  - 颗粒硅用籽晶技术指标应符合表1的规定。

- 表1  技术指标

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 |
| 施主杂质含量（以原子数计cm-3） | ≤1.5×1013 | ≤3.5×1013 |
| 受主杂质含量（（以原子数计cm-3） | ≤9.0×1012 | ≤1.2×1013 |
| 碳含量/（以原子数计cm-3） | ≤1.5×1016 | ≤2.5×1016 |
| 总金属杂质含量(Fe、Cr、Ni、Cu、Na、K、Zn、Ti、Mo、W、Co)ng/g | ≤13 | ≤30 |

  - 粒径

颗粒硅用籽晶粒径范围200～1000um含量应≥85%，200um＜15%。

  - 外观质量

颗粒硅用籽晶的表面应洁净，无色斑、变色，无肉眼可见的污染物和氧化的外表面。

- 试验方法

  - 总金属杂质含量检验参照GB/T37049的规定进行。仲裁检验按GB/T37049的规定进行。

  - 碳含量、施主杂质含量、受主杂质含量检验前需按照GB/T 35309的方法制成单晶试样。

  - 碳含量的检验按GB/T 35306的规定进行。仲裁检验按GB/T 35306的规定进行。

  - 施主杂质含量、受主杂质含量检验按GB/T 24581的规定进行。仲裁检验按GB/T 24581的规定进行。

  - 粒径分布检验按GB/T 21649.2的规定进行。仲裁检验按GB/T 21649.2的规定进行。

  - 外观质量用目视检查。

  - 总金属杂质含量、碳含量、施主杂质含量、受主杂质含量也可由供需双方商定的方法检验。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方质量监督检验部门进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单(或合同)的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方以收到的产品按本文件的规定进行检验。若检验结果与本文件或订货单(或合同)的规定不符时，应在收到产品之日起30日内书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由相同规格、相同等级的颗粒硅用籽晶组成。

  - 检验项目

每批产品应对总金属杂质含量、粒径分布和外观质量进行检验。需方要求对施主杂质含量、受主杂质含量、碳含量等其他指标进行检验时，应在订货单(或合同)中注明。

  - 取样及制样

    - 施主杂质含量、受主杂质含量和碳含量的取样由供需双方协商确认，制样按照GB/T 35309进行。

    - 总金属杂质含量、粒径分布，由供需双方协商确定

    - 外观质量检验，进行全检。

  - 检验结果的判定

    - 总金属杂质含量检验结果不合格时，允许从该批产品中取双倍数量的样品进行重复试验，重复试验的结果作为最终判定的依据。

    - 碳含量、施主杂质含量、受主杂质含量的检验结果中有任意一项不合格时, 允许从该批产品中取加倍数量的样品进行重复试验，重复试验的结果作为最终判定的依据，或供需双方协商解决。

    - 粒径分布、外观质量的检验结果不合格时，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志

包装箱（桶）外应标有“小心轻放”、“防腐”、“防潮”等字样或标志，并标明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 产品数量、净重。

  - 包装

籽晶应装入洁净的聚乙烯包装袋或由供需双方商定的包装袋内，真空包装、密封，再将包装袋装入包装箱或包装桶内。籽晶每袋单独包装，并用箱子固定、封装。包装时应防止包装袋破损，以避免外来沾污。

  - 运输

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震、防潮措施。

  - 贮存

产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

  - 质量证明书

每批产品应有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格；

- 产品批号；

- 产品重量；

- 各项检验结果和检验部门的印记；

- 本文件编号；

- 出厂日期；

- 生产日期；

- 其他。

- 订货单（或合同）内容

订购本文件所列产品的订货单（或合同）内应包含以下内容：

- 产品名称；

- 产品规格；

- 产品重量；

- 各项技术参数要求；

- 特殊包装要求；

- 其他特殊要求；

- 本文件编号；

- 其他。

_________________________________