团     体     标     准

T/ XXXX—20XX

质量分级及“领跑者”评价要求

高纯二氧化锗

Assessment requirements for quality garding and forerunner-

High purity germanium dioxide

（送审稿）

20XX-xx-xx发布                                  20XX一xx一xx实施

中国有色金属工业协会

中 国 有 色 金 属 学 会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.080

CCS H 01

发布

# 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAS 700—2023、T/CSTE 0321—2023《质量分级及“领跑者”评价标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会、企业标准“领跑者”工作委员会共同提出。

本文件由中国有色金属工业协会归口。

本文件起草单位：昆明冶金研究院有限公司、云南驰宏国际锗业有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、江苏宁达环保股份有限公司、广东先导半导体材料有限公司、朝阳金美镓业有限公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

质量分级及“领跑者”评价要求 高纯二氧化锗

- 范围

本文件规定了高纯二氧化锗产品质量分级及企业标准化水平的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级划分。

本文件适用于高纯二氧化锗产品质量分级及企业标准化水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准化水平评价、“领跑者”产品评价以及相关认证或评价时可参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480 金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 6284 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T 11069—2017 高纯二氧化锗

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

YS/T 37.1 高纯二氧化锗化学分析方法 硫氰酸汞分光光度法测定氯量

YS/T 37.2 高纯二氧化锗化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量

YS/T 37.4 高纯二氧化锗化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷量

T/CSTE 0421—2023 质量分级及“领跑者”产品标识

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 基本要求

- 4.1 近三年，生产企业无较大及以上环境、安全、质量事故。

4.2 企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.3 企业可根据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、环境和职业健康安全管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

- 4.4产品应为量产产品，高纯二氧化锗“领跑者”标准应满足GB/T 11069—2017规定的要求。

- 评价指标及要求

- 5.1 评价指标分类

- 高纯二氧化锗质量分级及“领跑者”评价体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

- 5.2 评价指标要求

- 基础指标应符合GB/T 11069—2017中的要求（见表1）。核心指标为杂质化学成分（GeO2-06）、杂质化学成分（GeO2-05）、氯含量、挥发分（GeO2-06）、挥发分（GeO2-05）、水分6个细分指标；核心指标分为三个等级，包括“领跑者”水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；优质水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；达标水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。创新性指标为高纯度、低氯含量及超细粒度；鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和客户关注的相关创新性指标。

- 5.3 评价指标体系框架

高纯二氧化锗“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

- 评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评估 指标 | 指标来源 | 指标要求 |  |  | 判定依据 和方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | “领跑者”水平 （5星级） | 优质水平 （4星级） | 达标水平 （3星级） |  |
| 1 | 基础指标 | 外观 | GB/T 11069—2017 | 符合GB/T 11069—2017中3.9的规定:高纯二氧化锗应为白色粉末。 |  |  | GB/T 11069—2017中3.9 |
| 2 |  | 粒度 | GB/T 11069—2017 | 符合GB/T 11069—2017中3.7的规定：97%（质量分数）以上的高纯二氧化锗应能通过74μm标准筛。 |  |  | GB/T 1480 |
| 3 |  | 松装密度 | GB/T 11069—2017 | 符合GB/T 11069—2017中3.8的规定：高纯二氧化锗的松装密度应为1.3g/cm3~2.0 g/cm3。 |  |  | GB/T 11069—2017中附录B |
| 4 | 核心指标 | 杂质化学成分（GeO2-06） ω总(%) | GB/T 11069—2017中3.2 | 1.0×10-5＜ω总≤1.9×10-5 | 1.9×10-5＜ ω总≤3.0×10-5 | 3.2×10-5＜ ω总≤1.0×10-4 | YS/T 37.4 |
| 55 |  | 杂质化学成分（GeO2-05） ω总(%) |  | 1.0×10-4＜ω总≤1.3×10-4 | 1.3×10-4＜ω总≤2.2×10-4 | 2.2×10-4＜ω总≤1.0×10-3 |  |
| 6 |  | 氯含量 ωCl(%) | GB/T 11069—2017中3.3 | ωCl≤0.016 | 0.016＜ωCl≤0.025 | 0.025＜ωCl≤0.05 | YS/T 37.1 |
| 7 |  | 挥发分 （GeO2-06） ωv(%) | GB/T 11069—2017中3.4 | ωv≤1.0 | 1.0＜ωv≤1.5 | 1.5＜ωv≤2.0 | GB/T 11069—2017中附录A |
| 88 |  | 挥发分 （GeO2-05） ωv(%) |  | ωv≤1.5 | 1.5＜ωv≤2.0 | 2.0＜ωv≤3.0 |  |
| 99 |  | 水分 ωH2O(%) | GB/T 11069—2017中3.5 | ωH2O≤0.1 | 0.1＜ωH2O≤0.3 | 0.3＜ωH2O≤0.5 | GB/T 6284 |
| 110 | 创新性指标 | 高纯度[杂质化学成分 ω总(%)] | 市场需求 | ω总≤1.0×10-5 | — | — | YS/T 37.4 |
| 111 |  | 低氯含量 ωCl(%) | 市场需求 | ωCl≤0.0050 | 0.0050＜ωCl≤0.010 | — | YS/T 37.1 |
| 112 |  | 超细粒度 | 市场需求 | 99%（质量分数）以上的高纯二氧化锗应能通过74μm标准筛。 | — | — | GB/T 1480 |

- 评价方法及等级划分

6.1 对具体产品企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为“领跑者”水平、优质水平、达标水平，划分依据见表2。

6.2 综合评价满足表2中“领跑者”水平的企业标准为“领跑者”标准，符合表2中“领跑者”水平的产品为“领跑者”产品，自我声明标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.4图4-1自我声明“领跑者”标识，认证标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.5图5-1“领跑者”认证标识。

6.3 综合评价满足表2中优质水平的企业标准为“优质”标准，符合表2中优质水平的产品为“优质”产品，自我声明标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.4图4-2自我声明“优质”标识，认证标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.5图5-2“优质”认证标识。

6.4 综合评价满足表2中达标水平的企业标准为“达标”标准，符合表2中达标水平的产品为“达标”产品，自我声明标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.4图4-3自我声明“达标”标识，认证标识可使用T/CSTE 0421—2023中4.5图5-3“达标”认证标识。

- 指标评价要求及等级划分

| 标准等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “领跑者”水平 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标均达到 “领跑者”水平（5星级）要求 | 创新性指标 “领跑者”水平（5星级）要求（可选） |
| 优质水平 |  |  | 核心指标均达到 优质水平（4星级）要求 | 创新性指标 优质水平（4星级）要求（可选） |
| 达标水平 |  |  | 核心指标均达到 达标水平（3星级）要求 | — |