ICS 29.045

CCS H 81

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 43—XXXX

代替 YS/T 43-2011

高纯砷

High-purity arsenic

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 43-2011 《高纯砷》， 与YS/T 43一2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了适用范围（ 见2011 年版的第1 节） ；

- 删除了规范引用文件中版本的引注日期（ 见2011 年版的第2节）

- 4节增加了AS-075牌号（ 见2011 年版的第3.1节）

- 5.1节增加了AS-075化学成分（ 见2011 年版的第3.2节）

- 5.1节修改了AS-05、AS-06化学成分（ 见2011 年版的第3.2节）

- 5.2节增加了高纯砷棒材规格尺寸（ 见2011 年版的第3.3节）

- 5.3节删除了不规则块状 见2011 年版的第3.5节）

- 6.2节增加了高纯砷棒材试验方法（ 见2011 年版的第3.4节）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。

本文件起草单位：峨眉山嘉美高纯材料有限公司，东方电气（乐山）峨半高纯材料有限公司，武汉拓材科技有限公司，朝阳金美镓业有限公司，广东先导先进材料股份有限公司。

本文件主要起草人：

本文件于1992年首次发布为YS/T 43-92，2011年第一次修订，本次为第二次修订。

- 高纯砷

- 范围

本标准规定了高纯砷的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于质量分数不小于99.999% 、99.9999%、99.99999%、99.999995%的高纯砷的生产、检测及质量评价。产品主要用于制造砷化镓等Ⅲ-Ⅴ主族化合物半导体、外延源以及半导体掺杂剂等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16483   化学安全技术说明书编写规定

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 34.1  电感耦合等离子质谱（ICP-MS）法测定高纯砷中杂质含量

YS/T 34.2  高纯砷化学分析方法 极谱法测定硒量

YS/T 34.3  高纯砷化学分析方法 极谱法测定硫量

JT 617     汽车运输危险货物规则

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类

高纯砷按化学成分分为As5N、As6N、As7N、As7N5四个牌号。

- 技术要求

- 5.1 化学成分

As5N、As6N、As7N、As7N5高纯砷的化学成分应符合表1的规定。

- 牌号及化学成分

| 牌号 |  |  | As5N | As6N | As7N | As7N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数） | As含量 a，不小于% |  | 99.999 | 99.9999 | 99.99999 | 99.999995 |
|  | 杂质含量，不大于10-4% | Na | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 0.008 |
|  |  | Mg | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Al | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | K | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 0.005 |

表1 牌号及化学成分（续）

| 牌号 |  |  | As-05 | As-06 | As-07 | As-075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数） | As含量 a，不小于% |  | 99.999 | 99.9999 | 99.99999 | 99.999995 |
|  | 杂质含量，不大于10-4% | Ca | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 0.008 |
|  |  | Cr | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | Fe | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | Ni | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | Cu | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | Zn | 0.3 | 0.05 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | Se | 0.5 | - | - | -c |
|  |  | S | 1.0 | - | - | - |
|  |  | Ag | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
|  |  | Sb | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.003 |
|  |  | Pb | 0.3 | 0.02 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | Bi | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.002 |
|  | 杂质含量总和b，不大于10-4% |  | 10 | 1 | 0.1 | 0.05 |
| 注：用户对其他杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 |  |  |  |  |  |  |
| a 高纯砷的质量分数为100%减去杂质含量总和的余量。 b 杂质含量总和为包括且不限于表中所列杂质元素实测值之和。 c 表中的“-”对应的杂质元素没有限定值，不必检测。 |  |  |  |  |  |  |

- 5.2 规格

产品分为颗粒和棒材。

颗粒产品尺寸：2mm～20mm，小于2 mm的砷量不得大于总量的5%；大于20mm的砷量不得大于总量的5%。

棒材尺寸：φ10-φ130mm。

- 5.3 外观质量

高纯砷结晶体呈灰色金属光泽，表面无肉眼可见的黑色、白色覆盖物或其它机械夹杂物。

- 试验方法

  - 高纯砷中镁、铬、镍、铜、锌、锑、铅、铋、钠、钾、铝、银、钙、铁等14个杂质的含量采用YS/T 34.1的分析方法测定，高纯砷中硒杂质含量采用YS/T 34.2的分析方法测定, 高纯砷中硫杂质含量采用YS/T 34.3的分析方法测定。

  - 高纯砷颗粒产品用2mm～20mm圆孔筛进行筛分，高纯砷棒材直径用游标卡尺测量，其他规格及尺寸要求由供需双方商定。

  - 高纯砷的外观质量用目视法检查。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 产品应由供方或第三方检测进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

    - 需方可对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。仲裁分析按供需双方认可的方法进行。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一生产工艺、同一牌号和同一规格的产品组成。颗粒产品通常以每一精馏釜的三氯化砷经氢还原生产的产品为一批，棒材以一炉产品为一批。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、规格和外观质量的检验。

  - 取样和制样

    - 化学成分检验时，从每批产品中随机采集100g样品，采样操作应在1000级（6级）洁净室内进行。样品经碾碎、磨细、缩分，获得20g试样。每个样品分出一个送检试样，两个备检试样。

7.4.2 规格和外观质量检验时，按照每根或最小包装单元逐个进行外观质量的检查。

  - 检验结果的判定

    - 检验结果的数值修约规则和判定方法按GB/T 8170的规定进行，修约数位应与表1规定或供需双方商定的极限数位一致，判定方法采用修约值比较法进行判定。

    - 若送检试样的化学成分检验结果与本文件或订货单的规定不符合时，判该批次不合格。若试样化学成分检验不合格，则对备检副样进行检验。若两个副样检验均合格，判定该批产品合格。否则，判定该批产品不合格。

    - 检验的规格、外观质量与本文件或订货单规定的不符合时，判该棒或该包装单元不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

  - 标志

每个外包装应注明：

- 产品名称、牌号、净重；

- 产品批号、瓶号；

- 生产日期；

- 产品执行标准代号；

- 供方名称、商标、地址、电话及网址；

- 有害产品图示、标志及警示词。

  - 包装、运输、贮存

8.2.1 采用以下方式进行包装；

a) 高纯砷产品于千级（6级）洁净室中用专用玻璃瓶充氩封装。棒状砷用无尘铝塑袋包装。

b) 包装瓶外贴产品标签，用塑料袋真空密封，依次放入减震泡沫板的排孔中，加盖，装入专用包装箱，并放入装箱单和安全技术说明书封严。

c) 由供需双方协商确定的包装方式。

8.2.2 高纯砷产品在运输过程中应防潮，避免剧烈碰撞。禁止在非洁净室、无保护措施的场合启封包装瓶。

8.2.3 高纯砷产品应贮存于清洁、干燥、无酸碱气体环境之中。贮存仓库内安装防盗报警器，在仓库明显处贴安全标志“骷髅交叉骨”，书写警示词“有毒”。

  - 随行文件

每批高纯砷应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）质量品质证明书；

b）产品的主要技术参数；

c）产品使用说明；

d）产品的批号；

e）质检员印章；

f）其他。

- 订货单内容

需方可根据自身需要，在订购本文件所规定产品的订货单内列出如下内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）净重和件数；

d）包装方式；

e）本文件编号；

f）需方特殊要求。