ICS：77.150.99

CCS H 62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 927—20XX

三氧化二铋

Bismuth trioxide

（送审稿）

202x-xx-xx发布

202x-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

代替YS/T 927-2013

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 927-2013《三氧化二铋》。与YS/T 927-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了适用范围中的应用领域（见1，2013年版的1）；

b）增加了规范性引用文件（见2，2013年版的2）；

c）更改了化学成分的内容和要求（见5.1表1，2013年版的3.2表1）：

Bi2O399.999牌号的Bi含量由≥89.5%更改为≥89.4%、Bi2O399.99牌号的Bi含量由≥89.5%更改为≥89.3%、Bi2O399.9牌号的Bi含量由≥89.4%更改为≥89.3%；

Bi2O399.999牌号的Mg由≤0.00005%更改为≤0.00001%、Ni由≤0.00005%更改为≤0.00002%、Co由≤0.00005%更改为≤0.00002%、Pb由≤0.00005%更改为≤0.00002%、Zn由不做要求更改为≤0.00002%、Al由不做要求更改为≤0.0001%；

Bi2O399.9牌号的Mg由不做要求更改为≤0.001%、Ni由不做要求更改为≤0.0005%、Co由≤0.001%更改为不做要求、Mn由≤0.001%更改为不做要求；

d）更改了灼烧减量的内容和要求（见5.2，2013年版的3.5.1）：

Bi2O399.99牌号灼烧减量由≤0.05%更改为≤0.2%、Bi2O399.9、Bi2O399.5牌号灼烧减量由≤0.1%更改为≤0.2%；

e）更改了D50要求，增加了松装密度和振实密度的要求，增加了表格3（见5.3，2013年版的3.3）；

f）更改了试验方法的内容（见6，2013年版4）；

g）更改了组批的要求，将“每批重量不大于1000kg”更改为“每批重量不大于3000kg”（见7.2，2013年版的5.2）

h）更改了检验项目的内容（见7.3，2013年版的5.3）

i）更改了取样和制样的内容（见7.4.2，2013年版5.4）；

j) 更改了检验结果的判定（见7.5，2013年版的5.5）；

k）增加了包装的内容(见8.2，2013年版6.2)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：广东先导稀材股份有限公司、成都中建材光电材料有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、清远科林特克新材料有限公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为YS/T 927-2013，

——本次为第一次修订。

三氧化二铋

1  范围

本文件规定了三氧化二铋的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于以金属铋为原料经湿法或火法生产的三氧化二铋。三氧化二铋产品主要用于颜料、涂料、催化剂、橡胶配合剂、医药、玻璃配合剂、瓷质电容、压电陶瓷、压敏电阻、无机合成等领域。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 5162  金属粉末 振实密度的测定

GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法 第一部分：通则

GB/T 1479.1  金属粉末 松装密度的测定  第1部分：漏斗法

YS/T 1014  三氧化二铋化学分析方法

YS/T 923   高纯铋化学分析方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产品分类

三氧化二铋按化学成分分4个牌号：Bi2O3 99.999、Bi2O3 99.99、Bi2O3 99.9、Bi2O3 99.5。

5  技术要求

5.1  化学成分

三氧化二铋的化学成分应符合表1的规定。

表 1 三氧化二铋的化学成分

| 牌号 |  |  | Bi2O399.999 | Bi2O399.99 | Bi2O399.9 | Bi2O399.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分/ % | Bi2O3不小于 |  | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99.5 |
|  | Bi不小于 |  | 89.4 | 89.3 | 89.3 | 89.3 |
|  | 杂质含量不大于 | Ag | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Cu | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Mg | 0.00001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Ni | 0.00002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Co | 0.00002 | — | — | — |
|  |  | Mn | 0.00005 | — | — | — |
|  |  | Ca | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
|  |  | Fe | 0.00001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
|  |  | Cd | 0.00005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | Pb | 0.00002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Zn | 0.00002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Sb | — | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Al | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Na | — | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Cl | — | 0.001 | 0.001 | 0.010 |
|  |  | SO42- | — | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
|  |  | 总和 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.5 |

5.2 干燥减量和灼烧减量

三氧化二铋的干燥减量及灼烧减量符合表2的规定。

表 2 三氧化二铋的水分及灼烧减量

| 牌号 | Bi2O399.999 | Bi2O399.99 | Bi2O399.9 | Bi2O399.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥减量/% | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 灼烧减量/% | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |

5.3 粒度、松装密度和振实密度

三氧化二铋粒度（以D50计）、松装密度、振实密度的要求符合表3的规定。

表3 三氧化二铋粒度和松装密度、振实密度

| 粒度（μm） | 松装密度/ g/cm3 | 振实密度/ g/cm3 |
| --- | --- | --- |
| 10＜D50≤45 | 1.5～5.0 | 3.0～7.0 |
| D50≤10 | 1.0～3.0 | 3.0～6.0 |

5.3  外观质量

三氧化二铋为黄色粉体，同批产品色泽均匀，目视无可见差异，无夹杂物，不应有结团、结块现象。

5.4  其他

需方如对三氧化二铋的化学成分、粒度、松装密度、振实密度等有其他要求，由供需双方商定。

6  试验方法

6.1  Bi2O3 99.999牌号的化学成分按照YS/T 923的规定进行，Bi2O3 99.99、Bi2O3 99.9、Bi2O3 99.5牌号的化学成分按照YS/T 1014的规定进行。

6.2  干燥减量的测定按照YS/T 1014的规定进行。

6.3  灼烧减量的测定按照YS/T 1014的规定进行。

6.2  粒度（以D50计）按照GB/T 19077.1进行。

6.3  松装密度的测定按 GB/T 1479的规定进行。

6.4  振实密度的测定按 GB/T 5162的规定进行。

6.5  外观质量采用目视检查。

7  检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  产品由供方或第三方检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起15天内向供方提出；其他异议，应在收到产品之日起30天内向供方提出。如需仲裁，应由供方在需方共同取样或协商确定。

7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一规格的三氧化二铋组成，Bi2O399.999牌号每批重量不大于1000kg，Bi2O399.99、Bi2O399.9牌号每批重量不大于3000kg，Bi2O399.5牌号每批重量不大于5000kg。如批重有不同要求，按供需双方协商进行。

7.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、干燥减量、灼烧减量、粒度、松装密度、振实密度、外观质量的检验。

7.4 取样和制样

7.4.1取样方法：

7.4.1.1 Bi2O399.999牌号的产品每桶取样，在每桶或每袋产品的表面任意选取一点，倾斜60℃角沿选取点插入产品至三分之二处采样，收集样品于样品袋中。

7.4.1.2 Bi2O399.99、Bi2O399.9牌号的产品按照总桶数的20%取样，倾斜60℃角沿选取点插入产品至三分之二处采样，收集样品于样品袋中。

7.4.1.3 Bi2O399.5牌号的产品每袋取样，用钢制插钎从袋的上部垂直插到产品的三分之二处采样，每袋随机抽取3点，收集样品于样品袋中。

7.4. 2试样的制备：将样品袋中的样品充分混匀后分取出样品，分三袋，每袋不少于500g。

7.5  检验结果判定

7.5.1 三氧化二铋的化学成分分析结果与本文件的规定不符时，判该批不合格。

7.5.2 当干燥减量、灼烧减量、粒度、松装密度、振实密度的检验结果出现不合格项目时，允许复检取样进行不合格项目的检验，检验结果仍不合格时，判该批产品不合格。但重复试验不得超过一次。

7.5.3 外观不合格时，判该桶或该袋产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1  标志

应在检验合格的产品上打印如下标记（或挂标签）：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 产品牌号；

d) 产品批号；

e) 产品净重量；

f) 生产日期；

8.2  包装、运输、贮存

8.2.1牌号Bi2O399.999、Bi2O399.99、Bi2O399.9的产品内包装采用聚乙烯塑料袋包装，置于纸塑复合袋或铁桶内，每袋或每桶净重25kg；

8.2.2牌号Bi2O399.5的产品采用内衬聚乙烯袋的塑料编织袋包装，每袋净重不大于1000kg；

8.2.3如有其他包装要求，可由供需双方协商确定；

8.2.4产品运输时应防摩擦、防雨淋，防潮湿，防止接触化学药剂；

8.2.5产品应贮存于洁净、干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不应与酸、碱、油类和化学品共同贮存。

8.3  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方质量部门检印的各项分析检验结果。

b）产品合格证，内容如下：

· 检验项目及其结果或检验结论；

· 批量或批号；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章。

c）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

e）其他。

9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）化学成分及粒度等的特殊要求；

d）产品数量；

e）本文件编号；

f）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。