中华人民共和国国家标准

GB

GB/T 470—XXXX

代替GB/T 470－2008

锌     锭

Zinc ingots

（ISO 752:2004，MOD）

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

ICS 77.150.40

H 62

发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件修改采用ISO 752:2004（E）《锌锭》，在技术指标上与ISO 752:2004基本相同，但部分内容较为详细和具体，编写结构不完全对应，本文件章条编号与ISO 752:2004章条编号对照表详见附录A。

本文件与ISO 752:2004（E）《锌锭》主要技术性差异如下：

a）未引用ISO 752:2004（E）规定的术语定义。

b）规范性引用文件一章引用了我国标准。

c）更改了Zn99.995的杂质Pb、Cd的限量要求，“Pb≤0.003%”更改为“Pb≤0.0030%”,“Cd≤0.003%”更改为“Cd≤0.0020%”。

d）取样方法未采用ISO 752:2004 所引用国际取样标准。

e）删除了品级颜色标志。

本文件代替GB/T470－2008《锌锭》，与GB/T470－2008相比，除结构调整和编辑修改外，主要有如下变动：

a）更改了化学成分，Zn99.995的“Pb≤0.003%”更改为“Pb≤0.0030%”,“Cd≤0.002%”更改为“Cd≤0.0020%”；增加了“需方对锌锭中Sb、Mg限量值有特殊要求时，供需双方协商”（见5.1，2008年版的3.2）。

b）增加了锌锭大锭的物理规格（见5.2，2008年版的3.7）。

c）更改了试验方法，“锌锭化学成分仲裁分析方法按GB/T 12689的规定进行”更改为“锌锭化学成分的分析方法按GB/T 12689或GB/T26042的规定进行,仲裁分析方法按GB/T 12689的规定进行”（见6.1，2008版4.1）。

d）增加了锌锭大锭化学成分样品的采取（见7.4.3.2）。

e）更改了检验结果的判定，将“锌锭的化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，按批重新判定牌号”更改为“锌锭的化学成分分析结果（含仲裁分析结果）与本文件或订货单（合同）的规定不符时，按批判定不合格”（见7.5.2，2008版,5.5.2）。

f）删除了锌锭颜色标志（见2008版6.1.2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：葫芦岛锌业股份有限公司、中国有色金属工业协会标准计量质量研究所、株洲冶炼集团股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、河南豫光锌业有限公司、云南锡业股份有限公司、广西国华计量检测有限公司河池分公司、中金岭南丹霞山冶炼厂、陕西东岭冶炼有限公司、安徽九华新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：XXX  XXX  XXX  XXX  XXX

本文件历次版本发布情况：

——1983年首次发布为GB/T 470－1983，1997年第一次修订，2008年第二次修订；

——本次为第三次修订。

锌      锭

- 1  范围

本文件规定了锌锭的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件、订货单内容。

本文件适用于以锌精矿和含锌物料为原料，用蒸馏法、精馏法或电积法生产的锌锭。主要供镀锌、合金、化工、电气等工业部门使用。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170                数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12689（所有部分）   锌及锌合金化学分析方法

GB/T 26042               锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  分类

锌锭按化学成分分为5个牌号：Zn99.995、Zn99.99、Zn99.95、Zn99.5、Zn98.5。

- 5  技术要求

5.1 化学成分

5.1.1 锌锭的化学成分应符合表1的规定。

- 表1  锌锭的化学成分

| 牌号 | 化 学 成 分， ％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn 不小于 | 杂质含量， 不大于 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | 总和 |
| Zn99.995 | 99.995 | 0.0030 | 0.0020 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Zn99.99 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| Zn99.95 | 99.95 | 0.030 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.05 |
| Zn99.5 | 99.5 | 0.45 | 0.01 | 0.05 | — | — | — | 0.5 |
| Zn98.5 | 98.5 | 1.4 | 0.01 | 0.05 | — | — | — | 1.5 |

5.1.2 当锌锭用于热浸镀行业时，Zn99.995牌号锌锭中的Al不参与杂质减量。

5.1.3 需方对锌锭中Sb、Mg限量值有特殊要求时，供需双方协商确定。

5.1.4 Zn含量为100%减去表1中所列杂质实测值总和的余量。

5.2 物理规格

5.2.1 锌锭按单重分为小锭和大锭。小锭底面可有凹沟及铸腿，便于集装和使用。大锭为梯形，底部有T型凸起，两侧有抓吊孔。

5.2.2 小锭单重为18Kg～30Kg，大锭单重为450Kg～550Kg、900Kg～1100Kg、1400Kg～1600Kg。

5.3 表面质量

5.3.1 锌锭表面不应有浮渣、外来夹杂物和污染物，但允许有自然氧化膜。

5.3.2 锌锭表面不应有熔洞、缩孔、夹层。

5.4 其他

需方若对锌锭的化学成分、物理规格和表面质量有特殊要求时，由供需双方商定。

- 6  试验方法

6.1 锌锭化学成分的分析方法按GB/T 12689或GB/T26042的规定进行,仲裁分析方法按GB/T 12689的规定进行。

6.2 锌锭的重量用称量法检验。

6.3 锌锭表面质量用目视法检验。

- 7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1 锌锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单（或合同）的规定，并填写随行文件。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单（合同）的规定不符时，应在收到产品之日起60 d内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

7.2  组批

锌锭应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一生产班次、同一炉次生产的的锌锭组成。同一牌号的锌锭允许由多个生产批组成一个检验批，批重不大于60 t。

7.3  检验项目

每批锌锭应进行化学成分、物理规格、表面质量的检验。

7.4  取样和制样

7.4.1  生产取样

供方用于化学成份分析的试样可从浇铸时的液态金属中取样，也可用其他方法取样。

7.4.2  仲裁取样和制样

7.4.2.1 锌锭小锭化学成分样品的采取

7.4.2.1.1取样数量

仲裁取样由供需双方按批等间隔抽取，每批抽取6块～20块。

7.4.2.1.2 取样位置

将取得的样锭分组，每组样锭最多为10锭，样锭按长边相靠并排摆放，第一块浇铸面向上，第二块浇铸面向下，依次交替排列成矩形，在此矩形上画二对角线。再将每块锌锭表面等分成该组样锭数加1个相等的部分，画出平行于锭长边的等分线。等分线与对角线的交点是取样的钻孔位置，即第一块锌锭的第一条等分线与对角线的交点钻孔，第二块锌锭的第二条等分线与对角线的交点钻孔，依此类推，见图1。当钻屑量不足时，可在任一锭等分线交点相临处增加钻孔。

7.4.2.1.3 试样钻取方法

应选用直径10㎜～15㎜的钻头，钻孔时不得使用任何润滑剂，钻孔速度以钻屑不氧化为宜。去掉表面钻屑，钻孔深度不小于锭厚度的三分之二。

7.4.2.2 锌锭大锭化学成分样品的采取

7.4.2.2.1取样数量

仲裁取样由供需双方按批等间隔抽取，每批抽取2块～6块。

7.4.2.2.2 取样位置

将样锭按长边相靠并排摆放，第一块浇铸面向上，第二块浇铸面向下，依次交替排列成矩形。在此矩形上画二对角线，再将每块锌锭表面等分成该组样锭数加一个相等的部分，画出平行于锭长边的等分线。等分线与对角线的交点是取样的钻孔位置，即第一块锌锭的第一条等分线与对角线的交点钻孔，第二块锌锭的第二条等分线与对角线的交点钻孔，依此类推，见图1。当钻屑量不足时，可在任一锭等分线交点相临处增加钻孔。

7.4.2.2.3 试样钻取方法

应选用直径10㎜～15㎜的钻头，钻孔时不得使用任何润滑剂，钻孔速度以钻屑不氧化为宜。去掉表面钻屑，钻孔深度不小于锭厚度的二分之一。

- 图1  锌锭钻孔位置示意图

7.4.2.3 制样

将所取得的每批钻屑用不锈钢剪刀剪碎或不锈钢多功能粉碎机破碎至2㎜以下，混合均匀缩分至1 000g，用磁铁除净铁质后分成四等份，分别加封，盖供需双方印记，二份用于仲裁，其余试样供需双方各存一份。

7.5  检验结果的判定

7.5.1 杂质元素检验结果的修约和修约后的数值的表示和判定按GB/T 8170的规定进行。

7.5.2 锌锭的化学成分分析结果（含仲裁分析结果）与本文件或订货单（合同）的规定不符时，按批判为不合格。

7.5.3 锌锭的表面质量与本文件或订货单（合同）的规定不符时，按锭判为不合格。

- 8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1  标志

8.1.1 每块锌锭上应浇铸或打印生产厂商标和批号。

8.1.2 每捆锌锭小锭、每块锌锭大锭应有清晰、不易脱落的标识，注明生产厂名称和地址、商标、产品名称、牌号、批号、净重等，推荐采用YS/T1209进行标识。

8.1.3 需方如对锌锭的标志有特殊要求时，由供需双方商定。

8.2  包装、运输、贮存

- 8.2.1 锌锭小锭应使用相应强度且不易腐蚀的包装带捆扎包装，大锭可不包装。需方如对锌锭的包装有特殊要求时，由供需双方商定。

8.2.2 锌锭禁止使用带酸、碱、盐等腐蚀性物质的包装物包装和运输工具运输，防止被雨淋、受潮。

8.2.3 不同牌号的锌锭用同一车装运时，应分隔开，并附有明显标志。

8.2.4 锌锭应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的库房内。

8.3  随行文件

每批锌锭应附有随行文件，注明：

a）供方名称、商标、地址、电话或传真；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件（捆）数；

e）分析检验结果和质量监督部门印记；

f）本文件编号；

g）出厂日期。

- 9  订货单内容

需方可根据自身需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）本文件中未明确的杂质含量、物理规格、包装、标志等特殊要求；

d）数量；

e）本文件编号；

f）其他。

附录A

（资料性附录）

本文件章条编号与ISO 752:2004章条编号对照

表A.1给出了本文件章条编号与ISO 752:2004章条编号一览表

表A.1   本文件章条编号与ISO 752:2004章条编号对照

| 本标准章条编号 | ISO 752:2004章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8.1 |
| 6.1 | — |
| 6.2 | — |
| 6.3 | — |
| 6.4 | 7 |
| 6.5 | 8.2 |
| 7.1 | — |
| 7.2 | 9 |
| 7.3 | 10 |
| 8 | 5 |
| — | 4 |

参考文献

[1]  YS/T1209    有色金属冶炼产品编码规则与条码标识