标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金铸造和加工制品组织检验方法     承办人：娄东阁     共3页    第 1 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司    电 话：13849963380     2025年2月1日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 将“Copper and copper alloys inspection method of microstructure ”修改为“Copper and copper alloys inspection method of structure ”。 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 | 回函有意意见的单位 |
| 2 | 3.9 | 将“金属素流”修改为“金属紊流”。 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 4.1.4 | 将“断口检验试样应在欲折断部位进行锯切、刻槽或加工成锲形槽，要求断裂截面为原截面的三分之一到三分之二为宜。” 修改为“断口检验试样应在欲折断部位进行锯切、刻槽或加工成锲形槽，要求断裂截面为原截面的三分之一到三分之二为宜。试样放在压力机上折断、撕裂或采用其他折断方法，应一次完成，不许反复多次。加工后的试样和折断、撕裂断口的表面应保持洁净，不允许受到污染或损伤。”。 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 4.2.2 | 将“测定加工制品的退火再结晶晶粒平均直径,以及观察冷加工的金属晶粒畸变程度的试样沿平行于加工方向的纵向切面截取:检验锭坯径向组织变化规律的试样沿垂直于锭坯轴线方向的截面截取。分析缺陷的试样，应在缺陷部位或缺陷附近取样，并同时在正常部位取样进行对比。” 修改为“a、b、c条款”。 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 采纳 |  |
| 5 | 4.2.4 | 将“试样切取后，一般采用试样镶嵌，除试样大小合适。试样镶嵌可采用冷热镶嵌两种，一般采用热镶嵌，其方便快捷。镶嵌后的试样，必须保证组织无变化、磨面平整、无缝隙。” 改为“根据需要试样可采用冷热镶嵌两种，一般采用热镶嵌，其方便快捷。镶嵌后的试样，必须保证组织无变化、磨面平整、无缝隙。” | 凯美龙精密铜板带有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 4.2.5 | 将“试样应首先用锉刀锉去1~2mm,锉出一个平面”改为“试样表面不平整时，应先用锉刀锉去1~2mm,锉出一个平面” | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 7 | 5.1.2 | 将“警告:配制时必须小心谨慎,很多浸蚀剂是强酸,应将各种化学药品依次序缓慢倒入水中或溶液中并且搅拌,特别是硫酸。”改为“浸蚀剂应使用化学纯以上药品配制。配制时必须小心谨慎,很多浸蚀剂是强酸,应将各种化学药品依次序缓慢倒入水中或溶液中并且搅拌,特别是硫酸。” | 有研亿金新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 5.2.1.1 | 将“硝酸铁乙醇溶液 硝酸铁 2g 无水乙醇 50mL ” 改为“将2g硝酸铁溶解到50mL无水乙醇中，配置成硝酸铁乙醇溶液。” | 广东技术师范大学 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金铸造和加工制品组织检验方法     承办人：娄东阁     共3页    第 2 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司    电 话：13849963380     2025年2月1日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5.2.1.2 | 将“三氯化铁盐酸乙醇溶液 三氯化铁 3g 盐酸 2mL 无水乙醇 96 mL” 改为“将3g三氯化铁 和2mL盐酸溶解到96 mL无水乙醇中 ，配置成三氯化铁盐酸乙醇溶液。” | 昆明冶金研究院 | 采纳 | 回函有意意见的单位 |
| 10 | 6 | 将“浸蚀的操作”改为“浸蚀方法”，对浸蚀方法进行合并修订。 | 宁波金田铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 7 | 将“宏观组织及显微组织检验”改为“组织检验” | 河南科技大学 | 采纳 |  |
| 12 | 7.1.4 | 将“宏观照相可采用数码相机或体视显微镜，照相倍率可根据试样大小、组织缺陷情况而定。” 改为“宏观照相可采用数码相机或体视显微镜，进行照相，照片应清晰标注放大倍率或标尺，照相倍率可根据试样大小、组织缺陷情况而定。” | 宁波正元铜合金有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 7.2.1 | 删除了“例如:紫铜中的氧化亚铜在明场下呈兰灰色,偏光下呈红宝石颜色。 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 7.2.5 | 增加了“7.2.5照相时，可以通过景深扩展、对比度调节、划痕消除等计算机技术对图片进行处理，以使图片更为清晰，但不能影响检验结果的判定。” | 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 采纳 |  |
| 15 | 7.2.6 | 增加了“7.2.6显微组织检验用以显示金属及合金的缺陷和组织不均匀性，其检验结果应对其组织形态分布，晶粒大小，缺陷类型等进行描述。” | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 16 | 附录A | 将化学抛光和电解抛光合并修订。 | 佛山华鸿精密铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | 附录D | 附录D宏观微观组织进行分类。 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金铸造和加工制品组织检验方法     承办人：娄东阁     共3页    第 3 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司    电 话：13849963380     2025年2月1日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  | 武汉泛洲中越合金有限公司 |  | 回函无意见的单位 |
| 19 |  |  | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |  |  |
| 20 |  |  | 西安航天动力研究所 |  |  |
| 21 |  |  | 鹰潭骏达特种铜材有限公司 |  |  |
| 22 |  |  | 云南铜业股份有限公司 |  | 未回函单位 |
| 23 |  |  | 汕头华兴冶金设备股份有限公司 |  |  |
| 24 |  |  | 洛阳LYC轴承股份有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：23个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：20个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：16个

④没有回函的单位数：3个。