ICS 77.160

CCS H 71

镍铁锰铜前驱体

Nickel iron manganese copper precursors

（草案）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××—20××

YS/T ××

中华人民共和国工业和信息化部发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件负责起草单位：中伟新材料股份有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、格林美股份有限公司、北京当升科技股份有限公司、巴斯夫杉杉科技股份有限公司、天津国安盟固利等。

本文件主要起草人：

镍铁锰铜前驱体

- 1  范围

本文件规定了镍铁锰铜前驱体的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于镍铁锰铜前驱体。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

Xxxxx  钠电前驱体化学分析方法第1部分：镍、铁、铜、锰和锌含量的测定 EDTA滴定法

Xxxxx  钠电前驱体化学分析方法第2部分：ICP测定杂质

GB/T 1717   颜料水悬浮液pH值的测定

GB/T 5162   金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314   粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6284   化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

- GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 37167  颗粒 无机粉体中微量和痕量磁性物质分离与测定

JY/T 0584  扫描电子显微镜分析方法通则

- 3  术语和定义

- 3.1

镍铁锰铜前驱体  nickel iron manganese copper precursors

镍铁锰铜前驱体是制备钠离子电池用正极材料镍铁锰铜酸钠的关键材料。分为镍铁锰铜氢氧化物(化学式：NiaFebMncCud(OH)2,a+b+c+d=1)、镍铁锰铜氧化物(NiaFebMncCudO2 ,a+b+c+d=1)。

- 4  要求

- 4.1  化学成分

- 产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  产品的化学成分

| 化学成分 |  | 含量/% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镍铁锰铜氢氧化物产品 | 镍铁锰铜氧化物产品 |
| 主元素含量 | （Ni+Fe+Cu+Mn），wt% | 55~70 | 66~74 |
|  | Ni，mol% | 15~40 | 15~40 |
|  | Fe，mol% | 15~40 | 15~40 |
|  | Cu，mol% | 0~20 | 0~20 |
|  | Mn，mol% | 15~50 | 15~50 |
| 杂质含量 | Al，wt% | ≤0.005 | ≤0.001 |
|  | Ca，wt% | ≤0.010 | ≤0.010 |
|  | Cd，wt% | ≤0.005 | ≤0.001 |
|  | Cr，wt% | ≤0.010 | ≤0.010 |
|  | K，wt% | ≤0.010 | ≤0.001 |
|  | Mg，wt% | ≤0.010 | ≤0.010 |
|  | Na，wt% | / | / |
|  | Pb，wt% | ≤0.010 | ≤0.010 |
|  | Zn，wt% | ≤0.005 | ≤0.001 |
|  | S，wt% | ≤0.100 | ≤0.200 |
|  | Si，wt% | ≤0.0015 | ≤0.002 |

- 4.2  水分含量

产品的水分含量应不大于2%。

- 4.3  物理性能

- 4.3.1  振实密度

产品的振实密度应不小于0.9 g/cm3。

- 4.3.2  松装密度

产品的松装密度应不小于0.5 g/cm3。

- 4.3.3  粒度分布

产品的粒度分布要求呈正态分布，特征值要求如下

D10应不小于1.0 μm；D50：2.5 μm~17.0 μm；D90为不大于30.0 μm。

- 4.3.4  比表面积

产品的比表面积应大于10 m2/g。

- 4.3.5  微观形貌

产品的微观形貌应为球形或类球形。

- 4.4  外观质量

产品的外观为黑色粉末、颜色均一、无结块、无夹杂物。

- 4.5  其他

若需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

- 5 试验方法

- 5.1  化学成分

产品的主元素化学成分含量测定按《钠电前驱体化学分析方法第1部分：镍、铁、铜、锰和锌含量的测定 EDTA滴定法》的规定进行；

产品的杂质元素化学成分含量测定按《钠电前驱体化学分析方法第2部分：ICP测定杂质》的规定进行。

- 5.2  水分含量

产品水分含量的测定按GB/T 6284的规定进行。

- 5.3  物理性能

- 5.3.1  振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

- 5.3.2  松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

- 5.3.3  粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077的规定进行。

- 5.3.4  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 19587的规定进行。

- 5.3.5  微观形貌

产品微观形貌的测定采用电子扫描显微镜进行，按JY/T 0584的规定进行，推荐放大倍数为xxx倍。

- 5.4  外观质量

产品外观用目视检查。

- 6  检验规则

- 6.1  检查和验收

- 6.1.1  产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

6.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

- 6.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产周期产出的同一规格的镍铁锰铜前驱体组成，每批重量不超过5 t。若需方有特殊要求时，供需双方可协商确定。

- 6.3  检验项目及取样

6.3.1  产品的取样按GB/T 5314的规定进行。每批取样总量应不少于5 kg。

6.3.2  检验分类

本标准规定的产品检验分为：

- a) 逐批检验；

- b) 周期检验。

- 6.3.3  逐批检验

- 每批产品进行逐批检验。

- 6.3.4  周期检验

周期检验在正常生产情况下，在确定的周期内应进行1次，周期检验宜为每半年或每月进行1次。需方有特殊要求时，可由供需双方协商确定。当原材料或生产工艺发生重大变化时或长期停产后恢复生产时应进行周期检验。

- a) 每批产品的检验项目及取样数量应符合表2的规定。

表2 产品的检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 4.1 | 5.1 | 逐批检验 |
| 水分含量 | 每批1份 | 4.2 | 5.2 | 逐批检验 |
| 振实密度 | 每批1份 | 4.3.1 | 5.3.1 | 逐批检验 |
| 松装密度 | 每批1份 | 4.3.2 | 5.3.2 | 逐批检验 |
| 粒度分布 | 每批1份 | 4.3.3 | 5.3.3 | 逐批检验 |
| 比表面积 | 每批1份 | 4.3.4 | 5.3.4 | 逐批检验 |
| 微观形貌 | 每批1份 | 4.3.5 | 5.3.5 | 逐批检验 |
| 外观质量 | 逐桶（袋） | 4.4 | 5.4 | 逐批检验 |

- 6.4  检验结果判定

6.4.1  产品的化学成分、水分含量、比表面积和物理性能的检验中有一项不合格，判该批产品不合格。

6.4.2  外观质量检验不合格，判该桶（袋）产品不合格。

- 7  标志、包装、运输、贮存

- 7.1  标志

- 产品外包装应标明：

a) 供方名称、地址；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 净重；

e) 防潮字样或标志；

f) 本文件编号；

- g) 出厂日期。

- 7.2  包装

a) 产品按供需方需求确定。

b) 包装应在干燥环境条件下进行，将产品装入防水包装中。特殊包装要求由供需方确定。

c) 袋装产品的外包装采用纸箱、圆桶等硬包装形式，也可按需方要求，协商确定包装方式。

- 7.3  运输和贮存

按7.1条要求包装的产品，可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品适合密封存放于无腐蚀环境中。产品自生产之日起，保质期为一年。

7.4  随行文件

- 每批产品应附有随行文件，其上注明:

a） 供方名称、地址、电话；

b） 产品名称；

c） 牌号；

d） 批号、净重；

e） 分析检测结果及检验部门印记；

f） 本文件编号；

g） 生产日期。

- 8  订货单内容

本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 化学成分的特殊要求及检测方法；

d） 数量；

e） 本文件编号；

f） 其他。