标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜精矿化学分析方法 第16部分 二氧化硅含量的测定

标准项目负责起草单位： 广东省科学院工业分析检测中心

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 是否需要注明仲裁方法 | 湖南水口山有色金属有限责任公司 | 不采纳 | 标准不再规定仲裁方法 |
| 2 | 4.2.9 | “用氢氧化钠标准滴定溶液(4.2.11)滴定至亮蓝紫色”改为“用氢氧化钠标准滴定溶液(4.2.11)滴定至出现亮蓝紫色” |  | 采纳 |  |
| 3 | 4.2.11.b | “加入 100 mL 无二氧化碳热水溶解完全”改为“加入100ml热的中性水（4.2.9）” |  | 不采纳 | 带了空白实验，操作更加简便 |
| 4 | 4.4.4.1.1 | “加热至流动”改为“加热至熔融物出现” |  | 采纳 |  |
| 5 | 4.4.4.5 | “用小勺挤压滤纸浆及沉淀中残留滤液”改为“用小勺挤压排出滤纸和残留物中滤液，”。“吹洗小勺”改为“吹洗小勺和滤纸浆” |  | 采纳 |  |
| 6 | 4.4.4.6 | “在保持 70 ℃以上的条件下”建议改为“保持温度70 ℃-90℃” |  | 不采纳 | 90℃以上也满足实验条件 |
| 7 | 5.1 | “由氢氟酸处理前后的质量差”改为“由挥发损失量计算” |  | 采纳 |  |
| 8 | 5.4.4.2 | “后用少量水洗净表皿，洗出坩埚 ”改为“用少量水洗净表面皿和坩埚，取出” |  | 采纳 |  |
| 9 | 5.3.1 | 样品粒度统一为74微米 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 采纳 | 会上商榷 |
| 10 | 5.4.1 | “按表4称取试料”应为“按表4称取样品（5.3）” |  | 采纳 |  |
| 11 |  | 无意见 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无意见 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
| 13 |  | 无意见 | 云南铜业科技发展股份有限公司 |  |  |
| 14 |  | 无意见 | 广东省科学院资源利用与稀土开发研究所 |  |  |
| 15 |  | 无意见 | 郴州市质检所 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 五矿铜业（湖南）有限公司 |  |  |
| 18 |  | 无意见 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |  |  |

说明： （1）发送《征求意见稿》的单位数：9 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：9个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个；

（4）没有回函的单位数：0个。