行业标准

《氧化钨中氧原子个数的测定 硫代硫酸钠滴定法》

编制说明

（讨论稿）

崇义章源钨业股份有限公司

2025.4

一、工作简况

1.任务来源

根据工业和信息化部办公厅关于印发2024年第六批行业标准制修订计划的通知工信厅科函〔2024〕503号文件要求，行业标准《氧化钨中氧原子个数的测定 硫代硫酸钠滴定法》的制订工作由崇义章源钨业股份有限公司负责牵头，项目编号2024-2122T-YS，项目完成年限为2025年12月。

2.项目情况

钨是我国重要的战略资源，广泛应用于轨道交通、石油探勘、国防军工等领域。钨的氧化物是工业化生产钨粉和碳化钨的重要原料，其组成直接决定其用途。工业化生产的氧化钨种类较多，国家标准《氧化钨》（GB/T 3457-2013）根据氧化钨中氧原子个数进行区分，分别是黄色氧化钨（WO3）、蓝色氧化钨（WO2.9）、紫色氧化钨（WO2.72），另外还有一种常见的棕色氧化钨（WO2）。钨是难熔金属，在还原-碳化过程中具有明显的形貌遗传效应，因此，合适的形貌是制备高质量钨粉/碳化钨粉的前提。不同氧原子个数的氧化钨形貌与结构不同，用途也有所差异，黄钨是最常用的氧化钨，通常用来制备普通粒度或粗颗粒的钨粉/碳化钨，所制备的碳化钨粉体是超粗晶矿用合金的主要原材料；蓝钨和紫钨通常为棒状或针状，是制备细颗粒钨粉/碳化钨的原材料，所制备的碳化钨粉体是高性能微钻和精密切削刀具的主要原材料。因此，氧原子个数是氧化钨种类判定的重要依据。

目前，通常采用X射线衍射法测定氧化钨的氧原子个数，由于不同种类的氧化钨衍射峰特征各异，由此可判定氧化钨的种类。但当氧化钨中物相种类多样时，通过不同物相最强衍射峰积分面积的比例来计算各物相含量的方法属于半定量，精确度较低，判定难度较大。且X衍射衍射仪价格昂贵，一般企业若无特殊需求并不会采购此设备。

因此，亟需制定此类项目的相关测试标准。章源钨业股份有限公司拟制定化学分析方法测试氧化钨中氧原子个数的测试标准。其原理是将试料用氢氧化钾和一定量的铁氰化钾溶解后，过量的铁氰化钾在酸性溶液中与碘化钾反应并释放出碘，然后用硫代硫酸钠标准溶液滴定，从而计算出氧化钨中的氧原子个数。此方法不依赖氧化钨标准样品，而且操作过程较为简单、干扰低、检测成本低、分析时间短，适合作为行业标准推广使用。

3.承担单位情况

3.1崇义章源钨业股份有限公司

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”），位于“世界钨都”——江西省赣州市的崇义县，始创于2000年。公司主要从事钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金制品的生产及销售。目前公司拥有6座采矿权矿山、8个探矿权矿区、3个钨冶炼精深加工厂、4家全资子公司、1家控股子公司及2家参股公司，建立了从钨上游探矿、采矿、选矿，中游冶炼、制粉，下游精深加工的一体化生产体系，是国内钨行业拥有完整产业链的厂商之一，于2010年在深交所上市（股票简称：章源钨业，股票代码：002378）。

公司系中国钨业协会主席单位，中国钨业协会硬质合金分会副会长单位。于2008年经江西省科、财、税等部门联合认定为“高新技术企业”，2011年经科技部、国资委和全国总工会联合认定为“第三批国家创新型企业”，2012年经工信部和财政部认定为“国家技术创新示范企业”。2013年公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”。2015年公司获批人力资源和社会保障部“博士后科研工作站”设站单位。中国工程院、中国地质科学院、中南大学、江西理工大学分别在公司设立了院士工作站、博士后工作站、博士后研究基地、研究生教育创新基地。公司先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、GB/T29490-2013知识产权管理体系、ISO50001:2018能源管理体系认证。

近年来，公司通过加大科研投入，强化科研平台建设，优化科技创新团队等措施，在钨的采、选、冶、加全产业链上均取得长足进步。截至目前，集团共拥有授权专利355件，其中发明专利117件，实用新型专利169件，外观设计69件，主持和参与制定国家标准、行业标准37项，拥有15项省级认定的新产品、新技术、新工艺，承担国家、省级及其他重点重大科技项目30余项，荣获“国家科技进步二等奖”、“江西省科技进步一等奖”等共17项省部级以上科技奖。

公司始终致力于由资源优势向产业优势转化，不断延伸中下游精深加工产业链，产品范围覆盖全产业链，是商务部批准的“钨品国营贸易出口资格企业”。

4 参编单位及主要起草人工作情况

整个标准起草过程中各参编单位给予了大力支持帮助。由崇义章源钨业股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司郴州钨制品分公司等单位一起提供样品的数据验证。

标准主要起草人及分工见下表。

表1 标准主要起草人及分工

| 序号 | 起草人 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 负责全过程的标准编制、协调工作 |
| 2 |  | 负责标准审核、协调工作 |
| 3 |  | 负责调研、验证、标准起草 |
| 4 |  | 协助收集文件中产品情况调研，客户使用情况等资料收集 |
| 5 |  | 协助文件方案中技术资料讨论，数据收集 |

5主要工作过程

- 预研阶段

2021年6月崇义章源钨业股份有限公司进一步的了解了国内检测及市场应用情况，并开展现场实验验证，与企业技术人员、客户讨论了标准的技术要求，根据相关要求制定相应检测标准。

（2）立项阶段

2022年11月，崇义章源钨业股份有限公司向全国有色金属标准化委员会提交《氧化钨中氧原子个数的测定 硫代硫酸钠滴定法》的标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会论证结论为同意标准制订申报。

2024年根据工业和信息化部办公厅关于印发2024年第六批行业标准制修订计划的通知工信厅科函〔2024〕503号文件要求，行业标准《氧化钨中氧原子个数的测定 硫代硫酸钠滴定法》的制定工作由崇义章源钨业股份有限公司负责牵头，项目编号2024-2122T-YS，项目完成年限为2025年12月。

（3）起草阶段

2024年10月，崇义章源钨业股份有限公司接到行业标准《氧化钨中氧原子个数的测定 硫代硫酸钠滴定法》制定任务后，立即组织相关技术人员成立了标准编制组，开始进行标准起草工作，收集相关的标准资料，查阅相关国内标准，并对资料进行了全面的分析与讨论。

2024年11月~2025年2月，崇义章源钨业股份有限公司与验证单位经过讨论制定了初步试验方案，形成了本标准《氧化钨中氧原子个数的测定 硫代硫酸钠滴定法》的讨论稿。

2025年3月~2025年4月，崇义章源钨业股份有限公司对分析方法的各项测量条件进行了试验，确定最终的分析条件，完成了验证试验，形成了本标准《氧化钨中氧原子个数的测定 硫代硫酸钠滴定法》的编制说明。

（4）征求意见阶段

（5）审查阶段

（6）报批阶段

二、标准的修订原则、主要内容与论据

1.符合性：本着与时俱进、切合实际、合理利用资源、促进科技进步、促进产业升级与产品结构调整、满足市场需要和供需双方公平受益、获取最大社会综合效益的基本原则。文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则—第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.合理性：反映当前国内各相关企业的生产检测技术水平，宜于应用，经济上合理。

3.先进性：本文件涉及的内容，技术水平不低于当前国内先进水平。通过本标准的制定，促进国内外生产企业和相关行业的技术进步以及钨资源的检测起到积极作用。

三、文件主要内容的确定依据及主要试验验证情况

氧化钨是生产硬质合金及钨制品等的粉末冶金原料，主要有紫色氧化钨（2.50～2.78)、蓝色氧化钨（2.89～2.97)、黄色氧化钨(3)三大类。其中氧化钨中氧原子个数不同会导致氧化钨的颜色、密度等物理特性显著变化，是生产过程的核心参数，直接关联产品性能、工艺成本及市场适配性。生产需通过工艺优化、在线监测及下游应用反馈，实现氧原子个数的精准控制，以平衡产品质量与生产效益。结合氧化钨的种类和工业化生产需要‌，以及其性能和成本的平衡，将测定范围定为2.60～3.00。

试验的5个样品由湖南柿竹园有色金属有限责任公司郴州钨制品分公司验证单位提供，通过多次试验确保其具有代表性。该方法的条件验证试验由崇义章源钨业股份有限公司和验证单位共同完成。

3.1  样品质量的选择

按照试验步骤对5个样品不同质量进行了试验，观察样品溶解情况，结果见表2。

表2不同质量溶解试验结果

| 样品编号 | 质量 g | 样品溶解情况 |
| --- | --- | --- |
| 1# 江钨世泰科 | 0.1000 | 试样溶解清亮，用时2分钟左右 |
|  | 0.2000 | 试样溶解清亮，用时5分钟左右 |
|  | 0.3000 | 试样溶解清亮，用时10分钟左右 |
|  | 0.4000 | 试样溶解不完全 |
| 2# 格林美 | 0.1000 | 试样溶解清亮，用时2分钟左右 |
|  | 0.2000 | 试样溶解清亮，用时5分钟左右 |
|  | 0.3000 | 试样溶解清亮，用时6分钟左右 |
|  | 0.4000 | 试样溶解清亮，用时6分钟左右 |
| 3# 株硬 | 0.1000 | 试样溶解清亮，用时2分钟左右 |
|  | 0.2000 | 试样溶解清亮，用时5分钟左右 |
|  | 0.3000 | 试样溶解清亮，用时10分钟左右 |
|  | 0.4000 | 试样溶解不完全 |
| 4# 郴州钨 | 0.1000 | 试样溶解清亮，用时2分钟左右 |
|  | 0.2000 | 试样溶解清亮，用时5分钟左右 |
|  | 0.3000 | 试样溶解清亮，用时6分钟左右 |
|  | 0.4000 | 试样溶解清亮，用时6分钟左右 |
| 5# 章源钨业 | 0.1000 | 试样溶解清亮，用时2分钟左右 |
|  | 0.2000 | 试样溶解清亮，用时5分钟左右 |
|  | 0.3000 | 试样溶解清亮，用时8分钟左右 |
|  | 0.4000 | 试样溶解清亮，用时8分钟左右 |

由表2可见，试样称取0.3000g溶解时间更长，称取0.4000g存在溶解不完全情况，称取0.1000g容易带来系统误差，故本方法选择样品质量为0.2000g。

3.2  试剂用量的选择

试验选择1#、3#、4#样品，按照试验步骤对试剂用量进行了条件试验,结果见表3。

表3 试剂用量试验

| 样品编号 | 氢氧化钾（mL) | 铁氰化钾(mL) | 样品溶解情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# 江钨世泰科 | 10 | 2 | 样品溶解不完全 |
|  | 15 | 5 | 样品完全溶解 |
|  | 20 | 10 | 样品完全溶解 |
| 3# 株硬 | 10 | 2 | 样品溶解不完全 |
|  | 15 | 5 | 样品完全溶解 |
|  | 20 | 10 | 样品完全溶解 |
| 4# 郴州钨 | 10 | 2 | 样品溶解不完全 |
|  | 15 | 5 | 样品完全溶解 |
|  | 20 | 10 | 样品完全溶解 |

由表3可见，加入氢氧化钾10 mL和2mL铁氰化钾时，试样溶解不完全；加入氢氧化钾15 mL和5mL铁氰化钾、氢氧化钾20 mL和10mL铁氰化钾试验效果一致，从节约成本考虑，故本方法选择氢氧化钾15 mL和5mL铁氰化钾。

3.3  溶解温度的选择

按照试验步骤对的溶解温度进行了条件试验,结果见表4。

表4溶解温度试验

| 样品编号 | 温度 ℃ | 样品溶解情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#江钨世泰科 | 不加热 | 试样溶解不完全 | 2.42 |
|  | 70 | 试样能快速溶解完全 | 2.71 |
|  | 100 | 试样容易析出沉淀，溶液不清亮 | 2.65 |
| 3# 株硬 | 不加热 | 试样溶解不完全 | 2.23 |
|  | 70 | 试样能快速溶解完全 | 2.73 |
|  | 100 | 试样容易析出沉淀，溶液不清亮 | 2.68 |
| 4# 郴州钨 | 不加热 | 试样溶解不完全 | 2.71 |
|  | 70 | 试样能快速溶解完全 | 2.98 |
|  | 100 | 试样能快速溶解完全 | 2.94 |

由表3可见，试样在不加热不断摇动情况下溶解不完全且时间长；氧化剂铁氰化钾分解试样时温度偏高易发生分解反应有时会析出沉淀、溶液清亮，滴定在浑浊状态下进行，终点不好观察，易产生分析误差，故本方法选择的溶解温度约70℃。

3.4  方法精密度试验

按试验条件对5个统一样品分别测定11次，统计其平均值和RSD，结果见表5。

表5精密度试验

| 样品编号 | 氧原子个数 | 平均值 | SD | RSD % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 江钨世泰科 | 2.71、2.71、2.72、2.71、2.71、2.71、2.71、2.71、2.71、2.71、2.71 | 2.71 | 0.0030 | 0.1112 |
| 2# 格林美 | 2.93、2.93、2.94、2.93、2.93、2.93、2.94、2.93、2.93、2.93、2.93 | 2.93 | 0.0040 | 0.1380 |
| 3# 株硬 | 2.73、2.73、2.73、2.73、2.72、2.73、2.73、2.73、2.73、2.72、2.72 | 2.73 | 0.0047 | 0.1713 |
| 4# 郴州钨 | 2.97、2.98、2.98、2.98、2.98、2.98、2.98、2.98、2.98、2.97、2.97 | 2.98 | 0.0047 | 0.1569 |
| 5# 章源钨业 | 2.85、2.85、2.85、2.85、2.85、2.85、2.85、2.84、2.85、2.85、2.84、 | 2.85 | 0.0040 | 0.1420 |

从表中可以看出，本方法相对标准偏差RSD<1% ，精密度高，满足检测要求。

3.5加标回收实验

按试验条件对1#、5#试样分别加入不同量的纯三氧化钨基准物质进行加标回收实验，结果见表6。

表6 加标回收实验

| 样品编号 | 本底值 | 加入量 g | 测定值 | 回收率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 江钨世泰科 | 2.71 | 0.03 | 2.74 | 98.02 |
|  |  | 0.05 | 2.76 | 98.72 |
|  |  | 0.10 | 2.82 | 101.34 |
| 5# 章源钨业 | 2.85 | 0.03 | 2.87 | 95.00 |
|  |  | 0.05 | 2.88 | 95.83 |
|  |  | 0.10 | 2.90 | 95.92 |

由表6可知，样品的加标回收率在95.00～101.34%，说明本方法准确度较高，能满足检测要求。

3.6 样品数据对比

起草单位与验证单位的试验结果统计对比见表7。

表7 试验结果统计

| 试验单位 | 1# 江钨世泰科 |  | 2# 格林美 |  | 3# 株硬 |  | 4# 郴州钨 |  | 5# 章源钨业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | RSD | X | RSD | X | RSD | X | RSD | X | RSD |
| 崇义章源钨业股分有限公司 | 2.71 | 0.1112 | 2.93 | 0.1380 | 2.73 | 0.1713 | 2.98 | 0.1569 | 2.85 | 0.1420 |
| 湖南柿竹园有色金属有限责任公司郴州钨制品分公司 | 2.71 | 0.1863 | 2.93 | 0.1898 | 2.72 | 0.1731 | 2.98 | 0.1584 | 2.84 | 0.1873 |
| 湖北绿钨资源循环有限公司 | 2.71 | 0.1722 | 2.93 | 0.1029 | 2.73 | 0.1483 | 2.98 | 0.1755 | 2.85 | 0.1773 |

四、标准水平分析

本文件是根据我国实际情况，在原有基础上提出并制定的，其技术指标符合用户要求，先进合理。本标准在编制过程中进了大量的数据收集和测试工作，同时兼顾了国内大部分钨厂家的现状。经查，本文件没有涉及国内外专利。本文件的出发即是为了配套氧化钨标准的更好使用而推广，使之更加适应当前钨行业日益严苛的质量控制需求，本标准的制定既是方法技术的进步，也是我国作为一个钨资源大国的迫切需要，彰显了我国国产检测设备以及检测技术方面的进步。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件的技术内容与现行相关法律、法规和强制性国家标准没有冲突。在标准修订过程中充分考虑到了国内外相关产品标准的技术内容，修订后的测定范围能够与国内外硬质合金产品标准配套使用。本标准内容全面、条款详细、格式规范，符合GB/T 1.1-2020的相关要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本文件属于氧化钨的检测标准，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。如果需方有特殊要求时，建议供需双方在本标准文件的基础上对特殊要求在合同中进行详细的约定或起草专项技术协议。

九、废止现行有关标准的建议

本文件为新制定文件，无废止其它标准的建议。

十、预期效果

本文件规范了标准的使用，充分考虑了我国钨生产企业的技术水平以及市场的使用要求，反映了钨检测的先进技术水平，标准颁布执行后，有利于分析检测水平的提升，还可促进整个钨行业技术水平的提升。建议标准主管单位积极向钨生产厂家及国内外用户推广使用。

十一、其他应予说明的事项

无。

《氧化钨中氧原子个数的测定 硫代硫酸钠滴定法》标准编制组

2025年4月