ICS

CCS H 71

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1059—2024

固态锂离子电池正极材料

Solid state lithium ion battery anode cathode material

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：湖南长远锂科新能源材料有限公司、金驰能源材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、中伟新材料股份有限公司、格林美股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、元能科技（厦门）有限公司、巴斯夫杉杉电池材料有限公司等。

本文件主要起草人：

固态锂离子电池正极材料

- 1 范围

本文件规定了固态锂离子电池正极材料的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于固态锂离子电池正极材料。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1717  颜料水悬浮液pH值的测定

GB/T 5162  金属粉末  振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6283  化工产品中水分含量的测定  卡尔·费休法（通用方法）

GB/T 19077  粒度分析  激光衍射法

- GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 20252  钴酸锂

GB/T 24533  锂离子电池石墨类负极材料

GB/T 37201  镍钴锰酸锂电化学性能测试方法  首次放电比容量及首次充放电效率测试方法

GB/T 37207  镍钴锰酸锂电化学性能测试方法  放电平台容量比率及循环寿命测试方法

GB/T 23942  化学试剂 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则

JCPDS（09-0063） 镍酸锂X射线粉末衍射标准图谱

- 3 术语和定义

- GB/T 20252界定的术语和定义适用于本文件。

- 3.1  粉末电阻率

- 是用来表示各种物质电阻特性的物理量。

- 4产品分类

- 固态锂离子电池正极材料按其性能和用途分类，分为低电压型、中电压型、高电压型两大类。其中低电压型分为钛酸锂和磷酸铁锂型，中电压型分为磷酸锰铁锂、锰酸锂、钴酸锂Ⅰ、镍钴锰酸锂Ⅰ和富锂锰Ⅰ，高电压型分为镍锰尖晶石、钴酸锂Ⅱ、镍钴锰酸锂Ⅱ、和富锂锰Ⅱ型。

- 5 技术要求

- 5.1 化学成分

低电压型产品的化学成分应符合表1的规定；中电压型产品的化学成分应符合表1的规定；高电压型产品的化学成分应符合表2的规定。

- 低电压型产品的化学成分

| 化学成分 |  | 含量（质量分数） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 |
| 主元素，% | Li | 10.7±0.5 | 4.4±0.3 |
|  | Ti | 35.8±1.0 |  |
|  | Fe |  | 35.4±1.0 |
| 杂质元素，% | Na | ≤0.0300 | ≤0.0300 |
|  | Mg | ≤0.0300 | ≤0.0300 |
|  | Ca | ≤0.0300 | ≤0.0300 |
|  | Fe | ≤0.0300 | \ |
|  | Zn | ≤0.0300 | ≤0.0300 |
|  | Cu | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
|  | S | ≤0.10 | ≤0.10 |
|  | Cr | ≤0.0300 | ≤0.0300 |
| 包覆物，ppm | / | 500-10000 | 500-10000 |

- 中电压型产品的化学成分

| 化学成分 |  | 含量（质量分数） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磷酸锰铁锂 | 锰酸锂 | 钴酸锂Ⅰ | 镍钴锰酸锂Ⅰ | 富锂锰Ⅰ |
| 主元素，% | Li | 4.4±0.3 | 3.8±0.3 | 7.2±0.5 | 7.2±0.5 | 9.5±1.0 |
|  | Ni |  |  |  | Ni/Co/Mn：60-63 | 43.5±1.0 |
|  | Co |  |  | 60.2±1.5 |  |  |
|  | Mn | ≥15 | 60.7±1.5 |  |  |  |
|  | Fe | ≤20 |  |  |  |  |
|  | Ti |  |  |  |  |  |
|  | P | 19.6±0.8 |  |  |  |  |
| 杂质元素，% | Na | ≤0.0300 |  |  |  |  |
|  | Mg | ≤0.0300 |  |  |  |  |
|  | Ca | ≤0.0300 |  |  |  |  |
|  | Zn | ≤0.0300 |  |  |  |  |
|  | Cu | ≤0.0050 |  |  |  |  |
|  | S | ≤0.10 |  |  |  |  |
|  | Cr | ≤0.0300 |  |  |  |  |
| 包覆物，ppm | / | 500-10000 |  |  |  |  |

- 高电压型产品的化学成分

| 化学成分 |  | 含量（质量分数） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镍锰尖晶石 | 钴酸锂Ⅱ | 镍钴锰酸锂Ⅱ | 富锂锰Ⅱ |
| 主元素，% | Li | 3.8±0.3 | 7.2±0.5 | 7.2±0.5 | 9.5±1.0 |
|  | Ni | 16.0±1.0 |  | Ni/Co/Mn：60-63 | 43.5±1.0 |
|  | Co |  | 60.2±1.5 |  |  |
|  | Mn | 45±1.0 |  |  |  |
| 杂质元素，% | Na | ≤0.0300 |  |  |  |
|  | Mg | ≤0.0300 |  |  |  |
|  | Ca | ≤0.0300 |  |  |  |
|  | Zn | ≤0.0300 |  |  |  |
|  | Cu | ≤0.0050 |  |  |  |
|  | S | ≤0.10 |  |  |  |
|  | Cr | ≤0.0300 |  |  |  |
| 包覆物，ppm | / | 500-10000 |  |  |  |

- 5.2 外观质量

产品的外观应颜色均一，无结块和夹杂物。

- 5.3  晶体结构

产品的晶体结构应符合JCPDS标准（09-0063）；

- 5.4 水分含量

- 产品的水分含量应不大于0.02%。

- 5.5 磁性异物

产品的磁性异物应不大于0.0000003%

- 5.6 残余碱含量

产品的残余碱含量应符合表4的规定。

表4  残余碱含量

| 产品分类 | 低电压型 | 中电压型 | 高电压型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 残余碱含量（%） | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.10 |

- 5.7 粒度分布

产品的粒度应符合表5的规定。

表5 粒度分布

| 产品分类 |  |
| --- | --- |
| D50，μm | 1-20 |
| Dmax，μm | ≤30 |

- 5.8 离子扩散系数

产品的离子扩散系数应符合表6的规定。

表6  离子扩散系数

| 产品分类 | 低电压型 |  | 中电压型 |  |  |  |  | 高电压型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸锰铁锂 | 锰酸锂 | 钴酸锂Ⅰ | 镍钴锰酸锂Ⅰ | 富锂锰Ⅰ | 镍锰尖晶石 | 钴酸锂Ⅱ | 镍钴锰酸锂Ⅱ | 富锂锰Ⅱ |
| 离子扩散系数（cm2/s） | 10-10-10-9 | 10-13-10-11 | 10-13-10-11 | 10-10-10-9 | 10-12-10-9 | 10-12-10-9 | 10-12-10-11 | 10-10-10-9 | 10-12-10-9 | 10-12- 10-9 | 10-12- 10-11 |

- 5.9 粉末电阻率

产品的粉末电阻率应符合表7的规定。

表7  粉末电阻率

| 产品分类 | 低电压型 |  | 中电压型 |  |  |  |  | 高电压型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸锰铁锂 | 锰酸锂 | 钴酸锂Ⅰ | 镍钴锰酸锂Ⅰ | 富锂锰Ⅰ | 镍锰尖晶石 | 钴酸锂Ⅱ | 镍钴锰酸锂Ⅱ | 富锂锰Ⅱ |
| 粉末电阻率（Ω˙m） | ≤104 | ≤50 | ≤50 | ≤103 | ≤105 | ≤104 | ≤104 | ≤102 | ≤105 | ≤104 | ≤104 |

- 5.10 离子电导率

产品的离子电导率应符合表8的规定。

表8  离子电导率

| 产品分类 | 低电压型 |  | 中电压型 |  |  |  |  | 高电压型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸锰铁锂 | 锰酸锂 | 钴酸锂Ⅰ | 镍钴锰酸锂Ⅰ | 富锂锰Ⅰ | 镍锰尖晶石 | 钴酸锂Ⅱ | 镍钴锰酸锂Ⅱ | 富锂锰Ⅱ |
| 离子电导率（S/cm） | 10-10-10-9 | 10-10- 10-9 | 10-10- 10-9 | 10-6- 10-5 | 10-6- 10-5 | 10-7- 10-5 | 10-7- 10-5 | 10-5- 10-4 | 10-6- 10-5 | 10-7-10-5 | 10-7-10-5 |

- 5.11 振实密度

产品的振实密度应符合表9的规定。

表9  振实密度

| 产品分类 | 低电压型 |  | 中电压型 |  |  |  |  | 高电压型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸锰铁锂 | 锰酸锂 | 钴酸锂Ⅰ | 镍钴锰酸锂Ⅰ | 富锂锰Ⅰ | 镍锰尖晶石 | 钴酸锂Ⅱ | 镍钴锰酸锂Ⅱ | 富锂锰Ⅱ |
| 振实密度（g/cm3） | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥1.8 |

- 5.12 比表面积

产品的比表面积应符合表10的规定。

表10  比表面积

| 产品分类 | 低电压型 |  | 中电压型 |  |  |  |  | 高电压型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸锰铁锂 | 锰酸锂 | 钴酸锂Ⅰ | 镍钴锰酸锂Ⅰ | 富锂锰Ⅰ | 镍锰尖晶石 | 钴酸锂Ⅱ | 镍钴锰酸锂Ⅱ | 富锂锰Ⅱ |
| 比表面积（m2/g） | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥1.0 |

- 5.13 pH值

产品的pH值应符合表11的规定。

表11  pH值

| 产品分类 | 低电压型 |  | 中电压型 |  |  |  |  | 高电压型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸锰铁锂 | 锰酸锂 | 钴酸锂Ⅰ | 镍钴锰酸锂Ⅰ | 富锂锰Ⅰ | 镍锰尖晶石 | 钴酸锂Ⅱ | 镍钴锰酸锂Ⅱ | 富锂锰Ⅱ |
| pH | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤11 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |

- 5.14首次放电比容量

产品的首次放电比容量应符合表12的规定。

表12  首次充放电容量

| 产品分类 | 低电压型 |  | 中电压型 |  |  |  |  | 高电压型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸锰铁锂 | 锰酸锂 | 钴酸锂Ⅰ | 镍钴锰酸锂Ⅰ | 富锂锰Ⅰ | 镍锰尖晶石 | 钴酸锂Ⅱ | 镍钴锰酸锂Ⅱ | 富锂锰Ⅱ |
| 首次放电比容量（mA˙h/g） | ≥135 | ≥135 | ≥135 | ≥100 | ≥140 | ≥160 | ≥200 | ≥100 | ≥160 | ≥180 | ≥230 |

- 5.15首次充放电效率

产品的首次充放电效率应符合表13的规定。

表13  首次充放电效率

| 产品分类 | 低电压型 | 中电压型 | 高电压型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首次充放电效率（%） | ≥80 | ≥80 | ≥75 |

- 5.16循环寿命

产品的循环寿命应符合表14的规定。

表14  循环寿命

| 产品分类 | 低电压型 |  | 中电压型 |  |  |  |  | 高电压型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸锰铁锂 | 锰酸锂 | 钴酸锂Ⅰ | 镍钴锰酸锂Ⅰ | 富锂锰Ⅰ | 镍锰尖晶石 | 钴酸锂Ⅱ | 镍钴锰酸锂Ⅱ | 富锂锰Ⅱ |
| 循环寿命（次） | ≥2000 | ≥1500 | ≥800 | ≥800 | ≥3000 | ≥2000 | ≥500 | ≥300 |  |  |  |

- 6 试验方法

- 6.1 化学成分

氧化物产品的化学成分按GB/T 23942的规定进行，也可按照供需双方协商认可的方法进行。

- 6.2 外观质量

产品外观质量用目视检查。

- 6.3 晶体结构

产品的晶体结构用X射线粉末衍射仪检测。

- 6.4 水分含量

产品水分含量的测定按GB/T 6283的规定进行。

- 6.5 磁性异物

- 产品磁性异物含量的测定按GB/T 24533-2019中附录K的规定进行 。

- 6.6残余碱含量

- 产品的残余碱含量的测定由供需双方认可的方法进行。

- 6.7 粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077的规定进行。

- 6.8 离子扩散系数

- 产品离子扩散系数的测定按附录A的规定进行。

- 6.9 粉末电阻率

- 产品离子扩散系数的测定按附录B的规定进行。

- 6.10 离子电导率

- 产品离子电导率的测定按附录C的规定进行。

- 6.11 振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

- 6.12 比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 19587的规定进行。

- 6.13 pH值

- 产品pH值的测定按GB/T 1717的规定进行。

- 6.14 首次放电比容量

- 产品首次放电比容量的测定按GB/T 23365的规定进行。

- 6.15 首次充放电效率

- 产品首次充放电效率的测定按GB/T 23365的规定进行

- 6.16 循环寿命

- 产品循环寿命的测定按GB/T 23366的规定进行。

- 7  检验规则

- 7.1 检查与验收

- 7.1.1 产品应由供方或第三方进行检验。保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写随行文件。7.1.2 需方可对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起两个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

- 7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产周期生产的同一种类的产品组成，每批重量宜不超过2 t。需方有特殊要求时，可由供需双方协商确定。

- 7.3 检验项目及取样

- 7.3.1 检验分类

检验分为逐批检验、周期检验。

- 7.3.2 逐批检验

每批产品进行逐批检验。

- 7.3.3 周期检验

周期检验在正常生产情况下，在确定的周期内应进行1 次，周期检验宜为每月1 次，需方有特殊要求时，可由供需双方协商确定。当原材料或生产工艺发生重大变化时或长期停产后恢复生产时应进行周期检验。

- 7.3.4 检验项目及取样

- 检验项目及取样应符合表16规定。

- 表15  检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 5.1 | 6.1 | 逐批检验 |
| 外观质量 | 逐桶（袋） | 5.2 | 6.2 | 逐批检验 |
| 晶体结构 | 每批1份 | 5.3 | 6.3 | 逐批检验 |
| 水分含量 | 每批1份 | 5.4 | 6.4 | 逐批检验 |
| 磁性异物 | 每批1份 | 5.5 | 6.5 | 逐批检验 |
| 残余碱含量 | 每批1份 | 5.6 | 6.6 | 逐批检验 |
| 粒度分布 | 每批1份 | 5.7 | 6.7 | 逐批检验 |
| 离子扩散系数 | 每批1份 | 5.8 | 6.8 | 逐批检验 |
| 粉末电阻率 | 每批1份 | 5.9 | 6.9 | 逐批检验 |
| 离子电导率 | 每批1份 | 5.10 | 6.10 | 逐批检验 |
| 振实密度 | 每批1份 | 5.11 | 6.11 | 逐批检验 |
| 比表面积 | 每批1份 | 5.12 | 6.12 | 逐批检验 |
| pH值 | 每批1份 | 5.13 | 6.13 | 逐批检验 |
| 首次放电比容量 | 每批1份 | 5.14 | 6.14 | 周期检验 |
| 首次充放电效率 | 每批1份 | 5.15 | 6.15 | 周期检验 |
| 循环寿命 | 每批1份 | 5.16 | 6.16 | 周期检验 |

- 7.4 检验结果判断

- 7.4.1 产品的化学成分、晶体结构、水分含量、磁性异物、残余碱含量、粒度分布、离子扩散系数、粉末电阻率、离子电导率、振实密度、比表面积、pH值、首次放电比容量、首次充放电效率和的循环寿命检验中有一项不合格，判该批产品不合格。

- 7.4.2 产品的外观质量检验结果不合格时，判该桶（袋）产品不合格。

- 7.4.3 按GB/T 42161规定的方法制成6颗试验电池，任取其中3颗电池做首次充电比容量和首次放电比容量的检验，若有2颗性能都达不到本文件要求，判该批产品不合格；但允许另外3颗电池做重复试验，若有2颗性能都达到本文件要求，判该批产品合格。

- 8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

- 8.1 标志

产品外包装应有商标以及标签，其上标明:

a）供方名称和地址；

b）产品名称；

c）种类

d）批号

e）净重；

f）防潮字样或标志；

g）本文件编号；

h）生产日期。

- 8.2 包装

产品用铝塑袋包装，抽真空热塑密封后装入外包装桶/袋中。也可按需方要求，协商确定包装方式。

- 8.3 运输和贮存

产品可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品应放于无腐蚀的环境中，避免受潮。产品自生产之日起，保质期为一年。

- 8.4  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或生产日期外，还应包括：

a） 产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制备工艺及原材料的特点）；

b）产品合格证

· 检验项目及结果或检验结论；

· 批号；

· 生产日期；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章；

· 包装、贮存要求；

c） 其他

- 9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单内容应包括以下内容:

a）产品名称；

b）种类；

c）批号；

d）数量；

e）化学成分及物理性能的特殊要求；

f）本文件编号；

- g）其他。

- 附  录  A
（规范性）
产品离子扩散系数的测试方法

- A.1  适应范围

本方法适应于测定产品的离子扩散系数。

- A.2  试剂和原料

- 1.1  电解液（锂电池专用）。

- 1.2  N－甲基吡咯烷酮NMP（电池级）。

- 1.3  聚偏二氟乙烯。

- 1.4  导电剂。

- 1.5  石墨。

- 1.6  厚度为10 um～25 um的铝箔。

- 1.7  厚度为8 um～12 um的铜箔。

- 1.8  聚丙烯微孔隔膜（锂电池专用）。

- 1.9  全电池壳体。

- A.3  正极片的制备

按照全电池制作工艺技术要求，正极活性材料的质量分数为95%～98%。导电剂质量分数1%～5%；聚偏二氟乙烯PVDF为粘合剂，其质量分数为2％～5%。正极片采用铝箔做集流体。将正极活性物质、导电剂、PVDF和N－甲基吡咯烷酮搅拌调浆，将浆料均匀涂覆在铝箔上，80oC～130oC烘箱干燥，切成一定规格的正极片，正极片的重量要求精确到千分之一。严格控制混料和涂覆的工艺过程，极片面积、厚度要求一致性高，避免这些因素影响测试结果。

- A.4  负极片的制备

按照全电池制作工艺技术要求，石墨在负极材料中的质量分数为85%～95%。用乙炔黑作为导电剂其质量分数为1%～5%，LA系列胶为粘合剂，其质量分数为2%～5%。将石墨、导电剂、粘合剂和去离子水搅拌调浆，将浆料均匀涂覆在铜箔上，80oC～120oC 烘箱干燥，切成一定规格的正极片。严格控制混料和涂覆的工艺过程，极片面积、厚度要求一致性高，避免这些因素影响测试结果。

- A.5  电池的组装

用卷绕法卷制电池芯，用聚丙烯微孔薄膜作为隔膜，正极包于隔膜中，负极放置在隔膜上，对齐卷绕。装壳后焊接封口，然后放置于70oC～100oC 的烘箱中抽真空干燥。在手套箱内H2O的浓度小于1ppm的条件下，将电解液注入电池后密封。

- A.6  电池的化成

制作的试验电池,根据电池所含正极活性物质的质量和克比容量，估算出电池容量，在24oC～300C条件下，用锂离子电池电化学性能测试仪做化成测试，充放电方法如下：

- 充电电流：先0.02C充电3 h，然后0.1C充电3.5 h；

- 充电限制电压：4.0 V～4.50 V；

- 充电方式：恒流充电.

- A.7  电池的测试

经过化成的试验电池,用锂离子电池性能测试仪检测，充放电方法如下：

- 充电限制电压:4.2 V-4.5 V；

- 放电终止电压:2.7 V-3.0 V；

C）充放电制度：将测试材料所组装的扣式电池充电至固定电压（通常采用使用电压上限值）

- A.8  离子扩散系数的测试

交流阻抗法原理：交流阻抗也称为电化学测试中的阻抗谱测试(electrochemical impedance spectrum, EIS)。施加一个小振幅的正弦交流信号，使电极电位在平衡电极电位附近微扰在达到稳定状态后，测量其响应电流(或电压)信号的振幅和相，依次计算出电极的复阻抗然后根据设想的等效电路，通过阻抗谱的分析和参数拟合，求出电极反应的动力学参数。

产品离子扩散系数测试：利用电化学工作站进行交流阻抗测试，频率范围(0.005-10-6 HZ)  电压：0.05 mV。通过测试得到的交流阻抗曲线，根据公式（1）即可测得产品的离子扩散系数。

- 附  录  B
（规范性）
产品粉末电阻率的测试方法

- B.1  适应范围

本方法适应于测定产品的粉末电阻率。

- B.2  方法提要

- 一定量的产品粉末，利用粉末电阻仪设备，在液压动力下压缩体积至设定压力值或压强，无需取出，在线测量产品的电阻率，并记录数据。

- B.3 仪器和装置：粉末电阻仪

- B.4操作步骤

- B.4.1 粉末电阻仪连接电源设备，将模具装到工作台面中心的圆孔中。

B.4.2 样品重量应在合适范围内，其中约1g，氧化物样品质量在2.4±0.01g，磷化物样品重量在2.4±0.01g，

B.4.2 称取一定量的待测样品，放置到模具中，调整模具安装台的高度，并用称样勺压平，使得样品上表面与模具上表面齐平。

B.4.3 旋转顶部的手轮，使上电极下降，压到模具上，直至压强显示器上的压力示数显示在12±0.1MPa之间；

B.4.4 切换到数据界面，软件自动计算结果，查看粉末电阻率仪数据。

- 附  录  C

- （规范性）
产品离子电导率的测试方法

- A.1  适应范围

本方法适应于测定产品的离子电导率。

- A.2  仪器和装置：电化学工作站

- A.3  压片

A.3.1 样品重量应在合适范围内，其中约1g，氧化物样品质量在2.4±0.01g，磷化物样品重量在2.4±0.01g，

A.3.2 称取一定量的待测样品，放置到模具中，调整模具安装台的高度，并用称样勺压平，使得样品上表面与模具上表面齐平。

A.3.3 旋转顶部的手轮，使上电极下降，压到模具上，直至压强显示器上的压力示数显示在12±0.1MPa之间，最终得到片状样品。

- A.4  产品离子电导率测试

A.4.1  交流阻抗法原理：交流阻抗也称为电化学测试中的阻抗谱测试(electrochemical impedance spectrum, EIS)。施加一个小振幅的正弦交流信号，使电极电位在平衡电极电位附近微扰在达到稳定状态后，测量其响应电流(或电压)信号的振幅和相，依次计算出电极的复阻抗然后根据设想的等效电路，通过阻抗谱的分析和参数拟合，求出电极反应的动力学参数。

A.4.1  产品离子电导率测试：利用电化学工作站进行交流阻抗测试，频率范围(0.005-10-6 HZ)  电压：0.05 mV。通过测试得到的交流阻抗曲线，根据公式（1）即可测得产品的离子电导率。