ICS 77.160

CCS H 71

钠离子电池用镍铁锰铜前驱体

- Nickel-Iron-Manganese-Copper Precursor for Sodium-Ion Batteries

（草案）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××—20××

YS/T ××

中华人民共和国工业和信息化部发布

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件负责起草单位：中伟新材料股份有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、格林美股份有限公司、北京当升科技股份有限公司、巴斯夫杉杉科技股份有限公司、天津国安盟固利等。

本文件主要起草人：

钠离子电池用镍铁锰铜前驱体

- 1  范围

本文件规定了镍铁锰铜前驱体的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于镍铁锰铜前驱体。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

Xxxxx  钠电前驱体化学分析方法第1部分：镍、铁、铜、锰和锌含量的测定 EDTA滴定法

Xxxxx  钠电前驱体化学分析方法第2部分：ICP测定杂质

GB/T 5162   金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314   粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6284   化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

- GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

- 3  术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义

- 4  分类

镍铁锰铜前驱体分为镍铁锰铜氢氧化物(NixFeyMn1-x-y-wCuw(OH)2，x+y+w＜1，x、y、w>0)、镍铁锰铜氧化物(NixFeyMn1-x-y-wCuwOz,， x+y+w＜1且x、y、w>0，1≤z≤2-x-w)。

- 5技术要求

- 5.1  化学成分

- 产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  产品的化学成分

| 化学成分 |  | 镍铁锰铜氢氧化物 | 镍铁锰铜氧化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主元素含量 | （Ni+Fe+Cu+Mn），质量分数，% | 55～70 | 66～75 |
|  | Ni，物质的量分数，% | 15～40 | 15～40 |
|  | Fe，物质的量分数，% | 15～40 | 15～40 |
|  | Cu，物质的量分数，% | 0～20 | 0～20 |
|  | Mn，物质的量分数，% | 15～50 | 15～50 |
| 杂质元素含量 | Al | ≤0.005 | ≤0.001 |
|  | Ca | ≤0.010 | ≤0.010 |
|  | Cd | ≤0.005 | ≤0.001 |
|  | Cr | ≤0.010 | ≤0.010 |
|  | K | ≤0.010 | ≤0.001 |
|  | Mg | ≤0.010 | ≤0.010 |
|  | Na | - | - |
|  | Pb | ≤0.010 | ≤0.010 |
|  | Zn | ≤0.005 | ≤0.001 |
|  | S | ≤0.100 | ≤0.200 |
|  | Si | ≤0.0015 | ≤0.002 |

- 5.2  水分含量

镍铁锰铜前驱体产品中氢氧化物的水分含量应不大于2.00 %，氧化物的水分含量应不大于1.00 %

- 5.3  振实密度

产品的振实密度应不小于0.9 g/cm3。

- 5.4  松装密度

产品的松装密度应不小于0.5 g/cm3。

- 5.5  粒度分布

产品的粒度分布应呈正态分布，产品的粒度分布应符合表2的规定。

- 表2 粒度分布

单位为微米

| D10 | D50 | D90 |
| --- | --- | --- |
| ≥1.0 | 2.5～17.0 | ≤30.0 |
| - D0、D100根据供需双方协商确定。 |  |  |

- 5.6  比表面积

产品的比表面积应大于10 m2/g。

- 5.7  微观形貌

产品的微观形貌应为球形或类球形。

- 5.8  外观质量

产品的外观为黑色粉末、颜色均一、无结块、无夹杂物。

- 5.9  其他

若需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

- 6 试验方法

- 6.1  化学成分

产品的主元素含量的测定按《钠电前驱体化学分析方法第1部分：镍、铁、铜、锰和锌含量的测定 EDTA滴定法》的规定进行；

产品的杂质元素含量的测定按《钠电前驱体化学分析方法第2部分：ICP测定杂质》的规定进行。

- 6.2  水分含量

产品水分含量的测定按GB/T 6284的规定进行。

- 6.3 振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

- 6.4  松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

- 6.5  粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077的规定进行。

- 6.6  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 19587的规定进行。

- 6.7  微观形貌

产品的微观形貌采用500倍扫描电子显微镜检查。

- 6.8  外观质量

产品外观质量采用目视检查。

- 7  检验规则

- 7.1  检查和验收

- 7.1.1  产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

- 7.2  组批

- 产品应成批提交验收，每批应由同一生产周期、同一原料，同一生产工艺、连生产的同一类别的镍铁锰铜前驱体组成，每批重量不超过50 t。若需方有特殊要求时，供需双方可协商确定。

- 7.3  检验项目及取样

7.3.1  产品的取样按GB/T 5314的规定进行。每批取样总量应不少于5 kg。

- 7.3.2 每批产品进行逐批检验。产品检验项目及取样数量应符合表3的规定。

表3 产品的检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 5.1 | 6.1 |
| 水分含量 |  | 5.2 | 6.2 |
| 振实密度 |  | 5.3 | 6.3 |
| 松装密度 |  | 5.4 | 6.4 |
| 粒度分布 |  | 5.5 | 6.5 |
| 比表面积 |  | 5.6 | 6.6 |
| 微观形貌 |  | 5.7 | 6.7 |
| 外观质量 | 逐桶（袋） | 5.8 | 6.8 |

- 7.4  检验结果判定

7.4.2  产品的化学成分、水分含量、比表面积和振实密度、松装密度、粒度分布、微观形貌、外观质量的检验结果中中有任一项结果不合格时，判该批产品不合格。

7.4.3  外观质量检验不合格，判该桶（袋）产品不合格。

- 8  标志、包装、运输、贮存

- 8.1  标志

- 产品外包装应标明：

a) 供方名称、地址；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 净重；

e) 防潮字样或标志；

f) 本文件编号；

- g) 出厂日期。

- 8.2  包装

包装应在干燥环境条件下进行，采用双层包装，内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，外包装采用塑料编织袋。包装内袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳扎口，或用与其相当的其他方式封口；外袋采用缝包机缝合，缝合牢固，无漏缝或跳线现象。每袋净含量为500 kg。也可根据用户要求的规格进行包装。当用户对包装材料有特殊要求时，供需双方另行协商确定。

- 8.3  运输和贮存

产品可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品适合密封存放于无腐蚀环境中。产品自生产之日起，保质期为一年。

8.4  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或生产日期外，还宜包括以下内容。

- 产品质量保证书，内容如下：

- · 产品的主要性能及技术参数；

- · 产品特点（包括制备工艺及原材料的特点）；

- · 带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果或结论。

- 产品合格证：

- · 检验项目及结果或检验结论；

- · 批号；

- · 生产日期；

- · 检验日期；

- · 检验员签名或盖章；

- · 包装、贮存要求。

- 其他。

- 9  订货单内容

本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 化学成分的特殊要求及检测方法；

c） 数量；

d） 本文件编号；

e）  其他。