ICS 77.120

H 01

T/CNIA

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA XXXX-XXXX

氧化铅精矿

Lead oxide concentrate

（预审稿）

xxxx-xx-xx实施

xxxx-xx-xx发布

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中  国  有  色  金  属  学  会

发布

前　　言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为首次起草。

- 本文件按氧化铅精矿的化学成分将氧化铅精矿分为三个等级；

- 本文件中规定了As、Cd、Hg、Tl、SiO2、Al2O3等6种有害元素的含量。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

### 本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

### 本文件起草单位：河南豫光金铅股份有限公司、甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司

### 本文件主要起草人：……

本文件首次制定。

氧化铅精矿

1范围

本文件规定了氧化铅精矿的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及质量预报单和订货单内容。

本文件适用于氧化矿经浮选所得的氧化铅精矿，供炼铅用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8152(所有部分)    铅精矿化学分析方法

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14262   散装浮选铅精矿取样、制样方法

GB 20424    重金属精矿产品中有害元素的限量规范

GB 20664    有色金属矿产品的天然放射性限值

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产品分类

氧化铅精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品。

5技术要求

5.1化学成分

5.1.1 氧化铅精矿的化学成分应符合表1的规定。

表1氧化铅精矿化学成分

| 品级 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |
|  |  | As | Cd | Hg | Tl | SiO2 | Al2O3 |
| 一级品 | 50 | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.010 | 10 | 2.5 |
| 二级品 | 40 | 0.40 | 0.30 | 0.05 | 0.015 | 12 | 3.0 |
| 三级品 | 30 | 0.50 | 0.40 | 0.05 | 0.020 | 15 | 4.0 |

5.1.2氧化铅精矿中的铜、锌、金、银为有价元素，应报出分析结果。

5.1.3需方如对表中未列杂质含量有特殊要求，由供需双方协商确定。

5.1.4氧化铅精矿中天然放射性的限值应符合GB 20664的规定。

5.2 水分

氧化铅精矿中的水分(质量分数)应不大于12％，冬季应不大于8％。

5.3 外观质量

氧化铅精矿应无颜色明显不一致或分层，不应混入外来夹杂物，同批氧化铅精矿应均匀。

6 试验方法

6.1氧化铅精矿化学成分的测定按GB/T 8152（所有部分）的规定进行。

6.2氧化铅精矿中天然放射性的测定按GB 20664的规定进行。

6.3氧化铅精矿水分含量的测定按GB/T 14262中的相关规定进行。

6.4氧化铅精矿外观质量由目视法检验。

7检验规则

7.1 检查和验收

氧化铅精矿运到需方或双方认可的地点后，按本文件的规定进行验收，供方应确保产品质量符合本文件及订货单的规定。当供需双方对检验结果有争议时由供需双方协商解决。如需仲裁，以仲裁结果为判定依据。

7.2组批

氧化铅精矿应成批提交检验，每批由同一品级组成。火车运输以每车皮为检验批次，其他运输方式检验批次由供需双方商定。

7.3取样和制样

7.3.1氧化铅精矿取样、制样按GB/T 14262的规定进行。

7.3.2将所制样品分为四份:一份为验收分析样，一份为供方样，一份为需方样，一份为仲裁样。仲裁样保留三个月(国际贸易为六个月)。供需双方如对检验结果有异议，应在仲裁样保留期内提出。

7.4检验结果的判定

7.4.1检验结果的数值修约及判定按GB/T 8170的规定进行。

7.4.2同一车（或同一批次）内，氧化铅精矿化学成分不符合本文件或订货单的规定时，则判该车（或该批次）不合格。

7.4.3同一车内(或同一批次)，发现不同品级混装或所含铜、锌、金、银等有价元素品位明显不一致，则按较低品位作为判定结果。

7.4.4同一车内(或同一批次)，氧化铅精矿天然放射性不符合本文件的规定时，则判该车（或该批次）不合格。

7.4.5同一车内(或同一批次)，氧化铅精矿水分不符合本文件或订货单的规定时，由供需双方协商确定。

7.4.6同一车内(或同一批次)，氧化铅精矿外观质量不符合本文件或订货单的规定时，则判该车（或该批次）不合格。

8包装、运输及质量预报单

8.1氧化铅精矿为散装或袋装，每袋重量应基本一致。

8.2氧化铅精矿用火车或汽车运输，装完后，应将精矿表面扒平。

8.3每批氧化铅精矿发运时应附质量预报单，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c) 检验结果；

d) 品级；

e) 重量；

f) 车号；

g) 发货日期和发货地点；

h) 本文件编号。

8订货单内容

需方可根据自身需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称;

- 品级;

- 杂质含量的特殊要求;

- 重量;

- 本文件编号;

f) 其他。