ICS：77.150.60

H 62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX—20XX

铜铟镓合金粉

Copper indium gallium  Alloy Powder

（预审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件负责起草单位：安徽光智科技有限公司、成都中建材光电材料有限公司、广东先导稀材股份有限公司、先导薄膜材料（广东）有限公司

本文件主要起草人：

铜铟镓合金粉

1  范围

本文件规定了铜铟镓合金粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于制造铜铟镓靶材所使用的铜铟镓合金粉原料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14265 金属材料中氢、氧、碳、氮、硫分析方法通则

GB/T 3884.1  铜精矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法

YS/T 1158.1 铜铟镓硒靶材化学分析方法 第1部分：镓量和铟量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 981.1  高纯铟化学分析方法 第1部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 技术要求

4.1  产品分类

铜铟镓合金粉按牌号分类为CIG99.999。

4.2  化学成分

4.2.1主要成分

Cu:In:Ga=38.4:52.5:9.1(质量分数)，允许偏差为±0.30%（质量分数）。

4.2.2 杂质成分

铜铟镓合金粉杂质元素要求应符合表1规定。

表1  铜铟镓合金粉牌号和对应的化学成分表

| 牌号 | 杂质含量（×10-4）%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIGS99.999 | Ag | Al | Bi | Cd | Co | Cr | Fe | Hg | Mg | Mn | Na | 金属杂质总和 |
|  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 10 |
|  | Ni | Pb | Si | Sn | Ti | V | Zn | Zr | O | C | N |  |
|  | 0.2 | 1.0 | 3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 600 | 30 | 30 |  |

4.3  物理规格

铜铟镓合金粉产品以粉体供货，粒径要求应符合下表2要求。

表2 铜铟镓合金粉的粒度要求

| 粒径（mm） | 粒度组成（质量分数）/% |
| --- | --- |
| ＜0.09 | ＞90 |
| ＜0.038 | ＜10 |

4.4  外观质量

铜铟镓合金粉为灰黑色，粉体色泽均匀，无外来夹杂物。

4.5  其他

需方如对铜铟镓合金粉的杂质元素、铜铟镓配比等有其他要求，由供需双方协商确定。

- 5  试验方法

5.1 铜铟镓合金粉的铜的测定按照GB/T 3884.1的规定进行，镓和铟的测定按照YS/T 1158.1的规定进行，杂质的测定按照YS/T 981.1的规定进行，碳、氮、氧含量的测定按照GB/T 14265 的规定进行。

5.2 铜铟镓合金粉的粒径大小用相应的筛网检验。

5.3 铜铟镓合金粉的外观质量用目视法检验。

- 6  检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1铜铟镓合金粉应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

6.2  组批

铜铟镓合金粉应成批提交检验。按同一牌号、同一批次原料生产的为一批，每批不超过500 kg。

6.3  检验项目

每批铜铟镓合金粉应进行化学成分、粒度、外观质量的检验。

6.4  取样和制样

6.4.1取样数量：每桶都抽取样品。

6.4.2取样方法：在每桶样品的表面任意选取一点，用取样器倾斜60℃角沿选取点插入产品至三分之二处采样，同一批次抽取的样品收集样品于同一样品袋中。

6.4.3试样的制备：样品收集混合均匀，缩分至分析试样所需的量，样品最少4个，每个样品质量不少于100克。

6.5  检验结果判定

6.5.1铜铟镓合金粉的铜铟镓化学成分与本文件的规定或订货单不符时，判该批不合格。

6.5.2铜铟镓合金粉的粒度与本文件的规定或订货单不符时，判该批不合格。

6.5.3铜铟镓合金粉的外观质量与本文件的规定或订货单不符时，判该批不合格。

7  标志、包装、运输、贮存和随行文件

- 7.1  标志

- 7.1.1在检验合格的产品上应进行如下标记：

  - 产品名称

  - 牌号；

  - 规格；

  - 批号；

  - 生产日期；

  - 生产企业名称。

- 7.2  包装

- 7.2.1 产品内包装应在洁净间内进行。可采用充保护气体包装和真空封装两种。充保护气包装的封口要完整，无开裂，无泄漏。真空袋封装的要封口平整，真空袋体无真空泄漏。需方若对产品内包装有特殊要求的，由供需双方协商。

- 7.2.2产品外包装采用铁桶或其纸桶包装，一桶放置一袋产品。经供需双方协商还可采用其他方式包装。

- 7.3  运输和贮存

产品运输过程中应防止碰伤、擦伤，并保证运输过程中产品及包装完整。产品应保存于清洁、干燥的环境。

- 7.4  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品检验报告，内容如下：

- 产品的检验项目及其结果或检验结论；

- 批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 其他。

8  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）规格；

d）净重（或件数）；

e）本文件编号；

f）需方特殊的成分、尺寸等需求；

g）其他。