ICS 77.150.40

CCS H 62

镍钴铝三元前驱体

Nickel cobalt aluminum ternary precursors

（送审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—20××

代替 YS/T 1127-2016、YS/T 1377-2020

中华人民共和国工业和信息化部发布

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件代替YS/T 1377—2020《镍钴铝三元素复合氧化物》、YS/T 1127—2016《镍钴铝三元素复合氢氧化物》，与 YS/T 1377—2020和YS/T 1127—2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了标准名称为《镍钴铝三元前驱体》；

- 增加了分类及牌号内容（见第4章）；

- 更改了产品化学成分：更改了镍钴铝三元素复合氧化物中S含量的要求，更改了镍钴铝三元素复合氢氧化物中Ni、Co、Al、SO42-含量的要求，并将SO42-含量换算为S含量（见5.1、6.1，YS/T 1127—2016的4.1和YS/T 1377—2020的4.1）；

- 更改了镍钴铝三元素复合氢氧化物的振实密度、粒度分布和比表面积要求（见5.3，YS/T 1127—2016的4.4.2、4.4.3和4.4.4）；

- 更改了镍钴铝三元素复合氧化物的比表面积要求（见5.3，YS/T 1377—2020的4.4.4）；

- 更改了产品化学成分的检测方法（见6.1，YS/T 1127—2016的5.1和YS/T 1377—2020的5.1）；

- 更改了水分含量的检测方法（见6.2，YS/T 1127—2016的5.2和YS/T 1377—2020的5.2）；

- 更改了磁性异物的检测方法（见6.3.1，YS/T 1127—2016的5.3和YS/T 1377—2020的5.3）；

- 更改了产品物理性能检验取样的数量（见表3，YS/T 1127—2016的表2和YS/T 1127—2016的表2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：中伟新材料股份有限公司、湖南中伟新能源科技有限公司、xxxx。

本文件主要起草人：xxxx

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——YS/T 1127—2016，YS/T 1377—2020；

——本次为第一次整合修订。

镍钴铝三元前驱体

  - 范围

本文件规定了镍钴铝三元前驱体的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于镍钴铝三元前驱体，镍钴铝三元前驱体包括：镍钴铝三元素复合氢氧化物（NCAH）和镍钴铝三元素复合氧化物（NCAO）。

  - 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 5162  金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末  取用方法

GB/T 6284  化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 41704-2022 锂离子电池正极材料检测方法 磁性异物含量和残余碱含量的测定

YS/T 1445（所有部分） 镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法

JY∕T 0584  扫描电子显微镜分析方法通则

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 分类和牌号

镍钴铝三元前驱体包括：镍钴铝三元素复合氧化物（NCAO）和镍钴铝三元素复合氢氧化物（NCAH）。产品的牌号由NCAH/NCAO后面加6位数字构成，N代表Ni，C代表Co，A代表Al，H代表氢氧化物，O代表氧化物，6位数字前两位数字代表镍元素物质的量分数，第3～4位数字代表钴元素物质的量分数，最后两位数字代表铝元素物质的量分数。如果物质的量分数为个位数，则在个位数前添0表示。产品牌号的命名规则如图1所示。

图 1  产品牌号命名规则

  - 技术要求

- 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

- 化学成分

| 元素 |  | NCAO | NCAH |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 含量(质量分数)/% | 含量(质量分数)/% |
| 主元素 | Ni | 60.0～78.0 | 45.0～61.0 |
|  | Co | 0.50～13.0 | 2.0～13.0 |
|  | Al | 0.30～2.0 | 0.10～2.0 |
| 杂质元素 | Cu | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | Fe | ≤0.005 | ≤0.010 |
|  | Zn | ≤0.005 | ≤0.010 |
|  | Ca | ≤0.010 | ≤0.030 |
|  | Mg | ≤0.005 | ≤0.030 |
|  | Na | ≤0.020 | ≤0.030 |
|  | Mn | ≤0.001 | ≤0.010 |
|  | S | ≤0.400 | ≤0.200 |
|  | Cl- | ≤0.003 | ≤0.020 |
|  | 注：S的质量分数为SO42-的质量分数除以3。S含量= |  |  |

- 水分含量

NCAO产品的水分含量应不大于0.6%；NCAH产品的水分含量应不大于1.0%。

- 物理性能

表2 物理性能

|  |  | NCAO | NCAH |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁性异物（质量分数），% |  | 0.00001% | 0.00003% |
| 松装密度，g/cm3 |  | 0.7 | 1.0 |
| 振实密度，g/cm3 |  | 1.0 | 1.2 |
| 粒度分布，μm | D10 | ≥0.5 | ≥0.5 |
|  | D50 | 2.0～22.0 | 2.0～22.0 |
|  | D90 | ≤48.0 | ≤30.0 |
| 比表面积，m2/g |  | ≤75 | ≤45 |
| 微观形貌 |  | 球形或类球形 | 球形或类球形 |
| 注：1ppb=0.0000001%。 |  |  |  |

- 外观质量

产品的外观应颜色均一，无结块、无夹杂物。

- 其他

若需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

  - 试验方法

- 化学成分

产品化学成分的测定按照YS/T 1445（所有部分）的规定执行或者按供需双方协商认可的方法进行。

- 水分含量

产品水分含量的测定按 GB/T 6284的规定进行或者按供需双方协商认可的方法进行。

- 物理性能

- 6.3.1

- 产品磁性异物含量的测定按 GB/T 41704—2022 中4.1的规定进行。

- 6.3.2

- 产品松装密度的测定按 GB/T 1479.1的规定进行。

- 6.3.3

- 产品振实密度的测定按 GB/T 5162的规定进行。

- 6.3.4

- 产品粒度分布的测定按 GB/T 19077的规定进行。

- 6.3.5

- 产品比表面积的测定按 GB/T 19587的规定进行。

- 6.3.6

- 产品微观形貌的测定采用扫描电子显微镜进行，按 JY/T 0584的规定进行。

- 外观质量

产品的外观质量由目视检查。

  - 检验规则

- 检查和验收

- 7.1.1 产品应由供方或第三方进行检验。保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

- 7.1.2 需方可对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时,应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

- 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产线连续生产的同一类别、同一牌号的产品组成，每批重量不超过5 t。若需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

- 检验项目及取样

- 7.3.1 产品的取样按 GB/T 5314的规定进行。每批取样总量应不少于 5 kg。

- 7.3.2每批产品的检验项目及取样应符合表3的规定。

表3  检验项目及取样

| 检验项目 |  | 取样 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 每批 1份 | 5.1 | 6.1 |
| 水分含量 |  | 每批 1份 | 5.2 | 6.2 |
| 物理性能 | 磁性异物 | 每批 1份 | 5.3 | 6.3.1 |
|  | 松装密度 | 每批 1份 |  | 6.3.2 |
|  | 振实密度 | 每批 1份 |  | 6.3.3 |
|  | 粒度分布 | 每批 1份 |  | 6.3.4 |
|  | 比表面积 | 每批 1份 |  | 6.3.5 |
|  | 微观形貌 | 每批 1份 |  | 6.3.6 |
| 外观质量 |  | 逐桶/袋 | 5.4 | 6.4 |

- 检验结果判定

- 7.4.1 产品的化学成分、水分含量、物理性能的检验结果中有任意一项不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。

- 7.4.2 产品的外观质量检验结果不合格时，判该桶/袋产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存和随行文件

- 标志

包装桶/袋上应贴有合格证，其上标明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品牌号；

d）批号；

e）产品净重；

f）防护标识；

g）本文件编号；

h）生产日期。

- 包装

- 经检验合格的产品用桶/袋包装。内包装用内衬双层塑料袋包装,封扣后装入包装桶/袋中。也可按需方要求确定包装单位和方式。

- 运输和贮存

产品可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品宜密封存放于无腐蚀环境中。产品自生产之日起，保质期为1年。

- 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a)  产品质量保证书：

·产品的主要性能及技术参数；

·产品特点(包括制造工艺及原材料的特点)；

·对产品质量所负的责任；

·产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

b)  产品合格证：

·检验项目及其结果或检验结论；

·批号；

·检验日期；

·检验员签名或盖章；

c)  产品质量控制程中的检验报告及成品检验报告；

d)  产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

e)  其他。

  - 订货单

需方可根据自身需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a)  产品名称；

b)  产品牌号；

c)  产品净重；

d)  本文件编号；

e） 本文件中供需双方协商确定的其他特殊要求；

f)  其他。