XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

高温扩散炉用硅舟及硅保温筒

Silicon boat and silicon pedestal for HT diffusion furnace

(讨论稿)

GB/T XXXXX-202X

ICS 29.045

CCS H 82

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：杭州盾源聚芯半导体科技有限公司、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司、厦门士兰集科微电子有限公司、杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司。

本文件主要起草人：顾燕滨、郑小松、祝建敏、刘志彪、龚益文、张阳、敖丹。

高温扩散炉用硅舟及硅保温筒

  - 1  范围

- 本文件规定了高温扩散炉用硅舟及硅保温筒的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件以及订货单内容。

本文件适用于硅单晶、硅多晶加工成的高温扩散炉用直径150～350mm的硅舟及硅保温桶，其设计方式包括拼接式、熔接式及一体式。

  - 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1554  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB/T 1557  硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558  硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 23805  精细陶瓷室温拉伸强度试验方法

GB/T 24581  硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

GB/T 29505  硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法

GB/T 39145  硅片表面金属元素含量的测定电感耦合等离子体质谱法

GB/T 40279  硅片表面薄膜厚度的测试 光学反射法

  - 3  术语和定义

- GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

平面度  flatness

- 产品表面与理想平面之间最大偏离程度。

3.2

CVD Chemical Vapor Deposition

化学气相沉积法。

  - 4  技术要求

    - 4.1  基本要求

- 硅舟、硅保温筒的基本要求应符合表1的规定。除电学参数外的基本要求指标, 由供方提供各项检验结果。

表1  基本要求

| 项目 | 硅舟 | 保温筒 |
| --- | --- | --- |
| 生长方式 | 硅单晶直拉法（CZ），铸锭多晶硅（DS），硅多晶气相沉积法（CVD） |  |
| 晶向（单晶适用） | <100> |  |
| 晶向偏离度（单晶适用） | ≤1° |  |
| 导电类型（单晶适用） | P |  |
| 掺杂剂（单晶适用） | 硼 |  |
| 氧含量（以原子数计） | 硅单晶＜1.2×1018atoms/cm3，硅多晶＜0.8×1018atoms/cm3或由供需双方协商确定 |  |
| 碳含量（以原子数计） | 硅单晶＜5.0×1016atoms/cm3，硅多晶＜1.0×1018atoms/cm3或由供需双方协商确定 |  |
| 晶体缺陷（单晶适用） | 无位错、滑移、孪晶、旋涡等。 |  |

    - 4.2  几何尺寸

硅舟和保温筒的几何尺寸应符合表2的规定，如有特殊要求由供需双方协商确定。

表2  几何尺寸

| 项目 | 几何尺寸 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 硅舟 | 保温筒 |
| 直径a允许偏差 | ±0.25mm |  |
| 高度允许偏差 | ±1 mm |  |
| 平面度 | ≤0.1mm |  |
| 平行度 | ≤0.2mm |  |
| 粗糙度 | ≤3.2μm |  |
| 垂直度 | ≤1 mm | ≤0.5mm |
| a 直径指内径、外径。 |  |  |

- 4.3  表面质量

硅舟和硅保温筒的表面及端面（包括倒角面）应无划伤、裂纹、缺口、刮伤和胶印。

注：胶印适用于熔接部位。

4.4  表面金属

硅舟和硅保温筒的表面金属应符合表3的规定，如有特殊要求由供需双方协商确定。

表3  表面金属含量

单位:E10atoms/cm2

| 金属元素 | 硅舟/保温筒 |
| --- | --- |
| Na | ≤100 |
| Al | ≤50 |
| Cr | ≤50 |
| Fe | ≤80 |
| Ni | ≤100 |
| Cu | ≤20 |
| Zn | ≤50 |
| Ca | ≤100 |
| K | ≤50 |
| Mn | ≤50 |
| Mg | ≤50 |

4.5  氧化层厚度（CVD工艺适用）

硅舟和硅保温筒的氧化层厚度应不小于5000埃，或由供需双方协商确定。

4.6  熔接拉伸强度

硅舟和硅保温筒熔接部位的拉伸强度不小于1.28Mpa。

  - 5  试验方法

    - 5.1  电学参数

    - 5.1.1  硅舟及保温筒导电类型的测试按GB/T 1550的规定进行。

    - 5.1.2  硅舟及保温筒掺杂类型的测试按GB/T 24581的规定进行。

    - 5.2  几何尺寸测试

    - 5.2.1 硅舟及保温筒几何尺寸的测试用合适精度的测试设备进行。

    - 5.2.2 硅舟及保温筒平面度测量采用硅片测试法或三坐标测量仪进行测试，也可按供需双方协商确定的方法进行。

    - 5.2.3 硅舟及保温筒表面粗糙度的测试按GB/T 29505的规定进行。

    - 5.3  晶向及晶向偏离度

    - 硅舟及保温筒晶向及晶向偏离度的测试按GB/T 1555的规定进行。

    - 5.4  氧含量

    - 硅舟及保温筒间隙氧含量的测试按GB/T 1557的规定进行。

    - 5.5  碳含量

    - 硅舟及保温筒代位碳含量的测试按GB/T 1558的规定进行。

    - 5.6  晶体缺陷

    - 硅舟及保温筒晶体缺陷的测试按GB/T 1554的规定进行。

    - 5.7  表面质量

    - 在光照强度为850~1350Lux的净化室黑背景下目视检查产品表面状态，或按供需双方协商确定的方法进行。

    - 5.8  表面金属

    - 金属含量的测试按GB/T 39145的规定进行。

    - 5.9  氧化层厚度

    - 5.9.1  比色法

氧化后，氧化层厚度用色卡（图1）对照确定。

| 图1 氧化层厚度色卡 |  |
| --- | --- |
| 氧化层厚度 | 颜色名称 |
| 500 | Tan |
| 700 | Brown |
| 1000 | dark violet to red violet |
| 1200 | royal blue |
| 1500 | light blue to metallic bile |
| 1700 | metallic to very light yellow-green |
| 2000 | light gold or yellow-slightly metallic |
| 2200 | gold with slight yellow-orange |
| 2500 | orange to melon |
| 2700 | red-violet |
| 3000 | blue to violet-blue |
| 3100 | Blue |
| 3200 | blue to blue-green |
| 图1 氧化层厚度色卡（续） |  |
| 氧化层厚度 | 颜色名称 |
| 3400 | light green |
| 3500 | green to yellow-green |
| 3600 | yellow-green |
| 3700 | green-yellow |
| 3900 | Yellow |
| 4100 | light orange |
| 4200 | carnation pink |
| 4400 | violet-red |
| 4600 | red-violet |
| 4700 | Violet |
| 4800 | blue-violet |
| 4900 | Blue |
| 5000 | blue-green |
| 5200 | Green |
| 5400 | yellow-green |
| 5600 | green-yellow |
| 5700 | yellow to "yellowish"(at times appears light gray or metallic) |
| 5800 | light orange or yellow to pink |
| 6000 | carnation pink |
| 6300 | violet-red |
| 6800 | "bluish"(appears between violet-red and blue-green-overall looks grayish) |
| 7200 | blue green to green |
| 7700 | "yellowish" |
| 8000 | Orange |
| 8200 | Salmon |
| 8500 | dull light red-violet |
| 8600 | Violet |
| 8700 | blue-violet |
| 8900 | Blue |
| 9200 | blue-green |
| 9500 | dull yellow-green |
| 9700 | yellow to "yellowish" |
| 9900 | Orange |

    - 5.9.2  光学测量

氧化层厚度测试按GB/T 40279的规定进行。

    - 5.10  熔接拉伸强度

    - 熔接拉伸强度测试按GB/T 23805的规定进行。

- 6　检验规则

- 6.1  检查和验收

- 6.1.1  产品应进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

- 6.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，若检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

- 6.2  检验项目

6.2.1  每件产品应对几何尺寸、表面质量进行检验。

6.2.2  产品的表面金属、氧化层厚度、熔接拉伸强度由供需双方协商确定是否检验并在订货单中注明。如需检验则由供方进行，并在随行文件中提供检验结果。

- 6.3  取样

    - 产品的取样应符合表4的规定，如对取样有特殊要求，由供需双方协商确定。

表4  取样

| 检验项目 | 取样/测试位置 | 取样数量 | 技术要求 的章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何尺寸 | 供需双方协商确定 | 每件 | 4.2 | 5.2 |
| 表面质量 | 在产品的表面 | 每件 | 4.3 | 5.7 |
| 表面金属 | 标准测试样品 | 按工艺批次 | 4.4 | 5.8 |
| 氧化层厚度 | 在产品的表面 | 按工艺批次 | 4.5 | 5.9 |
| 熔接拉伸强度 | 标准测试样品 | 按工艺批次 | 4.6 | 5.10 |

- 6.4  检验结果的判定

- 6.4.1几何尺寸、表面质量如有任一试样的任一检验项目不合格时，则对不合格的项目按照表2中对应的规定进行重复试验，重复试验结果仍有不合格者，判该批产品不合格。

- 6.4.2表面金属、氧化层厚度、熔接拉伸强度如有任一试样的检验结果不合格，则判定为不合格。

- 7  标志、包装、运输、贮存和随行文件

#### 7.1  标志

#### 产品包装箱外应标有“小心轻放”“易碎”“防腐”“防潮”字样或标志，并注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 数量。

- 7.2  包装

产品用洁净的PE（聚乙烯）袋进行真空包装，然后装入包装箱内，并装满填充物，防止产品松动。

  - 运输

产品在运输过程中应轻装轻卸，严禁抛掷，且应采取防震、防潮措施。

  - 贮存

产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

#### 7.5  随行文件

每台产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、出厂日期或包装日期外，还宜包括以下内容。

- 产品质量证明书，内容如下：

- 供方名称；

- 需方名称；

- 产品名称、规格；

- 产品批号；

- 产品数量；

- 各项参数检验结果；

- 检验部门印记和检验员盖章。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果；

- 产品批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或印章。

- 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出下列内容：

- 产品名称；

- 产品技术要求；

- 产品数量；

- 本文件编号；

- 供需双方协商确定的内容；

- 其他。