XXXX-XX-XX实施

化学气相沉积用硅喷射管

Silicon injector for CVD

(讨论稿)

GB/T XXXXX-202X

ICS 29.045

CCS H 82

XXXX-XX-XX发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：杭州盾源聚芯半导体科技有限公司、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司。

本文件主要起草人：顾燕滨、郑小松、祝建敏、刘志彪、龚益文、张阳、敖丹。

化学气相沉积用硅喷射管

范围

- 本文件规定了化学气相沉积用硅喷射管的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件以及订货单内容。

本文件适用于硅单晶、硅多晶加工成的化学气相沉积用长度50mm～1500mm的一体式、熔接式硅喷射管。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1554  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB/T 1557  硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558  硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 24581  硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

GB/T 29505  硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法

GB/T 40279  硅片表面薄膜厚度的测试 光学反射法

术语和定义

- GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产品分类

硅喷射管分为一体式喷射管和熔接式硅喷射管。

3.2

CVD Chemical Vapor Deposition

化学气相沉积法。

技术要求

- 4.1基本要求

硅喷射管的基本要求应符合表1的规定，由供方提供各项检验结果。

表1  基本要求

| 项目 | 硅喷射管 |
| --- | --- |
| 生长方式 | 硅单晶直拉法（CZ），硅多晶气相沉积法（CVD） |
| 晶向（单晶适用） | <100> |
| 晶向偏离度（单晶适用） | ≤1° |
| 导电类型（单晶适用） | P |
| 掺杂剂（单晶适用） | 硼 |
| 氧含量（以原子数计） | 硅单晶＜1.2×1018atoms/cm3，硅多晶＜0.8×1018atoms/cm3或由供需双方协商确定 |
| 碳含量（以原子数计） | 硅单晶＜5.0×1016atoms/cm3，硅多晶＜1.0×1018atoms/cm3或由供需双方协商确定 |
| 晶体缺陷（单晶适用） | 无位错、滑移、孪晶、旋涡等。 |

- 4.2几何尺寸

硅喷射管的几何尺寸应符合表2的规定，如有特殊要求由供需双方协商确定。

表2  几何尺寸

| 项目 | 几何尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一体式喷射管 |  | 熔接式喷射管 |
| 长度及允许偏差 | （50-1500mm）±1mm |  |  |
| 平面度 | ≤0.2mm |  |  |
| 平行度 | ≤0.2mm |  |  |
| 对称度 | / | ≤1mm |  |
| 粗糙度 | ≤3.2μm |  |  |

- 4.3  表面质量

喷射管的表面应无划伤、脏污、崩边、胶印和色差，孔内无胶水残留。

- 4.4  气密性（熔接式喷射管适用）

#### 通气测试时，熔接侧面无漏气现象。

#### 4.5  颗粒度

#### 硅喷射管孔内的颗粒度应≥0.3um颗粒，颗粒密度＜5 particle/cm2。

#### 4.6 氧化层厚度

#### 硅喷射管的氧化层厚度应不小于5000埃，或由供需双方协商确定。

5  试验方法

    - 5.1  电学参数

    - 5.1.1  硅喷射管导电类型的测试按GB/T 1550的规定进行。

    - 5.1.2  硅喷射管掺杂类型的测试按GB/T 24581的规定进行。

    - 5.2  几何尺寸

    - 5.2.1  硅喷射管几何尺寸的测试用合适精度的测试设备进行。

    - 5.2.2 硅喷射管平面度、平行度、对称度测量采用三坐标测量仪进行测试，也可按供需双方协商确定的方法进行。

5.2.3  硅喷射管表面粗糙度的测试按GB/T 29505的规定进行。

    - 5.3  晶向及晶向偏离度

    - 硅喷射管的晶向及晶向偏离度的测试按GB/T 1555的规定进行。

    - 5.4  氧含量

    - 硅喷射管的间隙氧含量的测试按GB/T 1557的规定进行。

    - 5.5  碳含量

    - 硅喷射管的代位碳含量的测试按GB/T 1558的规定进行。

    - 5.6  晶体缺陷

    - 硅喷射管的晶体缺陷的测试按GB/T 1554的规定进行。

    - 5.7  表面质量

    - 在光照强度为850~1350Lux的净化室黑背景下目视检查产品表面状态。孔内使用强光照射检查，孔内无胶水残留，或按供需双方协商确定的方法进行。

5.8  气密性

将喷射管放入水中，从产品的一端小孔通气，气体从另一端小孔处排出，检查熔接侧面有无漏气现象，气压控制在2psi。

5.9  颗粒度

采用QⅢ表面微粒检测仪进行粒子（≥0.3μm）总数测定，或由供需双方协商确定。

5.10  氧化层厚度

    - 5.9.1 比色法

氧化层厚度用色卡（图1）对照确定。

| 图1 氧化层厚度色卡 |  |
| --- | --- |
| 氧化层厚度 | 颜色名称 |
| 500 | Tan |
| 700 | Brown |
| 1000 | dark violet to red violet |
| 1200 | royal blue |
| 1500 | light blue to metallic bile |
| 1700 | metallic to very light yellow-green |
| 2000 | light gold or yellow-slightly metallic |
| 2200 | gold with slight yellow-orange |
| 2500 | orange to melon |
| 2700 | red-violet |
| 图1 氧化层厚度色卡（续） |  |
| 氧化层厚度 | 颜色名称 |
| 3000 | blue to violet-blue |
| 3100 | Blue |
| 3200 | blue to blue-green |
| 3400 | light green |
| 3500 | green to yellow-green |
| 3600 | yellow-green |
| 3700 | green-yellow |
| 3900 | Yellow |
| 4100 | light orange |
| 4200 | carnation pink |
| 4400 | violet-red |
| 4600 | red-violet |
| 4700 | Violet |
| 4800 | blue-violet |
| 4900 | Blue |
| 5000 | blue-green |
| 5200 | Green |
| 5400 | yellow-green |
| 5600 | green-yellow |
| 5700 | yellow to "yellowish"(at times appears light gray or metallic) |
| 5800 | light orange or yellow to pink |
| 6000 | carnation pink |
| 6300 | violet-red |
| 6800 | "bluish"(appears between violet-red and blue-green-overall looks grayish) |
| 7200 | blue green to green |
| 7700 | "yellowish" |
| 8000 | Orange |
| 8200 | Salmon |
| 8500 | dull light red-violet |
| 8600 | Violet |
| 8700 | blue-violet |
| 8900 | Blue |
| 9200 | blue-green |
| 9500 | dull yellow-green |
| 9700 | yellow to "yellowish" |
| 9900 | Orange |

    - 5.9.2光学测量

硅喷射管的氧化层厚度测试按GB/T 40279的规定进行。

- 6　检验规则

- 6.1  检查和验收

- 6.1.1  产品应进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

- 6.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，若检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商确定。

- 6.2  检验项目

6.2.1  每根产品应对几何尺寸、表面粗糙度、表面质量、气密性、颗粒度进行检验。

6.2.2  产品的氧化层厚度由供需双方协商确定是否检验并在订货单中注明。如需检验由供方进行，并在随行文件中提供检验结果。

- 6.3  取样

    - 产品的取样应符合表3的规定，如对取样有特殊要求，由供需双方协商确定。

表3  取样

| 检验项目 | 取样/测试位置 | 取样数量 | 技术要求 的章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何尺寸 | 供需双方协商确定 | 每根 | 4.2 | 5.2 |
| 表面质量 | 在产品的表面 | 每根 | 4.3 | 5.7 |
| 气密性 | 熔接处 | 每根 | 4.4 | 5.8 |
| 颗粒度 | 孔内 | 每根 | 4.5 | 5.9 |

- 6.4  检验结果的判定

6.4.1  几何尺寸、表面质量如有任一试样的任一检验项目不合格时，则对不合格的项目按照表3中对应的规定进行重复试验，重复试验结果仍有不合格者，判该件产品不合格。

6.4.2  气密性、颗粒度、氧化层厚度如有任一试样的检验结果不合格，则判定为不合格。

- 7  标志、包装、运输、贮存和随行文件

#### 7.1  标志

#### 产品包装箱外应标有“小心轻放”“易碎”“防腐”“防潮”字样或标志，并注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 数量。

- 7.2  包装

产品用洁净的PE（聚乙烯）袋进行真空包装，然后装入包装箱内，并装满填充物，防止产品松动。

  - 运输

产品在运输过程中应轻装轻卸，严禁抛掷，且应采取防震、防潮措施。

  - 贮存

产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

#### 7.5  随行文件

每根产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括以下内容。

- 产品质量证明书，内容如下：

- 供方名称；

- 需方名称；

- 产品名称、规格；

- 产品批号；

- 产品数量；

- 各项参数检验结果；

- 检验部门印记和检验员盖章。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果；

- 产品批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或印章。

- 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出下列内容：

- 产品名称；

- 产品技术要求；

- 产品数量；

- 本文件编号；

- 供需双方协商确定的内容；

- 其他。