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前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口。

本文件起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、杭州包钢稀土科技发展有限责任公司、赣州市综合检测院、包头稀土研究院、有研稀土高技术有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、福建省金龙稀土股份有限公司。

本文件主要起草人：。。。。

钕铝合金靶材

1　 范围

本文件规定了钕铝合金靶材的牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于液晶显示、集成电路、光电等行业用钕铝合金靶材。

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1031 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 
GB/T 1804  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 8651  金属板材超声板波探伤方法
GB/T 14265  金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则
GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法
GB/T 20967-2007  无损检测 目视检测 总则
GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法
GB 39176  稀土产品的包装、标志、运输和贮存
XB/T 629.1 稀土铝中间合金化学分析方法 第1部分：稀土元素量的测定
YS/T 837  溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法
YS/T871 高纯铝化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法
3　 术语和定义

本文没有需要界定的术语和定义。
4　 产品牌号
产品按化学成分分NdAl-01、NdAl-03、NdAl-05、NdAl-10四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。
5　 技术要求

5.1  化学成分
产品的化学成分应符合表1的规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。
表1  产品化学成分
	产品牌号
	NdAl-01
	NdAl-03
	NdAl-05
	NdAl-10

	化学成分（质量分数）/%
	Nd
	1±0.20
	3±0.30
	5±0.50
	10±0.80

	
	Nd+Ala，不小于
	99.95
	99.95
	99.95
	99.95

	
	杂质含量，不大于
	Ca
	0. 010
	0. 010
	0. 010
	0. 010

	
	
	Cu
	0. 010
	0. 010
	0. 010
	0. 010

	
	
	Fe
	0. 020
	0. 020
	0. 020
	0. 030

	
	
	Mg
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005

	
	
	Mn
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005

	
	
	Na
	0. 010
	0. 010
	0. 010
	0. 010

	
	
	Si
	0. 020
	0. 020
	0. 020
	0. 030

	
	
	Ti
	0. 010
	0. 010
	0. 010
	0. 010

	
	
	Zn
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005

	
	
	C
	0. 010
	0. 010
	0. 010
	0. 010

	
	
	O
	0. 050
	0. 050
	0. 050
	0. 050

	
	
	N
	0.020
	0.020
	0.020
	0.020

	
	
	其他杂质元素
	0.015
	0.015
	0.015
	0.015

	
	杂质合量b，不大于
	0.050
	0.0500
	0.050
	0.050

	a Nd+Al含量为100%减去表中杂质合量的余量；
b 杂质合量为表中所列杂质之和(不含C、O、N)。


5.2 平均晶粒尺寸

产品的平均晶粒尺寸应不大于150 μm，最大晶粒尺寸应不大于300 μm。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商，并在订货单（或合同）中注明。
5.3 内部质量

产品内部不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商，并在订货单（或合同）中注明。
5.4 表面粗糙度

产品表面粗糙度（Ra）值应不大于1.6 μm。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商，并在订货单（或合同）中注明。
5.5 外形尺寸及允许偏差
产品外形尺寸及允许偏差由供需双方协商确定。如需方未提供公差，则产品尺寸允许偏差应符合GB/T 1804要求。

5.6 焊接质量

产品焊接质量应满足焊接结合率≥95%，单个缺陷面积占比应不大于总面积的2%。如需方有特殊要求，应由供需双方协商确定，并再订货单（或合同）中注明。

5.7 外观质量

5.7.1 产品为银白色。
5.7.2 产品表面应光滑，无指痕、油污和锈蚀，无拉伸润滑痕迹、颗粒附着物。
5.7.3 产品表面应无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。
6　 试验方法
6.1 化学成分
6.1.1 产品中Nd含量的分析方法按照XB/T 629.1的规定进行。
6.1.2 产品中Fe、、Si、Ca、Na、Cu和其他杂质含量的分析方法按GB/T 20975（所有部分）或YS/T 871的规定进行，分析范围重叠时以GB/T 20975为仲裁方法。
6.1.3 产品中C的分析方法按照GB/T 20975.26的规定进行。
6.1.4 产品中O和N的分析方法按照供需双方协商确定的方法进行。
6.2 平均晶粒尺寸
按GB/T 6394的规定进行。

6.3 内部质量

按GB/T 8651的规定进行。

6.4 表面粗糙度

按GB/T 1031的规定进行。

6.5 外观尺寸和允许公差

采用相应精度的量具进行检测，按GB/T 1804的规定进行。

6.6 焊接质量

按YS/T 837的规定进行。
6.7 外观质量

采用目视检查，按GB/T 20967-2007第5章的规定进行。

7　 检验规则
7.1  检查和验收
7.1.1 产品由供方质量检验部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方对收到的产品按本文件的规定进行检验。当检验结果与本文件或订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外形尺寸及允许偏差、外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内向供方提出；属于化学成分、平均晶粒尺寸、表面粗糙度、焊接质量的异议，应在收到产品之日起二个月内向供方提出；如需仲裁，应由供需双方协商确定。
7.2  组批
产品应成批提交验收。每批应由同一生产批次、同一牌号、同外观尺寸的产品组成。
7.3  检验项目
每批产品均应进行化学成分、平均晶粒尺寸、内部质量、表面粗糙度、外观尺寸和允许公差、焊接质量、外观质量的检验。
7.4  取样
7.4.1 产品的取样应符合表2的规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。
表2  检测项目、取样位置及数量
	检测项目
	取样位置
	取样数量
	要求的章条号
	试验方法的章条号

	化学成分
	供方：铸锭端头
需方：成品
	每批任取1件，每件取2个试样
	5.1
	6.1

	平均晶粒尺寸
	供方：铸锭端头
需方：成品
取样位置见7.4.2 
	每批任取1件，每件取2个试样
	5.2
	6.2

	内部质量
	靶坯
	逐件
	5.3
	6.3

	表面粗糙度
	成品
	逐件
	5.4
	6.4

	外形尺寸及允许偏差
	成品
	逐件
	5.5
	6.5

	焊接质量
	焊接后整体
	逐件
	5.6
	6.6

	外观质量
	成品
	逐件
	5.7
	6.7


7.4.2 平均晶粒尺寸在靶坯或成品的边缘位置进行垂直取样，圆形样品间隔1/4圆弧长，方形样品取任意短对边距的对边，样品尺寸宜为10 mm×10 mm×靶坯厚度，如图1所示。
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标引序号说明：
1、2——圆形样品取样位置，两个位置间隔1/4圆弧长；
3、4——方形样品取样位置，两个位置取在任意短对边距的对边。
图1 取样位置示意图
7.5  检验结果判定
7.5.1检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
7.5.2 靶材的化学成分分析结果与本文件不符时，则判定该批产品不合格。
7.5.3 靶材的平均晶粒尺寸抽检不合格时，允许从同批产品中加倍抽样进行复检（包括原检验不合格的那件样品），若复检仍有任一试样不合格，则判定该批产品不合格。
7.5.4靶材的内部质量、表面粗糙度、外形尺寸及允许偏差、焊接质量、外观质量任何一项检测不合格时，则判该件产品不合格。
8　 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。
8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；
d）其他。
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