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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备 注

	1
	1
	本标准涉及的一种不定形耐火材料实际使用中为涂抹施工，非浇注施工，建议更改名称
	东南铜业
	未采纳
	整段溜槽制作为浇注施工

	2
	1
	范围中“本文件适用于火法工艺流程中液态金属（如铜、铅、铝等温度不超过1300℃）浇铸溜槽所用浇注料，”;而本产品标准为铜精炼炉浇铸溜槽用耐火浇注料。括号中的内容导致产品范围界定不清晰。建议删除铅、铝的内容。
	豫光金铅
	未采纳
	本产品使用范围并不局限于铜冶炼行业

	3
	1
	铜精炼炉浇铸溜槽用耐火浇注料的涵盖面较广，各单位使用的耐火浇注料材质也不一样，但标准中仅涉及铝硅系耐火浇注料，未提及其他类型的浇注料，如滇中有色精炼炉用的是铝碳质，不是铝硅质。建议适用范围修改为铜精炼炉浇铸溜槽用铝硅质耐火浇注料。
	滇中有色
	采纳
	

	4
	5.1
	5.1 化学成分中的注“注：①过量CaO与SiO2或Al2O3反应可能生成低熔相（如CAS2），降低材料高温稳定性，CA2生成伴随体积收缩，而CA6形成会导致局部膨胀，需通过控制CaO含量平衡体积稳定性。②Fe2O3与渣中成分（如MnO、FeO）形成固溶体或低熔相，加剧渣渗透和侵蚀，降低浇注料寿命。③TiO2含量升高时可能形成过多低熔共晶相（如Al2O3-TiO2-SiO2系统），降低材料耐火度和高温强度。”
该部分内容为产品化学成分设定的基本原理方面的资料性内容。不建议放在正文中，建议仅在编制说明中体现。
	豫光金铅
	采纳
	

	5
	5.1
	表1化学成分中牌号为TJ-70 中Al2O3不于70.0%、SiO2不小于25.0%、CaO不大于5.0%、Fe2O3不大于3.0%、TiO2不大于2.5%，各成分总和达105.5，建议对成份的含量进行调整。
	滇中有色
	采纳
	

	6
	5.1
	牌号TJ-70的化学成分要求建议调整。Al2O3和SiO2的含量不小于95%，其他成分的总和应控制在5%以下。
	山东恒邦
	采纳
	

	7
	5.2
	5.2 物理性能中，“颗粒体积密度测定按照GB/T 2999的规定进行。”该部分内容为试验方法，建议统一放置在“6 试验方法”条款中。
	豫光金铅
	采纳
	

	8
	6.1
	“产品”前应空两格。该段文字“按照GB/T 6900或GB/T 21114的规定进行”该处两个标准的“T”与数字之间空了一个字符，与6.1、6.2、7.3、8.1里面的标准相比，同样是差一个字符，但是显得间距较窄，建议重新排版。
	北方铜业
	采纳
	

	9
	6.2.2
	“6.2.2 产品颗粒尺寸使用筛分法测量。”“7.3.2 产品的体积密度、颗粒尺寸检验不合格时，”
条款“5 技术要求”中未对产品颗粒尺寸进行要求，所规定内容为“颗粒体积密度”，建议通过修改、增加或删除的方式，保持上下文内容一致。
	豫光金铅
	采纳
	

	10
	6.2
	“6.2.1、6.2.2”2个序号字体应为黑体。
	山东恒邦
	采纳
	

	11
	7.1.1
	无论是供方还是第三方对物资提供检测，均须通过专业且有相关资质的检测机构完成，并加盖该机构公章，在送货时出具原件
	东南铜业
	采纳
	

	12
	7.2
	7.2 组批“铜精炼炉（溜槽及中间包、浇铸包）隔热衬用耐火浇注料每批不超过25 t，”该部分的产品名称描述与标准名称“铜精炼炉浇铸溜槽用耐火浇注料”不一致。
	豫光金铅
	采纳
	

	13
	7.2
	本标准涉及的一种不定形耐材，在生产实际中，尤其是产能较大的冶炼厂，消耗量较大，单批次按不超25吨控制恐难保证生产需求，且国内货车一般单车装货量为35t-40t，建议将单批次控制量提升至此数值，对供需双方都比较友好。
	东南铜业
	采纳
	

	14
	7.3
	内容开头应空2个字符。
	山东恒邦
	采纳
	

	15
	7.3
	“取样方法”前应空两格。
	北方铜业
	采纳
	

	16
	7.3.1
	“产品的化学成分、耐压强度、加热永久线变化检验不合格时”应明确是同时满足时不合格，还是任一一个条件不合格则判断为不合格？
	中金岭南
	采纳
	

	17
	7.4
	章节序号错误
	中金岭南
	采纳
	

	18
	8.2
	随行文件中，产品使用说明应明确施工方法所包含的各项内容，如水料配比，施工方式(涂抹/浇注)，养护时间和方法等
	东南铜业
	采纳
	

	19
	8.2
	8.2 随行文件中“每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外”
该条款中的能愿动词为“应”，是指令性性条款，用连接词“或”可能导致歧义，一种理解方式为随行文件内容必须包括“供方信息、产品信息、本文件编号”以及“出厂日期或包装日期”中的一个；另一种理解方式为随行文件内容必须包括“供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期、包装日期”中的一个或多个。
	豫光金铅
	采纳
	

	20
	
	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
	
	回函无意见的单位

	21
	
	
	紫金矿业集团股份有限公司
	
	

	22
	
	
	阳谷祥光铜业有限公司
	
	

	23
	
	
	阳新弘盛铜业有限公司
	
	

	24
	
	
	五矿铜业（湖南）有限公司
	
	

	25
	
	
	葫芦岛锌业股份有限公司
	
	

	说明:                                                                                                                                                                                                                                                              (1)发送《征求意见稿》的单位个数: 12个。                                                                                                               (2)收到《征求意见稿》后,回函的单位数: 12个。                                                                                                               (3)收到《征求意见稿》后,回函并有建议或意见的单位数6个。                                                                                                             (4)没有回函的单位数0个。
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