| 标准征求意见稿意见汇总处理表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：铜精炼炉浇铸溜槽用耐火浇注料 承办人： |  |  |  |  |  |
| 标准项目负责起草单位：江西铜业股份有限公司 电话：0791-827101150 2025年8月7日填写 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| 1 | 1 | 本标准涉及的一种不定形耐火材料实际使用中为涂抹施工，非浇注施工，建议更改名称 | 东南铜业 | 未采纳 | 整段溜槽制作为浇注施工 |
| 2 | 1 | 范围中“本文件适用于火法工艺流程中液态金属（如铜、铅、铝等温度不超过1300℃）浇铸溜槽所用浇注料，”;而本产品标准为铜精炼炉浇铸溜槽用耐火浇注料。括号中的内容导致产品范围界定不清晰。建议删除铅、铝的内容。 | 豫光金铅 | 未采纳 | 本产品使用范围并不局限于铜冶炼行业 |
| 3 | 1 | 铜精炼炉浇铸溜槽用耐火浇注料的涵盖面较广，各单位使用的耐火浇注料材质也不一样，但标准中仅涉及铝硅系耐火浇注料，未提及其他类型的浇注料，如滇中有色精炼炉用的是铝碳质，不是铝硅质。建议适用范围修改为铜精炼炉浇铸溜槽用铝硅质耐火浇注料。 | 滇中有色 | 采纳 |  |
| 4 | 5.1 | 5.1 化学成分中的注“注：①过量CaO与SiO2或Al2O3反应可能生成低熔相（如CAS2），降低材料高温稳定性，CA2生成伴随体积收缩，而CA6形成会导致局部膨胀，需通过控制CaO含量平衡体积稳定性。②Fe2O3与渣中成分（如MnO、FeO）形成固溶体或低熔相，加剧渣渗透和侵蚀，降低浇注料寿命。③TiO2含量升高时可能形成过多低熔共晶相（如Al2O3-TiO2-SiO2系统），降低材料耐火度和高温强度。” 该部分内容为产品化学成分设定的基本原理方面的资料性内容。不建议放在正文中，建议仅在编制说明中体现。 | 豫光金铅 | 采纳 |  |
| 5 | 5.1 | 表1化学成分中牌号为TJ-70 中Al2O3不于70.0%、SiO2不小于25.0%、CaO不大于5.0%、Fe2O3不大于3.0%、TiO2不大于2.5%，各成分总和达105.5，建议对成份的含量进行调整。 | 滇中有色 | 采纳 |  |
| 6 | 5.1 | 牌号TJ-70的化学成分要求建议调整。Al2O3和SiO2的含量不小于95%，其他成分的总和应控制在5%以下。 | 山东恒邦 | 采纳 |  |
| 7 | 5.2 | 5.2 物理性能中，“颗粒体积密度测定按照GB/T 2999的规定进行。”该部分内容为试验方法，建议统一放置在“6 试验方法”条款中。 | 豫光金铅 | 采纳 |  |
| 8 | 6.1 | “产品”前应空两格。该段文字“按照GB/T 6900或GB/T 21114的规定进行”该处两个标准的“T”与数字之间空了一个字符，与6.1、6.2、7.3、8.1里面的标准相比，同样是差一个字符，但是显得间距较窄，建议重新排版。 | 北方铜业 | 采纳 |  |
| 9 | 6.2.2 | “6.2.2 产品颗粒尺寸使用筛分法测量。”“7.3.2 产品的体积密度、颗粒尺寸检验不合格时，” 条款“5 技术要求”中未对产品颗粒尺寸进行要求，所规定内容为“颗粒体积密度”，建议通过修改、增加或删除的方式，保持上下文内容一致。 | 豫光金铅 | 采纳 |  |
| 10 | 6.2 | “6.2.1、6.2.2”2个序号字体应为黑体。 | 山东恒邦 | 采纳 |  |
| 11 | 7.1.1 | 无论是供方还是第三方对物资提供检测，均须通过专业且有相关资质的检测机构完成，并加盖该机构公章，在送货时出具原件 | 东南铜业 | 采纳 |  |
| 12 | 7.2 | 7.2 组批“铜精炼炉（溜槽及中间包、浇铸包）隔热衬用耐火浇注料每批不超过25 t，”该部分的产品名称描述与标准名称“铜精炼炉浇铸溜槽用耐火浇注料”不一致。 | 豫光金铅 | 采纳 |  |
| 13 | 7.2 | 本标准涉及的一种不定形耐材，在生产实际中，尤其是产能较大的冶炼厂，消耗量较大，单批次按不超25吨控制恐难保证生产需求，且国内货车一般单车装货量为35t-40t，建议将单批次控制量提升至此数值，对供需双方都比较友好。 | 东南铜业 | 采纳 |  |
| 14 | 7.3 | 内容开头应空2个字符。 | 山东恒邦 | 采纳 |  |
| 15 | 7.3 | “取样方法”前应空两格。 | 北方铜业 | 采纳 |  |
| 16 | 7.3.1 | “产品的化学成分、耐压强度、加热永久线变化检验不合格时”应明确是同时满足时不合格，还是任一一个条件不合格则判断为不合格？ | 中金岭南 | 采纳 |  |
| 17 | 7.4 | 章节序号错误 | 中金岭南 | 采纳 |  |
| 18 | 8.2 | 随行文件中，产品使用说明应明确施工方法所包含的各项内容，如水料配比，施工方式(涂抹/浇注)，养护时间和方法等 | 东南铜业 | 采纳 |  |
| 19 | 8.2 | 8.2 随行文件中“每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外” 该条款中的能愿动词为“应”，是指令性性条款，用连接词“或”可能导致歧义，一种理解方式为随行文件内容必须包括“供方信息、产品信息、本文件编号”以及“出厂日期或包装日期”中的一个；另一种理解方式为随行文件内容必须包括“供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期、包装日期”中的一个或多个。 | 豫光金铅 | 采纳 |  |
| 20 |  |  | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 |  | 回函无意见的单位 |
| 21 |  |  | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |
| 22 |  |  | 阳谷祥光铜业有限公司 |  |  |
| 23 |  |  | 阳新弘盛铜业有限公司 |  |  |
| 24 |  |  | 五矿铜业（湖南）有限公司 |  |  |
| 25 |  |  | 葫芦岛锌业股份有限公司 |  |  |
| 说明: (1)发送《征求意见稿》的单位个数: 12个。 (2)收到《征求意见稿》后,回函的单位数: 12个。 (3)收到《征求意见稿》后,回函并有建议或意见的单位数6个。 (4)没有回函的单位数0个。 |  |  |  |  |  |