ICS 77.150.30

CCS H 62

代替GB/T 26299-2010

GB/T 26299－XXXX

耐蚀铜合金板、带材

Copper alloy sheet and strip for anti-corrosion

（讨论稿）

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国家标准化管理委员会发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 26299-2010《耐蚀铜合金板、带材》。本文件与GB/T 26299-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了标准的适用范围，由“适用于板式换热器、抑菌洗衣机内部构件用耐蚀铜合金板材和带材”更改为“适用于板式换热器、抑菌洗衣机、海洋工程和化工用耐蚀铜合金板材和带材。”（见第1章，2010年版的第1章）；

b）增加了铜合金的代号，更改了铜合金的状态表示（见4.1，2010年版的3.1）；

c) 增加了“HAl76-2-0.6、BFe30-1-1”牌号板材（见4.1）；

d）更改了板材规格范围，板材厚度上限由“2.5mm”更改为“14.0mm”、宽度范围上限由“1000mm”更改为“2500mm”、长度范围上限由“2000mm”更改为“7000mm”（见4.1，2010年版的3.1）；

e）增加了HAl76-2-0.6牌号的化学成分（见5.1）；

f）删除了“注：为达到某种特定的用途，允许添加其他微量元素”（见5.1，2010年版的3.2）；

g）增加了厚度为2.5mm～14.0mmm板材的外形尺寸允许偏差（见5.2.1、5.2.2、5.2.3）；

h）更改了BFe10-1-1和BFe10-1.5-1的断后伸长率指标（见5.3,2010年版的3.4）；

i）增加了牌号“HAl76-2-0.6、BFe30-1-1”板材的力学性能和耐蚀性能（见5.3、5.5）；

k）化学成分分析增加了YS/T482、YS/T483（见6.1）；

l）拉伸试验方法标准GB/T 228.1-2002更改为GB/T 34505-2017；（见6.3，2010年版的4.3）；

- m）增加取样方法的规定（见7.4）；

- n）增加检验结果数值修约的规定（见7.5.1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、xxxx

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB/T 26299－2010；

——本次为第一次修订。

耐蚀用铜合金板、带材

1  范围

本文件规定了耐蚀用铜合金板、带材（以下简称“板带材”）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容等。

本文件适用于板式换热器、抑菌洗衣机、海洋工程和化工用耐蚀铜合金板带材。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4340.1  金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10119  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

GB/T 34505  铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

JB/T 7901  金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法

YS/T 347  铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类和标记

4.1 产品分类

产品的牌号、代号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1  牌号、代号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 品种 | 厚度 mm | 宽度 mm | 长度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAl76-2-0.6 | - | 软化退火（O60） | 板材 | 2.0～6.0 | ≤600 | ≤4000 |
| HAl77-2 | C68700 | 软化退火（O60） | 带材 | 0.3～2.5 | ≤1000 | - |
| HAl77-2-1 | - |  | 板材 |  |  | ≤2000 |
| BFe10-1-1 BFe10-1.5-1 | T70590 C70610 | 软化退火（O60） | 带材 | 0.3～2.5 | ≤610 | - |
|  |  |  | 板材 | 1.0～14.0 | ≤2500 | ≤7000 |
| BFe30-1-1 | T71510 | 软化退火（O60） | 板材 | 3.0～14.0 | ≤2500 | ≤7000 |
| 注：经供需双方协商，也可供应其它状态、规格的产品。 |  |  |  |  |  |  |

4.2  产品标记

产品标记按产品名称、本文件编号、牌号（或代号）、状态、尺寸精度和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用HAl77-2制造的、软化退火（O60）状态、高精级、厚度为0.500mm、宽度为200.00mm的带材标记为：

带GB/T 26299-HAl77-2O60高-0,500×200,00

或 带GB/T 26299-C68700O60高-0,500×200,00

示例2：

用BFe10-1-1制造的、软化退火（O60）状态、普通级、厚度为1.0mm、宽度为1000mm、长度为4000mm的板材标记为：

板GB/T 26299-BFe10-1-1O60-6,0×1000×4000

或 板GB/T 26299-T70590O60-6,0×1000×4000

5  技术要求

5.1  化学成分

HAl76-2-0.6、HAl77-2-1的化学成分应符合表2的规定。其他牌号的化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。

表2  化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数） % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Al | Ni | B | Zn | As | Fe | Pb | Si | Cu+主 元素 |
| HAl77-2-1 | 76.0～ 79.0 | 1.0～ 3.5 | 0.3～1.5 | 0.002～ 0.015 | 余量 | 0.01～0.1 | - | - | - | 99.7 |
| HAl76-2-0.6 | 74.0～ 78.0 | 1.0～ 3.2 | 0.3～0.9 | 0.003～0.1 | 余量 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 99.7 |

5.2  外形尺寸及允许偏差

5.2.1  板带材的厚度及其允许偏差应符合表3的规定。未作特别说明时，按普通级供货。

表3  厚度及其允许偏差

单位为毫米

| 厚度 | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤500 |  | ＞500～1000 |  | ＞1000～1500 |  | ＞1500～2000 |  | ＞2000～2500 |  |
|  | 厚度允许偏差a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| ＞0.300～0.500 | ±0.015 | ±0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ＞0.500～1.000 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.035 | ±0.030 | - | - | - | - | - | - |
| ＞1.000～2.000 | ±0.025 | ±0.020 | ±0.040 | ±0.035 | ±0.180 | ±0.160 | - | - | - | - |
| ＞2.000～2.500 | ±0.040 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.040 | ±0.200 | ±0.180 | ±0.300 | ±0.280 | ±0.400 | ±0.350 |
| ＞2.500～5.000 | ±0.150 | ±0.120 | ±0.200 | ±0.180 | ±0.280 | ±0.250 | ±0.400 | ±0.350 | ±0.500 | ±0.450 |
| ＞5.000～8.000 | ±0.200 | ±0.150 | ±0.300 | ±0.200 | ±0.400 | ±0.300 | ±0.500 | ±0.450 | ±0.650 | ±0.600 |
| ＞8.000～12.000 | ±0.300 | ±0.200 | ±0.400 | ±0.250 | ±0.500 | ±0.400 | ±0.600 | ±0.500 | ±0.800 | ±0.700 |
| ＞12.000～15.000 | ±0.350 | ±0.250 | ±0.450 | ±0.350 | ±0.550 | ±0.450 | ±0.650 | ±0.550 | ±0.950 | ±0.800 |
| a当允许偏差要求全为（+）或（-）时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2 板带材的宽度及其允许偏差应符合表4的规定。

表4  宽度及其允许偏差

单位为毫米

| 形状 | 宽度 | 厚度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤0.500 | ＞0.500～1.000 | ＞1.000～1.500 | ＞1.500～2.500 | ＞2.500～15.000 |
|  |  | 宽度允许偏差a |  |  |  |  |
| 带 | ≤305.00 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | - |
| 板 | ＞305.00～610.00 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.50 | ±2.00 |
| 带 |  | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.40 | - |
| 板 | ＞610.00～2000.00 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.50 | ±2.00 | ±3.00 |
| 带 |  | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 | - |
| 板 | ＞2000.00～2500.00 | - | - | - | ±3.00 | ±5.00 |
| a 当要求宽度允许偏差全为（+）或全为（-）单项偏差时，其值应为表中数值的2倍。 |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.3 板材的长度及其允许偏差应符合表5的规定。

表5  长度及其允许偏差

单位为毫米

| 长度 | 厚度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤0.8 | ＞0.8～2.5 | ＞2.5～15.0 |
|  | 长度允许偏差 |  |  |
| ≤2000 | +5 0 | +5 0 | +10 0 |
| ＞2000～3500 | +10 0 | +10 0 | +15 0 |
| ＞3500～7000 | - | - | +20 0 |

- 5.2.4 板材应平直，允许有轻微的波浪。其长度方向上的平整度应符合表11的规定。

- 表5  平整度

| 厚度 mm | 平整度 mm/m |
| --- | --- |
| ≤1.5 | ≤10 |
| ＞1.5 | ≤15 |

- 5.2.5 带材的侧边弯曲度每米应不大于2mm。

5.3  力学性能

板带材的室温力学性能应符合表6的规定。

表6  力学性能

| 合金牌号 | 状态 | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度（Rm） MPa | 断后伸长率（A11.3） % | 维氏硬度（HV） |
| HAl76-2-0.6 | O60 | ≥390 | ≥25 | - |
| HAl77-2、HAl77-2-1 |  | ≥410 | ≥40 | ≥90 |
| BFe10-1-1、BFe10-1.5-1 |  | ≥300 | ≥25 |  |
| BFe30-1-1 |  | ≥370 | ≥20 | - |
| 注：“-”表示不作要求。 |  |  |  |  |

5.4  晶粒度

HAl77-2、HAl77-2-1、BFe10-1-1、BFe10-1.5-1牌号厚度2.5mm以下板材的晶粒度应符合表7的规定。

表7  晶粒度

| 合金牌号 | 状态 | 晶粒度 mm |
| --- | --- | --- |
| HAl77-2、HAl77-2-1 | O60 | 0.010～0.030 |
| BFe10-1-1、BFe10-1.5-1 |  | 0.015～0.045 |

5.5  耐蚀性能

5.5.1 耐脱锌腐蚀性能

HAl76-2-0.6、HAl77-2、HAl77-2-1牌号的板带材可进行耐脱锌腐蚀性能试验。试验后的平均脱锌层深度由供需双方协商确定。

5.5.2 均匀腐蚀全浸试验

板带材的均匀腐蚀全浸试验结果应符合表8的规定。

表8  均匀腐蚀全浸试验

| 合金牌号 | 状态 | 试验温度 ℃ | 腐蚀速度 mm/a |
| --- | --- | --- | --- |
| HAl77-2、HAl77-2-1 BFe10-1-1、BFe10-1.5-1 BFe30-1-1 | O60 | 40 | ﹤0.006 |

5.6  表面质量

板带材的表面应光滑、清洁，表面色泽应均匀一致，不应有裂纹、划伤、起皮、氧化、黑斑等影响使用的缺陷。

6  试验方法

6.1  化学成分

板带材的化学成分分析按GB/T 5121（所有部分）或YS/T482或YS/T483的规定进行。板带材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121的规定进行。

6.2  外形尺寸及其允许偏差

板带材的外形尺寸检测按GB/T 26303.3的规定进行。

6.3  力学性能

板带材的拉伸试验按GB/T 34505；维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

6.4  晶粒度

板带材的晶粒度检验按YS/T 347的规定进行。

6.5  耐蚀性能

6.5.1 耐脱锌腐蚀性能

板带材的耐脱锌腐蚀性能试验按GB/T 10119的规定进行。

6.5.2 均匀腐蚀全浸试验

板带材的均匀腐蚀全浸试验按JB/T 7901的规定进行。试验介质为3.5% NaCl溶液。

6.6  表面质量

板带材的表面质量应用目视进行检验。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1 产品由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量或外形尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他质量异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2  组批

板带材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于3500kg（如该批为同一熔次，则批重可不大于6000kg）。

7.3  检验项目

板带材的检验项目分为出厂检验和型式检验，见表9。

表9  检验项目

| 检验项目 |  |  | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  |  | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 |  |  | √ | √ |
| 力学性能a |  | 拉伸试验 | √（二选一） | √ |
|  |  | 硬度试验 |  | √ |
| 晶粒度 |  |  | √ | √ |
| 耐蚀性能 | 耐脱锌腐蚀性能 |  | △ | √ |
|  | 匀腐蚀全浸试验 |  | △ | √ |
| 表面质量 |  |  | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“必验项目”；“△” 表示“非必验项目”。 |  |  |  |  |
| a 拉伸试验和硬度试验两者选其一，未作特别说明时，进行拉伸试验，若需方有要求，也可同时检测。当选择拉伸试验时，如需方还要求硬度试验并在合同中注明时，硬度试验结果仅供参考；当选择硬度试验时，如需方还要求拉伸试验并在合同中注明时，拉伸试验结果仅供参考。 |  |  |  |  |

出现下列任一情况时，应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

  - 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

  - 产品停产后，恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 连续两年未进行型式检验时；

  - 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.4  取样

板带材取样应符合表10的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表10  取样

| 检验项目 |  | 取样规定 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 供方每熔次取1个试样，需方每批取1个试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 |  | 逐张（卷） | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 拉伸试验 | 每批任取2卷，每卷带材沿轧制方向任取1个试样，每张板材沿垂直于轧制方向任取1个试样 | 5.3 | 6.3 |
|  | 硬度试验 | 每批任取2张（卷），每张（卷）任取1个试样 | 5.3 | 6.3 |
| 晶粒度 |  | 每批任取2张（卷），每张（卷）任取1个试样 | 5.4 | 6.4 |
| 耐蚀 性能 | 耐脱锌腐蚀性能 | 每批任取2张（卷），每张（卷）任取1个试样 | 5.5.1 | 6.5.1 |
|  | 匀腐蚀全浸试验 | 每批任取1张（卷），每张（卷）任取1个试样 | 5.5.2 | 6.5.2 |
| 表面质量 |  | 逐张（卷） | 5.6 | 6.6 |

7.5  检验结果的判定

7.5.1检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2化学成分不合格时，判该批板带材不合格。

7.5.3产品的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判判该张（卷）不合格。

7.5.4当力学性能、晶粒度和耐脱锌腐蚀性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批板材中另取双倍数量的试样（包括原检验不合格的那张板材）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格，或由供方逐张（卷）检验，逐张（卷）判定。

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T8888的规定。

8.2  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能；

·  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

·  对产品质量所负的责任；

·  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

·  检验项目及其结果或检验结论；

·  批量或批号；

·  检验日期；

·  检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态；

- 尺寸规格；

- 重量；

- 尺寸允许偏差（高精级或有特殊要求时，未注明时按普通级供货）；

- 耐蚀性能（有要求时）；

- 本文件编号；

i) 其他。