《耐蚀用铜合金板、带材》国家标准

（讨论稿）编制说明
一、工作简况
1.1任务来源
根据国标委发〔2025〕xx号《国家标准化管理委员会关于下达2025年第x批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》，其中国家标准《耐蚀用铜合金板、带材》（项目计划号“20250xxx-T-610”）由中铝洛阳铜加工有限公司、中国有色金属工业标准质量计量研究所、阜阳市产品质量监督检验所、绍兴市特种设备检测院等负责起草，完成年限为2026年10月。
1.2立项目的和意义
耐蚀铜合金具有优良耐蚀性能，能够在各种恶劣的环境中长期稳定运行，被广泛应用于海洋工程、化工、电子、电器、汽车、建筑等领域。耐蚀用铜合金板带材具有良好的力学性能、耐蚀性能和可加工性，用于电器、舰船等关键零部件。随着科技的发展和工业进步，有着非常广阔应用前景，对材料的技术要求越来越高。

《耐蚀铜合金板、带材》（GB/T 26299-2010）是2010年发布实施，距今已经15年，但随着技术和使用要求发展，对耐蚀铜合金板材提出更新的要求，耐蚀铜合金也在不断地创新和发展，其适用范围能够覆盖市场新的需求；同时GB/T 5231-2022《加工铜及铜合金牌号和化学成分》、GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》标准已发布实施，合金牌号和状态表示方法有很大的变化；原标准已不能适应发展需求，影响了耐蚀铜合金板带质量提高和推广应用，为适应市场的竞争需要，提高产品的竞争能力，需及时修订现行标准。

本项目标准根据耐蚀用铜合金板带材的特殊要求、结合我国实际情况尽心修订，满足当前市场或产业技术发展要求，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性，技术内容可验证、可操作。按该标准组织生产的产品很好的满足了使用技术要求，为企业创造了良好的经济效益。本标准规范了耐蚀用铜合金板带的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，推动我国耐蚀用铜合金板带的发展，具有很高的社会价值。本标准有效的提升耐蚀用铜合金板带整体质量水平和综合保障能力，产品广泛用于电器、舰船、化工等领域，为其绿色发展提供有效保障，具有良好的生态效益。

本标准的制定有助于提高铜及铜管材质量和服务质量，加快铜产品转型升级，同时提高产品质量的可靠性、稳定性、一致性水平，推动铜及铜合金制造业高质量发展。
1.3 项目编制组及其技术基础
1）项目编制组
标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：中铝洛阳铜加工有限公司总负责，市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；其他单位负责补充市场信息和标准数据的验证。编制组分工明确，紧密合作，共同完成标准的修订工作。
2）编制单位技术基础
中铝洛阳铜加工有限公司是综合性有色金属加工企业，拥有铜及铜合金高精度电子带、大管大棒、弥散强化无氧铜、宽厚板等多条生产线，产品涉及铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型材，广泛应用于电子信息通讯、新能源、汽车、海洋工程、轨道交通等领域。拥有国家级企业技术中心、国家实验室认证认可监督管理委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜镁材料和加工技术工程研究中心、中铝集团高性能铜板带加工技术重点实验室、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心。公司先后从德国、美国、法国、日本、英国、意大利等十二个国家引进了100多台(套)先进的无损探伤和理化检测设备，为有色金属产品的研制和生产打下了坚实的基础。公司拥有一支高素质的科研技术研发队伍，具备丰富的生产技术经验、技术能力和标准编写能力。铜及铜合金板带箔材生产技术成熟，产品质量稳定、性能满足用户使用要求，有较好的技术基础和能力。

中国有色金属工业标准质量计量研究所

阜阳市产品质量监督检验所

绍兴市特种设备检测院
1.4主要工作过程
1.4.1 标准预研
耐蚀用铜合金板带材具有良好的力学性能、耐蚀性能和可加工性，应用于海洋工程、化工、电子、电器、汽车等领域。尤其是用于电器、舰船换热器、抑菌洗衣机、海洋工程和化工等关键零部件。
国内外对耐蚀铜合金的研究较多，多集中在海水环境、海洋气候、潮湿的大气环境、热交换器件等腐蚀环境下耐蚀铜合金的研究和应用。已经开发的耐蚀铜合金有如下几大类型：一是素有“海军黄铜”之称的铝黄铜及锡黄铜。二是以铜为基体加入 Sn、Zn、Pb等元素以提高合金的耐蚀性的锡青铜，如QSn4－4－4、QSn－5－5、QSn6－6－3等，主要用于制造耐磨、耐冲刷腐蚀的机械零部件，以铸造产品居多。三是铜－镍基白铜合金，如BFe10－1－1、 BFe30－1－1等合金，由于其良好的耐腐蚀性能和优异的综合加工性能，在海洋运输及核电站、热电站等行业应用较多。四是近年来研制开发的在铜基合金中加入Al、Si、Ni、Mn等元素的多元耐蚀铝青铜。

由于板式换热器、抑菌洗衣机、海洋工程和化工环境要求苛刻，要求作为其内部结构件的铜合金在保持一定的强度、耐磨性的同时，还具有较好的耐腐蚀性。同时要求铜合金具有较高的可加工塑性和成型性能。

冷凝器是蒸汽轮机的核心装置，主要是利用白铜耐海水冲击性能强、抗海生物污损特性突出和焊接性能好。本标准的白铜系列板带材，主要满足船舶配套和化工的需要，用于制作冷凝器、热交换器、支撑板件、堵头等关键零部件。在板式换热器领域，一直以来材质主要以不锈钢、钛合金等为主。铜合金耐蚀性能优良，成本相对较低，已在管壳式换热器领域得到广泛的应用，为了开发拓展其在板式换热器领域的应用空间，洛阳铜加工对多种铜合金、不锈钢以及钛合金进行了不同工艺制度下的耐蚀性能试验，通过对其耐蚀性能的分析评价，确定了适合于PHE、洗衣机用的铜合金。通过对合金进行工艺改进、合金改性研究，最终形成了耐蚀、耐磨、具有良好综合力学性能和工艺性能的铜合金系列产品，满足我国板式换热器、抑菌洗衣机对其内部构件新材料的需求，推动了新型板式换热器、抑菌洗衣机的开发和发展。同时，材料的研发成功，也为相关家电企业生产抑菌型的空调、冰箱、饮水机等家电产品起到促进作用，在其它应用领域，耐蚀、耐磨的铜合金材料也有着良好的市场前景。

 近年来，随着全球人口的增加，以及物质生活水平的提高，人们对于鱼类等高蛋白质食物需求不断增加，人均食用鱼量达到20kg，根据联合国粮农组织预测，至2030年，全球对水产鱼类食品的需求将在现有基础上翻番，而这很大程度上将通过水产养殖的方式去实现。铜合金网具有：防止生物污染，降低成本，避免更换鱼网的麻烦；抑制寄生虫和病菌的滋生；增加水体交换和含氧量，有利于鱼类的健康和成长；强度和刚度佳，是坚固的理想结构材料；可保持网箱的容积；提高饲料转化率；减少沉积物排放；可回收。洛阳铜加工多年来致力于耐蚀铜合金应用和研究，制出海水养殖用耐蚀铜合金，通过了一系列实海试验认证，为海水养殖产业提供可靠的技术保障，同时扩大耐蚀铜合金材料在其它领域的推广应用。形成耐蚀、耐磨、具有良好综合力学性能和工艺性能的铜合金系列产品产业化，满足我国铜合金网衣网箱对新材料的需求。可以逐步替代国外材料推广应用，实现了在大型海水网箱的商业化应用。

1.4.2标准立项
根据国标委发〔2025〕xx号《国家标准化管理委员会关于下达2025年第x批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》及有色标委[2025] xx号文件《关于转发2025年第x批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》，《耐蚀用铜合金板、带材》国家标准获批立项，项目计划号“20250xxx-T-610”。
1.4.3项目分工
标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人（详见表1），拟定该标准的工作计划。具体分工为：中铝洛阳铜加工有限公司总负责，市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；中国有色金属工业标准质量计量研究所、阜阳市产品质量监督检验所、绍兴市特种设备检测院负责标准数据的验证、材料应用和指标确定、市场信息和标准信息的收集，参与标准起草。编制组分工明确，紧密合作，进行了全面的市场调研、资料查询，收集了大量的产品测试结果、用户使用方面的相关技术数据，比较全面和准确地了解覆铜陶瓷基板用无氧铜带的应用等领域的需求及其技术要求，为本标准的制定提供了依据。

表1   标准编制组成员及职责

	序号
	起草人姓名
	职责及分工

	1
	洛阳铜加工
	负责标准编制过程中各方案，标准指标的确定，负责数据汇总计算和分析及指标确定，负责各种文件的编制；负责标准协调管理；

	2
	有色标准质量计量研究所
	负责项目总体协调推进及标准稿件审核，国内外标准及其信息查询，指导标准编制；

	3
	阜阳产品质量监督检验所
	负责产品指标的检测和检验

	4
	绍兴市特种设备检测院
	负责产品指标的检测和检验

	
	
	

	
	
	


1.4.4各阶段工作过程
在标准起草修订过程中，我们查阅了国内外有关耐蚀铜合金板带的信息和相关标准。通过信息收集，只有我国有耐蚀用铜板带专用技术标准GB/T 26299《耐蚀铜合金板、带材》。国内关于铜板有GB/T2040-2017《铜及铜合金版材》、GB/T 2059《铜及铜合金拉带材》，是一般用途板带材标准，不适用对耐蚀用铜合金板带材使用，板型、尺寸偏差、表面和性能不能满足使用要求。耐蚀用用铜合金板带材要求力学性能和耐蚀好，同时表面光滑、清洁，表面色泽应均匀一致，不允许有影响使用和腐蚀的缺陷。

本标准适应市场和环境需要，根据市场和用户对耐蚀用铜合金板带材的使用要求，结合目前实际生产情况进行修订。规范和统一了耐蚀铜合金板带的技术要求，稳定提高产品质量，经过充分讨论，2025年8月初形成了标准《讨论稿》及其编制说明。

二、 标准编制原则
1）本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则进行起草，并符合TCS2009《中国标准编写模板》国家标准的电子文本要求。
2）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；
3）根据耐蚀用铜合金板带材应用领域的消费特点，力求做到标准的合理性与适用性；
4）根据产品工艺的成熟与完善、技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；
5）标准由国内耐蚀用铜合金板带材生产厂家、科研院所和检测机构联合制定，反映了国内生产企业的先进生产技术，便于生产，易于应用。

三、 标准的主要内容及确定依据

3.1标准使用范围

本文件规定了耐蚀用铜合金板、带材（以下简称“板带材”）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容等。

本文件适用于板式换热器、抑菌洗衣机、海洋工程和化工用耐蚀铜合金板带材。

3.2 标准主要修订内容
本文件代替GB/T 26299-2010《耐蚀铜合金板、带材》。本文件与GB/T 26299-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a) 更改了标准的适用范围，由“适用于板式换热器、抑菌洗衣机内部构件用耐蚀铜合金板材和带材”更改为“适用于板式换热器、抑菌洗衣机、海洋工程和化工用耐蚀铜合金板材和带材”；

b）增加了铜合金的代号，更改了铜合金的状态表示；

c) 增加了“HAl76-2-0.6、BFe30-1-1”牌号板材；

d）更改了板材规格范围，板材厚度上限由“2.5mm”更改为“15.0mm”、宽度范围上限由“1000mm”更改为“2500mm”、长度范围上限由“2000mm”更改为“7000mm”；

e）增加了HAl76-2-0.6牌号的化学成分；

f）删除了“注：为达到某种特定的用途，允许添加其他微量元素”；
g）增加了厚度为2.5mm～15.0mmm板材的外形尺寸允许偏差；

h）增加了牌号“HAl76-2-0.6、BFe30-1-1”板材的力学性能指标；

i）增加了牌号“HAl76-2-0.6、BFe30-1-1”板材的耐蚀性能要求；

j）化学成分分析增加了YS/T482、YS/T483；

k）拉伸试验方法标准GB/T 228.1-2002更改为GB/T 34505-2017；
l）增加取样方法的规定；

m）增加检验结果数值修约的规定。

3.3主要技术内容确定依据

3.3.1 HAl76-2-0.6力学性能指标确定依据
HAl76-2-0.6软化退火（O60）态板材力学性能数据统计如表2～表3，数据分布直方图如图 1～图2所示。
表2  HAl76-2-0.6 O60态板材抗拉强度(Rm)频数和频率分布表

	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[370  390]
	380
	1
	0.02

	2
	[390  430]
	410
	6
	0.12

	3
	[430  470]
	450
	10
	0.20

	4
	[470  510]
	490
	22
	0.44

	5
	[510  550]
	530
	8
	0.16

	6
	[550  590]
	570
	3
	0.06

	合计
	
	
	50
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图1  HAl76-2-0.6 O60态板材抗拉强度（Rm）数据分布图  

表3   HAl76-2-0.6 O60态板材断后伸长率(A11.3)频数和频率分布表

	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[23  25]
	24
	1
	0.02

	2
	[25  32]
	28.5
	2
	0.04

	3
	[32  39]
	35.5
	22
	0.44

	4
	[39  46]
	42.5
	14
	0.28

	5
	[46  53]
	49.5
	6
	0.12

	6
	[53  60]
	56.5
	5
	0.10

	合计
	
	
	155
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图2  HAl76-2-0.6 O60态板材断后伸长率(A11.3)数据分布图
根据以上数据分析，HAl76-2-0.6软化退火（O60）态板材抗拉强度Rm≥360MPa的合格率为98%、断后伸长率A11.3≥25%的合格率为98%。确定HAl76-2-0.6软化退火（O60）态板材的室温力学性指标:抗拉强度Rm≥390MPa、断后伸长率A11.3≥25%,指标确定合理,该产品力学性能控制稳定。
3.3.2 BFe30-1-1力学性能指标确定依据
BFe30-1-1软化退火（O60）态板材力学性能数据统计如表4～表5，数据分布直方图如图 3～图4所示。
表4  BFe30-1-1 O60态板材抗拉强度(Rm)频数和频率分布表

	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[340  370]
	355
	6
	0.0461

	2
	[370  390]
	380
	64
	0.4923

	3
	[390  410]
	400
	32
	0.2461

	4
	[410  430]
	420
	19
	0.1462

	5
	[430  450]
	440
	4
	0.0308

	6
	[450  490]
	470
	3
	0.0231

	7
	[490  530]
	510
	2
	0.0154

	合计
	
	
	130
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图3  BFe30-1-1 O60态板材抗拉强度（Rm）数据分布图  

表5   BFe30-1-1 O60态板材断后伸长率(A11.3)频数和频率分布表

	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[16  20]
	18
	5
	0.038

	2
	[20  30]
	25
	17
	0.131

	3
	[30  35]
	32.5
	30
	0.231

	4
	[35  40]
	37.5
	65
	0.500

	5
	[40  45]
	42.5
	11
	0.085

	6
	[45  50]
	47.5
	2
	0.015

	合计
	
	
	130
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图4  BFe30-1-1 O60态板材断后伸长率(A11.3)数据分布图
根据以上数据分析，BFe30-1-1软化退火（O60）态板材抗拉强度Rm≥370MPa的合格率为95.39%、断后伸长率A11.3≥20%的合格率为96.2%。确定BFe30-1-1软化退火（O60）态板材的室温力学性指标:抗拉强度Rm≥370MPa、断后伸长率A11.3≥20%,指标确定合理,该产品力学性能控制稳定。
3.3 3 BFe10-1-1力学性能指标确定依据
BFe10-1-1软化退火（O60）态产品力学性能数据统计如表6～表8，数据分布直方图如图5～图7所示。
表6  BFe10-1-1 O60态产品抗拉强度(Rm)频数和频率分布表

	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[260  300]
	280
	5
	0.046

	2
	[300  330]
	315
	38
	0.349

	3
	[330  360]
	345
	37
	0.339

	4
	[360  390]
	375
	16
	0.147

	5
	[390  420]
	405
	8
	0.073

	6
	[420  450]
	435
	5
	0.046

	合计
	
	
	109
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图5  BFe10-1-1 O60态产品抗拉强度（Rm）数据分布图  
表7   BFe10-1-1 O60态产品断后伸长率(A11.3)频数和频率分布表

	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[14  25]
	19.5
	16
	0.147

	2
	[25  30]
	27.5
	18
	0.165

	3
	[30  34]
	32.0
	26
	0.238

	4
	[34  38]
	36.0
	32
	0.294

	5
	[38  42]
	40.0
	15
	0.138

	6
	[42  45]
	43.5
	2
	0.018

	合计
	
	
	109
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图6  BFe10-1-1 O60态产品断后伸长率(A11.3)数据分布图
表8   BFe10-1-1 O60态产品维氏硬度(HV)频数和频率分布表

	组号
	区间
	组中值X＇i
	频数ni
	频率fi

	1
	[65   80]
	
	8
	0.067

	2
	[80   90]
	
	29
	0.242

	3
	[90   100]
	
	33
	0.275

	4
	[100  110]
	
	30
	0.250

	5
	[110  120]
	
	13
	0.108

	6
	[120  130]
	
	7
	0.058

	合计
	
	
	120
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图7  BFe10-1-1 O60态产品维氏硬度(HV)数据分布图
根据以上数据分析，BFe30-1-1软化退火（O60）态板材抗拉强度Rm≥300MPa的合格率为95.4%、断后伸长率A11.3≥30%的合格率仅为68.8%，维氏硬度HV≥90的合格率仅为93.3%，断后伸长率控制不稳定，原标准指标需要根据实际情况进行合理的修订。

根据实际数据统计，断后伸长率A11.3≥25%的合格率为85.3%，比院标准指标合格率提高17%，由数据统计并经认真分析研究，BFe10-1-1软化退火（O60）态产品的断后伸长率指标由A11.3≥30%调整为A11.3≥25%，指标控制相对稳定。室温力学性指标:抗拉强度Rm≥300MPa、断后伸长率A11.3≥25%、维氏硬度HV≥90，指标确定合理,该产品力学性能控制稳定。
四、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。
预期达到的社会效益等情况
项目的必要性阐述
耐蚀铜合金具有优良耐蚀性能，能够在各种恶劣的环境中长期稳定运行，被广泛应用于海洋工程、化工、电子、电器、汽车、建筑等领域。耐蚀用铜合金板带材具有良好的力学性能、耐蚀性能和可加工性，用于电器、舰船等关键零部件。随着科技的发展和工业进步，有着非常广阔应用前景，对材料的技术要求越来越高。

《耐蚀铜合金板、带材》（GB/T 26299-2010）是2010年发布实施，距今已经13年，但随着技术和使用要求发展，对耐蚀铜合金板材提出更新的要求，耐蚀铜合金也在不断地创新和发展，其适用范围能够覆盖市场新的需求；同时GB/T 5231-2022《加工铜及铜合金牌号和化学成分》、GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》标准已发布实施，合金牌号和状态表示方法有很大的变化；原标准已不能适应发展需求。如（1）原标准合金牌号不能涵盖市场对耐蚀铜合金板带的需求，修改后标准牌号增加HAl76-2-0.6、BFe30-1-1,更好的满足海洋工程的适用性；（2）板材规格范围不适用，原标准板材厚度最大2.5mm、宽度最大1000mm、长度最大2000mm，不能满足海洋工程和化工对产品的使用需求，修改后板材板材厚度15mm、宽度2500mm、长度7000mm，可以更好的满足使用需求；（3）增加合金代号，与国际铜合金的表示更加接轨；（4）GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》，已更改为更适用标准GBT 34505-2017《铜及铜合金材料室温拉伸试验方法》 ；（5）同时增加试样取样按YS/T 668的规定进行、检验结果的数值修约规定、完善随行文件规定等，修订后的标准更加完善和适用。

标准在使用过程中存在的以上问题及不完善，影响了耐蚀铜合金板带质量提高和推广应用，为适应市场的竞争需要，提高产品的竞争能力，规范耐蚀铜合金板带的生产和引导市场，亟待修订该国家标准。随着标准和产业化的协调发展，将对技术和市场起到积极的规范和引领作用，同时对推进板式换热器、抑菌洗衣机、海洋工程和化工用用铜合金板带的应用有着重要的意义。

项目的可行性阐述
中铝洛阳铜加工有限公司（以下简称洛阳铜加工）是我国“一五”期间156项重点工程之一，为国家高新技术企业，河南省创新龙头企业。主要产品有铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型材等，广泛应用于航空、航天、海洋工程、电子信息、新能源、轨道交通、汽车、电气、机械、冶金等新兴领域和传统行业，为国家重大战略工程提供了关键材料保障。
近七十年来，洛阳铜加工作为铜加工行业最具影响力的企业，始终致力于高性能铜合金的研制及生产,拥有国家级企业技术中心、国家重点领域创新团队、国家实验室认证认可监督管理委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜镁合金加工工程技术研究中心、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心等多个国家和省部级平台。洛阳铜加工承担863计划、国家重大专项、配套科研项目等国家重大科研及固定资产投资项目58项；主持制/修订国家/行业标准100多项；获省部级以上科技成果奖励121项。
洛阳铜加工围绕国家战略需求，面向国家重大工程，面向高质量发展，聚焦行业发展方向，瞄准新一代电子信息技术、新能源、国防JG等新兴产业及重点领域，积极开展高性能铜及铜合金材料、国防重点领域“卡脖子”关键材料研究，持续提升创新能力，突破了系列核心制备技术，实现了进口替代，相关产品及技术已在国家重点型号及战略新兴领域应用，满足了国家关键材料需求，行业影响力持续提升。
洛阳铜加工多年来致力于耐蚀铜合金应用和研究，研发和关键技术突破，形成耐蚀、耐磨、具有良好综合力学性能和工艺性能的铜合金系列产品产业化，满足我国经济发展对耐蚀铜合金新材料的需求。产业化生产的耐蚀铜合金板带材，工艺成熟，产品质量稳定、性能满足用户的使用要求，技术在全国同行业中处于领先地位。研制出耐蚀铜合金为海洋工程、化工、电子、电器、汽车、建筑等等提供可靠的技术保障，同时扩大耐蚀铜合金材料在其它领域的推广应用。

本标准的修订有助于提高铜及铜管材质量和服务质量，加快铜产品转型升级，同时提高产品质量的可靠性、稳定性、一致性水平，推动铜及铜合金制造业高质量发展。

标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益
本项目规范了耐蚀用铜合金板带材有严格的技术指标要求，从板带材的状态、化学成分、外形尺寸、力学性能、晶粒度、耐蚀性能、表面质量等指标均有相应规定，可以更好的满足使用要求。一般产品标准不适用于该产品。
本标准涉及的耐蚀用铜合金板带材具有较高的技术先进性，已形成稳定的批量供货和产业化生产能力，为家电、海洋工程和化工等领域关键材料安全，规范耐蚀用铜合金板带材生产和引导市场，急需修订现行技术标准。本标准有效的提升耐蚀用铜合金板带整体质量水平和综合保障能力，产品广泛用于电器、舰船、化工等领域，为其绿色发展提供有效保障，具有良好的生态效益。
本项目标准根据耐蚀用铜合金板带材的特殊要求、结合我国实际情况尽心修订，满足当前市场或产业技术发展要求，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性，技术内容可验证、可操作。按该标准组织生产的产品很好的满足了使用技术要求，为企业创造了良好的经济效益。本标准规范了耐蚀用铜合金板带的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，推动我国耐蚀用铜合金板带的发展，具有很高的社会价值。本标准有效的提升耐蚀用铜合金板带整体质量水平和综合保障能力，产品广泛用于电器、舰船、化工等领域，为其绿色发展提供有效保障，具有良好的生态效益。

采用国际标准和国外先进标准的情况
1  本标准未采用国际或国外先进标准。
2  本标准与GB/T2040-2017《铜及铜合金版材》、GB/T 2059《铜及铜合金拉带材对比如下：
GB/T2040-2017《铜及铜合金版材》、GB/T 2059《铜及铜合金拉带材》，是一般用途板带材标准，不适用对耐蚀用铜合金板带材使用，板型、尺寸偏差、表面和性能不能满足使用要求。耐蚀用用铜合金板带材要求合金的尺寸精度高，力学性能、晶粒度、和耐蚀好，同时表面光滑、清洁，表面色泽应均匀一致，不允许有裂纹、划伤、起皮、氧化、黑斑等影响使用和腐蚀的缺陷，对板材的性能及表面提出更高的要求。
与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
暂无。
九、作为强制性或推荐性国家标准的建议
本标准建议作为推荐性国家标准发布。
十、贯彻标准的要求和措施建议
本标准根据市场对耐蚀用铜合金板带材的需求和客户的技术要求对标准进行了修订，标准全面覆盖了耐蚀用铜合金板带材的技术要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会并进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内外市场及用户的需求。
十一、废止现行有关标准的建议
本标准自实施之日起，代替GB/T 26299－2010《耐蚀铜合金板、带材》，建议发布后6个月实施。
十二、其他主要内容的解释和其他需要说明的事项。
本项目标准根据耐蚀用铜合金板带材的的需求和客户的技术要求进行修订，满足当前市场或产业技术发展要求，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性，技术内容可验证、可操作。本标准发布后，将规范我国耐蚀铜合金板带材的技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，为生产企业带来良好的经济效益。

本标准根据目前国内无氧铜带的实际生产现状和订货合同情况修订，考虑随着新材料的开发使用的更新，如果以后生产或订货合同中有其他牌号、规格或性能需求可在下一版中进行补充修订。
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