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	序号
	标准章
条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	标题
	将“Method of tensile stress relaxatio test on copper and copper alloys strip”修改为“Tensile stress relaxatio test on copper and copper alloys strip”。
	有研亿金新材料有限公司
	采纳
	回函有意意见的单位

	2
	1
	将“试验程序、试验结果的数值修约”修改为“试验步骤、应力松弛率的计算及试验结果的数值修约”
	常熟中佳新材料有限公司
	采纳
	

	3
	1
	将“本文件适用于铜及铜合金带材在恒定应变（或恒定变形）和温度条件下拉伸应力松弛性能的试验方法。”和“适用于带材厚度0.2mm～1.50mm，试验温度范围为50℃～300℃。”合并为一段
	昆明冶金研究院有限公司北京分公司
	采纳
	

	4
	1
	增加“厚度小于0.2mm的带材参照本标准执行”
	宁波江丰电子材料股份有限公司
	采纳
	

	5
	3
	注明术语的来源
	洛阳船舶材料研究所
	采纳
	

	6
	3.9
	增加“3.9松弛应力”
	有研工程技术研究院有限公司
	采纳
	

	7
	3.10
	增加“3.10 应力松弛率”
	中色正锐（山东）铜业有限公司
	采纳
	

	8
	6.1.1
	将“试验机应能提供施加轴向试验力并使试样上产生的弯矩和扭矩最小。试验力应平稳无冲击地施加在试样上”合并为一段
	国合通用（青岛）测试评价有限公司
	采纳
	

	9
	6.1.2
	将“试验机的测力系统应按照GB/T 16825.1进行校准，并且其准确度应为1级或优于1级。”和“试验机

同轴度应小于10%。”合并为一段
	佛山市华鸿铜管有限公司
	采纳
	

	10
	6.2
	将“位移传感器”修改为“光栅尺”
	安徽九华新材料股份有限公司
	采纳
	

	11
	6.3
	温度显示仪表的分辨力修改为“不小于0.5℃”
	中国科学院金属研究所
	不采纳
	

	12
	6.3
	将“温度的允许偏差不超过±3℃”修改为“温度的允许偏差不超过±2℃”.
	宁波博威合金板带有限公司
	采纳
	

	13
	6.4
	对夹持装置用数字标注，并加以说明。
	浙江省冶金产品质量检验站有限公司
	采纳
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	序号
	标准章
条编号
	意见内容  
	提出单位
	处理意见
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	14
	7.1
	将“带材工作部分”修改为“带材平行长度部分”
	浙江海亮股份有限公司
	采纳
	回函有意意见的单位

	15
	7.2
	列举几种试样的制备方式
	广东龙丰精密铜管有限公司
	采纳
	

	16
	7.3
	将“尺寸测量应准确到”修改为“尺寸测量应精确到”
	沈阳有色金属研究所有限公司
	采纳
	

	17
	8
	将“试验程序”修改为“试验步骤”
	桂林漓佳金属有限责任公司
	采纳
	

	18
	8.1
	将“程序的启动”修改为“试验的启动”
	江阴和宏精工科技有限公司
	采纳
	

	19
	8.2
	删除“除非产品标准另有规定”；

将“升温过程中，任何时间试样温度不得规定温度（T）的上偏差（即±2℃）”改为“升温过程中，任何时间试样温度不得超过T+2℃”；

删除“如果超出，应在报告中注明”。
	青岛宏泰铜业有限公司
	采纳
	

	20
	8.4
	将“应力松弛曲线”修改为“应力松弛曲线的绘制”；

增加“工作原理的简单叙述”内容
	安徽楚江高静铜带有限公司
	采纳
	

	21
	9
	试验结果应包含应力松弛率的计算公式
	浙江惟精新材料股份有限公司
	采纳
	

	22
	
	无
	苏州墁道金属材料科技有限公司
	
	回函无意见的

	23
	
	无
	福建紫金铜业有限公司
	
	

	24
	
	无
	洛阳理工大学
	
	

	25
	
	
	汕头华兴冶金设备股份有限公司
	
	未回函单位

	26
	
	
	洛阳LYC轴承股份有限公司
	
	


说明：①发送《征求意见稿》的单位数：26个；

      ②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：24个；

      ③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：21个

      ④没有回函的单位数：2个。


