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Ⅰ

“领跑者”评价要求 镍钴锰三元素复合氢氧化物
1  范围
本文件规定了镍钴锰三元素复合氢氧化物产品企业标准水平的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级划分。
本文件适用于镍钴锰三元素复合氢氧化物产品质量及企业标准水平评价。相关机构开展企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6284  化工产品中水分测定的通用方法  干燥减量法
GB/T 19001  质量管理体系  要求
GB/T 19077  粒度分析  激光衍射法 
GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积
GB/T 20507  球形氢氧化镍
GB/T 21354  粉末产品  振实密度测定通用方法
GB/T 23331  能源管理体系  要求及使用指南
GB/T 23844  无机化工产品中硫酸盐测定通用方法
GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南
GB/T 26300  镍钴锰三元素复合氢氧化物
GB/T 31057.1  颗粒材料  物理性能测试  第1部分：松装密度的测量
GB/T 41704  锂离子电池正极材料检测方法  磁性异物含量和残余碱含量的测定
GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南
JY/T 0584  扫描电子显微镜分析方法通则
YS/T 928.3  镍钴锰三元前驱体化学分析方法 第3部分：镍、钴、锰含量的测定
YS/T 928.4  镍钴锰三元前驱体化学分析方法 第4部分：铁、钙、镁、铜、锌、硅、铝、钠、铅和硫含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
3  术语和定义
3.1
可磁化磁性异物颗粒数 Number of magnetizable magnetic foreign particles
镍钴锰三元前驱体氢氧化物中可以被磁感应强度不小于0.55T（5500 Gauss）磁棒吸附的颗粒物。
4  基本要求
4.1  近三年，企业无较大及以上质量、环境、安全等事故。
4.2  企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。
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4.3  企业可根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、能源、环境和职业健康安全等管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立其他高水平的相关管理体系。
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[bookmark: _GoBack]4.4  产品应为量产产品，应满足GB/T 26300的规定
5  评价指标及要求
5.1  评价指标分类
5.1.1  镍钴锰三元素复合氢氧化物产品评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新指标。
5.1.2  基础指标包括主元素含量、粒度分布、比表面积、振实密度、松装密度、外观、水分、微观形貌。
5.1.3  核心指标包括杂质元素含量、磁性异物含量；核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基线水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。
5.1.4  创新性指标包括可磁化磁性异物颗粒数，可划分成先进水平和平均水平两个等级；其中先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。
5.2  评价指标体系框架
5.2.1  镍钴锰三元素复合氢氧化物评价指标体系框架符合表1的规定。
表1  镍钴锰三元素复合氢氧化物指标体系框架
	序号
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	镍钴锰三元素复合氢氧化物指标水平分级
	判定依据/方法

	
	
	
	
	先进水平
	平均水平
	基线水平
	

	1
	基础指标
	主元素，质量分数%
	Ni+Co+Mn
	GB/T 26300
	60.00~64.00
	YS/T 928.3

	2
	
	物质的量分数值公差，mol%
	Ni、Co、Mn
	
	±1
	GB/T 26300

	3
	
	粒度分布, μm
	D50
	
	2.00~21.00
	GB/T 19077

	4
	
	比表面积, m2/g
	
	2.00~30.00
	GB/T 19587

	5
	
	振实密度, g/cm3, ≥
	
	1.10
	GB/T 21354

	6
	
	松装密度, g/cm3, ≥
	
	0.50
	GB/T 31057.1

	7
	
	外观
	
	产品应干燥清洁，无结块，无肉眼可见夹杂物；外观为黑色、灰黑色、棕色或黄色粉末，同一批产品色泽应保持一致
	GB/T 26300

	8
	
	水分，质量分数% , ≤
	
	1.0
	GB/T 6284

	9
	
	微观形貌
	
	球形或类球形颗粒
	JY/T 0584

	10
	核心指标
	杂质元素，质量分数% , ≤
	Ca
	
	0.0010
	0.0030
	0.0200
	YS/T 928.4

	
	
	
	Cu
	
	0.0001
	0.0002
	0.0050
	YS/T 928.4

	
	
	
	Fe
	
	0.0002
	0.0005
	0.0060
	YS/T 928.4

	
	
	
	Mg
	
	0.0015
	0.0030
	0.0200
	YS/T 928.4

	
	
	
	Na
	
	0.0150
	0.0200
	0.0300
	YS/T 928.4

	
	
	
	Zn
	
	0.0001
	0.0002
	0.0050
	YS/T 928.4

	
	
	
	Pb
	
	0.0001
	0.0002
	0.0050
	GB/T 20507

	
	
	
	Al
	
	0.0001
	0.0002
	0.0150
	YS/T 928.4

	
	
	
	SO42-
	
	0.3000
	0.4000
	0.6000
	GB/T 23844

	11
	
	磁性异物含量，质量分数% ,≤
	
	0.0000005
	0.000001
	0.0000100
	GB/T 41704

	12
	创新性指标
	可磁化磁性异物颗粒数, pcs/kg, ≤
	
	20.0
	50.0
	
	供需协商
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 6  评价方法及等级划分
6.1  对具体产品企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为先进水平（5星级）、平均水平（4星级）、基线水平（3星级），划分依据见表2。
6.2  综合评价满足表1中先进水平要求的企业标准为先进水平（5星级），企业标准进入所对应具体产品的企业标准“领跑者”入围名单。
6.3  综合评价满足表1中平均水平要求的企业标准为平均水平（4星级）。
6.4  综合评价满足表1中基线水平要求的企业标准为基线水平（3星级）。
表2 指标评价要求及等级划分
	[bookmark: _Hlk35975549]标准等级
	满足条件

	先进水平（5星级）
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标先进水平（5星级）要求
	创新指标要求

	平均水平（4星级）
	
	
	核心指标平均水平（4星级）要求
	创新指标要求

	基线水平（3星级）
	
	
	核心指标基线水平（3星级）要求
	—
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