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一、工作简况

1  任务来源

【编制依据】：认真贯彻落实国务院《深化标准化工作改革方案》，进一步解决现阶段行业中标准缺失的问题，提升标准技术水平，实现标准的指导作用。根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第六批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函〔2024〕503号）的要求，有色金属行业标准《节水型企业 钴冶炼行业》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，项目计划编号为2024-1902T-YS；由衢州华友钴新材料有限公司负责起草，项目周期为12个月，完成年限为2025年12月。
2  标准制定的必要性
2.1贯彻落实国家节水政策
我国是水资源相对短缺的国家，人多水少、水资源时空分布不均是我国基本国情和水情。随着我国经济社会持续快速发展和对生态环境质量要求的逐步提高，水资源短缺已越来越成为严重的瓶颈制约。工业用水作为我国用水的重要组成部分，2022年工业用水为968.4亿m3，占用水总量的16.2%。近年来，随着我国节水制度政策的逐渐完善、节水标准体系的不断健全、节水型社会建设的全面推进，工业节水工作取得了一定的成效，国万元工业增加值用水量从2015年的58.3m3下降至2022年的24.1m3，规模以上工业用水重复利用率从2015年的89%提高至2021年的92.9%，总体达到世界平均水平，但与国际先进水平相比仍有差距。因此，持续贯彻落实国家节水政策，提高工业用水效率，是实现工业绿色可持续发展、建设节水型社会的重要保障。

节水型企业标准的制定，可推广行业用水效率先进指标，加强行业水效示范引领作用，促进企业水管理制度的完善、节水技术的改进、用水效率的提升，已成为提高工业用水效率的重要途径。近年来，国家发布了一系列关于推动制定节水型企业标准的政策：《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695号）中“（一）政策制度推动”提出逐步建立节水标准实时跟踪、评估和监督机制。到 2022年，节水标准达到 200 项以上，基本覆盖节水型企业等方面；《“十四五”节水型社会建设规划》（发改环资〔2021〕1516号）中“（二）健全法规标准”中提出健全节水标准体系，制修订重要节水标准，及时更新水效标准、用水定额；《工业水效提升行动计划》（工信部联节〔2022〕72号）中“五、强化对标达标，完善节水标准体系”中提出要加快制修订节水型企业等标准，到 2025年，制修订 100 项节水标准，节水型企业等标准，基本覆盖重点用水行业。

钴冶炼企业属于有色金属行业，生产过程主要采用湿法冶炼工艺，包括浸出、萃取、合成、洗涤等工序，其新鲜水使用量及废水产生量均较高，节水潜力较大。因此通过制定钴冶炼行业的节水型企业标准，对钴冶炼企业实施节水评价，推广行业用水效率先进指标，促进企业水资源管理水平、用水效率及废水循环利用率的提升具有重要意义，符合国家节水政策导向。

2.2促进行业可持续发展
钴应用领域广泛，是锂离子电池、高温合金、硬质合金、催化剂等材料的重要原料之一。受益于国内锂电池行业的快速发展，目前我国已经成为全球最大的钴冶炼产品生产国和消费国。数据显示，2021年我国精炼钴产量12.8万吨，同比增长26.7%，占全球比重72%，精炼钴消耗量达6.5万吨，同比增长51.5%。随着新能源汽车渗透率的提升、储能领域的发展、新兴消费类电子产品不断运用，钴的产需量需将进一步提高。
国内钴冶企业主要以钴精矿、钴湿法冶炼中间品、含钴废料、废旧锂电池等为原料，主要采用湿法冶炼工艺，一般通过浸出、洗涤、萃取、电积、蒸发结晶、配液、合成等工序，制备硫酸钴、氯化钴、碳酸钴、四氧化三钴等钴产品。在钴冶炼过程中，浸出、洗涤、萃取、配液、合成等工序需要消耗大量的水资源，也会产生大量的洗水、硫酸钠废水、蒸发冷凝水、合成母液等废水，且废水普遍存在重金属盐、氨氮浓度高的特点，回收利用潜力较大。目前国内钴冶炼企业众多，包括有华友钴业、格林美、金川集团、邦普循环、中伟新材料、新时代中能、浙江格派、广东加纳、腾远钴业、科立鑫、天津茂联等企业，随着新能源产业进一步发展和废旧锂电池回收产业的兴起，钴冶炼行业的规模将进一步扩大，更多企业将涌入钴冶炼行业，行业耗水量和废水量也会随之不断上升。因此，迫切需要制定钴冶炼行业的节水型企业评价标准，推广应用行业用水效率先进指标，发挥出节水标杆企业的引领作用，推动企业效对标达标，减少企业水资源的浪费和废水排放量，降低生产成本，并改善生态环境，促进行业可持续发展。

2.3标准制定的必要性

目前国内外尚无钴冶炼行业节水型企业标准，而石油冶炼、钢铁、氯碱、电解铝等行业均已制定节水型企业标准，因此制定钴冶炼行业节水型企业标准，能够填补行业空白，有助于完善有色金属标准体系。本标准的制定为钴冶炼企业实施节水评价提供有效的参考依据，加强工业水效示范引领，推动企业对标达标，促进企业节水技术的进步、用水效率的提升、废水排放量的减少、水资源的循环利用，促进行业可持续发展，有效贯彻落实国家节水政策，将产生显著的经济效益、社会效益和生态效益。
3  项目编制组单位情况

3.1  编制组成员情况

衢州华友钴新材料有限公司、格林美股份有限公司、金川集团股份有限公司、赣州寒锐新能源科技有限公司、中伟新材料股份有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、广东佳钠能源科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司。
3.2  单位简介

3.2.1  衢州华友钴新材料有限公司

衢州华友钴新材料有限公司位于浙江省衢州市高新技术产业园区，2011年5月成立，2014年建成投产，是浙江华友钴业股份有限公司的控股子公司，布局浙江的钴新材料生产基地。浙江华友钴业股份有限公司是一家专注于钴、镍、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售的高新技术企业。公司主要生产四氧化三钴、氧化钴、碳酸钴、氢氧化钴、硫酸钴、氧化亚钴等钴产品及硫酸镍、电镍、电积铜、粗铜等铜产品，钴、镍产品主要用于锂离子电池正极材料、航空航天高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料、橡胶粘合剂和石化催化剂等领域。

3.2.2  格林美股份有限公司

格林美股份有限公司（下称"格林美"或"GEM"）是基于绿色生态制造（G—Green E—Eco  M—Manufacture）的理想。由许开华教授于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所，股票代码 002340。截至2020年末，公司总股本47.84亿股，净资产136亿元，年产值200余亿，在册员工近5100人。格林美是中国开采城市矿山资源第一股,位居深圳100强第58位、中国制造业企业500强、中国企业专利500强、中国环保上市企业5强等，是世界硬质合金材料产业链与新能源材料产业链的头部企业,是世界领先的废物循环企业与世界先进的绿色低碳产业代表。

格林美是"资源有限、循环无限"产业理念的提出者与中国城市矿山开采的先行者。20年来,公司通过开采城市矿山与发展新能源材料,建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰、碳中和目标。公司从攻克废旧电池回收技术开始,再到攻克电子废弃物绿色处理、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元"核"技术等世界技术难题,突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点,构建了世界先进的新能源全生命周期价值链、钴钨稀有金属资源循环再生价值链、电子废弃物与废塑料循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式。十四五期间,格林美将以服务世界绿色低碳发展为使命,与全球上下游头部企业建立绿色供应链伙伴关系,让世界循环起来,履行全球绿色责任。坚守兑现习近平总书记对格林美指示的"把垃圾资源化,化腐朽为神奇"之嘱托,坚守"城市矿山+新能源材料"双轨驱动发展战略,开采城市矿山,发展新能源材料,全面推动碳达峰、碳中和,成为世界低碳产业中对中国国民经济发展与世界绿色发展产生积极影响的领袖级企业。

3.2.3  金川集团股份有限公司

金川集团股份有限公司是甘肃省人民政府控股的特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等。拥有世界第三大硫化铜镍矿床，是中国最大、世界领先的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心，在全球同行业中具有较强影响力。经过六十多年的建设与发展，公司在全球30多个国家和地区开展有色金属矿产资源开发合作，已具备镍20万吨、铜100万吨、钴1万吨、铂族金属6000公斤、金30吨、银600吨、硒200吨和化工产品560万吨的生产能力。镍产量居世界第四位，钴产量居世界第三位，铜产量居国内第四位，铂族金属产量居国内第一位。拥有世界第五座、亚洲第一座镍闪速熔炼炉，世界首座铜合成熔炼炉，世界首座富氧顶吹镍熔炼炉，世界上连续回采面积最大的机械化下向充填采矿法等国际领先的装备和工艺技术。2021年公司位居“世界500强”榜单336位，“中国企业500强”第94位，“中国制造业500强”第35位，“中国跨国公司100大”第59位。

3.2.4  赣州寒锐新能源科技有限公司
赣州寒锐新能源科技有限公司成立于2017年11月9日，注册地为江西省赣州市赣县区，注册资金为一亿元整，是上市公司寒锐钴业（股票代码300618）集团旗下全资子公司，法人代表为董事长刘政。公司主要专注于新能源科技领域的技术开发、钴镍产品精炼、退役电池回收再生利用和三元前驱体生产等业务。

赣州寒锐占地面积678亩，计划投资总额约19亿人民币，分两期建设完成。第一期项目于2022年8月份建设完成，主要生产电积钴、碳酸钴、氯化钴、氧化钴、硫酸钴、草酸钴等，年产能约10000金吨。2022年销售额2.6亿元，贡献财政税收1200万元，2023年销售收入19亿元，贡献财政税收7000万元。随着产能的拓建，预计2024年销售收入将超30亿。

赣州寒锐现有员工800余人，拥有技术研发及各类专业技术人员60余人，并与各专业院校及科研院所合作，强化公司产品综合实力。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证，并且不断加强企业自身平台建设以及人才梯队的培养，不断引进高新技术研发人才和管理人才，努力提升企业核心竞争力。

赣州寒锐是寒锐钴业集团为了进一步加强对上游钴、锂金属资源的开发，并打开下游新能源电池材料市场的关键环节，是寒锐钴业集团产业多样化、向全产业链迈进的重要里程碑。公司坚持以“品质创品牌，以信誉求发展”为企业核心价值观，凭借科学的管理方式、先进的生产技术、优质的产品质量，成为客户最值得信赖的伙伴！
3.2.5  中伟新材料股份有限公司

中伟新材料股份有限公司（中伟股份  300919.SZ）成立于2014年9月，是湖南中伟控股集团有限公司旗下控股子公司、上市主体，公司被认定为国家企业技术中心、国家高新技术企业，获得“国家智能制造”、“绿色制造工厂”等示范项目称号。公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司始终以研发创新为核心，持续加大研发投入，沿着高镍低钴化三元前驱体、高电压四氧化三钴、多元化产品、综合循环利用的研发方向，打造多样化、定制化、快速开发与量产的技术服务能力，融入全球产业链，引领行业发展。中伟股份已与国内外数十家知名企业达成战略合作，公司自主开发的高电压四氧化三钴、高镍NCM、NCA等核心产品成功跻身中国、欧美、日韩地区世界500强企业高端供应链，被广泛应用于3C数码领域、动力领域及储能领域。目前，中伟股份已在贵州铜仁、湖南长沙、广西钦州、印尼建立并布局千亩级产业基地，覆盖全国，辐射海外市场。2020年12月23日，中伟股份在深圳证券交易所正式挂牌上市，股票代码300919。未来，中伟股份将始终致力于新能源发展，依托技术、立足品质，源源不断为社会输送绿色能源、肩负起能源循环的社会责任，矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商。

3.2.6  广东佳钠能源科技有限公司

广东佳纳能源科技有限公司成立于2003年10月，注册资本1.55亿元，道氏技术（300409.SZ）全资子公司，是国内领先的钴盐及锂电池用正极材料前驱体制造商之一。

公司被认定为国家级高新技术企业，建有国家企业技术中心、博士后科研工作站、省博士工作站、省企业技术中心、省科技专家工作站、省新型研发机构、省科技特派员工作站等科研平台。累计申请专利221项，PCT专利2项，授权147项，其中发明专利授权68项。先后承担国家、省、市级科技项目有30多项。

公司现已形成钴盐10000金属吨/年、三元前驱体32000吨/年的生产能力。钴盐产品的出口量连续多年名列前茅，产品品质广泛得到国内外客户认可和赞誉。三元前驱体高镍系列产品生产技术业内领先，公司生产的前驱体已成为主流产品大量应用于新能源领域。

公司坚持“绿色制造、低碳发展”的理念，专注新能源材料业务，全力构建产业链优势。通过持续的研发投入，提升三元前驱体、多元化金属产品、资源循环利用的研发和制造能力，为客户提供专业化、多元化、定制化产品和技术服务方案，积极推动企业高质量发展，致力创建全球领先的新能源材料制造运营商。

3.2.7  吉林吉恩镍业股份有限公司
吉林吉恩镍业股份有限公司是吉林中泽昊融集团有限公司的最大控股子公司，总部位于吉林省磐石市境内，是集采矿、选矿、冶炼、化工于一体的有色金属企业。现有资产总额128亿元，员工5000多人。

企业主要从事硫酸镍、高冰镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿、硫酸、羰基镍、羰基铁等产品的生产、销售，形成了“吉恩”牌优质镍系列产品，其中“吉恩”牌硫酸镍多次获“吉林省名牌”称号。产品营销网络覆及全国，并远销日本、韩国等东南亚国家和地区。

企业通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、GJB9001C-2017国军标质量管理体系。近年来，企业先后获得全国五一劳动奖状、全国企业文化实践创新先进单位和吉林省精神文明建设先进单位等国家、行业、省、市各类荣誉称号70多项。

3.2.8  浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司（下称“公司”）成立于2002年5月22日，总部位于浙江省桐乡经济开发区，是国家级高新技术企业、中国钴行业首家上市公司，总资产规模已超千亿，位列中国企业500强、中国民营企业500强，是全球新能源锂电材料绿色制造一体化的领先企业。

公司主营业务涵盖新能源锂电材料和钴新材料的研发、制造及资源开发，核心产品包括钴化学品、镍中间品、锂产品、三元前驱体、正极材料等，钴产品产能规模位居全球前列。依托“海外资源+国际制造+全球市场”的战略布局，公司构建了从镍钴锂资源开发、有色金属绿色精炼、锂电材料深加工到资源循环利用的完整产业链，业务覆盖全球55个国家和地区。

公司始终秉持“产品领先、成本领先”的双核发展战略，以技术创新为核心驱动力，推动产品持续升级，并通过全产业链协同实现降本增效，构建起可持续的竞争优势。围绕钴镍冶炼、锂电材料开发等关键技术难题，公司持续加大研发投入，强化新技术、新工艺和新产品的研发与应用，充分发挥行业引领作用。截至目前，公司已组建超过200人的专业技术研发团队，拥有超10000平方米的研发场地，建有国家企业技术中心、浙江省重点企业研究院等4个省级以上研发创新平台，已先后承担或参与省部级及以上科研项目9项，累计获得授权专利135项，其中实用新型专利达99项，充分体现了公司在核心技术领域的自主创新能力。
3.3 主要起草人员所负责的工作情况

	起草人
	单位
	工作职责

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4  编制组工作过程

4.1  预研阶段

编制组牵头起草单位根据自身生产经营及发展需要，在内部研究论证的基础上提出制定项目建议，并展开了以下预研阶段工作：①标准立项查新工作。查阅了大量相关资料，确定本项目具有创新性，与其相关的标准有较多的不同点；②行业市场调研工作。与同行业相关企业（包括但不限于本编制组成员单位）进行沟通交流，收集了相关企业的数据，确定本项目能够满足行业发展需求。③项目草案编制工作。结合相关企业的数据，并查阅相关资料，编制本项目草案。
4.2  立项阶段

2023年11月，衢州华友钴新材料有限公司向重金属分标委会提交了中国有色金属行业标准《节水型企业 钴冶炼行业》制定项目建议书、标准草案和标准立项可研性报告等材料，我司代表在云南昆明年会上进行了立项论证汇报，经全体委员会议论证结论为同意该行业标准立项，并报送至中国有色金属工业协会。2024年12月，有色标委下达关于《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第六批行业标准制修订计划的通知》，《节水型企业 钴冶炼行业》标准被列入标准计划项目。
4.3  起草阶段

2025年1月，衢州华友钴新材料有限公司接到《节水型企业 钴冶炼行业》行标编制任务后，组织成立了《节水型企业 钴冶炼行业》行标编制组，确认了组内各成员的工作任务和职责，制定了工作计划及进度安排，确保该行标能及时进行。标准编制成员查阅了大量的资料，收集、整理、对比分析了国内外相关技术资料，结合钴冶炼产品生产过程的取水量、排水量等用水情况，组织相关技术和管理人员进行多次讨论后，2025年2月初步确定了《节水型企业 钴冶炼行业》的主要技术指标，形成了该标准的讨论稿。多方征求同行及下游企业相关意见，逐步完善《节水型企业 钴冶炼行业》节水标准，形成了该标准的征求意见稿I。

2025年3月25日，有色金属标准化技术委员会在广东韶关牵头组织召开了第一次标准工作会议。来自有色金属技术经济研究院有限责任公司、衢州华友钴新材料有限公司、格林美股份有限公司、金川集团股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中伟新材料股份有限公司、赣州寒锐新能源科技有限公司等30余名代表参加了会议。与会专家对《节水型企业 钴冶炼行业》讨论稿进行了认真的讨论。起草单位按照讨论会议上专家提出的意见和建议进行了讨论和修改，形成了标准的征求意见稿II。

2025年7月，有色金属标准化技术委员会在新疆石河子牵头组织召开了第二次标准工作会议。来自有色金属技术经济研究院有限责任公司、金川集团股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、格林美股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中伟新材料股份有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司等20余名代表参加了会议。与会专家对《节水型企业 钴冶炼行业》征求意见稿II及相关材料进行了认真的讨论，起草单位按照讨论会议上专家提出的意见和建议进行了讨论和修改，完善了标准的征求意见稿III。
二、标准的编制原则和主要内容

2.1  编制原则
2.1.1  本文件的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照GB/T 1.1-2020给出的规则编写。
2.1.2  编制《节水型企业 钴冶炼行业》行标要以推动行业绿色发展和水资源高效利用为目标，应有利于提升钴冶炼企业的节水技术水平，促进水资源节约和循环利用，同时规范和引导钴冶炼行业的节水管理。

2.1.3  本文件的编制应充分考虑钴冶炼企业的生产实际和相关单位的意见，同时确保满足行业节水技术和管理需求，为钴冶炼企业提供科学、可行的节水指导。
2.1.4  新编制的文件应更加科学合理、切实可行、具有可操作性，同时促进钴冶炼企业水资源综合利用水平的提高，满足国家节水行动方案及相关法律法规的要求。

2.2  标准主要内容

本文件规定了钴冶炼行业节水型企业的评价指标体系及要求。
本文件适用于以粗制钴盐、含钴回收料为原料，生产硫酸钴、氯化钴、电积钴、碳酸钴、四氧化三钴、氢氧化钴等钴产品的钴冶炼生产企业。
三、标准主要内容依据
3.1  企业生产情况

中国作为全球最大的钴精炼国（占全球产能82%），也是最大的钴消费国（占全球需求55%），2024年中国钴资源对外依存度约92%（进口钴原料折金属量12.5万吨，国内自给仅1.1万吨）。其原料来源呈现“高度依赖进口、再生资源崛起、国内资源补充”的多元格局，主要包括粗制钴盐、白合金、钴精矿、含钴回收料等。中国进口原料主要以刚果（金）为主，进口占比高达98.6%。刚果（金）原材料以钴精矿或粗制氢氧化钴的形式运至中国冶炼成精炼钴或钴盐，进入到下游应用。但近年来刚果（金）为推动本地冶炼产能建设，逐步调整矿业政策，不仅提高了矿业税率，还限制原矿出口。这一政策导致中国直接进口钴精矿的比例大幅下降，24年钴精矿进口量不足千吨。在此背景下，通过进口钴盐而非原矿的模式逐渐成为主流。这种模式不仅能减少国内采矿环节带来的环境压力，还能有效规避国际矿业政策变动引发的风险。此外，粗制钴盐的运输和加工能耗更低，更符合绿色发展导向。为适应这一趋势，华友钴业、洛阳钼业等在刚果（金）布局湿法冶炼产能，直接加工成粗制钴盐后进口，这种模式既降低了物流成本，又避免原矿出口的政策限制。因此目前我国钴冶炼原料绝大部分以粗制钴盐为主，钴精矿、白合金等占比极低。
故本标准中结合行业实际情况及趋势选取粗制钴盐、含钴回收料作为原料，计算单位产品取水量、单位产品排水量、重复利用率等指标。

图1 [image: image1.emf]粗制钴盐、含钴回收料
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本文件编制时，调研企业包括衢州华友钴新材料有限公司、格林美股份有限公司、金川集团股份有限公司、赣州寒锐新能源科技有限公司、中伟新材料股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司等10家企业，涵盖钴冶炼主流企业。根据中国有色金属工业协会相关分会统计数据显示，2024年国内精炼钴产量18.0万金吨，比上年增长14%。如表1所示，调研企业总产能超过15万金吨，国内市场占比超过80%，涵盖电积钴、四氧化三钴、氢氧化钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸钴等主流钴产品。

表 1  钴系产品调研信息
	企业
	钴系产品产能
	产品类型

	A企业
	45000tCo（金属量）
	电积钴、四氧化三钴、氢氧化钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸钴、羟基钴等

	B企业
	14000tCo（金属量）
	电积钴、四氧化三钴、氢氧化钴等

	C企业
	16300tCo（金属量）
	电积钴、四氧化三钴、氧化钴、硫酸钴溶液或晶体、碳酸钴等

	D企业
	15000t（金属量）
	硫酸钴、氯化钴、碳酸钴、草酸钴、氧化钴、电积钴等

	E企业
	26000t（金属量）
	四氧化三钴、电积钴、羟基钴等

	F企业
	10000t（金属量）
	硫酸钴、氯化钴等

	G企业
	9000t（金属量）
	硫酸钴、氯化钴、氢氧化钴、碳酸钴、羟基钴等

	H企业
	6000t（金属量）
	硫酸钴等

	I企业
	10000t（金属量）
	硫酸钴、氯化钴、电积钴等


目前国内钴冶炼工艺以湿法为主（占比超85%），典型工艺流程图见图2，主要分为造液段和产品段。造液段：指粗制钴盐到钴液（氯化钴液、硫酸钴液、硝酸钴溶液），主流工艺为原料浆化、浸出、萃取，产出钴液（氯化钴液、硫酸钴液、硝酸钴溶液）。产品段：指钴液（氯化钴液、硫酸钴液、硝酸钴溶液）到不同钴产品（四氧化三钴、电积钴等），主流工艺为：①湿法合成-煅烧：钴液经与不同辅料合成，经过滤洗涤、干燥过筛等工序得到碳酸钴、氢氧化钴等产品；钴液与辅料合成，经干燥、回转煅烧等工序制备得到四氧化三钴产品；②喷雾焙烧：钴液可采用喷雾焙烧、过滤等工序得到四氧化三钴产品；③蒸发结晶：钴液直接经过蒸发浓缩工序得到氯化钴晶体和硫酸钴晶体；④电积：钴液经蒸发、电积等工序得到电积钴产品，根据所用钴液的不同，分为氯系电积钴和硫系电积钴。
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图2  钴冶炼典型工艺流程图
3.2  范围选定

结合GB/T 18820《工业企业产品取水定额编制通则》和GB/T 21534《工业用水节水 术语》中对取水量的定义，并结合钴冶炼的生产特点，本文件中将取水量范围规定如下：取水量范围是指企业为保证工业生产正常进行，保证生产过程对水的需要，实际从各种水源提取的新水量。取水源包括地表水、地下水、城镇供水工程以及企业从市场购得的其它水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等），不包括企业自取的海水、苦咸水、富集雨水和生活区取水量。

取水量供给范围是指用于主要生产用水、辅助生产（包括机修、运输、空压站等）用水和附属生产（包括办公楼、绿化、职工食堂、非营业的洗浴及保健站、卫生间等）用水；不包括非工业生产单位的用水。

3.3  评价指标体系及要求

参考GB/T 7119-2018《节水型企业评价导则》，对该标准评价指标体系及要求框架及内容进行确定。节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理指标和技术考核指标以及管理考核指标计分方法和技术考核指标计算方法。
3.3.1  节水型企业基本要求

表2  节水型企业基本要求
	序号
	项  目

	1
	生活用水和生产用水分别计量付费

	2
	自制蒸汽单位应将供汽锅炉冷凝水回收至锅炉水或生产系统补水；外购蒸汽单位应当充分利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放

	3
	工艺用水及直接冷却水不直排，应回收或重复利用

	4
	水计量器具的配备与管理符合GB/T 24789的要求（并附水计量器具规格型号清单）

	5
	按规定周期开展过程水平衡测试或用水审计（水平衡测试报告书或用水审计报告应通过主管部门的专家评审文件或能够证明其效力的文件）

	6
	企业废水排放符合标准要求（并附地方环保证明或地方排污许可证）

	7
	不使用国家明令淘汰的用水设备和器具

	8
	取用水手续齐全（并附批件复印件）

	9
	近3年用水无超计划超定额用水（并附地方节水办或相关单位证明）

	10
	新建、改建、扩建项目时，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位（简称节水“三同时、四到位”制度）


3.3.2  节水型企业管理指标及要求

表3  节水型企业管理指标及要求

	序 号
	考核指标名称
	要 求

	1
	管理制度
	有科学合理的节约用水管理制度；实行用水计划管理,制定节水规划和年度用水计划并分解到各主要用水部门；有健全的节水统计制度，应定期向相关管理部门报送节水统计报表

	2
	管理机构和人员
	节水管理组织机构健全。有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员，岗位职责明确

	3
	管网（设备）管理
	用水情况清楚，有详细的供排水管网和计量网络图；有日常巡查和保修检修制度。有问题及时解决，定期对管道和设备进行检修

	4
	水计量管理
	原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析；内部实行定额管理，节奖超罚

	5
	水平衡测试
	依据GB/T 12452进行水平衡测试；保存有完整的水平衡测试报告书及有关文件

	6
	节水技术改造及投入
	企业注重节水资金投入，每年列支一定金额用于节水工程建设、节水技术改造，所采用的生产工艺与装备，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向，采用节水型设备

	7
	节水宣传
	经常性开展节水宣传教育，职工有节水意识


节水型企业管理指标的计分标准满分为60分，得分在52分以上（含52分），且序号1、2、3、4、5四项评分不低于34分（含34分）的企业达到“节水型企业企业管理指标”的要求。文件中对考核方法进行了细化，详见下表：

表4  节水型企业管理指标计分方法

	序号
	考核指标
	考核要求
	考核方法
	评分

	1
	管理制度
	有科学合理的节约用水管理网络和岗位责任制
	查阅文件、网络图和工作记录
	4

	
	
	制定节水规划和用水计划
	查阅有关文件和记录
	4

	
	
	有健全的节水统计制度，定期向相关管理部门报送节水统计报表
	查阅有关资料
	4

	2
	管理机构和人员
	有主要领导负责用水、节水工作
	查阅有关文件及会议纪要
	4

	
	
	有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员
	查阅企业文件
	4

	3
	管网（设备）管理
	有详细的供水管网图、排水管网图和计拱网络图
	查阅图纸及查看现场
	4

	
	
	有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修
	查阅巡查记录和落实情况
	4

	4
	水计量管理
	原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析
	查阅台账和分析报告，核实数据
	4

	
	
	内部实行定额管理，节奖超罚
	查阅水平衡测试报告及有关文件
	4

	5
	水平衡测试
	按规定周期进行水平衡测试
	查阅定额管理节奖超罚文件和资料
	8

	6
	节水技术改造及投入
	企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造
	查阅有关工作记录
	4

	
	
	使用节水新技术、新工艺、新设备
	节水设备管理好且运行正常
	4

	7
	节水宣传
	经常开展节水管理和培训、节水宣传教育、节水奖励
	查看相关资料
	4

	
	
	职工有节水意识
	询问职工节水常识
	4


3.3.3 节水型企业技术考核指标来源及依据
3.3.3.1 指标来源的确定

本标准结合钴冶炼行业特性，参考GB/T 7119《节水型企业评价导则》标准，设定单位产品取水量、单位产品排水量、重复利用率、达标排放率指标。基于目前钴冶炼行业的主流工艺和主流产品，2025年3月，编制组调研国内部分钴冶炼企业单单位产品取水量、单位产品排水量、重复利用率、达标排放率等数据，考虑到不同钴产品从原料到钴液的阶段和钴液到钴产品的阶段废水回用率均有较大差异，且钴产品相关标准未设废水回用率指标，故本标准中未设废水回用率指标。

结合GB 25323《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》标准及企业实际生产销售单元，本标准将单位产品取水量和单位产品排水量技术指标核算边界分为造液端和产品端。造液端为粗制钴盐到氯化钴液、硫酸钴液，考虑在造液段含钴回收料投料占比较小，通常会与粗制钴盐配矿；且粗制钴盐（包括含钴回收料）到氯化钴液、硫酸钴液或硝酸钴液工艺差异较小（区别是反萃段分别用盐酸、硫酸和硝酸反萃），实际耗水量接近，因此造液端取粗制钴盐（包括含钴回收料）到钴液（氯化钴液、硫酸钴液、硝酸钴液）指标值。产品端为钴液到各类钴产品，分为四氧化三钴、碳酸钴、氢氧化钴、硫酸钴晶体、氯化钴晶体、电积钴等，其中四氧化三钴根据工艺和所用辅料的不同，耗水量会引起较大差异，结合YS/T 633《四氧化三钴》标准，又分为碳酸系四氧化三钴、羟基系四氧化三钴和喷雾系四氧化三钴；电积钴根据电积所用钴液种类的不同，又分为氯式电积钴和硫式电积钴。
3.3.3.2 指标取值依据

本标准中，钴液生产不同钴产品的单位产品取水量及单位产品排水量指标，其确定方式主要基于各企业实际调研数据，并结合行业生产特点确定取值。对于单位产品取水量或排水量差异较大的产品（主要受钴液种类、钴液浓度、设备性能及技术参数等因素影响），指标取值采用70%-80%分位值，以兼顾行业整体水平与技术差异的客观性。对于各企业调研数据差异较小的产品，单位产品取水量及单位产品排水量指标的确定以企业实际生产水平为依据。上述规则的制定旨在实现20%-30% 的企业达到节水型企业评价标准，既为行业设立明确的节水提升目标，也为企业技术升级提供合理的梯度引导，推动钴冶炼行业水资源利用效率的整体优化。​

本标准中重复利用率的取值依据结合目前钴冶炼企业水循环利用情况、工艺特点和实际调研数据综合而定。本标准中达标排放率根据国家强制要求规定取值。
3.3.4 节水型企业技术考核指标的确定
3.3.4.1 行业调研数据
如表5，本标准调研企业包括华友、金川、格林美、寒锐、中伟、吉恩镍业等，调研企业占国内市场份额的80%以上，具有先进性和代表性。通过对不同企业的生产数据进行对比分析，结合原料种类、生产工艺、设备效率及水资源管理措施，参考相关节水型标准指标设定逻辑，制定单位产品取水量、重复利用率、达标排放率指标值。

表5  调研数据统计表

	序号
	考核内容
	技术指标
	单位
	A企业
	B企业
	C企业
	D企业
	E企业
	F企业
	G企业
	H企业

	1
	取水
	钴液单位产品取水量

（粗制钴盐—钴液）
	m3/t
	30
	35
	28
	41.69
	/
	/
	/
	/

	2
	
	碳酸系四氧化三钴单位产品取水量（钴液—四氧化三钴）
	m3/t
	23
	32
	22
	27.67
	/
	/
	18
	25~30

	3
	
	羟基系四氧化三钴单位产品取水量（钴液-四氧化三钴）
	m3/t
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	20~25

	4
	
	喷雾系四氧化三钴单位产品取水量（钴液-四氧化三钴）
	m3/t
	10
	5
	/
	/
	/
	/
	/
	5

	5
	
	碳酸钴单位产品取水量

（钴液-碳酸钴）
	m3/t
	23
	/
	22
	30.52
	/
	/
	23
	25~28

	6
	
	氢氧化钴单位产品取水量

（钴液—氢氧化钴）
	m3/t
	/
	20
	60
	/
	/
	/
	21
	30~35

	7
	
	硫酸钴晶体单位产品取水量

（钴液—硫酸钴晶体）
	m3/t
	1.0
	/
	1.3
	0.95
	/
	/
	/
	/

	8
	
	氯化钴晶体单位产品取水量

（钴液—氯化钴晶体）
	m3/t
	4.65
	/
	4
	0.89
	/
	/
	/
	/

	9
	
	氯系电积钴单位产品取水量

（钴液-电积钴）
	m3/t
	10.2
	15.6
	/
	3.02
	11
	2.5
	/
	10

	10
	
	硫式电积钴单位产品取水量

（钴液-电积钴）
	m3/t
	8.0
	/
	/
	3.02
	/
	/
	/
	16

	11
	重复利用
	重复利用率
	%
	95.50
	/
	/
	92.29
	/
	/
	/
	/

	12
	排水
	达标排放率
	%
	100
	100
	100
	100
	/
	100
	/
	/

	13
	
	钴液单位产品排水量

（粗制钴盐—钴液）
	m3/t
	50
	40
	40
	35.43
	/
	/
	/
	/

	14
	
	碳酸系四氧化三钴单位产品排水量（钴液—四氧化三钴）
	m3/t
	35
	/
	55
	38.29
	/
	/
	22
	/

	15
	
	羟基系四氧化三钴单位产品排水量（钴液—四氧化三钴）
	m3/t
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	16
	
	喷雾系四氧化三钴单位产品排水量（钴液—四氧化三钴）
	m3/t
	4
	/
	/
	/
	/
	/
	1.9
	/

	17
	
	碳酸钴单位产品排水量

（钴液-碳酸钴）
	m3/t
	35
	/
	55
	45.7
	/
	/
	21
	/

	18
	
	氢氧化钴单位产品排水量

（钴液—氢氧化钴）
	m3/t
	/
	大粒度：30
中粒度：40
	60
	
	/
	/
	26
	/

	19
	
	硫酸钴晶体单位产品排水量

（钴液—硫酸钴晶体）
	m3/t
	8
	/
	7
	9.84
	/
	/
	/
	/

	20
	
	氯化钴晶体单位产品排水量

（钴液—氯化钴晶体）
	m3/t
	14.25
	/
	/
	10.9
	/
	/
	/
	/

	21
	
	氯式电积钴单位产品排水量

（钴液-电积钴）
	m3/t
	16
	4
	/
	2.6
	13
	2.5
	/
	2.3

	22
	
	硫系电积钴单位产品排水量

（钴液-电积钴）
	m3/t
	17
	/
	/
	2.6
	/
	/
	/
	1.8


3.3.4.2 单位产品取水量、单位产品排水量取值及分析
《镍钴行业清洁生产评价指标体系》中原料为氧化钴矿、碳酸钴料、钴渣到钴盐的单位产品新鲜水耗I级基准值、II级基准值、III级基准值分别限定为≤160m3/t、≤180m3/t、≤200m3/t；氧化钴矿、碳酸钴料、钴渣到电钴的新鲜水耗I级基准值、II级基准值、III级基准值分别限定为≤180m3/t、≤200m3/t、≤220m3/t。YS/T 1430-2021《钴冶炼行业绿色工厂评价要求》中要求单位产品新鲜水耗应达到镍钴行业清洁生产评价指标体系中的国内清洁生产先进水平。T/CNIA 0130-2022《绿色设计评价技术规范 四氧化三钴》中单位产品新鲜水耗限定为≤70m3/t。结合以上相关标准和企业实际调研数据，进行以下取值分析。
（1）在粗制钴盐制备钴液的过程中，主要耗水来自浸出工序和萃取工序，包括浆化、浸出、洗涤等环节用自来水、蒸汽、纯水等；主要排水是萃取废水，包括皂化、萃取、洗涤等产出的皂化后液、萃余液、洗水等。因原料品位、工艺路线、萃取级数、钴液浓度及杂质含量等不同，各企业之间钴盐造液取水量、排水量存在一定差异，取水量在28m3/t~42m3/t，排水量在35m3/t~50m3/t。结合各企业调研数据情况，粗制钴盐到钴液指标设定为不大于40m3/t，指标覆盖率为75%；粗制钴盐到钴液的排水量指标暂定为45m3/t，指标覆盖率为75%。

表6  钴液单位产品的取水量和排水量
	技术指标
	单位
	A企业
	B企业
	C企业
	D企业
	指标设定
	指标覆盖率

	钴液单位产品取水量

（粗制钴盐—钴液）
	m3/t
	30
	35
	28
	41.69
	≤40
	75%

	钴液单位产品排水量

（粗制钴盐—钴液）
	m3/t
	50
	40
	40
	35.43
	≤45
	75%


（2）钴液经与不同辅料（液碱、碳铵等）合成，经过滤洗涤、干燥过筛等工序得到氢氧化钴、碳酸钴等产品，经合成、干燥、煅烧得到碳酸系四氧化三钴产品。主要耗水集中在配液、合成和洗涤过滤工序的蒸汽、纯水；主要排水是合成母液、洗水。主要因钴液浓度、产品型号及用途（例如是否掺杂、颗粒度大小）、节水措施（例如洗水回用）、洗涤设备等不同，各企业之间各产品的取水量和排水量存在差异。钴液-碳酸系四氧化三钴、碳酸钴、氢氧化钴单位产品取水量分别为18m3/t~32m3/t、22m3/t~31m3/t、20m3/t~60m3/t，排水量分别为22m3/t~55m3/t、21m3/t~55m3/t、26m3/t~60m3/t。其中碳酸钴中因碳酸钴用途不同，导致对碳酸钴颗粒度要求不一样，因此洗水会有较大的差异；氢氧化钴中B企业和C企业因所用钴液、洗涤设备、干燥方式等不同，造成取水量、排水量有较大差异。考虑羟基系四氧化三钴生产企业极少，产品比重较小，调研样本数据少，故未制定羟基系四氧化三钴取水和排水指标。
综合以上情况，钴液-碳酸系四氧化三钴、碳酸钴、氢氧化钴单位产品取水量值分别设定为不大于30m3/t、28m3/t、50m3/t，指标覆盖率分别为83%、80%、75%；钴液-碳酸系四氧化三钴、碳酸钴、氢氧化钴单位产品排水量值分别设定为不大于45m3/t、45m3/t、50m3/t，指标覆盖率分别为75%、50%、67%。

表7  碳酸系四氧化三钴、碳酸钴、氢氧化钴单位产品的取水量和排水量
	技术指标
	单位
	A企业
	B企业
	C企业
	D企业
	G企业
	H企业
	指标设定
	指标覆盖率

	碳酸系四氧化三钴单位产品取水量（钴液—四氧化三钴）
	m3/t
	23
	32
	22
	27.67
	18
	25~30
	≤30
	83%

	羟基系四氧化三钴单位产品取水量（钴液-四氧化三钴）
	m3/t
	/
	/
	/
	/
	/
	20~25
	/
	/

	碳酸钴单位产品取水量（钴液-碳酸钴）
	m3/t
	23
	/
	22
	30.52
	23
	25~28
	≤28
	80%

	氢氧化钴单位产品取水量（钴液—氢氧化钴）
	m3/t
	/
	20
	60
	/
	21
	30~35
	≤50
	75%

	碳酸系四氧化三钴单位产品排水量（钴液—四氧化三钴）
	m3/t
	35
	/
	55
	38.29
	22
	/
	≤45
	75%

	羟基系四氧化三钴单位产品排水量（钴液-四氧化三钴）
	m3/t
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	碳酸钴单位产品排水量（钴液-碳酸钴）
	m3/t
	35
	/
	55
	45.7
	21
	/
	≤45
	50%

	氢氧化钴单位产品排水量（钴液—氢氧化钴）
	m3/t
	/
	大粒度：30

中粒度：40
	60
	/
	26
	/
	≤50
	67%


（3）钴液经蒸发提浓后采用喷雾焙烧制备四氧化三钴产品，三废量低，绿色制造优势明显，耗水主要集中在蒸发和洗涤过滤工序，排水主要是卤水、洗水等。因钴液浓度及提浓方式、洗涤方式不同，喷雾系四氧化三钴的取水量、排水量略有区别。根据企业实际调研数据，为推广喷雾焙烧工艺，降低行业四氧化三钴整体取水量、排水量，钴液到喷雾系四氧化三钴单位产品取水量值设定为不大于6m3/t，排水量指标设定为不大于4m3/t，指标覆盖率均为100%。

表8  喷雾系四氧化三钴单位产品的取水量和排水量
	技术指标
	单位
	A企业
	B企业
	H企业
	指标设定
	指标覆盖率

	喷雾系四氧化三钴单位产品取水量（钴液-四氧化三钴）
	m3/t
	6
	5
	5
	6
	100%

	喷雾系四氧化三钴单位产品排水量（钴液—四氧化三钴）
	m3/t
	4
	/
	1.9
	4
	100%


（4）钴液（氯化钴液、硫酸钴液）经过蒸发结晶得到氯化钴晶体和硫酸钴晶体产品，主要耗水工序为蒸发（主要为蒸汽），主要排水为为蒸发结晶产生的蒸发冷凝水。氯化钴、硫酸钴晶体晶体在蒸发工序时各企业因所采用的蒸发设备及性能不同，以及蒸发前液浓度的差异，造成单位产品取水量、排水量略有差异。结合各企业实际调研数据，本标准中钴液-硫酸钴晶体和氯化钴晶体单位产品取水量指标分别设定为不大于1m3/t、4m3/t，指标覆盖率均为67%；排水量指标分别设定为不大于10m3/t、14m3/t，指标覆盖率为100%、67%。

表9  硫酸钴晶体、氯化钴晶体单位产品的取水量和排水量
	技术指标
	单位
	A企业
	C企业
	D企业
	指标设定
	指标覆盖率

	硫酸钴晶体单位产品取水量

（钴液—硫酸钴晶体）
	m3/t
	1
	1.3
	0.95
	1
	67%

	氯化钴晶体单位产品取水量

（钴液—氯化钴晶体）
	m3/t
	4.65
	4
	0.89
	4.5
	67%

	硫酸钴晶体单位产品排水量

（钴液—硫酸钴晶体）
	m3/t
	8
	7
	9.84
	10
	100%

	氯化钴晶体单位产品排水量

（钴液—氯化钴晶体）
	m3/t
	14.25
	/
	10.9
	14
	67%


（5）钴液经电积工艺制备得到电积钴产品，电积工艺耗水主要为电积前液提浓的蒸汽、洗板耗水及液碱配置（吸收氯气）用水，排水主要是蒸发冷凝水、洗板水。不同企业电积时对电积前液的浓度要求不同，部分企业无蒸发提浓工序，电积后液处理路径差异，导致企业间电积钴取水量、排水量存在差异。因此，根据企业实际调研数据，本标准中钴液-氯式电积钴、硫式电积钴的单位产品取水量分别设定为不大于15m3/t、10m3/t，指标覆盖率为83%、67%。钴液到电积钴过程中的主要排水为洗板水，根据上述工艺的差距，结合各企业调研情况，本标准中钴液到氯式电积钴、硫式电积钴单位产品排水量分别设定为不大于15m3/t、15m3/t，指标覆盖率为67%、67%。

表10  电积钴单位产品的取水量和排水量
	技术指标
	单位
	A企业
	B企业
	D企业
	E企业
	F企业
	H企业
	指标设定
	指标覆盖率

	氯系电积钴单位产品取水量（钴液-电积钴）
	m3/t
	10.2
	15.6
	3.02
	11
	2.5
	10
	15
	83%

	硫式电积钴单位产品取水量（钴液-电积钴）
	m3/t
	8
	/
	3.02
	/
	/
	16
	15
	67%

	氯式电积钴单位产品排水量（钴液-电积钴）
	m3/t
	16
	4
	2.6
	13
	2.5
	2.3
	15
	67%

	硫系电积钴单位产品排水量（钴液-电积钴）
	m3/t
	17
	/
	2.6
	/
	/
	1.8
	15
	67%


3.3.4.3  重复利用率取值分析
《镍钴行业清洁生产评价指标体系》中钴盐、电积钴的重复利用率国际清洁生产领先水平为不小于95%，国内清洁生产先进水平为不小于90%，国内清洁生产一般水平为不小于85%。结合目前钴冶炼企业水循环利用情况、工艺特点和实际调研数据。考虑先进性和代表性，本标准设定为不小于92%。
3.3.4.4  达标排放率取值分析
国家法规通过法律强制、实时监管、经济惩戒和技术标准构建多维约束体系，企业必须实现100%达标排放以规避违法风险、履行污染防治主体责任，这是制度刚性约束下的必然要求，因此确定达标排放率为100%。
3.3.4.5  技术指标的计算方法

（1）  单位钴产品取水量
单位钴产品取水量按式（a）计算：
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式中：

Vui—单位钴产品取水量，单位为立方米每单位产品（m3/t）；

Vi—在统计报告期内，企业用于生产钴产品的取水量，单位为立方米（m3）；

Q—在统计报告期内，生产钴产品产量，单位为吨（t）。
（2）  重复利用率

重复利用率按公式（b）计算
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式中：

R—重复利用率；
Vt—在统计报告期内，企业的重复用水量，单位为立方米（m3）；

Vi—在统计报告期内，企业总取水量，单位为立方米（m3）。

（3） 达标排放率

达标排放率按公式（c）计算：
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式中：

Kd—达标排放率；

Vd'—在统计报告期内，企业达到排放标准的排水量，单位为立方米（m3）；

Vd—在统计报告期内，企业的排水量，单位为立方米（m3）。
（4）单位产品排水量

单位产品排水量按公式（d）计算：
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式中：

Vud—单位钴产品排水量，单位为每立方米每单位产品（m3/t）；

Vd—在统计报告期内，企业的排水量，单位为立方米（m3）；

Q—在统计报告期内，生产钴产品产量，单位为吨（t）。
四、明确标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。
五、标准预期达到的经济、社会和环境效益等情况

在全球新能源汽车及储能产业高速发展的推动下，钴作为关键能源金属的需求持续增长，钴冶炼行业的水资源高效利用与绿色发展已成为行业核心议题。《节水型企业 钴冶炼行业》标准的制定，紧密结合行业特点及国家节水战略需求，通过规范企业节水技术与管理要求，推动行业资源利用效率提升，实现经济、社会和环境效益的协同优化。经济效益方面，本标准通过量化单位产品取水量、水重复利用率等核心指标，引导企业优化生产工艺、采用更高效的水处理技术，从而降低生产用水成本和减少水处理成本；此外，通过实施《节水型企业 钴冶炼行业》标准，企业可系统性优化水资源管理，避免因水资源利用效率低下导致的限产、罚款等运营风险，同时以标准化节水实践获得国际客户的供应链的准入认可，突破以环保门槛为核心的“绿色贸易壁垒”。社会效益方面，标准通过统一行业节水评价体系，强化企业节水主体责任，推动形成“政府引导、行业自律、企业落实”的节水管理模式，缓解钴冶炼集中区域的水资源供需矛盾，为地方民生用水和生态用水提供保障，并通过行业技术与管理经验的输出，推动相关领域绿色转型。环境效益方面，标准将显著减少废水排放和水环境污染，促进水资源循环利用，降低对自然水源的依赖，同时推动行业低碳化进程，助力“双碳”目标实现。整体而言，本标准通过经济、社会和环境效益的深度融合，将推动钴冶炼行业向资源节约、绿色可持续的高质量发展模式转型，为构建环境友好型社会提供实践支撑。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况

本文件没有采用国际标准。本文件在制定过程中未检测到同类国际标准。

本文件主要参考了GB/T 7119《节水型企业评价导则》、GB/T 12452《企业水平衡测试通则》、GB/T 18820《工业企业产品取水定额编制通则》、GB/T 21534《工业用水节水 术语》、GB/T 24789《高用水单位水计量器具配备和管理通则》、YS/T 1430《钴冶炼行业绿色工厂评价要求》、《镍钴行业清洁生产评价指标体系》、T/CNIA 0130《绿色设计评价技术规范 四氧化三钴》。
本文件在制定过程中，综合了国内钴冶炼企业的节能减排情况，标准客观反应了目前钴冶炼生活企业的用水现状，整体内容达到国内先进水平。

本文件填补了国内外相关标准的空白。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件不存在与相关法律、法规、规章相抵触之处，也不与其它标准相冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。
九、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议行业标准《节水型企业 钴冶炼行业》作为推荐性标准颁布实施。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件在批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

其他应予说明的事项

无。
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