ICS 29.045

CCS H 82

团    体    标    准

T/CNIA XXXX-XXXX

半导体外延用等静压石墨

Isostatic graphite for semiconductor epitaxy

(审定稿)

XXXX - XX - XX发布

发布

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

XXXX- XX - XX实施

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》 的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由福建省品牌建设联合会提出并归口管理。

本文件由福建省标准化研究院牵头组织制定。

本文件主要起草单位：四川福碳新材料科技有限公司等。

本文件主要起草人：吕尊华、张军华、王良均、余盛杰、廖家豪、吴承晚、冯于驰、万伟光。

半导体外延用等静压石墨

1 范围

本文件规定了半导体外延用等静压石墨的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质量证明书。

本文件适用于以优质石油焦、煤沥青焦等为主要原料，经磨粉(平均粒度应不大于20μm）、等静压成型、纯化石墨化等工艺制成的高纯等静压石墨，主要用于各类型半导体外延片制造工艺设备应用场景的石墨部件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。其中，注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1427 炭素材料取样方法

GB/T 1431 炭素材料耐压强度测定方法

GB/T 3074.1 炭素材料抗折强度测定方法

GB T 3074.4 石墨电极热膨胀系数(CTE)测定方法

GB/T 8718 炭素材料术语

GB/T 8719 炭素材料及其制品的包装、标志、储存、运输和质量证明书的一般规定

GB/T 8722 炭素材料导热系数测定方法

GB/T 19077 粒度分布激光衍射法

GB/T 24203 炭素材料体积密度、真密度、真气孔率、显气孔率的测定方法

GB/T 24525 炭素材料电阻率测定方法

YB/T 5146 高纯石墨制品灰分的测定

3 术语及定义

GB/T 8718 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

等静压石墨isostatic graphite

又称“各向同性石墨”，一般用等静压方法成型，石墨微晶无序地取向排列，具有各向同性结构的石墨材料。通常指异向度小于1.10的石墨材料。

3.2

高纯石墨high pure graphite

采用纯化石墨化工艺制成的，碳含量高于99.99%的人造石墨。

3.3

氧化oxidation

等静压石墨在特定条件下与氧气发生化学反应，导致其表面或内部生成氧化物。

‌

4 分类

4.1 半导体外延用等静压石墨按外形分类为圆柱体和方柱体，或由需方提供定制外形。

4.2 半导体外延用等静压石墨牌号表示方法由“类代表符号+应用领域代号+平均粒度”组成，如图1所示。

DJY-W■■

平均粒度

应用领域代号

类代表符号

图1 半导体外延用等静压石墨牌号表示方法

1）类代表符号：等静压石墨“DJY”表示

2）应用领域代号：半导体外延“W”表示

3）平均粒度：两位数字编号表示

示例：牌号DJY-W09表示半导体外延用平均粒度9μm的等静压石墨。

5 技术要求

5.1 外观质量

5.1.1 外延用等静压石墨需保证内部不应有裂纹、孔洞、杂质等缺陷。

5.1.2 外延用等静压石墨外观不允许有纵裂纹、横裂纹、氧化现象。

5.1.3 外延用等静压石墨外观允许有擦伤、凹陷、孔洞等缺陷,但缺陷应符合表1的规定。

表1  外观允许缺陷

| 缺陷名称 | 缺陷指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 擦伤 | 深度/mm | ≤5 |
|  | 面积不超过总表面积的百分数/% | ≤3 |
| 凹陷 | 凹入深度/mm | ≤5 |
| 孔洞 | 孔径/mm | ≤0.3 |

5.2 理化性能

外延用等静压石墨理化性能指标要求应符合表2的分类规定。

5.2.1 平均粒度

外延用等静压石墨平均粒度应不大于20μm，在磨粉工序D50值控制。

5.2.2 体积密度

外延用等静压石墨体积密度应不小于1.80g/cm3。

5.2.3 电阻率

外延用等静压石墨电阻率应不大于15μΩ·m。

5.2.4 抗折强度

外延用等静压石墨抗折强度应不小于45MPa。

5.2.5 耐压强度

外延用等静压石墨耐压强度应不小于85MPa。

5.2.6 热膨胀系数

外延用等静压石墨热膨胀系数应在3.8~6.7×10-6/℃之间。

5.2.7 导热系数

外延用等静压石墨导热系数应不小于100W/(ｍ·Ｋ)。

5.2.8 灰分

外延用等静压石墨灰分应不大于0.02max.%。

表2  理化性能指标

| 牌号 分类 | 平均粒度 μm | 体积密度 ≥g/cm3 | 电阻率 ≤μΩ·m | 抗折强度 ≥MPa | 耐压强度 ≥MPa | 热膨胀系数 (室温～600℃) ×10-6/℃ | 导热系数 ≥W/(ｍ·Ｋ) | 灰分 ≤max.% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJY-W20 | 20 | 1.80 | 13 | 45 | 85 | 3.8 ~ 4.5 | 120 | 0.02 |
| DJY-W18 | 18 | 1.80 | 14 | 46 | 95 | 4.2 ~ 4.8 | 110 | 0.02 |
| DJY-W15 | 15 | 1.83 | 14 | 53 | 100 | 4.2 ~ 4.8 | 110 | 0.02 |
| DJY-W12 | 12 | 1.83 | 14 | 55 | 105 | 3.8 ~ 4.5 | 110 | 0.02 |
| DJY-W09 | 9 | 1.85 | 14 | 58 | 110 | 3.8 ~ 4.5 | 120 | 0.02 |
| DJY-W06 | 6 | 1.90 | 15 | 65 | 130 | 6.3 ~ 6.7 | 120 | 0.02 |
| DJY-W03 | 3 | 1.90 | 13 | 85 | 170 | 6.3 ~ 6.7 | 110 | 0.02 |

5.3 外形尺寸规格

外延用等静压石墨外形尺寸规格应符合表3的要求，或由需方提供定制尺寸规格。

表3  外形尺寸规格

| 外形分类 | 外形尺寸规格 |
| --- | --- |
| 圆柱体 | 直径300mm~1200mm，高度350mm～1200mm |
| 方柱体 | 长度300mm～2200mm，宽度300mm～650mm,高度300mm～900mm |

5.4 等静压石墨用于半导体外延不同用途部件的外观质量、理化性能指标和外形尺寸规格有特殊要求时，由供需双方协商确定。

6 试验方法

6.1 外观质量检验

外延用等静压石墨外观质量采用目视检验方式进行，如发现异常现象，采用强光灯、放大镜或显微镜、游标卡尺（精度0.02mm）进行鉴别。产品内部外观质量宜采用切割毛坯表皮的方式进行鉴别。

6.2 理化性能测定方法

6.2.1 平均粒度

外延用等静压石墨平均粒度的检验按GB/T 19077的测定方法进行。

6.2.2 体积密度

外延用等静压石墨体积密度的检验按GB/T 24203的测定方法进行。

6.2.3 电阻率

外延用等静压石墨电阻率的检验按GB/T 24525的测定方法进行。

6.2.4 抗折强度

外延用等静压石墨抗折强度的检验按GB/T 3074.1的测定方法进行。

6.2.5 耐压强度

外延用等静压石墨耐压强度的检验按GB/T 1431的测定方法进行。

6.2.6 热膨胀系数

外延用等静压石墨热膨胀系数的检验按GB/T 3074.4的测定方法进行。

6.2.7 导热系数

外延用等静压石墨导热系数的检验按GB/T 8722的测定方法进行。

6.2.8 灰分

外延用等静压石墨灰分的检验按YB/T 5146的测定方法进行，采用高温灼烧法。

6.3 外形尺寸测量

外延用等静压石墨外形尺寸通过钢卷尺、卡尺等测量。

6.4 等静压石墨用于半导体外延不同用途部件的外观质量检验、理化性能测定方法和外形尺寸测量有特殊要求时，由供需双方协商确定。

7 检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 产品应由供方质量监督部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货合同的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他理化性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

7.2 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一生产批、同一牌号和规格的产品组成。每炉石墨化后产品为同一生产批。

7.3 检验项目

7.3.1 每批产品均应进行外观质量的检验，理化性能体积密度、电阻率、抗折强度、耐压强度、热膨胀系数、导热系数、灰分的测定，及外形尺寸的测量。

7.3.2 平均粒度在磨粉工序检测，由供方在产品牌号分类中表示，其他项目在石墨化工序后检测。

7.4 取样

产品取样批量宜每件产品检测，应符合表4的规定。取样方法按 GB/T 1427的规定进行。

表4  检验项目、取样规定及数量

| 序号 | 检验项目 | 取样规定 | 取样数量 | 技术要求条号 | 试验方法条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 石墨化成品 | 每件 | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 平均粒度 | 磨粉工序 | 每批 | 5.2 | 6.2.1 |
| 3 | 体积密度 | 石墨化成品 | 每件 | 5.2 | 6.2.2 |
| 4 | 电阻率 | 石墨化成品 | 每件 | 5.2 | 6.2.3 |
| 5 | 抗折强度 | 石墨化成品 | ≤1吨,50%抽样 >1吨,每件 | 5.2 | 6.2.4 |
| 6 | 耐压强度 | 石墨化成品 | ≤1吨,50%抽样 >1吨,每件 | 5.2 | 6.2.5 |
| 7 | 热膨胀系数 | 石墨化成品 | ≤1吨,20%抽样 >1吨,每件 | 5.2 | 6.2.6 |
| 8 | 导热系数 | 石墨化成品 | ≤1吨,20%抽样 >1吨,每件 | 5.2 | 6.2.7 |
| 9 | 灰分 | 石墨化成品 | 每炉抽取6件 | 5.2 | 6.2.8 |
| 10 | 外形尺寸 | 石墨化成品 | 每件 | 5.3 | 6.3 |

7.5 检验结果的判定

7.5.1 外观质量、外形尺寸检验不合格时，则判该件产品不合格。

7.5.2 理化性能指标的检验有不合格项时，再从该件产品加倍抽取试样对不合格项进行复检，若复检结果全部合格,可判定该件产品为合格,否则视为该件产品不合格。

7.5.3 理化性能指标的检验超过30%以上产品数量有复检不合格时，则判整批产品不合格。

8 标志、包装、运输、贮存、和质量证明书

8.1 标志

每件产品应使用不易脱落的材料做标记，标记应清晰、牢固。

8.2 包装

等静压石墨的包装应符合 GB/T 8719的规定。每件产品外包装上贴纸质标贴，内容包括：

- 供方公司标志；

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 重量；

- 生产或检验日期；

- 供方质量监督部门印记；

- 其他要求内容。

8.3运输、贮存

等静压石墨的运输、贮存应符合 GB/T 8719的规定，及采取适当的防护措施。

8.4 质量证明书

等静压石墨产品批量出厂时,应附有产品质量证明书，内容应包括以下项目:

- 供方公司名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 产品规格；

- 重量和件数；

- 外观质量检验结果；

- 理化性能指标检测结果；

- 供方质量监督部门印记；

- 检验日期或发货日期；

- 其他要求内容。

————————————

附录A

(资料性)

产品推荐典型应用领域

表A.1 产品推荐典型应用领域

表A.1  产品推荐典型应用领域

| 牌号分类 | 产品推荐典型应用领域 |
| --- | --- |
| DJY-W20 | 碳化硅（SiC）涂层外延用制品、硅基外延承载盘、GaN外延设备加热器等领域 |
| DJY-W18 | 碳化硅（SiC）涂层外延用制品、硅基外延承载盘、GaN外延设备加热器等领域 |
| DJY-W15 | 碳化硅（SiC）涂层外延用制品、硅基外延承载盘、GaN外延设备加热器等领域 |
| DJY-W12 | 碳化硅（SiC）涂层外延用制品、碳化硅（SiC）单晶生长坩埚、射频加热元件等领域 |
| DJY-W09 | 碳化硅（SiC）涂层外延用制品、碳化硅（SiC）单晶生长坩埚、高精度外延基板等领域 |
| DJY-W05 | 碳化钽（TaC）涂层外延制品应用领域 |
| DJY-W03 | 碳化钽（TaC）涂层外延制品应用领域 |

附录B

(资料性)

外延用等静压石墨制品纯化后推荐微量元量含量指标

表B.1 外延用等静压石墨制品纯化后推荐微量元量含量指标

表B.1  外延用等静压石墨制品纯化后推荐微量元量含量指标

| 元素 | 硼 B | 钠 Na | 镁 Mg | 铝 Al | 磷 P | 硫 S | 钾 K | 钙 Ca | 钛 Ti | 钒 V | 铬 Cr | 锰 Mn | 铁 Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 ≤PPM | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.05 |
| 元素 | 镍 Ni | 铜 Cu | 锌 Zn | 镓 Ga | 锗 Ge | 砷 As | 硅 Si | 锡 Sn | 锑 Sb | 钨 W | 钴 Co | 铅 Pb | 钼 Mo |
| 含量 ≤PPM | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |